[image: image1.png]PETRO-CANADA






ПРЕДИСЛОВИЕ

[image: image14.png]: CMASOUHBIE MATEPHANIS! ANA ABTOMOBH NBHO M TEXH KM

PETROGANADA





[image: image15.png]: CMA30Y4YHbIE MATEPWATIbI MPOMbILWEHHOO HASHAYEHWA
PETROGANADA






ПРЕДИСЛОВИЕ
PETRO-CANADA. BEYOND TODAY’S STANDARDS™
Производство продуктов Petro-Canada начинается с максимальной очистки сырой нефти по технологии НТ Purity Process, в результате чего получаются кристально чистые базовые масла со степенью очистки 99,9%. Благодаря этому все смазочные материалы, специальные жидкости и смазки Petro-Canada не содержат вредных примесей, которые часто встречаются в продуктах других производителей. 

В чем Ваша выгода? 
В получении смазочных материалов с наилучшими физико-химическими характеристиками, которые повышают производительность Вашего оборудования и экономят Ваши деньги.
Компания «Petro-Canada» производит более 350 различных продуктов и имеет двадцатипятилетний опыт производства только самых высококачественных смазочных материалов на основе чистейших базовых масел и специально подобранных присадок. Сочетание высокой эффективности наших продуктов, предоставления качественных услуг и наилучшего решения проблем наших покупателей полностью подтвердило, что смазочные материалы Petro-Canada превышают все действующие стандарты. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что покупатели из более чем 60 стран мира отдали свое предпочтение именно компании «Petro-Canada».

О КАТАЛОГЕ
Данный каталог содержит описания многих смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок Petro-Canada с рекомендациями по их применению, таблицами свойств и характеристик. Он представляет собой справочное руководство для наших покупателей, дистрибьюторов, торговых представителей и технических специалистов. Каталог содержит информацию, действительную на момент его выхода в печать, однако наши технические специалисты и компания «Petro-Canada» в целом непрестанно совершенствуют свои продукты в соответствии с постоянно меняющимися потребностями рынка. В связи с этим необходимо дополнительно консультироваться по применению смазочных материалов и рекомендациям производителей оборудования с представителями или дистрибьютором компании «Petro-Canada» 
КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ PETRO-CANADA XE "Продукты Petro-Canada:Качество" 
Компания “Petro-Canada” очень серьезно относится к контролю качества продукции: постоянно совершенствует свойства и характеристики смазочных материалов, увеличивает производительность, повышает квалификацию работников. 
Компания “Petro-Canada” стала первым производителем смазочных материалов из Северной Америки, зарегистрированным по стандартам ISO 9001 и получившим сертификацию по QS9000. В соответствии с данным обязательством выполнять требования всех самых современных стандартов, норм и правил “Petro-Canada” уже прошла регистрацию и по стандарту ISO14001. Более того, компания выполняет требования самых строгих спецификаций производителей оригинального оборудования в мире, в том числе Ford Q-1, USDA H-1 и DAB X. “Petro-Canada” также поставляет пищевые смазочные материалы с допуском NSF H-1, одобренные для производства кошерных пищевых продуктов. 

В октябре 2002 г. подразделение компании “Petro-Canada Lubricants” распахнуло двери на мировой рынок, став первым в мире производителем смазочных материалов, зарегистрированным по ISO/TS 16949. Этот новый всемирный стандарт, который заменил QS9000, был разработан для сторонних поставщиков автомобильных компаний. 

Эти факты подтверждают то, что компания “Petro-Canada” способна непрерывно совершенствовать свою систему контроля качества. 

Компания “Petro-Canada Lubricants”:
· Неукоснительно выполняет все требования ISO 9001, ISO 14001 и ISO/TS 16949.

· Контролирует, чтобы производство полностью отвечало потребностям покупателей, специальным техническим требованиям, действующему законодательству, корпоративной этике и соответствующим промышленным стандартам.
· Предпринимает все меры по защите окружающей среды, оценке и снижению негативного воздействия на нее в результате запуска, эксплуатации и прекращении работы оборудования, а также при выводе из эксплуатации каких-либо заводов.
· Следит за тем, чтобы все работники нашей компании, а также привлекаемые сторонние специалисты прошли соответствующее обучение, имели достаточную квалификацию и получили допуск к работе в полном соответствии с требованиями к качеству нашей продукции и защите окружающей среды.
· Постоянно совершенствует разработку и производство продуктов, а также услуги по доставке и технической поддержке наших покупателей. Это достигается за счет эффективного применения систем контроля качества и защиты окружающей среды на основании методов, установленных системой контроля общих потерь компании.
· Определяет цели систем контроля качества и защиты окружающей среды и периодически проверяет их деятельность при помощи методов анализа системы управления.
ГАРАНТИЯ XE "Продукты Petro-Canada:Гарантия"  НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ PETRO-CANADA 
[image: image20.png]Kartanor cMa3o4yHbIX MarepuanoB

2009

Beyond today's standards. m




Наша
гарантия на смазочные материалы.
"Мы отремонтируем повреждённое оборудование либо заменим повреждённые узлы и детали, если их повреждение произошло из-за недостаточно эффективных свойств смазочного материала Petro-Canada, при условии, что данный смазочный материал использовался в полном соответствии с рекомендациями производителя вашего оборудования и нашей компании" 

Это не просто гарантия.
Это наше обязательство перед Вами.
[image: image2.png]



[image: image16.png]: CMA30YHbIE MATEPUANbI MMLLEBOTO KNACCA

PETROGANADA




[image: image17.png]: CMASOUHBIE MATEPHANIS! ANA ABTOMOBH NBHO M TEXH KM

PETROGANADA




[image: image18.png](CMA30YHBIE MATEPHATILI AN ABTOMOBHIER,
: KONMEPYECKOI! i CTPONTENGHOT TEXHHKU .ﬂ

PETROGANADA



[image: image19.png]PETROGANADA






СОДЕРЖАНИЕ
	РАЗДЕЛ 1


	

	Перечень наименований, применение и тематический указатель

	· Перечень переименованных продуктов

· Алфавитный указатель наименований продуктов
· Оглавление по сфере применения
· Тематический указатель

	РАЗДЕЛ 2


	

	Технология нефтеочистки 
HT Purity Process
	· Производство базовых масел
· Классификация базовых масел
· Технология сольвентной очистки
· Технология HT Purity Process
· Сравнение нефтепродуктов, прошедших нефтеочистку HT Purity Process и сольвентную очистку 
· Гарантия качества

	РАЗДЕЛ 3


	

	Смазочные материалы для автомобилей, коммерческой и строительной техники 
	· Эксплуатационные свойства моторных масел
· Присадки
· Классификация моторных масел по вязкости SAE

· Сервисная классификация API 
· Классификация ACEA 
· Другие спецификации к маслам для дизельных двигателей
· Классификация API по энергоэконо-мичности 
· Символ сервисной классификации API
· Символ сертификации ILSAC 
· Анализ отработанного масла
· Смазочные материалы Petro-Canada для автомобилей, коммерческой и строительной техники

	РАЗДЕЛ 4


	

	Смазочные материалы промышленного назначения
	· Классификация промышленных смазочных материалов по вязкости
· Преимущества классификации ISO 
· Классификация AGMA
· Соответствие марок вязкости по различным классификациям
· Хранение и работа со смазочными материалами
· Промышленные смазочные материалы Petro-Canada 
· Смазочные материалы Petro-Canada для металлообработки


	РАЗДЕЛ 5


	

	Смазки
	· Введение
· Типы смазок
· Характеристики смазок
· Сервисная классификация смазок
· Совместимость смазок
· Свойства смазок
· Срок хранения смазок
· Способы нанесения смазок
· Смазки Petro-Canada

	РАЗДЕЛ 6


	

	Смазочные материалы пищевого класса

	· Смазочные материалы Petro-Canada пищевого класса


	РАЗДЕЛ 7


	

	Технологические жидкости
	· Технологические жидкости Petro-Canada


	РАЗДЕЛ 8


	

	Глоссарий используемых терминов и таблицы перевода величин
	· Глоссарий терминов
· Таблица соответствия единиц плотности
· Колориметрическая шкала
· Таблица соответствия единиц вязкости
· Таблица перевода стандартных физических единиц



[image: image3.png]



ВВЕДЕНИЕ XE "Введение" 
Этот каталог послужит вам кратким, но максимально полным справочником по смазочным материалам Petro-Canada. Мы включили в него тематический указатель и несколько оглавлений – по наименованию продуктов и их применению. В нашем каталоге вы найдёте список переименованных продуктов с прежними и новыми наименованиями, а также много общей информации по оборудованию и смазочным материалам, благодаря которой огромный мир масел, смазок и технологических жидкостей станет для вас простым и понятным.
Данный каталог поделён на восемь разделов:
· Оглавления – оглавление по сфере применения, по наименованию продуктов и тематический указатель
· Запатентованная технология очистки сырой нефти HT Purity (базовые масла)

· Смазочные материалы для автомобилей, коммерческой и строительной техники
· Смазочные материалы промышленного назначения
· Смазки
· Смазочные материалы пищевого класса
· Технологические жидкости
· Глоссарий используемых терминов и таблицы перевода величин
Каждая категория продуктов выделена в отдельную группу, и информацию о каждом продукте предваряют общая информация о нём и сфера его применения. Более того, в описании смазочных материалов указаны полученные ими одобрения и сертификации различных аттестационных органов и технических организаций. В конце всех описаний приведены таблицы типовых свойств, составленные для каждой марки вязкости.
Детальную информацию о каждом продукте также содержится в паспортах смазочных материалов, которые можно получить у представителей компании “Petro-Canada” либо одного из наших многочисленных дистрибьюторов. Эти паспорта можно также скачать на нашем Интернет-сайте - lubricants.petro-canada.ca
· Основной сайт (на английском языке) – lubricants.petro-canada.ca
· Для Великобритании – www.petro-canada.co.uk
· Для Германии – www.petro-canada.de
На обложке с внешней стороны каталога мы приводим список контактных адресов и телефонов, по которым можно связаться с представителями компании “Petro-Canada”.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕИМЕНОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ГОД ПЕРЕИ-
МЕНОВАНИЯ

	ПРЕЖНЕЕ 
	НОВОЕ
	

	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
	
	

	Harmony/Premium AW 22, 32, 46, 68, 80, 100 
	Hydrex™ AW 22, 32, 46, 68, 80, 100 
	2001

	Harmony/Premium Arctic 15 
	Hydrex™ MV Arctic 15 
	2001

	Harmony/Premium HVI 22, 
36, 60 
	Hydrex™ MV 22, 36, 60 
	2001

	Harmony/Premium Plus 
	Hydrex™ XV All Season 
	2001

	Hydraflo EAW 32, 46, 68 
	Environ™ AW 32, 46, 68 
	2001

	Hydraflo ECO 32/Premium 
ECO 46 
	Environ™ MV 32, 46 
	2001

	
	
	

	Hydraflo FR-C 40 
	Hydrex™ FR-C 40 
	2001

	Hydraflo FR-D 46 
	Hydrex™ FR-D 46 
	2001

	Hydraflo AW 22, 46 “D” 
	Hydrex™ DT 22, 46 
	2001

	Hydraulic Oil AW 220 
	Hydrex™ AW 220 
	2001

	СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ 
	

	Accuflo DM 68, 220 
	Accuflo TK 68, 220 
	2001

	GM Waylube 68 
	PC Waylube 68 
	2001

	АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА 
	

	Syngear E 75W-90, 80W-140, CD-50 
	TRAXON E Synthetic 75W-90, 80W-140, CD-50 
	2003

	Syngear with TOS 75W-90 
	TRAXON Synthetic 75W-90 
	2003

	Gearlube with TOS 75W-90, 
80W-140 
	TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90, 
80W-140 
	2003

	Gearlube with TOS 80W-90, 
85W-140 
	TRAXON 80W-90, 85W-140 
	2003

	МАСЛА ДЛЯ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН 
	

	Paper Machine Oil 150, 220, 
EP220 
	SEPRO 150, 220, EP220 
	2002

	Ashless Paper Machine Oil 
150, 220, 290 
	SEPRO XL 150, 220, 290 
	2002

	КОМПРЕССОРНЫЕ ЖИДКОСТИ
	

	Compressor Oil 32, 68, 100, 150 
	COMPRO™ 32, 68, 100, 150 
	2004

	RCF-1000 
	COMPRO™ XL-R 
	2004

	Super Compressor Fluid 
32, 46, 68, 100, 150 
	COMPRO™ XL-S 32, 46, 68, 100, 150 
	2004

	ТЕПЛОПРОВОДНЫЕ ЖИДКОСТИ 
	

	CALFLO™ FG 
	PURITY™ FG Heat Transfer Fluid 
	2004

	МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 
	

	Sentinel 541C, 445, MG-40 
	SENTRONTM 541C, 445, MG-40, 470, 470, 840, CG-40 840, CG-40 2003
	2003

	МАСЛА ДЛЯ ТРАСМИССИЙ/ВЕДУЩИХ МОСТОВ 
	

	Supertest TO-4 Synthetic AS 
	PRODURO TO-4+ Synthetic All Season 
	2003

	Supertest TO-4 MG Lo Temp 

	PRODURO TO-4+ XL Synthetic Blend Lo Temp 
	2003

	Supertest TO-4 10W, 30, 50, 60 
	PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50 
	2003

	МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА (ТЯЖЁЛАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА)
	

	Super Plus 10W, 20W-20, 30, 40, 50 
	Duron™ 10W, 20, 30, 40, 50 
	2000

	Super Plus, 10W-30, 15W-40 
	Duron™ 10W-30, 15W-40 
	2000

	Super Plus Arctic 0W-30 
	Duron™ XL Synthetic Blend 0W-30 
	2000

	Super Plus 10W-40 
	Duron™ XL Synthetic Blend 10W-40 
	2000

	Euro Canadian Gold 15W-40 
	Duron™ XL Synthetic Blend 15W-40 
	2000

	МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА 
	

	Power Plus 5W-30 
	Petro-Canada Synthetic Blend 5W-30 
	2002

	Arctic 0W-30 
	Synthetic Blend 0W-30 
	2002

	ТРАНСМИССИОННЫЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ 
	

	Duratran All Season 
	Duratran XL Synthetic Blend 
	2002

	ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА
	

	Ultima Synthetic 
	Enduratex Synthetic 
	2006

	Ultima Plus 
	Enduratex XL Synthetic Blend 
	2006

	Ultima EP 68/150 
	Enduratex XL Synthetic Blend 
	2006

	МАСЛА ДЛЯ ПАРОВЫХ ЦИЛИНДРОВ И ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ 
	

	Senate 
	Enduratex EP 
	2006

	ТУРБИННЫЕ МАСЛА 
	

	AJT 5200 
	Turbonycoil 600 
	2007

	Super Turboflo 32, 46, 68 
	Turboflo 32, 46, 68 
	2005

	Super Turboflo EP 32, EP46 
	Turboflo EP 32, EP 46 
	2005

	Premium R&O 10, 22, 32, 46, 
68, 100, 150, 220, 320 
	Turboflo R&O 10, 22, 32, 46, 68 
100, 150, 220, 320 
	2005

	СМАЗКИ 
	

	Precision Gold Heavy EP00 
	Precision Synthetic EP00 
	2005

	Precision Gold 
	Precision Synthetic 
	2005

	Precison Gold Heavy 
	Precision Synthetic Heavy 
	2005

	Precision Gold Moly 
	Precision Synthetic Moly 
	2005

	Precision EP1, EP2 
	Precision XL EP1, EP2 
	2005

	Steel Mill LC EP2 
	Precision XL Heavy Duty 
	2005

	Precision EMB 
	Precision XL EMB 
	2005

	Semi-Fluid Grease EP 
	Precision XL EP000 
	2005

	Precision EP00 
	Precision XL EP00 
	2005

	Rail Curve Grease 
	Precision XL Rail Curve Grease 
	2005

	Precision Moly EP1, EP2 
	Precision XL 3 Moly EP1, EP2 
	2005

	Supreme Moly EP0, EP1, EP2 
	Precision XL 5 Moly EP0, EO1, EP2 
	2005

	Multipurpose EP1, EP2 
	Precision General Purpose EP1, EP2 
	2005

	Multiflex Moly EP2 
	Precision General Purpose Moly EP2 
	2005

	Multiflex Moly Special 
Grease OG-0, OG-1, OG-2 
	Precision XL 3 Moly Arctic 
Peerless OG-0, OG-1, OG-2 
	2005

	
	
	

	OG (Red), OG-PLUS 
	OG2 Red, OG PLUS 
	2005

	Peerless LLG Grease 
	Peerless LLG 
	2005

	SVG102 
	Peerless SVG 102 
	2005

	SVG-Flex 
	Peerless XCG-Flex 
	2005

	Vulcan Synthetic 
	Vultrex OGL 
	2005

	Vulcan EGF 1000 
	Vultrex EGF 1000 
	2005

	Vulcan Heavy 
	Vultrex OGL Heavy 
	2005

	Supreme Arctic 
	Vultrex MPG Synthetic Arctic 
	2005

	Supreme EP1, EP2 
	Vultrex MPG EP1, EP2 
	2005

	Supreme G-123, G-124 
	Vultrex G-123, G-124 
	2005

	API Modified Thread Compound Vultrex 
	API Modified Thread Compound 
	2005

	Ardee EP000 
	Vultrex Rock Drill EP000 
	2005

	Cam Compound, Light 
	Vultrex Rolling Cam, Light 
	2005

	Drill Rod Heavy 
	Vultrex Drill Rod Heavy 
	2005

	Gear Dressing EP 
	Vultrex Gear Dressing EP 
	2005

	Petro-Canada Gear Shield NC, P 
	VultrexGear Shield NC, P 
	2005

	Slide Compound, Light 
	Vultrex Slide Compound, Light 
	2005

	Tool Joint Compound 
	Vultrex Tool Joint Compound 
	2005

	МАСЛА ДЛЯ ЦЕПЕЙ 
	

	Winter Chain Oil 
	Duratac Chain Oil 32 
	2005

	Summer Chain Oil 
	Duratac Chain Oil 150 (Red) 
	2005

	Duratac 68, 100, 150 
	Duratac Chain Oil 68, 100, 150 
	2005

	Non-Drip 
	Duratac Non-Drip 
	2005


АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКТОВ

Стр.


2-Сycle Motor Oil
85
Accuflo SS
95

Accuflo TK
94

Alucut
133

Aludraw 850
133

Ardee
95

ATF D3M
68

ATF Type F
69
ATF+4®
71

CALFLO HTF/AF/LT/Synthetic Arctic
96

Compressor Cleaner
102

Compressor Oil RP
101

COMPRO
98

COMPRO Synthetic
100

COMPRO XL-R
100

COMPRO XL-S
99

Con-Rel-Eze
102

Cutsol/Cutsol HD
134

Cycloflex
171

Dexron VI
70

Dieseltonic
66

DuraDrive™ MV Synthetic ATF
69

Duratac
103

Duratac Non-Drip
103

Duratran/Duratran XL Synthetic Blend/Duratran Synthetic
80

DURON-E (API CJ-4)
61

DURON™
60

DURON™ Multigrade
63
DURON™ Single Grade
64
DURON™ Synthetic
62

DURON™ XL Synthetic Blend
62

Dust Suppressant Fluid DSF 65
173

Enduratex EP/XL Synthetic Blend
103

Enduratex Mild Worm Gear (WG) Oil
105

Enduratex Synthetic EP
106

Environ™ AW
106

Environ™ MV
107

Harnex™
108
Heavy Duty Synthetic Blend ATF
71

Hydrex™ AW
108

Hydrex™ DT
112
Hydrex™ Extreme
111

Hydrex™ MV
109

Hydrex™ XV
110

Luminol™
112

NGS Synthetic Blend
113

Outboard Motor Oil
85

Paraflex HT
171

PC Waylube
95

Peerless LLG
147

Peerless OG
148

Peerless SVG 102
149

Peerless XСG-Flex
149

Petro-Canada Cleaning Fluid
114
Petro-Canada Flushing Fluid
114

Petro-Canada Supreme
57

Petro-Canada Supreme Synthetic
58

Petro-Canada Synthetic Motor OiL SAE 5W-40
59

Petro-Canada Turbo Synthetic 5W-30
57

Petroglide
114

Petroglide MC 32
115
Petroglide XP 90
116
Petro-Therm/Petro-Therm PPD
115

Precision General Purpose EP1/EP2/Moly
141

Precision Synthetic/Moly/Heavy/EP
146

Precision XL EP/EMB/Heavy Duty/Rail Curve/Moly
142

PRODURO FD-1 60
83

PRODURO TO-4+
82

PRODURO TO-4+ Synthetic All Season
82

PRODURO TO-4+ XL Synthetic Blend
82

Puredrill™
172

PURITY FG AW Hydraulic Fluid
167

PURITY FG AW Hydraulic Fluid with MICROL
167

PURITY FG Chain Fluid
159

PURITY FG CLEAR Grease
151, 163

PURITY FG Compressor Fluid
160

PURITY FG EP Gear Fluid
164

PURITY FG EP Gear Fluid with MICROL™
165

PURITY FG Extreme Grease
151, 163

PURITY FG Grease
150, 161

PURITY FG Grease with Microl
151, 161

PURITY FG Heat Transfer Fluid
166

PURITY FG Seamer-E Fluid
166

PURITY FG Spray
168

PURITY FG Synthetic Compressor Fluid
161

PURITY FG Synthetic EP Gear Fluid
165

PURITY FG Synthetic Grease
150, 162

PURITY FG Trolley Fluid
168

Purity FG WO
169

Ralube
66

REFLO Synthetic 68A
117

REFLO/REFLO CFC/REFLO XL Synthetic Blend
116

Rotary Cooker Fluid
118

Sentron™
121

sepro™ XL
119

Snowmobile Motor Oil
84

SPX 5000, 7000, 7068
119
Super Gear Fluid
120

Super Vac
120

Supercut
133

Synduro SHB™
121

Thermex
157

Transicut
132

TRAXON
76

TRAXON™ E Synthetic
79

Turboflo
129

Turboflo EP
128

Turboflo R&O/Premium R&O
130

Turboflo XL
128

Turbonycoil 600
131

VHVI Specialty Base Fluid
173

Vultrex API Modified Thread Compound
157

Vultrex Drill Rod Heavy
156

Vultrex Gear Dressing EP
155

Vultrex Gear Shield NC/Vultrex Gear Shield P
155

Vultrex MPG
153

Vultrex OGL/Vultrex EGF
152

Vultrex Rock Drill EP 000
156

Vultrex Rolling Cam/Vultrex Rolling Cam Light
155

Vultrex Slide Cam/Vultrex Slide Cam Light
155

Vultrex Tool Joint Compound
157



[image: image4.png]



ОГЛАВЛЕНИЕ ПО СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ XE "Применение" 
	
	СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
	

	ПРИМЕНЕНИЕ
	PETRO-CANADA
	Стр.

	Allison C-4
	DURATRAN
	80

	
	DURATRAN XL Synthetic Blend
	80

	
	DURATRAN Synthetic
	80

	
	DURON™, DURON™ XL
	60, 62

	
	PRODURO TO-4+
	82

	Антикоррозионные масла
	Duratac 150
	103

	
	Con-Rel-Eze
	102

	
	Duratac Non-Drip Oil
	103

	Базовые масла
	Paraflex HT
	171

	
	Cycloflex
	171

	Бариевые смазки
	Vultrex Drill Rod Heavy 
	156

	Белые масла
	PURITY FG WO
	

	Биоразлагаемые смазочные материалы
	Environ™ MV32
	107

	Бумагоделательные машины
	SEPRO™ XL
	119

	
	Peerless OG 2
	148

	
	Precision Synthetic Heavy
	146

	
	Precision XL EP2
	143

	Бурильное оборудование
	Vultrex API Modified Thread Compound
	157

	
	Vultrex Tool Joint Compound
	157

	
	Vultrex Drill Rod Heavy 
	156

	Бурильные машины/перфораторы
	Ardee Oil
	95

	
	Vultrex Rock Drill EP000 
	156

	Бурильное оборудование с алмазными сверлами
	Vultrex Drill Rod Heavy 
	156

	Буровые растворы
	PureDrill™ IA-35
	172

	
	PureDrill™ HT-40
	172

	Волочение проволоки
	Aludraw 850
	133

	Гидравлические системы
	Hydrex™ AW
	108

	
	Hydrex™ Extreme
	111

	
	Hydrex™ MV
	109

	
	Hydrex™ XV
	110

	
	Hydrex™ DT
	112

	
	Environ™ AW, MV
	106-107

	
	PURITY FG AW Hydraulic Fluid
	167

	
	PURITY FG AW with MICROL
	167

	Гидравлические системы с широким диапазоном температур
	Hydrex™ MV

Hydrex™ XV
Hydrex Extreme
Environ™ MV
	109

110

111

107

	Горная добыча, специализированные смазочные материалы
	Precision XL EP000
	143

	
	Precision General Purpose Moly
	141

	
	Vultrex MPG
	153

	
	Vultrex Rock Drill/Drill Rod Heavy
	156

	
	Vultrex API Modified Thread Compound
	157

	
	Vultrex Tool Joint Compound
	157

	Двигатели газовые
	Sentron
	121

	Двигатели двухтактные
	Outboard Motor Oil
	85

	
	Snowmobile Motor Oil
	84

	
	Two Cycle Motor Oil
	85

	Двигатели дизельные
	DURON™
	60

	
	DURON-E
	61

	
	DURON™ XL Synthetic Blend
	62

	
	DURON™ Synthetic
	62

	
	Dieseltonic
	66

	
	Ralube
	66

	Двигатели железнодорожные дизельные
	Ralube
	66

	Двигатели легковых автомобилей и лёгких грузовиков
	Petro-Canada Supreme 
	57

	
	Petro-Canada Supreme Synthetic 
	58

	
	Petro-Canada Turbo Synthetic
	57

	Двигатели лодочные 
	Outboard Motor Oil
	85


	Двигатели на природном газе
	Sentron
	121

	Двигатели среднескоростные дизельные 
	Ralube
	66

	Двигатели снегоходов 
	Snowmobile Motor Oil
	84

	Изоляция электрическая
	Luminol 
	112

	
	Peerless LLG
	147

	
	Peerless OG 2
	148

	Компрессоры аммиачные холодильных установок 
	REFLO 46A, 68A
	116-117

	Компрессоры воздушные
	COMPRO
	98

	
	COMPRO XL-R
	99

	
	COMPRO XL-S
	100

	
	COMPRO Synthetic
	100

	Компрессоры для сжиженных углеводородных газов
	Compressor Oil RP
	101

	
	SPX 5000, 7000, 7068
	119

	
	NGS Synthetic Blend
	113

	Компрессоры поршневые
	COMPRO XL-R
	99

	Конвейеры
	Duratac
	103

	
	PURITY FG Chain Fluid
	159

	Коробки передач автоматические
	ATF D3M
	68

	
	DuraDrive MV Synthetic
	69

	
	ATF, Type F
	70

	
	DEXRON-VI
	70

	
	ATF +4
	71

	
	Heavy Duty Synthetic Blend ATF
	71

	Коробки передач ручные и 
автомобильные редукторы
	PRODURO FD-1
	83

	
	TRAXON™
	76

	
	TRAXON™ E Synthetic
	79

	Минеральные масла
	Paraflex HT
	171

	
	Cycloflex
	171

	Моторные масла
	DURON™
	60

	
	DURON-E
	61

	
	DURON™ XL Synthetic Blend
	62

	
	DURON™ Synthetic
	62

	
	Dieseltonic
	66

	
	Outboard
	85

	
	Petro-Canada Supreme
	57

	
	Petro-Canada Supreme Synthetic
	58

	
	Petro-Canada Turbo Synthetic
	57

	
	Ralube
	66

	
	Sentron
	121

	
	Snowmobile
	84

	
	Two Cycle
	85

	Моторные масла для двухтактных двигателей
	Outboard Motor Oil
	85

	
	Snowmobile 
	84

	
	Two Cycle Motor Oil
	85

	Моторные масла для двигателей на природном газе
	Sentron
	121

	Моторные масла для дизельных двигателей
	DURON™,
	60

	
	DURON-E
	61

	
	DURON™ XL Synthetic Blend
	62

	
	DURON™ Synthetic
	62

	
	Dieseltonic
	66

	
	Ralube
	66

	Моторные масла для коммерческого транспорта
	DURON™
	60

	
	DURON™ XL Synthetic Blend
	62

	
	Dieseltonic
	66

	Моторные масла для лодочных двигателей
	Outboard Motor Oil
	85

	Моторные масла для снегоходов 
	Snowmobile Motor Oil
	84

	Муфты соединительные
	Peerless XCG-Flex
	149

	
	Precision XL EP2
	143

	Муфты высокоскоростные
	Peerless XCG-Flex
	149

	Направляющие
	ACCUFLO TK, SS, Waylube 68
	94-96

	Насосы вакуумные
	Super Vac
	120

	Опалубочные формы
	Con-Rel-Eze
	102

	Пилы ленточные 
	Petroglide MC 32
	115

	Пилы направляющие
	Petroglide
	114

	Пилы цепные
	Duratac
	103

	Пищевое оборудование, смазки
	PURITY FG Grease
	150, 161 

	
	PURITY FG Synthetic Grease
	150, 162

	
	PURITY FG EXTREME Grease
	151, 163

	
	PURITY FG CLEAR Grease
	151, 163

	Пищевое оборудование, масла
	PURITY FG AW Hydraulic Fluid
	167

	
	PURITY FG AW with MICROL
	167

	
	PURITY FG Chain Fluid
	159

	
	PURITY FG Compressor Fluid
	160

	
	PURITY FG EP Gear Fluid
	164

	
	PURITY FG EP Gear Fluid with MICROL
	165

	
	PURITY FG Heat Transfer Fluid
	 166

	
	PURITY FG Seamer-E
	166

	
	PURITY FG Spray
	168

	
	PURITY FG Synthetic Compressor Oil
	161

	
	PURITY FG Synthetic Gear Fluid
	165

	
	PURITY FG Trolley Fluid
	168

	
	PURITY FG WO 
	169

	Пневмопроводы
	Ardee Oil
	95

	
	HYDREX™ AW
	108

	Подшипники
	Peerless Grease OG
	148

	
	Peerless LLG 
	147

	
	Precision 
	141

	
	Precision General Purpose Moly 
	142

	
	Precision General Purpose 
	141

	
	Synduro SHB™
	121

	
	Turboflo XL
	128

	
	Turboflo R&O/Premium R&O
	130

	Подшипники автомобильные/колёсные
	Precision General Purpose EP1, EP2
	141

	
	Precision Synthetic Heavy
	147

	
	Precision Synthetic
	146

	
	Precision General Purpose 
	141

	
	Peerless OG1, OG2
	148

	Подшипники высокотемпературные
	Turboflo
	129

	Подшипники промышленные 
	Precision XL 
	142

	
	Precision General Purpose 
	141

	
	Peerless OG-1, OG-2
	147

	Подшипники протекающие/редукторы
	Precision XL EP000
	143

	
	PURITY FG 00 Grease
	150, 161

	Подшипники скольжения
	Duratac
	103

	
	Hydrex™ AW
	108

	
	Turboflo R&O/Premium R&O
	130

	Подшипники электродвигателей
	Precision XL EMB
	142

	Пропиточное масло
	Con-Rel-Eze 40, 60
	102

	Пылеподавление
	DSF 65
	173

	Редукторы, масла
	HARNEX™ 
	107

	
	TRAXON™
	76

	
	PURITY FG EP Gear Fluid
	164

	
	PURITY FG EP Gear Fluid with Microl
	165

	
	PURITY FG Synthetic Gear Fluid
	165

	
	Super Gear Fluid
	120

	
	Synduro SHB™
	121

	
	TRAXON™ E Synthetic
	79

	
	Enduratex EP
	104

	
	Enduratex Synthetic EP
	106

	
	Enduratex XL Synthetic Blend
	104

	Редукторы открытые
	Vultrex Gear Dressing EP
	155

	
	Vultrex Gear Shield NC, P
	155

	Редукторы, смазки
	Vultrex Gear Dressing EP
	155

	
	Vultrex Gear Shield NC, P
	155

	
	Precision XL EP000
	143

	Редукторы промышленные 
	Enduratex EP
	104

	
	Enduratex XL Synthetic Blend
	104

	
	Enduratex Synthetic
	105

	
	Super Gear Fluid
	120

	
	Synduro SHB™
	121

	
	PURITY FG EP Gear Fluid
	164

	
	PURITY FG Synthetic Gear Fluid
	165

	
	PURITY FG EP Gear Fluid with Microl
	165

	Ротационная формовочная машина
	Rotary Cooker Fluid
	118

	Системы принудительной подачи смазки
	Precision XL EP00
	143

	
	Precision Synthetic, Synthetic Moly
	146

	
	Precision XL EP000
	143

	
	Precision XL 3 Moly Arctic
	144

	
	Peerless OG-0
	148

	
	Precision General Purpose EP
	141

	
	Precision General Purpose Moly EP
	141

	
	Precision XL EP00
	143

	Синтетические масла/жидкости
	Turbonycoil 600
	131

	
	Compressor Cleaner
	102

	
	DURON™ XL Synthetic Blend
15W-40, 10W-40, 0W-30
	62

	
	DURON™ Synthetic
	62

	
	NGS Synthetic Blend
	113

	
	Petro-Canada Supreme Synthetic 
	58

	
	SPX 5000, 7000, 7068
	119

	
	Synduro SHB™
	121

	
	Super Gear Fluid
	

	
	TRAXON™
	76

	
	HARNEX
	107

	
	TRAXON™ E Synthetic
	79

	
	DURON-E 
	61

	
	Petro-Canada Turbo Synthetic
	57

	Смазки водостойкие
	Peerless OG
	148

	
	Precision XL EP1, EP2
	143

	
	Precision General Purpose EP1, EP2
	141

	
	Peerless LLG
	147

	Смазки высокотемпературные 
	Peerless LLG
	147

	
	PURITY FG Synthetic Grease
	150, 162

	Смазки для клапанов
	Peerless SVG 102 Grease
	149

	Смазки низкотемпературные
	Precision General Purpose 
	141

	
	Precision XL 3 Moly Arctic
	144

	
	Precision General Purpose Moly
	142

	
	Precision Synthetic
	146

	
	Precision Synthetic Moly
	146

	Смазки морские 
	Peerless OG
	148

	Смазки одноточечные
	Precision XL EP2
	143

	
	Precision Synthetic
	146

	
	Precision General Purpose Moly EP2     
	142

	Смазки премиум-класса
	Precision XL
	142

	
	Precision Synthetic Moly
	146

	
	Peerless OG
	148

	
	Peerless LLG
	147

	Смазки синтетические
	Все Precision Synthetic
	146

	Смазки специализированные
	Peerless OG
	148

	
	Peerless LLG
	147

	
	Precision Synthetic 
	146

	
	Peerless SVG 102
	149

	
	Peerless XCG-Flex
	149

	
	Ardee EP 000
	

	
	Precision XL 3 Moly Arctic
	144

	Смазки универсальные
	Precision General Purpose EP1, EP2
	141

	
	Precision XL EP1, EP2
	143

	
	Peerless OG1,OG2
	148

	
	Precision Synthetic
	146

	Смазочно-охлаждающие жидкости 
	Alucut
	133

	
	Cutsol, Cutsol HD
	134

	
	Supercut
	133

	
	Transicut
	132

	Смазочно-охлаждающие жидкости нерастворимые
	Alucut
	133

	
	Supercut
	133

	
	Transicut
	132

	Смазочно-охлаждающие жидкости растворимые
	Cutsol, Cutsol HD
	134

	Смазочные материалы с повы-шенными клейкими свойствами
	Duratac Non-Drip Oil
	102

	
	Duratac 
	102

	Станции техобслуживания
	Petro-Canada Supreme Synthetic
	58

	
	Petro-Canada Turbo Synthetic
	57

	Теплопроводные системы
	CALFLO
	96

	
	Petro-Therm/Petro-Therm PPD
	116

	
	PURITY FG Heat Transfer Fluid
	 166

	Технологические жидкости промышленные 
	Paraflex HT
	171

	
	Cycloflex
	171

	Тракторы, трансмиссионные/ гидравлические системы
	Duratran
	80

	
	Duratran XL Synthetic Blend
	80

	
	Duratran Synthetic
	80

	Трансмиссионные системы
	ATF, Type F
	70

	
	Duratran
	80

	
	Duratran XL Synthetic Blend
	80

	
	Duratran Synthetic
	80

	
	DURON™
	60

	
	DURON™ XL Synthetic Blend
	62

	
	DURON™ Synthetic
	62

	
	PRODURO TO-4+
	82

	
	TRAXON™ E Synthetic CD-50
	79

	Трансформаторы
	Luminol 
	112

	Турбины авиационные стационарные
	Turbonycoil 600
	131

	Турбины газовые
	Turbonycoil 600
	131

	
	Turboflo R&O 
	130

	
	Turboflo XL
	128

	Турбины паровые
	Turboflo
	129

	
	Turboflo R&O/Premium R&O
	130

	Универсальные смазочные материалы
	Turboflo R&O/Premium R&O
	130

	Холодильные установки
	REFLO
	116

	Циркуляционные масла
	SEPRO™ XL
	119

	
	Hydrex™ AW
	108

	
	Turboflo R&O/Premium R&O
	130

	
	Turboflo
	129

	Червячные передачи
	Enduratex Mild WG Oil
	105

	Шаровые мельницы
	Vultrex Gear Shield NC, P
	155

	Шасси/пальцы/опорные круги
	Precision XL 3 Moly EP1, EP2
	144

	Эксцентриковые скользящие механизмы
	Vultrex Slide Cam Compound
	155

	Экскаваторы шагающие
	VultrexSlide Cam Compound, Cam
Compound
	155


ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 


ACEА, классификация
45

AGMA, классификация
88

AGMA, Классификация
174

Allison C-4, жидкости
61, 62, 68, 71, 80, 82

API, знак классификации
52

API, классификация
174

Моторные масла
38

Трансмиссионные масла
73

API, плотность
184

ASTM, классификация
174

Caterpillar, спецификации
50

Cummins, спецификации
50

Detroit Diesel, требования
48

HT Purity
19

HT Purity, cравнение с продуктами сольвентной очистки
22

HT Purity, преимущества
Базовые масла
22

Готовые смазочные материалы
23

ILSAC, знак классификации
52

ISO 14001
25

ISO 9001
25

ISO, классификация
87, 174

ISO/TS 16949
25

John Deere J20C, J20D
81

Lubri-Test, программа анализа
53

MACK, спецификации
48, 75

Microl
151, 165, 167

NLGI, классификация
138

QS9000
25

SAE, классификация
36

Трансмиссионные/редукторные масла
73

Смазочные материалы для автомобилей, коммерческой и строительной техники
ATF
67

Бортовые передачи
83

Газовые двигатели
121

Двухтактные масла
66, 84

Классификация ACEA
45

Классификация API
38

Классификация NLGI
138

Классификация SAE
36

Моторные масла
55

Приводы на ведущие колёса
82

Присадки
34

Свойства
28

Смазки
136

Топливная экономичность
52

Тракторы
80

Трансмиссионные масла
72

Аэрозоли
168

Базовые масла
Белые масла
169

Классификация
19

производство
19

Технологические жидкости
171

Белые масла
169

Биоразлагаемые материалы
107

Бумагоделательные машины
119

Буровые растворы
172

Вакуумные насосы
120

Введение
1

Вязкость
174

Redwood
186

Брукфельд
175

Кинематическая
89, 186

Классификация AGMA
88

Классификация ISO
87

Марки вязкости SAE
38

Сейболт
89, 186

Таблица перевода единиц
89

Таблица соответствия
186

Энглер
186

Гидравлические жидкости

Всесезонные
110

Моющие свойства
112

Пищевые
167

Продлённый срок службы
108

Сезонные
106

Широкий температурный диапазон
107, 109, 111

Гидродинамическая смазка
175

Гидроизомеризация НТ
21

Гидрокрекинг
175

Гидрокрекинг НТ, жёсткий
20

Гидроочистка
175

Глоссарий
174

Граничная смазка
179

Двухтактные масла
Пропорции смеси
86

Детергенты
34

Деэмульгируемость
176

Дизельные двигатели

Двухтактные
66

Локомотивные
66

Диспергирующие присадки
35

Дифференциалы повышенного трения
74

Зольность
176

Изоляционные жидкости
112

Ингибиторы
176

Коррозии
35

Окисления
35

Ржавления
35

Индекс вязкости
19, 22, 23, 177

Присадки
36

Канавка смазки
178

Каплепадение
182

Качество, доказательства
25

Клапанная смазка
149

Классификации масла
36

Классификации трансмиссионных масел
73

Классификация смазочных материалов
Спецификации ОЕМ
48

Колориметрические шкалы

ASTM
185

НПА
185

Соответствие
185

Юнион
185

Компаундированное масло
177

Компрессорные масла

Воздушные компрессоры
98

Газ
113

Пищевые
160

Поршневые компрессоры
100, 119, 127

Природный газ
101

Ротационно-винтовые компрессоры
99, 119

Холодильные компрессоры
116

Кошерный продукт
170

Лодочные моторы
85

Медная пластинка
178

Модификаторы трения
36

Моторные масла

Анализ
53

Бензиновые двигатели
55

Всесезонные марки
38

Газовые двигатели
121

Двухтактные двигатели
66, 84

Классификация ACEA
45

Классификация API
38

Классификация API, знак
52

Классификация SAE
36

Локомотивы
66

Присадки
34

Сезонные марки
38

Спецификации ОЕМ
48

Топливная экономичность
51

Тяжёлая техника
59

Моющие присадки
34, 178

Муфты
143, 149

Общее щелочное число
182

Окисление
179

Опалубка
102

Отработавшее масло
Анализ
53

Предельное содержание
54

Паревный продукт
170

Пенетрация, марки смазки
137

Пенообразование, подавители
36

Перевод единиц вязкости
89

Пищевые смазочные материалы

Аэрозоль
168

Белые масла
169

Гидравлические жидкости
167

Компрессорные масла
160

Масло для цепей
159

Редукторные масла
164

Смазки
150, 161

Теплопроводные жидкости
166

Троллейные жидкости
168

Плотность

Таблица перевода
184

Пограничная смазка
179

Подшипники, смазка
141

Премиум-класс, материалы
120, 128, 142

Применение
9

Присадки
Автомобильная техника
34

Для понижения температуры застывания
36

Для улучшения индекса вязкости
36

Моющие
178

Противозадирные
146, 180

Смазки
137

Проволока, волочение
133

Продукты Petro-Canada

Гарантия
iii

Качество
ii

Промышленные смазочные материалы
87

Бумажная промышленность
119

Газовые двигатели
121

Гидравлические жидкости
106

Классификация вязкости
87

Компрессоры
98, 116, 119

Металлообработка
132

Направляющие инструментов
94

Насосы
120

Опалубка
102

Печи
118

Пилы
114

Повышенной клейкости
103

Редукторы
104, 120

Смазки
141, 153

Теплоносители
96, 116

Теплопроводные системы
114

Трансформаторы
112

Турбины
128

Пропиточное масло
102

Противозадирные присадки
137, 180

Смазочные материалы
104, 115, 120, 128, 141, 142, 146, 153, 161

Противоизносные присадки
35

Пылеподавление
173

Редукторные масла
Ветряные турбины
108

Закрытые редукторы
104, 106

Классификация SAE
73

Пищевые
164

Промышленные
104

Противозадирные
120

Червячные передачи
105

Ржавление, защита
102, 103

Синтетические жидкости
161

Синтетические смазки
146, 150, 152, 162

Словарь
174

Сложная смазка
137

Смазки

Водостойкость
148

Горнодобывающее оборудование
153

Классификация NLGI
138

Нанесение
140

Обычные
136

Пищевые
150, 161

Предельные температуры
147

Присадки
137

Промышленные
153

Редукторные
152

Свойства
137, 139

Синтетические
146, 150, 152

Сложные
137

Смазочное масло
137

Совместимость
139

Специализированные
155

Универсальные
141

Хранение
140

Смазочно-охлаждающие жидкости

Нерастворимые
132

Растворимые
134

Смазочные материалы
Правила обращения
92

Преимущества технологии НТ Purity
23

Срок хранения
93

Хранение
90

СОЖ
132

Сольвентная очистка
20, 183

Стабильность к окислению
24

Таблицы перевода единиц
184

Температура

Перевод
192

Температура вспышки
181

Температура застывания
182

Присадки
36

Температура каплепадения
182

Теплопроводные жидкости
96

Пищевые
166

Универсальные
116

Термостойкость
24

Технологические жидкости
171

Тимкен

Нагрузка
178

Топливная экономичность, классификация
51

Трансмиссионная гидравлическая жидкость
80

Трансмиссионные масла
Автоматические коробки передач
67

Классификация API
73

Механические коробки передач
72

Трансформаторные масла
112

Трение, модификаторы
36

Турбинные масла

Авиационные турбины
131

Газовые турбины
128

Гидравлические турбины
129

Паровые турбины
128

Турбинные/циркуляционные масла
130

Улучшители трения
36

Халальный продукт
170

Холодильное оборудования
116

Хранение

В помещении
91

Вне помещения
91

Срок хранения масел и СОЖ
93

Срок хранения смазок
140

Циркуляционные масла
108, 119, 129, 130

Четырёхшариковая машина
177

Шаровые мельницы
152

Электродвигатели
142



[image: image5.png]



PETRO-CANADA И ЗАПАТЕНТОВАННАЯ                   ТЕХНОЛОГИЯ HT PURITY XE "HT Purity" 
ПРОИЗВОДСТВО БАЗОВЫХ МАСЕЛ XE "Базовые масла:производство" 
Базовые масла для смазочных материалов проходят несколько стадий очистки, которые специально подбираются, чтобы усилить те или иные свойства смазочных материалов. Например, для парафинистых масел необходимо повышать индекс вязкости, стабильность к окислению, устойчивость к термальным нагрузкам и текучесть при низких температурах. 
Типовой процесс очистки сырой нефти происходит примерно следующим образом: 
· Сепарация высококипящих соединений, как, например, газойль, дизель и т.д.
· Дистилляция до получения необходимой марки вязкости
· Выборочное очищение от примесей, в том числе ароматических и полярных углеводородов
· Депарафинизация для улучшения текучести при низких температурах 
· Завершающая очистка для повышения стабильности к окислению и термическим нагрузкам
КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗОВЫХ МАСЕЛ XE "Базовые масла:Классификация" 
Перед тем, как приступить к описанию процесса производства базовых масел, мы бы хотели разъяснить систему классификации базовых масел Американского института нефти (API). Базовые масла для производства моторных масел по системе API делятся на пять основных групп:

	Группа API
	Характеристики базового масла
	Метод производства

	
	Сера, вес. %
	Насыщенные углеводороды, вес. %
	Индекс вязкости XE "Индекс вязкости" 
	

	I
	>0,03
	<90
	80-119
	Сольвентная очистка

	II
	<0,03
	>90
	80-119
	Гидроочистка

	III
	<0,03
	>90
	120+
	Жесткий гидрокрекинг

	IV
	Полиальфаолефины (РАО)
	Олигомеризация

	V
	Другие базовые масла
	Различные


Группа I или обычные базовые масла, очищаемые растворителями, составляют большинство базовых масел, производимых в настоящее время в мире. Они содержат более 0,03 вес. % серы и менее 90 вес. % насыщенных углеводородов. Такие масла менее чистые по сравнению с синтетическими либо очищенными при помощи гидрокрекинга базовыми маслами. Несмотря на то, что данные масла специально предназначены для производства моторных масел, однако область их применения значительно шире. 
Базовые масла групп II и III производятся по технологии, которая по терминологии Американского института нефти называется гидрокрекинг или жесткий гидрокрекинг. Фактически, это и есть запатентованная технология очистки HT Purity компании «Petro-Canada» только под другим названием. Здесь содержание серы уже не превышает 0,03 вес. %, а содержание насыщенных углеводородов более 90 вес. %. Эти масла чище по составу, чем базовые масла Группы I. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЛЬВЕНТНОЙ ОЧИСТКИ (РАСТВОРИТЕЛЯМИ) XE "Сольвентная очистка (растворителями)" 
Сначала в ходе атмосферной дистилляции сырая нефть очищается от легких фракций. Далее очищенная нефть подается в колонну вакуумной дистилляции, где отбираются масляные фракции определенной вязкости. Именно эти фракции и очищаются отдельно в колонне сольвентной экстракции. Здесь они перемешиваются с растворителями, как, например, фурфурол, благодаря чему из них удаляются примерно 70-85% ароматических соединений. Далее масляные фракции проходят процесс депарафинизации, при котором они замораживаются при низких температурах, и при помощи которого из их состава удаляется парафин. Это повышает текучесть масла при низких температурах. В конце в зависимости от требований к применению депарафинизированное минеральное масло иногда дополнительно очищается для улучшения его цвета и придания большей стабильности. Один из наиболее распространенных методов такой очистки – мягкий гидрокрекинг. Не следует путать его с запатентованной технологией HT Purity компании «Petro-Canada», так как температура и давление, при которых происходит такая гидроочистка, умеренные и менее эффективные. Американский нефтяной институт классифицирует продукты сольвентной очистки как базовые масла Группы I. 

[image: image6.png]ConbBeHTHAR DYHCTKAISKETDAKNA KOHKYPHPYIOLUAX KOMNAHHIE

AruocdepHanbacyyHen Comesimian
e srpap
Conesimian
Pacreoputens —» Pt
ColPASTHEOT Macrts aym
N > . N
Tazoine.

OBbIUHLIE EA30BLIE
MAGTA
(ouyeHHie Ha 70-85%)





ТЕХНОЛОГИЯ ЖЕСТКОГО ГИДРОКРЕКИНГА НТ КОМПАНИИ «PETRO-CANADA» XE "Гидрокрекинг НТ, жёсткий" 
В процессе жесткого гидрокрекинга НТ компании «Petro-Canada» ароматические и полярные углеводороды удаляются за счет реакции исходных нефтепродуктов с водородом в присутствии катализатора при высоких температурах и давлении. 

Во время этой очистки происходит ряд реакций, основные из которых: 
· Удаление полярных соединений, содержащих серу, азот и кислород
· Превращение ароматических углеводородов в насыщенные цикличные углеводороды
· Дробление тяжелых полициклопарафинов на более легкие насыщенные углеводороды
Такие реакции происходят при температурах до 400°С, давлении примерно 3000 пси (20 680 кПа) и в присутствии катализатора. Получаемые молекулы углеводородов обладают высокой стабильностью, поэтому они идеально подходят для базовых масел. Получаемые продукты классифицируются Американским нефтяным институтом как базовые масла Группы II.

Жесткий гидрокрекинг компании «Petro-Canada» осуществляется в два этапа. В первой стадии из состава удаляются все нежелательные полярные соединения, а ароматические углеводороды превращаются в насыщенные. После сепарации необходимых марок вязкости в процессе вакуумной дистилляции, парафинистые масла проходят депарафинизацию при очень низкой температуре. Далее для повышения содержания насыщенных углеводородов масляные фракции направляются на вторую установку гидроочистки под высоким давлением. Эта завершающая стадия максимально увеличивает стабильность базового масла, удаляя из него оставшиеся ароматические и полярные молекулы. 
[image: image7.png]@ JleyXSTanHIi XECTKWH THADOKDEKAHT KomnaHUK “Petro-Cana

AThOepHaREaKy YR

perimayn Arwoccgepan

pramTy

Sopn Tenapauoays Botpon
GLIPATTHEOTE
— — —
fmeng -
Yeranoeca Mapacpu Yeranoeca VB TPAUMCTEIE

& Pt BA3OBLIE MACIIA HT
fapOpacHrs agyen o (ouMeHs 13 99,9%)
sy nog gaenervien





Технология жесткого гидрокрекинга/ гидроизомеризации XE "Гидроизомеризация НТ"  HT компании «Petro-Canada».

В 1996 г. компания «Petro-Canada» завершила монтаж новой установки для производства базовых масел, которая была запущена параллельно с уже существующим заводом. Данная установка также работает по технологии жесткого гидрокрекинга НТ, но в ней заменяется этап депарафинизации при низких температурах на более новый и эффективный метод превращения парафинов … Гидроизомеризация.
В процессе гидроизомеризации используются специальные катализаторы для селективной изомеризации парафинов (смесь N-парафинов) в изопарафинистые масляные фракции с повышенным индексом вязкости и пониженной температурой застывания. В результате получаются базовые масла с более высоким индексом вязкости и улучшенными свойствами, чем те, которые очищались при помощи предыдущих технологий депарафинизации. Данный тип очистки позволяет получать базовые масла с индексом вязкости 130 всего за один технологический цикл, но обычно на таких установках производятся базовые масла с повышенным индексом вязкости от 95 до 105 (Группа II) или специальные базовые жидкости с индексом вязкости 115-130 (Группы II+ и III). Дополнительное преимущество такой технологии – это то, что она позволяет производить базовые масла с очень низкой температурой застывания – ниже -25°С
Компания «Petro-Canada» сочетает гидроизомеризационную депарафинизацию с жестким гидрокрекингом, в результате чего наши базовые масла обладают такими уникальными свойствами, как: 

· Очень высокий индекс вязкости XE "Индекс вязкости"  (100-130) 
· Пониженная летучесть 
· Наилучшая стабильность к окислению
· Повышенная устойчивость к воздействию высоких температур
· Отличная текучесть при низких температурах 
· Низкая токсичность
Такие характеристики придают маслам свойства, схожие с теми, которыми обладают смазочные материалы на основе полиальфаолефинов (ПАО) – синтетические продукты. 
[image: image8.png]@ ByXSTANHIH XeCTRH THAROKpCKHHHIHAPOHSOMEPHSALA KoMNaHHH "Petro-Canada”

J———— e J—
yenimayn yenimayn
Bosopoa Boaopon Boaopon g
ChlPAA HEST
» X N N N
ras0in | i
CHHTETHECKE
Veravona  Miespaueiesoia poowerea 640BbIE HAGTA
npageerrs TPHOONG. | TOABEnEHVEN Bayyien  (uouyes e 9.9%)

Py Ay





СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ XE "HT Purity, cравнение с продуктами сольвентной очистки" , ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ СОЛЬВЕНТНОЙ ОЧИСТКИ И ПО ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ HT PURITY
· БАЗОВЫЕ МАСЛА XE "HT Purity, преимущества:Базовые масла"  
Базовые масла, полученные в ходе жесткого гидрокрекинга НТ Purity, значительно отличаются по некоторым характеристикам от очищенных растворителями. Главная причина таких отличий в степени очистки от ароматических молекул (их содержание в наших маслах, произведенных по технологии НТ Purity, менее 0,5%). Базовые масла, подвергшиеся жесткому гидрокрекингу НТ, называются «чистыми на 99,9%». Для сравнения: содержание ароматических соединений в маслах, очищенных растворителями, составляет примерно 10-30%, поэтому такие базовые масла имеют значительно меньшую степень очистки. 
	Характеристики 
	Значительное отличие

	ЦВЕТ 
	Жесткий гидрокрекинг НТ дает возможность получить прозрачные и совершенно бесцветные базовые масла

	ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ
	Жесткий гидрокрекинг позволяет производить базовые масла с более высоким индексом вязкости, поэтому при высоких температурах они в меньшей степени теряют вязкость, чем очищенные растворителями масла

	СТАБИЛЬНОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ
	Масла, полученные в ходе жесткого гидрокрекинга НТ, очень хорошо реагируют на антиоксиданты, поэтому имеют отличную стабильность к окислению и обеспечивают более длительный срок службы готовым смазочным материалам

	ТЕПЛОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ
	Жесткий гидрокрекинг НТ позволяет производить базовые масла, состав которых более устойчив к воздействию высоких температур, чем у очищенных растворителями базовых масел

	УГЛЕРОДНЫЕ 
ОТЛОЖЕНИЯ
	Масла, полученные в ходе жесткого гидрокрекинга НТ, образуют меньший углеродный осадок, чем очищенные растворителями

	ЭМУЛЬГИРУЕМОСТЬ
	Масла, прошедшие жесткий гидрокрекинг, лучше отделяются от воды, чем очищенные растворителями

	ПОНИЖЕННАЯ 
ТОКСИЧНОСТЬ 
	Жесткий гидрокрекинг НТ дает возможность получать менее токсичные базовые масла, так как в них почти не остается вредных примесей. Белые масла компании «Petro-Canada» настолько чистые, что могут использоваться в косметике и фармацевтике 

	БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ 
	Масла, очищенные по технологии жесткого гидрокрекинга НТ, быстрее разлагаются, чем очищенные растворителями, - 60% против 30% соответственно по результатам теста СЕС-L33-A-93, если сравнивать одни и те же марки вязкости 


· ГОТОВЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ XE "HT Purity, преимущества:Готовые смазочные материалы" 

 XE "Смазочные материалы:Преимущества технологии НТ Purity" 
Смазочные материалы, производимые на основе базовых масел, прошедших жесткий гидрокрекинг НТ, в некоторых областях применения демонстрируют лучшие свойства по сравнению с очищенными растворителями базовыми маслами:
· Стабильность вязкости
· Стабильность к окислению 
· Тепловая устойчивость
· Пониженное воздействие на окружающую среду
· СТАБИЛЬНОСТЬ ВЯЗКОСТИ XE "Индекс вязкости"  
Смазочные материалы, производимые на основе базовых масел НТ, меньше загустевают, то есть их вязкость увеличивается в меньшей степени, чем у смазочных материалов, производимых в результате сольвентной очистки. Это свойство особенно важно для автомобильных трансмиссионных жидкостей, где стабильность на сдвиг смазочного материала напрямую зависит от его способности сохранять постоянную вязкость. Это свойство у моторных масел также повышает топливную экономичность двигателей и снижает расход топлива при использовании индустриальных смазочных материалов. 
· СТАБИЛЬНОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ XE "Стабильность к окислению" 
Готовые смазочные материалы на основе базовых масел, прошедших жесткий гидрокрекинг НТ, демонстрируют более высокую стабильность к окислению, чем продукты на основе очищенных растворителями масел. Это дает возможность использовать их при более высоких температурах либо в течение более длительного периода времени, чем смазочные материалы, производимые в результате сольвентной очистки. Уникальный ассортимент смазочных материалов компании «Petro-Canada», в том числе COMPRO XL-S Compressor Fluid, Turboflo Fluid и многие другие, полностью основан именно на этом важном свойстве смазочных материалов. 
· ТЕРМОСТОЙКОСТЬ XE "Термостойкость" 
Смазочные материалы, произведенные на основе базовых масел по технологии жесткого гидрокрекинга НТ, обладают отличной устойчивостью к воздействию повышенных температур. Это в большей мере снижает образование отложений и загрязнение внутри систем по сравнению со смазочными материалами на основе очищенных растворителями базовых масел. Ассортимент продуктов компании «Petro-Canada» эффективно использует такое свойство в таких материалах, как Calflo Heat Transfer Fluid, COMPRO XL-S Compressor Fluid, Automatic Transmission Fluid и многих других. 

· ПОНИЖЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В связи с тем, что смазочные материалы, произведенные на основе базовых масел по технологии жесткого гидрокрекинга НТ, почти не содержат вредных примесей, они менее токсичны и обладают более быстрой биоразлагаемостью, чем продукты на основе очищенных в ходе сольвентной очистки базовых масел той же вязкости. При добавлении соответствующих присадок такие свойства сохраняются и в готовых смазочных материалах. Эти характеристики присущи таким продуктам, как смазочным материалам Petro-Canada Purity FG, Environ MV, Paraflex HT, SEPRO™ XL и т.д.
НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА XE "Качество, доказательства" 
РЕГИСТРАЦИЯ ISO 9001 XE "ISO 9001" 
ISO 9000 – это всемирная система стандартов, используемая для документального подтверждения контроля качества во всех областях производства и предоставления услуг. Данная система применяется Международной организацией по стандартизации (ISO), которая расположена в Швейцарии и устанавливает жесткие стандарты качества для очень многих продуктов и услуг. 

ISO 9001 – это международная система стандартов, в которой требуется применение процессного подхода к управлению качеством и производством. Этот  стандарт уделяет особое внимание строгому выполнению требований к качеству, предъявляемых покупателями, повышению качества обслуживания покупателей, а также постоянному совершенствованию продуктов и услуг, устанавливая четкие цели и задачи.   
Подразделение нашей компании «Petro-Canada Lubricants» стало первым североамериканским производителем смазочных материалов, зарегистрированным по стандарту ISO 9001. Процедура регистрации по ISO 9001 требует тщательной проверки компании и ее систем контроля качества независимым инспектором. Чтобы убедиться, что в компании действует строгая система контроля качества, и все производимые продукты без исключения соответствуют существующим стандартам, был проведен ряд детальных инспекций. После регистрации инспектор продолжает два раза в год инспектировать компанию для проверки того, продолжает ли система контроля качества и соответствия стандартам действовать и совершенствоваться. 
РЕГИСТРАЦИЯ ISO/TS 16949 XE "ISO/TS 16949"  

В марте 1997 г. компания «Petro-Canada» стала первым канадским производителем смазочных материалов, который был сертифицирован по стандарту QS9000 XE "QS9000" . Цель данной системы норм и правил, специально разработанной компаниями «Chrysler», «Ford» и «General Motors», - создание фундаментальной системы контроля качества, заложившей основу для постоянного совершенствования, основная цель которого – предотвращение выпуска бракованной продукции, а также сокращение объема отходов и предотвращение сбоев в системе снабжения. 

В октябре 2002 г. компания «Petro-Canada Lubricants» вышла на мировой рынок, благодаря тому, что стала первым в мире производителем смазочных материалов, зарегистрированным по ISO/TS 16949. Этот новый всемирный стандарт, который заменил QS9000, был разработан для сторонних поставщиков автомобильных компаний. Такой факт ярко показывает, что компания «Petro-Canada» способна непрерывно совершенствовать свою систему контроля качества. Стандарт ISO/TS 16949 был разработан совместно Международной организацией по стандартизации и Международной целевой группой автомобильной промышленности (IATF) и содержит не только все требования ISO 9001, но и дополнительные требования, касающиеся автомобильной техники. 

ISO 14001 XE "ISO 14001" 
ISO 14001 – всемирно признанная система экологического менеджмента. Она представляет собой упорядочный подход к выявлению воздействия производственной деятельности на окружающую среду, выстраиванию системы приоритетов и управлению мероприятиями по природопользованию. ISO 14001 входит в систему стандартов ISO Международной организации по стандартизации и включает в себя единый комплекс методических рекомендаций по эксплуатационной деятельности. 

Стандарт 14001 значительно отличается от ISO/TS 16949 и ISO 9001. Если последние содержат инструкции по удовлетворению потребительских потребностей и ожиданий в отношении качества продуктов или услуг, то ISO 14001 делает акцент на охране окружающей среды и защите людей от негативного экологического воздействия. Он диктует более жёсткие требования, чем те, которые содержатся в экологической части Руководства по управлению общими потерями компании "Petro-Canada". 

В связи с международным признанием стандарта ISO 14001 и его широким применением по всему миру компания "Petro-Canada Lubricants" взяла его за основу для построения своей системы экологического менеджмента, тем более что принципы ISO 14001 полностью согласуются с корпоративным подходом компаний "Petro-Canada" к управлению общими потерями. 

[image: image9.png]



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Автомобильная промышленность – самый большой потребитель на рынке смазочных материалов, и непрерывное совершенствование транспортных средств может достигаться только в постоянном тесном сотрудничестве с лидирующими производителями нефтепродуктов, например, с компанией «Petro-Canada». Водители автомобильных средств теперь отдают предпочтение только высококачественным и эффективным смазочным материалам, которые обеспечивают надёжную эксплуатацию автомобиля. 
Компания «Petro-Canada» стремится сохранить лидерские позиции в производстве смазочных материалов самого высокого качества и непрерывно проводит научно-исследовательскую работу, совершенствуя существующие продукты и изобретая новые. Специалисты нашего научно-исследовательского центра постоянно проводят испытания, как на стендах, так и в полевых условиях на коммерческом транспорте. Компания «Petro-Canada» работает в тесном контакте со всеми производителями легковых и грузовых автомобилей, двигателей и другого оборудования, а также нашими заказчиками. Наша цель – постоянно соответствовать быстро меняющимся потребностям рынка. 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МОТОРНЫХ МАСЕЛ XE "Автомобильные смазочные материалы:свойства" 
Инженеры и химики тщательно разрабатывали современные моторные масла, придавая им ряд свойств и качеств, от которых сильно зависит эффективность работы двигателя. Вот список наиболее важных функций моторных масел: 
· Облегчение запуска двигателя
· Обеспечение смазки узлов двигателя и предотвращение износа 
· Снижение трения 
· Защита от ржавления и коррозии
· Предотвращение загрязнения двигателя
· Снижение отложений в камере сгорания
· Защита от сажи
· Охлаждение узлов двигателя
· Поддержание постоянного давления газов в камере сгорания
· Предотвращение пенообразования масла
· Облегчение запуска двигателя
Запуск двигателя зависит не только от состояния аккумуляторной батареи, зажигания и качества топлива, но также от текучести моторного масла. Если масло становится слишком вязким, либо загустевает при температуре запуска, повышается пограничное трение на вращающихся узлах, и коленчатый вал не может проворачиваться достаточно быстро, чтобы обеспечить запуск и надлежащую работу двигателя. 
Так как вязкость всех масел увеличивается при снижении температуры, то зимние марки должны быть достаточно жидкими и подвижными, чтобы запуск двигателя производился при соответствующих скоростях проворачивания даже в условиях максимально низких температур окружающего воздуха. Кроме этого, масло должно быстро перетекать к подшипникам, чтобы предотвращать их износ. Однако в то же время оно также должно быть достаточно густым, чтобы обеспечивать надежную защиту в то время, когда рабочая температура в двигателе повышается до стандартной. 
Одной из важнейших физических характеристик моторного масла, предназначенного для облегчения запуска двигателя, является его вязкость при температуре проворачивания коленчатого вала. Вязкость – это свойство масла оказывать сопротивление течению. Такое внутреннее трение или сопротивление предотвращает выдавливание масла при зажатии его между двумя поверхностями, которые двигаются под нагрузкой, либо при высоком давлении. Сопротивление движению или течению – это характеристика молекулярной структуры масла. Так как от такого сопротивления в значительной  степени зависит проворачивание коленвала, то оно также вызывает дополнительную нагрузку на стартер при запуске двигателя. В связи с этим очень важно использовать то масло, чьи вязкостные характеристики обеспечивают достаточное проворачивание коленчатого вала, хорошую циркуляцию масла в системе и защиту при высоких температурах. 
Степень изменения вязкости от температуры сильно разнится в зависимости от типа моторного масла. В связи с этим был разработан стандарт оценки того, как изменяется вязкость масла при перепадах температуры. Такой стандарт ввел показатель, называемый индексом вязкости (V.I.). Вязкость масла с высоким индексом вязкости меньше изменяется в широком температурном диапазоне. В настоящее время благодаря новым методам очистки и специальным химическим присадкам на рынке появилось много моторных масел с высоким индексом вязкости, которые достаточно жидкие, чтобы обеспечить проворачивание при низких температурах, и в то же время достаточно густые, чтобы сохранять свою эффективность при высоких температурах. 
Такие масла с высоким индексом вязкости именуются универсальными. Часто они также называются всесезонными, так как могут использоваться как зимой, так и летом. Производители автомобильной техники рекомендуют и всесезонные (универсальные), и сезонные масла. 
· Смазка поверхности и снижение износа
При запуске двигателя масло должно достаточно быстро циркулировать по системе и обеспечивать смазку всех двигающихся деталей, чтобы предотвращать непосредственный контакт металлических поверхностей (так называемое «сухое трение»), который приводит к износу, образованию на них рисок и задира, а также схватывание металла под воздействием трения. Масляная пленка на подшипниках и стенках цилиндров очень чувствительна к движению деталей, давлению в системе и подаче масла. Ее необходимо постоянно восстанавливать, для чего в системе поддерживается непрерывный ток масла и равномерное его распределение по всем узлам двигателя. 
Как уже говорилось ранее, вязкость масла должна быть достаточно низкой, чтобы поддерживать быстрое проворачивание коленчатого вала и запуск двигателя, и высокой, чтобы обеспечивать надежную защиту при пиковых температурах. 
Как только поток масла приближается к вращающейся части, масло должно смазать и защитить от износа ее поверхность. Технические специалисты по смазочным материалам называют этот процесс смазкой полной жидкой пленкой или гидродинамической смазкой. 
При гидродинамической смазке двигающиеся поверхности разделены непрерывной масляной пленкой. Главной характеристикой масла для обеспечения такой смазки оборудования является его вязкость при рабочих температурах. Так как металлические поверхности при гидродинамической смазке не соприкасаются, поэтому до тех пор, пока они не будет поцарапаны частичками, которые имеют большую плотность, чем масляная пленка, их износ незначителен. Такой вид смазки обычно предназначен для подшипников коленчатого вала, а также шатунов, распредвалов и поршневых штифтов. 
В некоторых условиях невозможно обеспечить гидродинамическую смазку оборудования, и поэтому иногда возникает непосредственный контакт металлических поверхностей на горячих участках скользящих деталей. Специалисты по смазочным материалам называют это пограничной смазкой. В таких условиях нагрузка лишь частично снижается за счет масляной пленки, которая разрывается и вызывает «сухое трение». Когда это происходит, трение, возникающее между деталями, может вызывать разогревание поверхности, в результате чего одна или обе контактирующие металлические поверхности могут плавиться и спаиваться. В этом случае, если поверхность не защищена присадками, то либо деталь заклинивает, либо поверхности силой отрываются друг от друга, и образуется задир.
Условия для образования пограничной смазки всегда присутствуют при запуске и очень часто появляются при работе нового или восстановленного двигателя. Также смазка бывает пограничной на верхнем поршневом кольце, где приток моторного масла ограничен, температура высокая, и наблюдается обратное движение поршня. 
· Снижение трения
При гидродинамической смазке плотная масляная пленка предотвращает непосредственный контакт металлических поверхностей между двигающимися узлами двигателя. Однако для того, чтобы продолжить движение, смазанным таким образом деталям необходима сила, чтобы преодолеть жидкостное трение масла. В этой связи его вязкость должна быть достаточно высокой, чтобы масляная пленка не порвалась, но все же масло не должно быть слишком густым, так как из-за этого повышает сила, необходимая для преодоления жидкостного трения. 
Производители автомобильной техники определяют требуемый диапазон вязкости масел в зависимости от ожидаемой температуры окружающего воздуха. Это необходимо для того, чтобы гарантировать, что вязкость смазочного материала будет достаточной, и не будет превышать предельных значений при стандартных условиях эксплуатации автомобиля. При загрязнении масла вязкость меняется. Например, при попадании в него сажи, грязи, окислов или нагара она повышается, а при разбавлении разного рода жидкостями – снижается. Любое из этих двух изменений вязкости вредно для работы двигателя. Из-за этого необходимо следить за тем, чтобы уровень загрязнения масла оставался минимальным. Наилучший способ предотвратить его – это менять масло и масляные фильтры через установленные промежутки времени.
В этом случае для эффективного снижения трения в условиях предельного давления и при пограничной смазке поверхности более важным свойством масла, чем его вязкость, становится количество и тип добавленных в него химических присадок. Для того чтобы обеспечить достаточную смазку в любых условиях, очень важно соблюдать правильные пропорции содержания присадок в моторных маслах. Производитель смазочных материалов может достичь оптимального баланса присадок только посредством длительной исследовательской работы, придавая огромное значение испытаниям на настоящих двигателях, как на стендах, так и в полевых условиях. 
· Защита от коррозии и ржавления
В идеальных условиях горение топлива образует углекислый газ и воду. Из-за целого ряда причин топливо в бензиновых или дизельных двигателях сжигается не полностью. Часть такого несгоревшего топлива проходит ряд сложных химических преобразований в процессе сгорания и при некоторых условиях образует сажу или углерод. Некоторые частицы сажи и частично сгоревшего топлива выбрасываются с выхлопом в виде черного дыма или газа с запахом сероводорода, особенно в том случае в двигателе образуется излишне обогащенная смесь топлива с воздухом, либо возникает ложное срабатывание цилиндров. Частицы сажи и несгоревшего топлива, проходящие мимо колец и в картер, могут образовывать нагар и лак на основных узлах двигателя. Отложения нагара мешают течению масла, что уменьшает его ток. Лак забивает необходимые отверстия, снижая тем самым циркуляцию масла и вызывая заедание и сбои в работе важнейших узлов. В результате детали двигателя быстро выходят из строя. 
Загрязнение водой может понижать эффективность масла. При сжигании каждого галлона топлива, образуется более одного галлона воды. Несмотря на то, что большая часть этой воды находится в состоянии пара и выводится через выхлопную систему, немного оседает на стенках цилиндров либо проходит мимо колец поршней и улавливается, хотя бы временно, в картере двигателя. Это часто происходит в холодную погоду, пока двигатель не разогреется. 
Помимо воды и побочных продуктов неполного сгорания топлива, через кольца попадают горючие коррозийные газы, которые конденсируются либо растворяются в масле, которое находится в картере двигателя. Прибавьте к этому еще кислоты, образуемые в процессе окисления самого моторного масла, и риск ржавления и коррозии узлов двигателя становится уже значительным. 
Срок службы деталей двигателя частично зависит от способности моторного масла нейтрализовать воздействие такого рода едких веществ. Благодаря научным исследованиям были разработаны эффективные химические соединения, растворимые в масле. Они добавляются в смазочные материалы во время производства и обеспечивают важнейшую защиту узлов двигателя. 
· Предотвращение загрязнения двигателя
При смазке часть масла дотекает до верхнего поршневого кольца, смазывая кольцо и стенки цилиндра. Здесь оно подвергается воздействию повышенных температур и пламени горящего топлива, а часть его фактически выгорает. 
Современные технологии очистки позволяют производить масла, которые при таких условиях сгорают полностью, не образуя либо образуя минимальный углеродный осадок, а благодаря добавлению в современные моторные масла моющих и диспергирующих присадок канавки поршневых колец остаются чистыми. В результате поддерживается постоянное давление сжатия и снижается до минимума количество масла, попадающего в камеру сгорания. Это не только снижает расход моторного масла, но, что более важно, также сводит отложения нагара в камере сгорания до минимума. 
Излишние отложения в камере сгорания негативно влияют на работу двигателя. Тот осадок, который образуется на свечах зажигания, может вызвать их короткое замыкание. Отложения также вызывают стук в двигателе, детонацию топлива либо другие сбои в системе зажигания, что снижает КПД и экономичность двигателя. Так как такие отложения также выступают как тепловые барьеры, поршни, кольца, свеч зажигания и клапаны недостаточно охлаждаются. Это может привести к повреждению или даже поломке тех деталей, вызвав потребность в преждевременном капитальном ремонте. 
Для предотвращения образования отложений в камере сгорания очень важно, чтобы моторное масло выполняло следующие функции: 
· Масло должно предотвращать загрязнение колец так, чтобы они не пропускали его в камеру сгорания. 
· Та часть масла, которая попадает в камеру сгорания, должна сгорать полностью. 
· Защита от сажи
Сажа – это побочный продукт горения дизельного топлива. Она представляет собой черные твердые углеродные частички, которые не растворяются в смазочном масле, однако могут образовывать в нем взвеси и удаляются во время замены масла. Если сажа не диспергируется в достаточной мере, это может привести к загустеванию масла и потере им класса вязкости. Кроме этого, сажа может аккумулироваться в довольно большие частицы, которые вызывают абразивный износ поверхности. Когда содержание сажи в масле становится слишком высоким, ее частицы осаждаются и образуют нагар. Большие частицы сажи и/или сильно загустевшее масло повышают давление в подающем патрубке масляного фильтра. Это открывает клапан, в связи с чем нефильтрованное масло попадает в двигатель. 
Моторные масла разработаны с присадками, диспергирующими большие количества сажи и предотвращающими загустевание масла. Эффективные диспергирующие свойства масла предотвращают агломерацию частичек сажи, защищая узлы двигателя от абразивного износа и образования нагара. 
В последнее время в связи с выпуском новых более жёстких стандартов по ограничению токсичности выхлопа Агентством по охране окружающей среды США (ЕРА) предотвращение образование сажи  в дизельных двигателях стало одной из важнейших задач. Согласно принятым нормам производители дизельных двигателей обязаны снизить уровень газов NOx в выхлопе всех новых моделей двигателей. Для этого конструкторы замедлили момент впрыска топлива, а некоторые оборудовали двигатели системой рециркуляции выхлопных газов (EGR). К сожалению, все эти нововведения снизили КПД сгорания и привели к повышенному образованию сажи, иногда увеличивая его на 500%. Новые стандарты Агентства по охране окружающей среды США изменили все новые или восстановленные модели двигателей, продаваемые в США, и соответственно во всем мире, так как производители двигателей распространяют те же самые модели и тем же способом восстанавливают их во всем мире. 
· Охлаждение узлов двигателей
Многие люди думают, что двигатель охлаждает только жидкость, заливаемая в охладительную систему. Однако на охлаждающую жидкость приходится только 60 процентов всего охлаждения. Она охлаждает лишь верхнюю часть двигателя – головки, стенки цилиндров и клапаны. Коленчатый вал, поршневой и шатунный подшипники, распределительный вал, его подшипники и шестерни, поршни и другие важные компоненты в нижней части двигателя могут охлаждаться только моторным маслом. Все эти детали имеют определенную температуру, в то время как другие, например, поршневой и шатунный подшипники, должны оставаться достаточно прохладными, чтобы избежать сбоев в работе двигателя. Такие части должны обильно смазываться прохладным маслом, которые будет отводить тепло и переносить его в картер, который охлаждается посредством теплообмена с наружным воздухом. 
Для того чтобы поддерживать процесс охлаждения большие объемы масла должны постоянно перекачиваться к подшипникам и другим частям двигателя. Если подача масла прекращается, такие детали быстро нагреваются в результате повышенного трения и температуры сгорания. Иногда при поломке подшипника так и говорят «подшипник оплавился», потому, что температура сильно возрастает, и металлическая поверхность может плавиться. 
Несмотря на то, что для смазки необходимо лишь небольшое количество смазочного материала в определенный отрезок времени и в определенном месте, для того, чтобы этого достигнуть, масляный насос должен перекачивать многие литры масла в минуту. Химические присадки и физические свойства масла почти не влияют на его теплообменную способность. Самое главное – постоянная циркуляция больших объемов масла по всему двигателю и по нагретым его частям. Это возможно только при использовании масляных насосов с большой пропускной способностью и достаточного количества масляных каналов для циркуляции необходимого объема масла. Однако если каналы частично или полностью закупорены отложениями, они не могут справляться со своими функциями. Когда это происходит, масло не может циркулировать или в достаточной мере охлаждать, что может привести к преждевременной поломке двигателя. Это еще одна причина для замены масла и масляных фильтров при высоком уровне его загрязнения. Кроме этого охлаждение также требует, чтобы уровень масла в картере не был ниже отметки «add oil» («добавьте масла») на масляном щупе. 

· Поддержание постоянного давления газов в камере сгорания
Поверхность поршневых колец, канавок и стенок цилиндров не идеально гладкая. Если посмотреть на нее под микроскопом, она будет похожа на крохотные холмы и впадины. Поэтому собственно кольца не могут полностью обеспечить необходимое для сгорания и сжатия давление, предотвращая перенос воздуха в картер двигателя, где наблюдается пониженное давление. Конечно, в этом случае уменьшается мощность и КПД двигателя. Моторное масло заполняет эти холмы и впадины на поверхности колец, устраняя возможность выравнивания давления между разными узлами двигателя. Так как масляная пленка в таких местах довольно тонкая (обычно толщиной менее 0,025 мм), то при избыточном износе колец, канавок или стенок цилиндров она не может обеспечивать достаточную герметизацию. В таких условиях расход масла возрастает, как впрочем, и при работе нового или восстановленного двигателя до тех пор, пока рельеф поверхностей не выровняется до такой степени, что масло сможет обеспечивать достаточную герметизацию.
· Защита от пенообразования
Так как многие детали двигатели движутся быстро, воздух в картере постоянно перемешивается с маслом. Это образует пену, которая представляет собой не что иное, как большое скопление пузырьков воздуха, которые оседают быстро или медленно. Такие пузырьки всплывают на поверхность и лопаются, однако вода и другие вещества, загрязняющие масло, могут затруднять этот процесс. В результате образуется пена. 
Пена – плохой теплоноситель, и если ее слишком много, охлаждение двигателя затруднено, так как тепло не рассеивается. Пена также плохо противостоит нагрузкам и вряд ли хорошо предотвращает износ толкателей гидравлических клапанов и подшипников. Это происходит потому, что она содержит воздух, а он легко сжимается. С другой стороны масло, которое не содержит воздуха, почти не уменьшается в объеме.
ПРИСАДКИ XE "Присадки:Автомобильная техника"  XE "Автомобильные смазочные материалы:Присадки"  XE "Моторные масла:Присадки" 
Как уже указывалось ранее, моторное масло должно выполнять 10 базовых функций. Для их осуществления базовое масло должно быть максимально очищено, а затем в него необходимо добавить специально подобранный пакет химических присадок. Благодаря профессиональному подбору присадок в сочетании с ультрачистыми базовыми маслами, подвергнутыми жесткому гидрокрекингу по технологии НТ компании «Petro-Canada» наши моторные масла обладают уникальными свойствами и характеристиками. 

· ДЕТЕРГЕНТЫ (МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ XE "Моющие присадки" ) XE "Детергенты" 
Эти химические вещества, обычно производимые на основе металлов, разработаны для  предотвращения отложений и загрязнения узлов двигателя. Они способны очищать поверхность от отложений и диспергировать нерастворимые частицы в масле. Моющие присадки предотвращают загрязнение двигателя, возникающее в результате работы при высоких температурах.
· ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ ПРИСАДКИ XE "Диспергирующие присадки" 
Это обычно беззольные органические соединения, которые предотвращают загрязнение при низких температурах. Как моющие, так и диспергирующие присадки присоединяются к частицам загрязняющих масло примесей, например, саже, и удерживают их во взвешенном состоянии, предотвращая нагар и образование других отложений.  Взвешенные частицы вместе со своими  носителями настолько мелкие по размеру, что они легко прокачиваются между парными деталями и через масляные фильтры. Такое загрязнение удаляется с заменой масла. 
· ИНГИБИТОРЫ ОКИСЛЕНИЯ XE "Ингибиторы:Окисления" 
Эти агенты сводят к минимуму кислородное разрушение базового масла смазочного материала. Базовые масла, произведенные по технологии жесткого гидрокрекинга НТ компании «Petro-Canada», более совместимы с такого рода присадками, чем базовые масла сольвентной очистки. В результате моторные масла на их основе обладают непревзойденной стабильностью к загустеванию и образованию агрессивных кислот, сохраняя тем самым хорошую прокачиваемость и предотвращая коррозию подшипников. 
· ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ XE "Ингибиторы:Коррозии" 
В процессе горения топлива и разложения моторного масла образуются кислоты. Если масло не обезвреживает их, то такие кислоты могут вызывать быстрое разрушение узлов двигателя. Ингибиторы коррозии защищают цветные металлы, покрывая их пленкой и образуя барьер между поверхностью этих деталей и внешней средой. 
· ИНГИБИТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЖАВЧИНЫ XE "Ингибиторы:Ржавления"  
Ингибиторы защищают стальные и железные детали от кислородного разрушения, образуя защитную пленку, подобную барьеру ингибиторов коррозии. Такие узлы двигателя, как гидрокомпенсаторы, штоки толкателей и т.д., очень подвержены такому типу коррозии. 
· ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ ПРИСАДКИ XE "Противоизносные присадки" 
Такие агенты предотвращают износ, образующийся в результате заедания или задира трущихся поверхностях. Такие вещества, как, например, диалкил-дитиофосфат цинка (ZDDP), разлагаются на микроскопических горячих участках и образуют пленку, которая предотвращает непосредственный контакт металлических поверхностей, предотвращая увеличение точки контакта. Таким образом, детали защищены от заедания, задира и коррозийного истирания.
· ПОДАВИТЕЛИ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ XE "Пенообразование, подавители" 
Моющие и диспергирующие присадки могут облегчить процесс вовлечение в масло воздуха, что приводит к пенообразованию. Это снижает смазывающую способность масла и даже затруднить его прокачиваемость. Дополнительное добавление в масло присадки, подавляющей пенообразования, дает возможность предотвратить такую тенденцию. 
· ПРИСАДКИ, УЛУЧШАЮЩИЕ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ XE "Присадки:Для улучшения индекса вязкости" 

 XE "Индекс вязкости:Присадки" 
Улучшители индекса вязкости предотвращают его изменение у всесезонных масел. Они представляют собой полимеры, которые действуют по принципу «попкорна». При низких температурах это «плотные шарики», которые незначительно повышают сопротивление масла течению. Однако при высоких температурах эти «шарики» разворачиваются в длинные цепные полимеры, которые переплетаются и увеличивают внутреннее трение масла (вязкость). Таким образом, снижается способность масла «разжижаться» при высоких температурах. Присадки, повышающие индекс вязкости, должны обладать стабильностью на сдвиг, то есть сохранять эффективность в то время, когда масляная пленка будет подвергаться нагрузкам, а также устойчивостью к воздействию высоких температур. 
· ПРИСАДКИ, ПОНИЖАЮЩИЕ ТЕМПЕРАТУРУ ЗАСТЫВАНИЯ XE "Присадки:Для понижения температуры застывания" 

 XE "Температура застывания:Присадки" 
Базовые масла содержат углеводороды, которые при низких температурах обычно кристаллизируются в восковые соединения. Добавление в состав химических веществ, которые снижают объем и скорость образования восковых кристаллов, обеспечивает лучшую текучесть масла при низких температурах, а, следовательно, снижают температуру застывания. 
· МОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ (УЛУЧШИТЕЛИ ТРЕНИЯ XE "Трение, модификаторы"  XE "Улучшители трения" ) XE "Модификаторы трения" 
Некоторые масла содержат вещества, которые повышают антифрикционные свойства и могут снизить расход топлива двигателя. Эти химические вещества образуют химически или физически связанную пленку, которая уменьшают  трение между движущимися деталями двигателя. 
СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ МАСЛА XE "Классификации масла" 
Выбирая правильное моторное масло, водитель транспортного средства должен учитывать как вязкость масла, так и сервисные требования к смазочным материалам для его автомобиля. Для того чтобы облегчить выбор моторного масла, производители двигателей и нефтеперерабатывающие предприятия используют две взаимодополняющие системы классификации.
КЛАССИФИКАЦИЯ ВЯЗКОСТИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ (SAE XE "Автомобильные смазочные материалы:Классификация SAE" 

 XE "SAE, классификация" ) XE "Моторные масла:Классификация SAE" 
Самая первая попытка классифицировать или каким-либо способом идентифицировать моторные масла была сделана, когда появился первый автомобиль. Даже тогда было известно, что вязкость – это одна из наиболее важных характеристик масла. В зависимости от вязкости масла разделялись на три типа – маловязкие, средневязкие и тяжелые. Когда изобрели инструменты для более точного определения вязкости, Общество автомобильных инженеров (SAE) разработало систему классификации, основанную на таких измерениях. Эта система (Классификация вязкости моторных масел – SAE J300), которая по мере развития изменялась, в настоящее время насчитывает одиннадцать отдельных классов или марок вязкости моторного масла: SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W, SAE 25W, SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50, SAE 60 (для трансмиссионных масел используются другие марки вязкости). 

МАРКИ ВЯЗКОСТИ SAE ДЛЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ (SAE J300, Май. 2004г.)
	Марка вязкости SAE
	Максимальная вязкость (сП) при температуре (°С)
	Вязкость (сСт) при 100°С
	Минимальная вязкость при высокой скорости сдвига (сП) при 150°С и 106 с-1

	
	Проворачивания
	Прокачивания
	Минимальная
	Максимальная
	

	0W
	6200 при -35
	60000 при -40
	3,8
	-
	-

	5W
	6600 при -30
	60000 при -35
	3,8
	-
	-

	10W
	7000 при -25
	60000 при -30
	4,1
	-
	-

	15W
	7000 при -20
	60000 при -25
	5,6
	-
	-

	20W
	9500 при -15
	60000 при -20
	5,6
	-
	-

	25W
	13000 при -10
	60000 при -15
	9,3
	-
	-

	20
	-
	-
	5,6
	меньше 9,3
	2,6

	30
	-
	-
	9,3
	меньше 12,5
	2,6

	40
	-
	-
	12,5
	меньше 16,3
	2,9†

	40
	-
	-
	12,5
	меньше 16,3
	3,7††

	50
	-
	-
	16,3
	меньше 21,9
	3,7

	60
	-
	-
	21,9
	меньше 26,1
	3,7


† При марках 0W-40, 5W-40 и 10W-40.

†† При марках 15W-40, 20W-40, 25W-40 и 40.

Буква «W», следующая за маркой вязкости SAE, расшифровывается как «winter» («зима») и означает, что масло подходит для использования при низких температурах. Масла, марка вязкости которых содержит букву «W», должны иметь подходящую вязкость, которая измеряется при соответствующих низких температурах. Те марки SAE, которые не содержат буквы «W», предназначены для использования при высоких температурах. Вязкость этих масел (SAE 20, 30, 40, 50 и 60) имеет ограничение и измеряется при 100°С и при 150°С и высокой скорости сдвига. 
Как уже было отмечено выше изобретение различных присадок, повышающих индекс вязкости, привело к производству всесезонных масел. В северной Америке эти масла (SAE 0W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40 и 20W-50) продаются уже десятки лет. 

Всесезонные масла, например, SAE 5W-30, SAE 10W-30 и т.д., широко распространены, так как они достаточно жидкие, чтобы обеспечивать лёгкое проворачивание при низких температурах, но и довольно густые, чтобы надежно защищать двигатель при высоких. 

Рекомендации производителей автомобильной техники по вязкости масла при проворачивании должны соблюдаться в любом случае. Однако основные требования, содержащиеся в руководствах для владельцев транспортных средств, следующие: 
РУКОВОДСТВО ПО МАРКАМ ВЯЗКОСТИ SAE XE "Вязкость:Марки вязкости SAE"  ДЛЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

	Перепад температур окружающего воздуха, °С
	Марки SAE

	°С
	°F
	

	Всесезонные марки SAE XE "Моторные масла:Всесезонные марки" 

	от -40°С до +40°С
	от -40°F до +104°F
	0W-30

	от -35°С до +40°С
	от -31°F до +104°F
	5W-30

	от -30°С до более +40°С
	от -22°F до более +104°F
	10W-30, 10W-40

	от -25°С до более +40°С
	от -13°F до более +104°F
	15W-40

	от -20°С до более +40°С
	от -4°F до более +104°F
	20W-50

	Сезонные марки SAE XE "Моторные масла:Сезонные марки" 

	от -30°С до +20°С
	от -22°F до +70°F
	10W

	от -20°С до +30°С
	от -4°F до +86°F
	20W


	от -0°С до более +40°С
	от +32°F до более +104°F
	30

	от +5°С до более +40°С
	от +40°F до более +104°F
	40

	от +10°С до более +40°С
	от +50°F до более +104°F
	50

	от +20°С до более +40°С
	от +70°F до более +104°F
	60


Примечание:
1)
Минимальные температуры окружающего воздуха, указанные выше, определяются для оборудования без средств облегчения запуска. Все дополнительные облегчающие пуск средства, в том числе обогреватели охлаждающей жидкости блока цилиндров, масляной ванны и аккумуляторной батареи, еще больше снижают минимальную температуру запуска. 
2)
Температуры окружающего воздуха, указанные выше, должны рассматриваться только как рекомендации. Точная марка SAE, необходимая для вашего автомобиля, указана в Руководстве владельца транспортного средства. 

Очень важно понимать, что система классификации марок вязкости SAE определяет только вязкость масел и ничего не говорит о его качестве или о том, как его применять. 

СЕРВИСНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ АМЕРИКАНСКОГО ИНСТИТУТА НЕФТИ (API XE "Автомобильные смазочные материалы:Классификация API" 

 XE "API, классификация:Моторные масла" ) XE "Моторные масла:Классификация API" 
В 1970 г. Американский институт нефти (API), Американское общество по испытаниям материалов (ASTM) и Общество автомобильных инженеров (SAE) в сотрудничестве разработали совершенно новую систему сервисной классификации моторных масел API. Она дает возможность определять и подбирать моторные масла на основе их рабочих характеристик и типа обслуживания, для которого они предназначены. 
Нужно отметить, что Система сервисной классификации моторных масел API не имеет никакой связи с Системой классификации вязкости моторных масел SAE. Последняя используется только для определения марки вязкости моторного масла SAE. Обе необходимы для точного определения характеристик моторного масла так, чтобы покупатель мог выбрать нужное масло, которое будет отвечать требованиям для двигателя. 
Система сервисной классификации моторных масел API в настоящее время содержит двадцать пять класса обслуживания, которые перечислены в таблице на следующей странице.

	Обозна-чение 
	Класс обслуживания API
	Описание масла 

	SA 
	Универсальное обслуживание бензиновых и дизельных двигателей (устаревшая) 
	Масло без добавок.

	SB 
	Эксплуатация бензиновых двигателей с минимальной нагрузкой (устаревшая)
	Некоторые антиокислительные и противозадирные свойства.

	SC 
	Гарантийные требования к бензиновым двигателям 1964 года выпуска (устаревшая) 
	Отвечает требованиям производителей автомобильной техники 1964-67 г.г.

	SD 
	Гарантийные требования к бензиновым двигателям 1968 года выпуска (устаревшая)
	Отвечает требованиям производителей автомобильной техники 1968-71 г.г.

	SE 
	Гарантийные требования к бензиновым двигателям 1972 года выпуска (устаревшая)
	Отвечает требованиям производителей автомобильной техники 1972-79 г.г.

	SF
	Гарантийные требования к бензиновым двигателям 1980 года выпуска (устаревшая)
	Отвечает требованиям производителей автомобильной техники 1980-88 г.г.

	SG
	Гарантийные требования к бензиновым двигателям 1989 года выпуска (устаревшая)
	Отвечает требованиям производителей автомобильной техники 1989-93 г.г.

	SH
	Гарантийные требования к бензиновым двигателям 1994 года выпуска (устаревшая)
	Отвечает требованиям производителей автомобильной техники 1994-96 г.г.

	SJ
	Гарантийные требования к бензиновым двигателям 1997 года выпуска 
	Отвечает требованиям производителей автомобильной техники 1997-2000 г.г. 

	SL
	Гарантийные требования к бензиновым двигателям 2001 года выпуска 
	Отвечает требованиям производителей автомобильной техники 2001 г. и позднее.

	SM
	Гарантийные требования к бензиновым двигателям 2004 года выпуска 
	Отвечает требованиям производителей автомобильной техники 2004 г. и позднее.

	СА 
	Обслуживание двигателей, работающих на высококачественном топливе в легком режиме (устаревшая)
	Отвечает требованиям военной спецификации  MIL-L-2104A (1954г.).

	CB
	Обслуживание двигателей, работающих на топливе более низкого качества в умеренно тяжелом режиме (устаревшая)
	Отвечает требованиям военной спецификации  MIL-L-2104A, но испытания проводились на топливе с большим содержанием серы (Прил. 1).

	CC
	Обслуживание дизельного и бензинового двигателей, работающих в умеренно тяжелом или тяжелом режиме (устаревшая)
	Отвечает требованиям военной спецификации  MIL-L-2104В (1964 г.).

	CD 
	Обслуживание дизельного двигателя, работающего в тяжелом режиме (устаревшая) 
	Для среднескоростных дизельных двигателей с наддувом. Отвечает требованиям спецификаций MIL-L-2104C и Caterpillar Серия 3.

	CD-II
	Обслуживание двухтактных дизельных, работающих в тяжелом режиме (устаревшая) 
	Отвечает сервисным требованиям API CD и имеет одобрение Detroit Diesel 6V53T.

	СЕ
	Обслуживание дизельных двигателей с наддувом и турбонаддувом, работающих в тяжелом режиме и произведенных не ранее 1983 г. (устаревшая)
	Отвечает сервисным требованиям API CD, а также имеет одобрения по спецификациям Mack E0-K/2 и Cummins NTC-400.

	CF
	Обслуживание дизельных двигателей с непрямым впрыском и других моделей дизельных двигателей, работающих на различных видах топлива, в том числе с повышенным содержанием серы (>0,5%)
	Обеспечивает эффективную защиту от отложений, износа и коррозии поршневой системы в дизельных двигателях без наддува, с наддувом и турбонаддувом. Может заменять масла категории CD. 

	CF-2
	Обслуживание двухтактных дизельных двигателей, работающих в тяжелом режиме
	Обслуживание, типичное для двухтактных дизельных двигателей, работающих в тяжелом режиме, для которых требуется надежная защита от износа и образования отложений. Может заменять масла категории CD-II.

	CF-4 
	Обслуживание четырехтактных дизельных двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелом режиме, особенно последних моделей (не ранее 1988 г.) с пониженной токсичностью выхлопа.
	Отвечает требованиям спецификации Caterpillar 1-K, а также имеет одобрения по спецификациям Mack EO-K/2 и Cummins NTC-400. 

	CG-4
	Обслуживание четырехтактных дизельных двигателей, работающих на топливе с пониженным содержанием серы (от <0,05% до <0,5%) в тяжелом режиме, разработанных с учетом норм токсичности выхлопа 1994 г. 
	Обеспечивает эффективную защиту от образования отложений на поршневой системе при высоких температурах, износа, коррозии, пенообразования, накопления сажи, а также обладает стабильностью к окислению. Может заменять масла категорий CD, CE, CF-4. 

	СН-4
	Обслуживание высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей, работающих на топливе с пониженным содержанием серы (от <0,05% до <0,5%), разработанных с учетом норм токсичности выхлопа 1998 г. 
	Обеспечивает наилучшую защиту от образования отложений на поршневой системе при высоких температурах, износа, коррозии, пенообразования, накопления сажи, а также обладает стабильностью к окислению. Может заменять масла категорий CD, CE, CF-4 и CG-4.

	CI-4
	Представляет собой значительное увеличение качества по сравнению с категорией СН-4. Предназначена для высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей, работающих на топливе с пониженным содержанием серы (от <0,05% до <0,5%) в тяжелом режиме, разработанных с учетом норм токсичности выхлопа 2002 г. и суровых условий эксплуатации, возникающих в результате использования систем рециркуляции отработавших газов. 
	Обладает более эффективными свойствами по сравнению с категорией СН-4, в частности повышенной стабильностью вязкости, защитой от сажеобразования и отложений в поршневой системе, стабильностью к окислению. Может заменять масла категорий CD, CE, CF-4, CG-4 и СН-4.

	CJ-4
	Для использования в высокооборотных четырехтактных дизельных двигателях отвечающих последним требованиям по эмиссии выхлопных газов 2007 года.  Данные масла составлены для использования в любом сочетании с любым дизельным топливом с содержанием серы до 500 ppm или 0,05% от веса.

Эта новая категория специально разработана в соответствии со строгим законодательством по выбросам в окружающую среду и более суровыми условиями работы двигателей, оборудованным системами очистки выхлопных газов.
	Компания Petro-Canada продаёт моторные масла, разработанные для данной категории. Более того, они могут применяться также там, где используются масла классов API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4/CI-4 Plus


*Пожалуйста, примите к сведению, что 30 июня 2008 г. Американский институт нефти прекратил лицензирование моторных масел по спецификации API CF-4.

Ниже мы даём более детальное описание каждой сервисной категории API, однако это всего лишь рекомендации по подбору моторных масел для значительно различающихся условий эксплуатации двигателей.

«S» - СИСТЕМЫ ИСКРОВОГО ЗАЖИГАНИЯ (бензиновые, пропановые, на сжиженном природном газе) 

Описание стандартов от SA до SF не дается, так как они считаются устаревшими. Все действующие категории могут заменять масла этих устаревших классов. 
SG ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1989г. ПРОИЗВОДСТВА
Типовое обслуживание бензиновых двигателей легковых автомобилей, фургонов и легких грузовиков начиная с 1989 года производства, работающих в соответствии с рекомендованными производителями оборудования правилами технического обслуживания (устаревшая).
SH ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1994 г. ПРОИЗВОДСТВА

Типовое обслуживание бензиновых двигателей легковых автомобилей, фургонов и легких грузовиков начиная с 1994 года производства, работающих в соответствии с рекомендованными производителями оборудования правилами технического обслуживания. Масла, разработанных для такого обслуживания, обеспечивают по сравнению с маслами предыдущих категорий повышенную защиту от отложений в двигателе, окисления и износа. Масла, отвечающие требованиям стандарта API SH, могут использоваться в том оборудовании, где рекомендуются категории API SG, SG/CC, SF, SF/CC и SE (устаревшая). 

SJ ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1997 г. ПРОИЗВОДСТВА

Типовое обслуживание бензиновых двигателей легковых и спортивных автомобилей, фургонов и легких грузовиков начиная с 1997 года производства, работающих в соответствии с рекомендованными производителями оборудования правилами технического обслуживания. Классификация SJ может использоваться в том оборудовании, где рекомендуются категория API SH и более ранние классы обслуживания. 

SL ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 2000г. ПРОИЗВОДСТВА
Типовое обслуживание бензиновых двигателей легковых и спортивных автомобилей, фургонов и легких грузовиков, начиная с 1 июля 2001 года производства. В дополнение к общему повышению качества таких масел, новый стандарт направлен в частности на снижение летучести масел, продление их срока службы, повышения топливной экономичности и совместимости с системами контроля токсичности выхлопа. Масла, соответствующие категории API SL, могут использоваться также в том оборудовании, где рекомендуются категория API SJ и более ранние классы обслуживания. 

SM ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 2005г. ПРОИЗВОДСТВА
Типовое обслуживание бензиновых двигателей легковых и спортивных автомобилей, фургонов и легких грузовиков, начиная с декабря 2004 года производства. В дополнение к общему повышению качества таких масел, новый стандарт направлен в частности на снижение летучести масел, продление их срока службы, повышения топливной экономичности и совместимости с системами контроля токсичности выхлопа. Масла, соответствующие категории API SM, могут использоваться также в том оборудовании, где рекомендуются категория API SL и более ранние классы обслуживания. 

«C» - СИСТЕМЫ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СЖАТИЕМ (дизельные двигатели) 

СА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
Типовое обслуживание дизельных двигателей, работающих в умеренно тяжелом режиме на высококачественном топливе. Такая категория иногда включала в себя обслуживание бензиновых двигателей, работающих в легком режиме. Широко использовалась в конце сороковых и пятидесятых годов (устаревшая).
CB ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Типовое обслуживание дизельных двигателей, работающих в легком или умеренно тяжелом режим, но на топливе более низкого качества, что вызывало необходимость в защите от износа и образования отложений. Производство масел такой категории началось в 1949 г. (устаревшая)
СС ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
Типовое обслуживание некоторых моделей дизельных двигателей без наддува, с наддувом и турбонаддувом, работающих в умеренно тяжелом либо тяжелом режиме на высококачественном топливе, а также ряда бензиновых двигателей, работающих в тяжелом режиме. Масла такой категории были разработаны для защиты от отложений при высоких температурах и коррозии подшипников в таких типах дизельных двигателей и низкотемпературных отложений в бензиновых двигателях. Введена в действие в 1961 г. (устаревшая)
CD ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Типовое обслуживание некоторых моделей дизельных двигателей без наддува, с наддувом и турбонаддувом, где очень необходима эффективная защита от износа и отложений, либо при использовании топлива различного качества, в том числе с повышенным содержанием серы. Масла такой категории стали производиться в 1955 г. и обеспечивали защиту от коррозии подшипников и высокотемпературных отложений в таких типах дизельных двигателей (устаревшая).
CD-II ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВУХТАКТНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЁЛОМ РЕЖИМЕ

Типовое обслуживание двухтактных дизельных двигателей, требующих очень эффективную защиту от износа и образования отложений. Масла такой категории должны отвечать всем эксплуатационным требованиям сервисной категории API CD (устаревшая).

CE ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1983 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА

Типовое обслуживание некоторых моделей дизельных двигателей с наддувом и турбонаддувом, работающих в тяжелом режиме, произведенных начиная с 1983 года и эксплуатируемых как при низких скоростях и высоких нагрузках, так и при высоких скоростях и больших нагрузках. Масла такой категории также должны отвечать требованиям сервисных категорий API CC и CD (устаревшая).

СF ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С НЕПРЯМЫМ ВПРЫСКОМ 1994 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА

Сервисная категория API СF обозначает типовое обслуживание дизельных двигателей внедорожных автомобилей с непрямым впрыском и других типов дизельных двигателей, которые работают на различном топливе, в том числе и с повышенным содержанием серы, например, более 0,5 % от веса. Для таких двигателей, среди которых могут встречаться модели без наддува, с наддувом и с турбонаддувом, очень важна эффективная защита от образования отложений на поршневой системе, износа и коррозии подшипников из медных сплавов. Масла такой категории могут также использовать в том оборудовании, где рекомендуется класс обслуживания API CD. 

CF-2 ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВУХТАКТНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ

Сервисная категория API СF-2 обозначает типовое обслуживание двухтактных дизельных двигателей, требующих высокоэффективную защиту от задира на поверхности цилиндров и колец, а также отложений. Масла такой категории производятся с 1994 года и могут также использовать в том оборудовании, где рекомендуется класс обслуживания API CD-II. Такие масла необязательно должны соответствовать требованиям CF или CF-4, за исключением тех случаев, если такие масла не разработаны специально с учетом эксплуатационных требований таких категорий. 

CF-4 ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1991 г. ПРОИЗВОДСТВА

Сервисная категория API СF-2 обозначает типовое обслуживание четырехтактных  дизельных двигателей, работающих в тяжелом режиме, в частности последних моделей, специально разработанных с пониженной токсичностью выхлопа. Такие двигатели обычно устанавливаются на шоссейном грузовом транспорте. Масла API CF-4 превышают требования категории СЕ и могут использоваться взамен масел предыдущих категорий СС, CD и CE.

CG-4 ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1994 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА

Предназначена для высокоскоростных четырехтактных  дизельных двигателей как шоссейного, так и внедорожного транспорта, где используется топливо с содержанием серы от менее 0,05% до менее 0,5 % по весу. Масла CG-4 обеспечивают надежную защиту от отложений в поршневой системе при высокой температуре, износа, коррозии, пенообразования, накопления сажи и окисления. Они особенно эффективны при использовании в двигателях, которые разработаны с учетом норм токсичности выхлопа 1994 г., и могут также применяться в том оборудовании, где требуется соответствие категориям CD, CE и CF-4.

CH-4 ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1999 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА

Предназначена для высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей как шоссейного, так и внедорожного транспорта, где содержание серы в топливе может варьироваться от менее 0,05% до менее 0,5% по весу. Масла СН-4 обеспечивают наилучшую защиту от отложений в поршневой системе при высокой температуре, износа, коррозии, пенообразования, накопления сажи и окисления. Такие масла были специально разработаны для двигателей, производящихся в соответствии с нормами Агентства по охране окружающей среды 1998 г., и могут также применяться в том оборудовании, где требуется соответствие категориям API CD, CE, CF-4 и CG-4. Производство моторных масел такого класса обслуживания началось в 1999г. 

CI-4 (CI-4 Plus) ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 2002 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА

Предназначена для высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей как шоссейного, так и внедорожного транспорта, где содержание серы в топливе может варьироваться от менее 0,05% до менее 0,5% по весу. Новая категория разработана согласно жестким экологическим нормам и с учетом жестких условий эксплуатации, вызванных оборудованием двигателей системами рециркуляции отработавших газов (EGR). Масла, предназначенные для этого класса обслуживания, уже производятся компанией «Petro-Canada» и могут также применяться в том оборудовании, где требуется соответствие категориям API CD, CE, CF-4, CG-4 и СН-4. 

CJ-4 ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 2007 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА 

Предназначена для высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей, проектируемых в соответствии с нормами по токсичности отработавших газов для шоссейного транспорта 2007 года производства и ранее. Эти масла специально составлены для применения во всех двигателях, работающих на дизельном топливе с содержанием серы до 500 ppm (0,05% от массы). Однако, применение таких масел в двигателях, работающих на дизельном топливе с содержанием серы более 15 ppm (0,0015% от массы), может сократить срок службы систем очистки выхлопных газов и/или интервал замены масла.

КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ КОНСТРУКТОВ АВТОМОБИЛЕЙ (ACEA XE "Автомобильные смазочные материалы:Классификация ACEA" 

 XE "ACEА, классификация" ) XE "Моторные масла:Классификация ACEA" 
Членами АСЕА являются следующие компании: BMW Group, DAF Trucks, Daimler, FIAT, Ford of Europe, General Motors Europe, Jaguar Land Rover, MAN Nutzfahrzeuge, Porsche, PSA Peugeot Citroën, Renault, Scania, Toyota Motor Europe, Volkswagen, Volvo.
Европейская ассоциация производителей автомобилей (АСЕА) с конца 2008 года ввела новую классификацию моторных масел, существенно отличающуюся от предыдущей. 

Главные отличия: 

· прежние классы А (масла для бензиновых двигателей) и В (масла для дизелей легковых автомобилей, фургонов, микроавтобусов) объединены в один новый класс А/В, который распространяется на универсальные масла, предназначенные для применения во всех названных двигателях;
(A1/B1-08, A3/B3-08, A3/B4-08, A5/B5-08) 

· введен новый класс С на масла, совместимые с катализаторами отработавших газов и сажевыми фильтрами;
(С1-08, С2-08, С3-08, С4-08) 

· из класса Е (масла для тяжелых грузовиков и техники) исключены две категории Е2-96, выпуск 5, Е4-99, выпуск 3) и введены три новые (Е6, Е7, E9)
В значительной мере обновление классификации АСЕА обусловлено введением в 2005 году новых ужесточенных требований Euro-4 по токсичности отработавших газов и необходимостью обеспечения длительной работы агрегатов их экологичности. Классификация ACЕA 2008 года подразделяет масла на двенадцать категорий. Описание основных характеристик и назначение масла каждой категории дано в таблице.

	ОПИСАНИЕ КЛАССОВ И КАТЕГОРИЙ

	Обозначение класса
	Описание

	A1/B1-08
	Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) моторные масла, предназначенные для применения в бензиновых и дизельных  двигателях легковых транспортных средств,  минивэнов и легких грузовиков, в которых возможно использование масел:  снижающих трение, маловязких, с высокой температурой и высокой скоростью сдвига  для масел   xW/20 2,6 мПа с  и для всех остальных классов от 2,9 до 3,5 мПа·с 

Предназначены для использования с увеличенными интервалами замены. 

Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации.

	A3/B3-08
	Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств и/или для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в соответствии с рекомендациями изготовителей двигателей, и/или для применения в особо тяжелых условиях эксплуатации, и/или всесезонного применения маловязких масел.

	A3/B4-08
	Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях с непосредственным впрыском топлива. Могут использоваться вместо  A3/B3

	A5/B5-08
	Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) моторные масла, предназначенные для применения в бензиновых и дизельных  двигателях легковых транспортных средств,  минивэнов и легких грузовиков, в которых возможно использование масел:  снижающих трение, маловязких, с высокой температурой и высокой скоростью сдвига  от 2,9 до 3,5 мПа·с 

Предназначены для использования с увеличенными интервалами замены. 

Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации.

	С1-08
	Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Они пригодны для двигателей, в которых возможно использование масел, снижающих трение, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (2,9 мПа·с).
• Эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.

	С2-08
	Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Они пригодны для двигателей, в которых возможно использование масел, снижающих трение, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (2,9 мПа·с).
Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров и катализаторов и дают экономию топлива. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации.

	С3-08
	Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами,  Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров и катализаторов.

	C4-08
	Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции моторные масла, совместимые с нейтрализаторами  отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легковых транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и трехкомпонентными катализаторами (TWC) для которых требуются масла “low SAPS”(с низким содержанием серы, фосфора, сульфатной золы)  и с требованиями к высокотемпературной вязкости ограниченными минимальным значением 3.5mPa.s.

Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации

	Е4-08
	Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции и старению масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, малый износ и предотвращающие негативное влияние сажи на свойства масла.
Рекомендованы для применения в высокооборотных дизелях, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, выполняющих требования Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5  по эмиссии токсичных веществ, и работоспособных при значительно увеличенных интервалах между сменами масла в соответствии с рекомендациями производителей.
Они применимы для двигателей с рециркуляцией отработанных газов, с системой катализаторов снижения уровня оксидов азота и при отсутствии сажевых фильтров. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации.

	Е6-08
	Стойкие к механической деструкции и старению масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, малый износ и предотвращающие негативное влияние сажи на свойства масла.
Рекомендованы для применения в высокооборотных дизелях, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, выполняющих требования  Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ, и работоспособных при значительно увеличенных интервалах между сменами масла в соответствии с рекомендациями производителей.
Они применимы при наличии или отсутствии сажевых фильтров и для двигателей с рециркуляцией отработанных газов, с системой катализаторов снижения уровня оксидов азота.
Масла данной категории следует применять в сочетании с малосернистым дизельным топливом.

	Е7-08
	Стойкие к механической деструкции и старению масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, малый износ и предотвращающие негативное влияние сажи на свойства масла.
Рекомендованы для применения в высокооборотных дизелях, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, выполняющих требования  Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ, и работоспособных при значительно увеличенных интервалах между сменами масла в соответствии с рекомендациями производителей.
Обладают высокими противоизносными свойствами, стойкостью к старению, предотвращают образование отложений в турбокомпрессоре и негативное влияние сажи на свойства масла.
Они применимы в автомобилях без сажевых фильтров и в большинстве двигателей, имеющих рециркуляцию отработанных газов и систему катализаторов снижения уровня оксидов азота.

	E9-08
	Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции и старению масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, малый износ и предотвращающие негативное влияние сажи на свойства масла.
Рекомендованы для применения в высокооборотных дизелях, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, выполняющих требования  Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ, и работоспособных при значительно увеличенных интервалах между сменами масла в соответствии с рекомендациями производителей.
Обладают высокими противоизносными свойствами, стойкостью к старению, предотвращают образование отложений в турбокомпрессоре и негативное влияние сажи на свойства масла.
• Они применимы в автомобилях с сажевыми фильтрами и в большинстве двигателей, имеющих рециркуляцию отработанных газов и систему катализаторов снижения уровня оксидов азота.

Масла данной категории следует применять в сочетании с малосернистым дизельным топливом


ДРУГИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ XE "Классификация смазочных материалов:Спецификации ОЕМ"  XE "Моторные масла:Спецификации ОЕМ" 
Некоторые производители дизельных двигателей составили свои требования к моторным маслам, которые не полностью охватываются классификацией API. 

DETROIT DIESEL XE "Detroit Diesel, требования" 
Для двухтактных дизельных двигателей производства компании «Detroit Diesel Corporation» требуются масла SAE 40 или 30 качества, соответствующего категории API CF-2, и с содержанием золы не более чем 1,0% от веса. В качестве альтернативы для двигателей Detroit Diesel моделей 53, 71 и 92 разрешается использование масел SAE 15W-40 категории API CF-2, обладающих вязкостью HTHS (высокотемпературная защита - высокая прочность на сдвиг) не менее 3,7 сП (содержание золы в котором также не должно превышать норму в 0,1 вес. %). Для двигателей большого объема модели 149 не допускается использование масел SAE 15W-40 и SAE 30. Обращаем ваше внимание на то что «Detroit Diesel Corporation» более не выпускает двухтактные двигатели на коммерческий рынок.

MACK EO-M XE "MACK, спецификации" 
Длительное время компания «Mack Trucks» активно разрабатывает стандарты моторных масел для смазки своих работающих в тяжелом режиме дизельных двигателей. 

Спецификация моторных масел MACK EO-M была введена в действие в 1998 г. Для всех двигателей MACK моделей 1998 года, работающих в тяжелом режиме или с продленными интервалами замены моторного масла, обязательно использование продуктов, соответствующих спецификации MACK OE-M. 

Такие масла обязательно должны быть всесезонными, отвечать требованиям сервисной категории API CH-4 и пройти следующие испытания: Mack T-8E (300 часов), Mack T-9 (500 часов) и Cummins M-11 (200 часов). 

MACK EO-M PLUS
Спецификация MACK EO-M Plus была введена в действие в 1999 г. Использование масел, соответствующих этим техническим требованиям, обязательно на всех двигателях MACK моделей 1999 года с интервалами замены масла до 80000 км. 

Масла MACK EO-M Plus обязательно должны быть всесезонными, отвечать требованиям сервисной категории API CH-4 и пройти следующие испытания: Mack T-8E и Mack T-9 с максимально жесткими условиями и Cummins M-11 (время испытания продлено до 300 часов).

MACK EO-N PLUS
Также как и предыдущие требования, данная спецификация требует, чтобы масла обладали наилучшими эксплуатационными свойствами, которые превышают требования испытаний на соответствие категории CI-4 и значительно выше норм спецификации MACK EO-N. 

MACK OE-N PREMIUM PLUS ‘03
Соответствие данной спецификации требуется для модельного ряда двигателей Mack ASET, которые оборудованы системами рециркуляции отработавших газов, а также настоятельно рекомендуются для всех других двигателей Mack вне зависимости от модели. Моторные масла Mack EO-N Premium Plus ’03 превышают требования как категории API CI-4, так и предыдущих спецификаций Mack EO-N.

MACK EO-O PREMIUM PLUS ‘07
Данная спецификация содержит требования к двигателям Mack, разработанным в соответствии с экологическими требованиями EPA 2007 по ограничению токсичности выхлопных газов шоссейного транспорта. Такие новые двигатели оборудованы сажевыми фильтрами. MACK EO-O PREMIUM PLUS ‘07 предъявляет к маслам более строгие требования, чем API CJ-4, и устанавливает более жёсткие допуски по моторным испытаниям Mack T-12, Cummins ISM и Cummins ISB, а также требует прохождение испытания Volvo D12D. Данные требования являются аналогом европейской спецификации Volvo VDS-4. Более того, MACK EO-O PREMIUM PLUS ‘07  превосходит все предыдущие спецификации Mack, и поэтому соответствующие этой категории масла могут применяться и в более ранних моделях двигателей. Они также могут применяться вместе с дизельными топливами, содержащими до 500 ppm серы. 
CUMMINS 20071 XE "Cummins, спецификации" 
Спецификация Cummins 20071 требует применения моторного масла наивысшего качества в двигателях Cummins модели 1997 г., эксплуатирующихся в Северной Америке с продленными интервалами замены масла. Масла Cummins 20071 должны выдерживать 200 часов испытания Cummins M-11, а также ряд других испытаний масел для дизельных двигателей (Mack, Caterpillar и GM). 

CUMMINS 20072
Спецификация Cummins 20072 требует применения моторного масла наивысшего качества в двигателях Cummins модели 1997 г., эксплуатирующихся во всем мире и работающих с продленными интервалами замены моторного масла и плохим техническим обслуживанием двигателя. 

Масла Cummins 20072 должны выдерживать 200 часов испытания Cummins M-11, ряд других испытаний масел для дизельных двигателей (Mack, Caterpillar и GM), а также соответствовать требованиям ACEA E3 к смазочным материалам для дизельных двигателей. 

CUMMINS 20076
Спецификация Cummins 20076 требует применения моторного масла наивысшего качества в двигателях Cummins модели 1999 г., эксплуатирующихся в Северной Америке и работающих с продленными интервалами замены моторного масла. Масла Cummins 20076 должны выдерживать 300 часов испытания Cummins M-11, а также ряд других испытаний масел для дизельных двигателей, проводимых в более жестких условиях, чем для предыдущей спецификации Cummins 20071. 

CUMMINS 20078

Новая спецификация Cummins 20078 уже введена в действие и также требует повышенных эксплуатационных свойств, включая испытания и соответствие нормам категории API CI-4. 

CUMMINS 20081

Новая спецификация на масла высокого качества, предназначенные для двигателей, соответствующих стандарту Cummins 2007 и оборудованных сажевыми фильтрами. Она не требует каких-либо дополнительных испытаний, помимо указанных в нормах API CJ-4, однако устанавливает на некоторых моторных испытаниях значительно более жёсткие допуски. Масла, соответствующие данной спецификации, могут применяться в двигателях, работающих на дизельном топливе с содержанием серы в 500 ppm.

CATERPILLAR XE "Caterpillar, спецификации"  ECF-1

Это новая спецификация, принятая в 2003 г. для двигателей, производящихся по технологии ACERT (передовой технологии снижения токсичности выхлопа при сгорании топлива компании «Caterpillar»). Она требует применения масел либо соответствующих категориям CI-4/CH-4 с содержанием сульфатированной золы менее 1,3%, а также один раз прошедших испытание CAT 1P, либо соответствующих CI-4/CH-4 с содержанием сульфатированной золы 1,3-1,5%, но прошедших испытание CAT 1P два раза.

CATERPILLAR ECF-1-a
Эта спецификация принята в 2007г. на замену предыдущих требований Caterpillar ECF-1. Она специально разработана всех дизельных двигателей серии Caterpillar 3500 для шоссейной техники, а также дизельных двигателей грузовых автомобилей и оборудования меньшего объёма, производимых по технологии ACERT, 2006 года выпуска и ранее. Согласно этой спецификации масла должны либо соответствовать стандарту СР-4, содержать менее 1,3% сульфатированной золы и один раз пройти испытание CAT 1P, либо соответствовать CH-4, содержать 1,3-1,5% сульфатированной золы и дважды выдержать испытание CAT 1P. 

CATERPILLAR ECF-2

Эта спецификация введена в 2007г. и предназначена для всех дизельных двигателей серии Cat 3500, а также дизельных двигателей грузовых автомобилей и оборудования меньшего объёма, производимых по технологии ACERT, 2006 года выпуска либо ранее. По нормам ECF-2 требуется соответствие CI-4/CI-4 Plus и уровень содержания сульфатированной золы менее 1,5%. 

CATERPILLAR ECF-3

Данная спецификация идентична API CJ-4 и является основным требованием компании "Caterpillar" для её дизельных двигателей модельного ряда 2007г., оборудованных сажевыми фильтрами. Соответствие ECF-3 также рекомендуется для прежних моделей дизельных двигателей шоссейного транспорта, работающих на топливе с содержанием серы до 500 ppm. 

КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И СПОРТИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ФУРГОНОВ И ЛЕГКИХ ГРУЗОВИКОВ ПО ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ XE "Топливная экономичность, классификация"  (EC) XE "Моторные масла:Топливная экономичность" 
Классификация моторных масел для бензиновых двигателей легковых и спортивных автомобилей, фургонов и легких грузовиков по топливной экономичности – это дополнительная система классификации для тех моторных масел, которые обладают свойствами, позволяющими снизить расход топлива. Технические требования данного стандарта описаны в нормах SAE J1423 и ASTM D4485. 

Экономия топлива, которая достигается при использовании масел, с маркировкой «Energy Conserving» (т.е. масел, обеспечивающих топливную экономичность двигателя), может варьироваться в зависимости от многих факторов, в том числе типа автомобильного средства и двигателя, их конструкции, механического состояния и технического обслуживания, масла, использовавшегося в двигателе ранее, эксплуатационных условий и вождения. 

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ (ЕС) В СОЧЕТАНИИ С СЕРВИСНОЙ КАТЕГОРИЕЙ API SM XE "Автомобильные смазочные материалы:Топливная экономичность" 
Моторные масла сервисной категории API SM, маркированные «Energy Conserving», разработаны для повышения топливной экономичности легковых и спортивных автомобилей, фургонов и легких грузовиков, оборудованных бензиновыми двигателями. Они обеспечивают повышенную экономию топлива  (FEI) при прохождении испытаний как в начале (FEI 1), так и в конце (FEI 2) Последовательности VIB, при сравнении с определенными стандартными эталонными маслами. В таблице представлено процентное увеличение топливной экономичности, которое должно обеспечиваться для того, чтобы масло маркировалось «Energy Conserving», в зависимости от его марок вязкости. 

	Марка вязкости
	FEI 1, мин. изменение по сравнению с эталонным маслом
	FEI 2, мин. изменение по сравнению с эталонным маслом
	FEI 1+FEI 2,
мин.

	0W-20 и 5W-20
	2,0%
	1,7%
	нет

	0W-30 и 5W-30
	1,6%
	1,3%
	3,0%

	10W-30 и другие
	0,9%
	0,6%
	1,6%


ЗНАК КЛАССИФИКАЦИИ API XE "API, знак классификации"   XE "Моторные масла:Классификация API, знак" 
Для единой маркировки и облегчения выбора покупателями моторного масла, соответствующего рекомендациям производителей транспортных средств, Подкомитет по смазочным материалам Американского института нефти создал знак классификации API, который показан на рисунке. Этот символ используется для указания на упаковке сервисной категории или категорий API (в верхней части знака), марки вязкости SAE (в центре) и маркировки «Energy Conserving» (в нижней части), если продукт обладает такими свойствами. Маркировка «Energy Conserving» не применяется к смазочным материалам для работающих в тяжелом режиме дизельных двигателей. Данный знак содержит все соответствующие данные о продукте, необходимые покупателю, объединенные вместе и показанные ясным и доступным образом.
[image: image10.emf]
СИМВОЛ СЕРТИФИКАЦИИ ПО СТАНДАРТАМ ILSAC XE "ILSAC, знак классификации"  
Международный комитет по стандартизации и одобрению смазочных материалов (ILSAC) также имеет свой знак маркировки, обычно называемый «Звездочкой» («the Starburst»). 

[image: image11.png]



Этот символ дает возможность быстро определить, соответствует ли моторное масло гарантийным требованиям Chrysler (Бывший DaimlerChrysler), Ford и General Motors, а также японских производителей транспортных средств. 

Последняя спецификация Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов (выпущенная в июле 2004 г.) носит название ILSAC GF-4. Символ «Звездочка» API наносится только на упаковки масел 0W-XX, 5W-XX и 10W-XX, которые соответствуют не только спецификации GF-4, но также API SM и классификации по топливной экономичности. 

Такой знак должен быть расположен на передней части упаковки. 
АНАЛИЗ ОТРАБОТАВШЕГО МАСЛА XE "Отработавшее масло:Анализ"  XE "Моторные масла:Анализ" 
Программы анализа отработавшего моторного масла, как, например, Программа «LUBRI-TEST XE "Lubri-Test, программа анализа" » компании «Petro-Canada», приносят дополнительную выгоду для покупателей: 

· Сокращают незапланированный простой транспортного средства
· Повышают надежность работы автомобиля
· Помогают составить эффективные программы технического обслуживания 
· Увеличивают ресурс двигателей 
· Оптимизируют интервалы замены моторного масла
· Снижают затраты на техническое обслуживание
Анализы отработавшего моторного масла в основном проводятся для того, чтобы определить общее состояние масла. Контроль состояния смазочного материала через определенные промежутки в течение длительного периода времени помогает определить: 
· Содержание нежелательных примесей, например:
· избыточное содержание металлических частиц, образуемых в результате износа 
· бензина или дизельного топлива
· охладительной жидкости
· дорожной соли
· грязи, песка или пыли
· Оптимальные интервалы замены масла
Для того чтобы определить состояние моторного масла необходимо его протестировать по следующим параметрам:
· Вязкость – это показатель сопротивления масла течению. Оно может загустевать при окислении, в присутствии загрязняющих примесей либо испарения легких фракций. Масло также может разжижаться из-за сдвига либо разбавления топливом. Определяется в сСт (сантистоксах) при 40°С и при 100°С
· Загрязнение охлаждающей жидкостью – этиленгликоль – это основной компонент охладительных жидкостей, поэтому оценивается содержание гликоля. Такое загрязнение является признаком повреждения уплотнений или появления трещин на головках и блоке цилиндров. При обнаружении гликоля в масле необходимо немедленно принять меры, так как он быстро вступает в реакцию при высокой температуре и образует нагар и лак. 
· Загрязнение водой – вода попадает в масло либо из-за конденсации пара при низкой температуре, либо из-за протечек в системе охлаждения.
· Степень разбавленности другими жидкостями – в ходе определяется содержание в масле бензина или дизельного топлива.
· Содержание нерастворимых примесей – это содержание частиц, находящихся в масле во взвешенном состоянии, в том числе сажи, образуемой при сгорании дизельного топлива, а также загрязнения пылью, грязью либо песком.
· Общее кислотное число – определяется количество щелочи, которое необходимо добавить, чтобы нейтрализовать все кислотные примеси в масле. Часто служит показателем того, насколько сильно окислено масло. 
· Общее щелочное число – измеряет общий запас щелочности масла, то есть способность  щелочи нейтрализовать воздействие образовавшихся кислот.
· Содержание металлических примесей или металлических частиц, образовавшихся в результате износа – эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой определяет содержание в масле таких металлов: алюминий, барий, бор, кальций, хром, медь, железо, магний, фосфор, натрий, олово и цинк.
ТЕСТЫ ОТРАБОТАВШЕГО МАСЛА XE "Отработавшее масло:Предельное содержание" 
ПРЕДЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ
	Тест
	Предельное значение

	Вязкость 
- сСт при 40°С
- сСт при 100°С
	25% изменение по сравнению с вязкостью свежего масла
15% изменение по сравнению с вязкостью свежего масла

	Охлаждающая жидкость 
	Любые признаки загрязнения

	Вода
	Более 0,1%

	Разбавление
	Более 5%

	Нерастворимые частицы
	0,5% и более 

	Общее кислотное число 
	Более 5 единиц (для моторного масла) или 1 единицы (для индустриального масла)

	Общее щелочное число 
	Изменение не более чем на 3-4 единицы


ПРЕДЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ ИЗНОСА
	Тест
	Предельное содержание
	Комментарии

	Железо (Fe)
	Более 100 ppm
	Повышенное содержание – признак износа коленвала, клапанов, гильз цилиндров, подшипников 

	Хром (Cr)
	Более 10 ppm 
	Повышенное содержание – признак износа поршневых колец, подшипников либо загрязнения антифризом

	Медь (Cu)
	Более 20 ppm
	Повышенное содержание – признак износа подшипников и втулок

	Олово (Sn)
	Более 10 ppm
	Повышенное содержание – признак износа подшипников и втулок

	Алюминий (Al)
	Более 20 ppm (или более 80 ‰ для двигателей с алюминиевым блоком цилиндров)
	Повышенное содержание – признак износа поршней и блока цилиндров

	Свинец (Pb)
	Более 25 ppm
	Повышенное содержание – признак износа подшипников. Данные предельные значения не действуют в том оборудовании, где используется этилированный бензин

	Бор (B)
	Более 20 ppm
	Повышенное содержание – признак протечки антифриза. Некоторые масла содержат присадку, диспергирующую бор. Протестируйте образец свежего масла.

	Кремний (Si)
	Более 20 ppm 
	Повышенное содержание – признак загрязнения масла пылью или песком. Также может указывать на повышенное содержание кремниевой антипенной присадки. Протестируйте образец свежего масла. 

	Магний (Mg), кальций (Ca), барий (Ba), натрий (Na), фосфор (P), цинк (Zn)
	Такие элементы могут содержаться в добавленных в масло присадках. Они остаются в масле и не разрушаются. 


МОТОРНЫЕ МАСЛА XE "Моторные масла:Бензиновые двигатели"  PETRO-CANADA ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ XE "Автомобильные смазочные материалы:Моторные масла" 
Современные легковые автомобили значительно отличаются от своих предшественников. За последнее десятилетие мощность двигателей (л.с./л) чрезвычайно возросла. Компактные, но высокомощные двигатели теперь не только работают при более высоких рабочих температурах, но и сами условия их эксплуатации стали намного тяжелее. В результате требования к моторным маслам постоянно ужесточаются. Свойства и характеристики теперь должны соответствовать таким условиям эксплуатации, как, например, малый зазор между быстро вращающимися деталями, повышенное рабочее давление, системы снижения токсичности выхлопа, продленный срок службы оборудования. Все это налагает дополнительные требования к производству смазочных материалов. Однако широкий ассортимент моторных масел Petro-Canada, производящихся по самым инновационным технологиям, полностью отвечает даже самым жестким спецификациям и стандартам. 

Petro-Canada TURBO SYNTHETIC 5W-30 
Petro-Canada Turbo Synthetic 5W-30 является специально созданным всесезонным моторным маслом, разработанным в соответствии с требованиями Honda HTO-06 для турбированных бензиновых двигателей для смазки бензиновых двигателей современных легковых  автомобилей.  Отвечает последним требованиям стандарта API Energy Conserving, а также спецификации ILSAC GF-4 для моторных масел.

	Типовые характеристики:
	5W-30

	Температура вспышки °С
	227

	Кинематическая вязкость
сСт при 40°С
сСт при 100°С
	63,4

11,3

	Вязкость проворачиваемости, сп при -30°С
	4672

	Индекс вязкости
	175

	Температура замерзания, °С
	-48

	Вязкость прокачиваемости
сп при -35°С
	12917

	Зольность, вес. %.
	1,10


Petro-Canada Supreme - ВСЕСЕЗОННЫЕ МАСЛА 
Petro-Canada Supreme являются всесезонными моторными маслами для смазки бензиновых двигателей современных легковых  автомобилей.  Они превышают самые последние требования производителей бензиновых двигателей пассажирских автомобилей и малотоннажных грузовиков.
Petro-Canada Supreme 5W-20, 5W-30 и 10W-30 гарантируют надёжную работу в самых современных двигателях пассажирских автомобилей, оборудованных новейшими системами контроля токсичности выхлопами, а также двигателях с турбонаддувом. Превышая категорию API SМ/CF, эти масла обеспечивают отличную защиту от нагара на поршневых кольцах в высокофорсированных двигателях. Petro-Canada Supreme 5W-20, 5W-30 и 10W-30 обладают оптимальными антифрикционными свойствами, что обеспечивает экономию топлива. Они отвечают последним требованиям стандарта API Energy Conserving, а также спецификации ILSAC GF-4 для моторных масел.

Petro-Canada Supreme 5W-20 разработаны для использования в новых моделях автомобилей Ford, Mazda и Honda. Эти масла отвечают новым гарантийным требованиям производителей автомобилей Северной Америки и Европы. Petro-Canada Supreme 10W-40 и 20W-50 – это специальные марки вязкости, которые особенно рекомендованы для более старых автомобилей американского производства, а также двигателей, работающихся при повышенных температурах окружающего воздуха. Масла Petro-Canada Supreme рекомендуются для применения во всех пассажирских автомобилей, в том числе с двигателями, работающими на дизельном и газовом топливе.

Petro-Canada Supreme выпускаются в пяти марках вязкости API: 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 20W-50.

	Типовые характеристики:

Класс SAE
	Petro-Canada Supreme

	
	5W-20
	5W-30
	10W-30
	10W-40
	20W-50

	Вязкость
сСт при 40°С
	47,8
	62,3
	67,4
	97,2
	169,5

	сСт при 100°С
	8,6
	10,6
	10,5
	14,1
	19,0

	сек. Сейб. при 100 °F
	243
	317
	345
	498
	881

	сек. Сейб. при 210 °F
	54,7
	61,7
	61,5
	75,3
	95,5

	Индекс вязкости
	159
	160
	143
	148
	127

	Температура вспышки, °С/°F
	229/444
	229/444
	231/448
	223/443
	249/480

	Вязкость проворачиваемости, сп
	3690 при -30
	4600 при -30
	5060 при -25
	5300 при -25
	6140 

при -15

	Вязкость прокачиваемости, сп
	8200 

при -35
	15200 

при -35
	11200 

при -30
	17700 

при -30
	15400 

при -20

	Сульфатированная зола, вес. %
	0,6
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9


Соответствуют требованиям: API SM, Energy Conserving (только 5W-20, 5W-30, 10W-30), ILSAC GF-4 (только 5W-20, 5W-30,10W-30), GM 6094M (5W-20, 5W-30 и

10W-30), Ford M2C930A (только 5W-20), Ford M2C929A (только 5W-30),
Honda, Hyundai, Kia, and Mazda Service Fill (только 5W-20, 5W-30 и
10W-30).
Petro-Canada SUPREME Synthetic 
Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 10W-30 – это моторные масла для легковых автомобилей самого высшего качества.  Они специально разработаны на основе синтетических базовых масел с очень высоким индексом вязкости (VHVI) и уникальным пакетом присадок, поэтому они обеспечивают надежную защиту даже в экстремальных условиях эксплуатации. Масла 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 10W-30 обладают уникальной устойчивостью к тепловым нагрузкам, а также надёжно защищают как при низких, так и при высоких температурах. А марка 0W-30 специально разработана для применения в условиях экстремально холодного климата, в том числе и в арктическом поясе, при температурах до -40°С. 

Синтетические моторные масла Petro-Canada Synthetic превышают гарантийные требования производителей легковых автомобилей и грузовиков лёгкой грузоподъёмности, а также требования категории API SM/CF, нормы топливной экономичности (Energy Conserving) и стандарт ILSAC GF-4.  Также они отвечают спецификации моторного масла GM 4718M для смазки двигателей GM Corvette. 

	Типовые характеристики:
	Petro-Canada Supreme Synthetic

	Класс SAE
	0W- 20
	0W- 30
	5W-20
	5W-30
	10W-30

	Вязкость сСт при 40°С
	46,6
	58,5
	46,2
	58,7
	61,3

	сСт при 100°С
	8,7
	10,6
	8,5
	10,5
	10,2

	сек. Сейболта при 100 °F
	236
	297
	235,0
	298
	312

	сек. Сейболта при 210 °F
	55,1
	61,8
	54,4
	61,5
	60,4

	Индекс вязкости
	169
	172
	162
	171
	155

	Температура вспышки, °С/°F
	235/455
	233/451
	235/455
	231/448
	247/477

	Вязкость проворачиваемости, сп при °С
	5210

При -35
	5524

При -35
	3252

При -30
	3739

При -30
	3505

При -25

	Вязкость прокачиваемости, сп при °С
	12,441 при -40
	14,204 при-40
	7,554 при -35
	9,649 при-35
	10,639 при -30

	Сульфатированная зола, вес. %
	1,0
	0,9
	0,9
	1,0
	0,9

	Общее щелочное число, мг KOH/г
	7,7
	7,7
	7,6
	7,7
	7,7


Соответствуют требованиям: 
API SM/CF, Energy Conserving, ILSAC GF-4, GM 6094M (5W-30 и 10W-30) & Ford WSS-M2C929A (5W-30).
PETRO-canada SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-40 (ЕВРОПА)
Petro-Canada Synthetic 5W-40 – синтетическое моторное масло для пассажирских автомобилей.  Предназначено для легковых и спортивных автомобилей, фургонов и легких грузовиков, оборудованных бензиновыми или дизельными двигателями. 
Petro-Canada Synthetic 5W-40 соответствует  или превышает требования: ACEA A3/B4/C3, API SM/CF, МB 229.51, VW 500/505/505.01, BMW и Porsche. Кроме того, эти синтетические масла обеспечивают превосходную защиту в тяжелых условиях вождения на высокоскоростной автостраде, в городских режимах с частыми остановками, при буксировке трейлера, в чрезвычайно холодном или жарком климате.
Свойства и преимущества Petro-Canada Synthetic 5W-40:

· Облегчает запуск двигателя  в холодную погоду  до  -4°С
· Уменьшает износ при запуске и эксплуатации в холодную погоду
· Превосходное сопротивление высокотемпературной деструкции смазочного материала
· Продлевает ресурс двигателя,  минимизируя шлаковые отложения, лак и углеродистые отложения
· Продлевает срок службы масла и уменьшает его расход
· Обладает  окислительной стабильностью и низкой летучестью базовой синтетической жидкости, согласно  требованиям  испытаний VW T-4 

· Отвечает  требованиям испаряемости ACEA A3/B4/C3 и Porsche
· Продлевает срок службы двигателя
· Обеспечивает исключительную защиту от износа, ржавчины и коррозии
· Значительно уменьшают износ колец, вкладышей и распредвалов
Превосходят следующие стандарты:
· API SM/CF
· ACEA A3/B4/C3
· MB 229.51
· VW 500/505/505.01
· BMW LongLife-04
· Porsche
Применение:
Моторные масла Petro-Canada Synthetic 5W-40 рекомендуются для всесезонного использования в бензиновых, легких дизельных и газовых двигателях (на сжиженном газе), а также рекомендуется применение при  удлиненных интервалах замены.

	Типовые характеристики:
	Petro-Canada Synthetic 5W-40

	Цвет
	2.0

	Температура вспышки °С
	235

	Кинематическая вязкость
сСт при 40°С
сСт при 100°С
	82.8

14.0

	Вязкость проворачиваемости, сп при -30°С
	5250

	Индекс вязкости
	173

	Температура замерзания, °С
	-48

	Вязкость прокачиваемости
сп при -35°С
	14000

	Зольность, вес. %.
	1,0

	Общее щелочное число, мг KOH/г
	8,7


МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ ТЕХНИКИ XE "Моторные масла:Тяжёлая техника" 
Коммерческие и промышленные спецификации к моторным маслам для тяжелой техники продолжают ужесточаться, принимая во внимание использование в двигателях систем турбонаддува и увеличения их мощности, а также применения  для шоссейного транспорта дизельного топлива с малым содержанием серы. Вдобавок, недавние стандарты Агентства охраны окружающей среды США потребовали значительного снижения содержания соединений NOx в выхлопах за счет совершенствования конструкции двигателей. Все это очень повышает образование сажи в двигателях, а, следовательно, и требования к моторным маслам. Компания «Petro-Canada» быстро отреагировала на данные нововведения и снова усовершенствовала состав и свойства своих масел для коммерческого транспорта, соединив высококачественные базовые масла, прошедшие жесткий гидрокрекинг и гидроочистку по технологии НТ, и пакет эффективных присадок.

Эти типы масел не содержат присадок, снижающих трение, и поэтому обладают повышенных коэффициентом трения, что позволяет применять их во многих типах муфт, работающих в масляной ванне. 
DURON™ 

DURON™- это линия высококачественных моторных масел для тяжелых условий эксплуатации, которые предназначены для повышения надежности работы двигателей и снижения расходов на техническое обслуживание за счет отличной защиты от образования сажи и облегчения холодного запуска. Данные смазочные материалы уникальны тем, что большинство всесезонных марок моторных масел среди них превышают требования стандартов API CJ-4(Требования EPA 2007), API CI-4 Plus, Detroit Diesel 93K214, Mack EO-N Premium Plus ’03, Caterpillar ECF-1 и Cummins 20078, а сезонные соответствуют категории API CF.  Масла DURON™ рекомендуются для дизельных, бензиновых, пропановых или работающих на сжатом природном газе двигателей как шоссейного, так и внедорожного транспорта.  Их универсальность и соответствие большинству гарантийных требований производителей транспортных средств позволяет использовать один вид масла для смешанного парка автомобилей. 
Моторные масла DURON, полусинтетические DURON-E XL Synthetic Blend , DURON XL Synthetic Blend и синтетические моторные масла Duron E Synthetic, Duron Synthetic Multigrades идеально подходят для работы дизельных двигателей в тяжёлых условиях, когда очень важен быстрый холодный запуск.   DURON-E XL Synthetic Blend,  DURON XL Synthetic Blend, и Duron E Synthetic , DURON Synthetic обладают прекрасной текучестью при экстремально низкой температуре и обеспечивают запуск автомобиля при температуре до -45°С  без дополнительных средств облегчения пуска двигателя. 

DURON-E (API CJ-4) 

DURON-E Synthetic  0W-40, 10W-40 – это синтетические всесезонные масла  высшего качества для тяжёлых условий эксплуатации, специально разработанные для применения  в условиях критических температур окружающей среды. Рекомендуются для использования в двигателях, работающих как в дорожных, так и во внедорожных условиях. Они обладают наилучшей стабильностью к окислению, которая определена стандартами для малотоксичных двигателей, отвечающих стандартам 2007г. (строгие ограничения по содержанию серы (ЕРА)).
DURON-E XL Synthetic Blend 15W-40 обладают повышенными свойствами диспергирования сажи, в соответствии с  последними требованиями к  двигателям с  фильтрами твердых частиц, малой токсичностью выбросов, и  превышают требования API CJ-4/SM, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, JASO MA. 

DURON-E 15W-40 и 10W-30 обладают прекрасными высокотемпературными свойствами, а также высокой текучестью и прокачиваемостью при низкой температуре для более лёгкой эксплуатации зимой превышают требования API CJ-4/SM, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Detroit Diesel Power Guard 93K214, JASO MA
	Типовые характеристики:

Класс SAE
	DURON® E

	
	Synthetic
	XL Synthetic Blend

	
	0W-40
	10W-40
	15W-40
	10W-30
	15W-40

	Вязкость сСт при 40°С
	89
	99
	115
	78
	117

	сСт при 100°С
	15,1
	15,1
	15,5
	16,6
	15,4

	сек. Сейболта при 100 °F
	450
	506
	591
	400
	600

	сек. Сейболта при 210 °F
	79
	79
	81,0
	66,0
	81,0

	Индекс вязкости
	179
	160
	142
	142
	139

	Температура вспышки, °С/°F
	221/430
	235/455
	231/448
	233/451
	230/446

	Температура застывания масла, °С/°F
	-66/-87
	-48/-54
	-45/-49
	<-45/-49
	<-42/-44

	Высокотемпературная вязкость сР при 150°С
	3,5
	4,3
	4,4
	3,5
	4,3

	Вязкость проворачиваемости, сп
	5548

при -35
	5957

при -25
	5686

при -20
	6159

при -25
	6000 при -20

	Вязкость прокачиваемости, сп при °С
	26,940

при -30
	34,588

при -30
	18,922

при -25
	18,690

при -30
	25,283 при -25

	Сульфатированная зола, вес. %
	<1,0
	<1,0
	<1,0
	<1,0
	<1,0

	Общее щелочное число
	8,1
	10,3
	10,3
	8,6
	8,3


DURON™ SYNTHETIC 
DURON SYNTHETIC – это полностью синтетические всесезонные моторные масла высшего качества для тяжёлых условий эксплуатации, разработанные с превышением самых высоких стандартов для работы в четырехтактных дизельных двигателях в широком диапазоне рабочих температур. Работая в критических условиях окружающей среды при чрезвычайно низких или высоких температурах, DURON SYNTHETIC обеспечивают максимальную надёжность и защиту от износа особенно при холодном пуске. Они превышают требования API CI-4, Mack EO-N и Cummins 20078, и могут применяться при продлённых интервалах замены масла при соблюдении всех требований к техническому обслуживанию.

	Типовые характеристики:
	DURON SYNTHETIC

	Класс SAE
	0W-30
	5W-40

	Вязкость сСт при 40°С
	64,0
	95,4

	сСт при 100°С
	11,5
	15,5

	сек. Сейболта при 100 °F
	324
	485

	сек. Сейболта при 210 °F
	65,1
	80,9

	Индекс вязкости
	175
	173

	Температура вспышки, °С/°F
	231/448
	219/428

	Температура застывания масла, °С/°F
	<-51/-60
	-48/-54

	Вязкость проворачиваемости, сп
	5651 при -35
	6187 при -30

	Вязкость прокачиваемости, сп
	17456 при -40
	47864 при -40

	Сульфатированная зола, вес. %
	1,3
	1,39

	Щелочное число
	9,2
	10,8


DURON™ XL Synthetic Blend  XE "Allison C-4, жидкости" 
DURON™ XL Synthetic Blend – это полусинтетические всесезонные масла  высшего качества для тяжёлых условий эксплуатации, специально разработанные для применения в условиях критических температур окружающей среды. Они рекомендуются для использования в двигателях, работающих как в дорожных, так и во внедорожных условиях.
DURON XL Synthetic Blend 15W-40 обладают повышенными свойствами диспергирования сажи, в соответствии с  последними требованиями к  двигателям с малой токсичностью выбросов, и  превышают требования API CI-4, Mack EO-N Plus и Cummins 20078. 

DURON XL Synthetic Blend 10W-40 обладают прекрасными высокотемпературными свойствами, а также высокой текучестью и прокачиваемостью при низкой температуре для более лёгкой эксплуатации зимой.

	Типовые характеристики:

Класс SAE
	DURON XL Synthetic Blend

	
	15W-40
	10W-40
	0W-30

	Вязкость сСт при 40°С
	113,5
	108,3
	68,7

	сСт при 100°С
	15,4
	15,6
	12,1

	сек. Сейболта при 100 °F
	584
	555
	348

	сек. Сейболта при 210 °F
	80,6
	81,4
	67,4

	Индекс вязкости
	146
	153
	176

	Температура вспышки, °С/°F
	233/451
	235/455
	231/448

	Температура застывания масла, °С/°F
	-45/-49
	-48/-54
	<-51/<-60

	Вязкость прокачиваемости, сп при °С
	15610 при -25
	25340 при -30
	18113 при -40

	Сульфатированная зола, вес. %
	1,37
	1,37
	1,18

	Общее щелочное число
	9,6
	9,7
	9,1


DURON™ Multigrade  XE "Allison C-4, жидкости"  
DURON Multigrade – это высококачественные моторные масла, предназначенные  для работы в тяжёлых условиях. Они защищают от образования сажи и снижают эксплуатационные затраты за счет продления срока службы двигателя и сокращения простоя транспортного средства. Они являются всесезонными маслами и рекомендованы как для шоссейных, так и внедорожных автомобилей, особенно когда важен быстрый холодный запуск. Моторные масла DURON Multigrade обладают всеми свойствами, требуемыми современными нормативами для двигателей с низкой токсичностью выхлопных газов – в том числе превышают стандарт API CI-4 Plus.

	Типовые характеристики:

Класс SAE
	DURON Multigrade

	
	15W-40
	10W-30

	Вязкость, сСт при 40°С
	117
	74,0

	сСт при 100°С
	15,4
	11,4

	сек. Сейболта при 100 °F
	603
	378

	сек. Сейболта при 210 °F
	80,6
	64,8

	Индекс вязкости
	139
	146

	Температура вспышки, °С/°F
	227/441
	233/451

	Температура застывания масла, °С/°F
	-45/-49
	-45/-49

	Вязкость проворачиваемости, сп
	5682 при -20
	4814 при -25

	Вязкость прокачиваемости, сп
	19040 при -25
	13798 при -30

	Сульфатированная зола, вес. %
	1,37
	1,18

	Общее щелочное число
	9,6
	9,1


Спецификации работы DURON Multigrade 
DURON 15W-40 также подходит для применения в следующих высокоскоростных морских бензиновых и дизельных двигателях (за исключением тех моделей, для которых требуется способность масла к отделению воды): Allis-Chalmers, B&W/Alpha, BMW, Buda, Caterpillar, Chrysler, Cummins, Daihatsu, John Deere, Detroit Diesel, Deutz, Dorman, English Electric, Fairbanks-Morse, Ford, Gardener, Hatz, Intrepid, Isuzu, Mack, MAN, Mitsubishi, Moteurs Badouin, MTU, Murphy, Nissan, Nohab, Onan, Paxman, Ruston, Stork/Werkspoor, Volvo, Wartsilla/Wichman, Waukesha/Scania, Yanmar.
DURON 15W-40 и 10W-30 подходят для применения в коробках передач, в которых указано всесезонное моторное масло. Подходят для применения в ручных коробках передач мотоциклов, для которых требуется масло, соответствующее JASO MA. 

DURON Multigrade являются высококачественными гидравлическими жидкостями для оборудования, в котором применяется моторное масло.

DURON™ Single Grade 
Petro-Canada DURON Single Grade – это моновязкостные универсальные моторные масла, разработанные для смазки дизельных, бензиновых и пропановых двигателей, а также двигателей на сжиженном природном газе, работающих в тяжёлых условиях. Они рекомендуются для шоссейных и внедорожных транспортных средств, эксплуатируемых в таких областях промышленности, как лесная и горная промышленность, сельское хозяйство, строительство и судоходство.
Сезонные моторные масла DURON представлены  в 5 классах SAE: 10W (API CF), 20 (API CF/SJ), 30 (CF-2,CF/SJ), 40 (API CF-2/CF/SJ) и 50 (API CF-2/CF).

Типовые характеристики:
	Класс SAE
	DURON Single Grade

	
	10W
	20
	30
	40
	50

	Вязкость
сСт при 40°С
	41,5
	65
	83,2
	131
	209

	сСт при 100°С
	6,8
	9,1
	11,2
	14,4
	19,3

	сек. Сейб. при 100°F
	213
	334
	429
	684
	1100

	сек. Сейб. при 210°F
	49
	57
	64
	77
	97

	Индекс вязкости
	119
	118
	123
	109
	105

	Температура вспышки, °С/°F
	194/381
	231/448
	249/480
	261/502
	249/480

	Температура застывания масла, °С/°F
	-45/-49
	-39/-33
	-36/-33
	-30/-22
	-21/-6

	Вязкость проворачиваемости, сп
	4606 при -25
	2800 при -15
	-
	-
	-

	Вязкость прокачиваемости, сп
	9670 при  -30
	6900 при  -20
	-
	-
	-

	Сульфатированная зола, вес. %
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,9

	Общее щелочное число
	8
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9


Спецификации работы DURON Single Grade 
DURON Single Grade могут применяться в коробках передач, для которых указано моторное масло. DURON Single Grade является гидравлической жидкостью превосходного качества для оборудования, для которого указано моторное масло.

DURON 30 и -40 подходит для применения в следующих высокоскоростных морских бензиновых и дизельных двигателях: Allis-Chalmers, B&W/Alpha, BMW, Buda, Caterpillar, Chrysler, Cummins, Daihatsu, John Deere, Detroit Diesel, Deutz, Dorman, English Electric, Fairbanks-Morse, Ford, Gardener, Hatz, Intrepid, Isuzu, Mack, MAN, Mitsubishi, Moteurs Badouin, MTU, Murphy, Nissan, Nohab, Onan, Paxman, Ruston, Stork/Werkspoor, Volvo, Wartsilla/Wichman, Waukesha/Scania, White, Yanmar. 

Допуски и одобрения для применения моторных масел для тяжёлой техники компании “Petro-Canada”
	
	DURON-E Synthetic 10W-40
	DURON-E XL 15W-40
	DURON-E 15W-40
	DURON-E 10W-30
	DURON Synthetic 5W-40
	DURON XL 10W-40
	DURON XL 0W-30
	DURON XL 15W-40
	DURON 50
	DURON 40
	DURON 30
	DURON 20
	DURON 10W

	 API CJ-4 
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	API CI-4 PLUS 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●
	
	
	
	
	

	API CI-4 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●
	
	
	
	
	

	API CH-4 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	

	API CF 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	API CF-2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	●
	
	

	API SM 
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	API SL 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	

	API SJ 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●
	●
	●
	

	API SH 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●
	●
	●
	

	Caterpillar TO-2 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	●
	
	●

	Caterpillar 3600 
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	●
	●
	
	

	Caterpillar ECF-1-a 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	

	Caterpillar ECF-2 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●
	
	
	
	
	

	Caterpillar ECF-3 
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Caterpillar SEBU 6385 
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	Cummins CES 20071 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	

	Cummins CES 20072 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	

	Cummins CES 20076 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	

	Cummins CES 20077 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●
	
	
	
	
	

	Cummins CES 20078 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●
	
	
	
	
	

	Cummins CES 20081 
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detroit Diesel Power Guard 93K214 
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	Detroit Diesel Power Guard 93K215 
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	Detroit Diesel Power Guard 93K218 
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detroit Diesel, 7SE270 2-Stroke Cycle* 
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	●
	
	

	Detroit Diesel, 7SE273 (Series 2000/4000) 
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	Ford M2C171-C 
	●
	●
	●
	
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	

	Ford M2C171-D 
	●
	●
	●
	
	●
	●
	
	●
	
	
	
	
	

	Ford WSS-M2C171-E 
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	General Motors 9985930 
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GLOBAL DHD-1 
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	JASO DH-1 
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	JASO MA, MA2 
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mack EO-M / EO-M Plus 
	●
	●
	●
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	

	Mack EO-N Premium Plus 
	●
	●
	●
	
	
	●
	
	●
	
	
	
	
	

	Mack EO-N Premium Plus ’03 
	●
	●
	●
	
	
	●
	
	●
	
	
	
	
	

	Mack EO-O Premium Plus ‘07 
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Volvo VDS-2 
	●
	●
	●
	●
	
	●
	
	●
	
	
	
	
	

	Volvo VDS-3 
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	Volvo VDS-4 
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACEA E9 -2008 
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACEA E7 -2008 
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	MAN 271, MAN 3275 
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	MB 228.1 / MB 228.3 
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	MB 228.31 
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MTL 5044 (MTU Type 1 & 2) 
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	Renault VI RLD-3 
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	Scania LDF, LDF-2 
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	DEUTZ DQC III -05 
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Корпорация “Detroit Diesel” рекомендует применять масла марки SAE 40 только в двухтактных двигателях при условии, что в них есть средства облегчения запуска, либо запуск таких двигателей происходит при не очень низких температурах. При очень низких температурах либо без дополнительных средств облегчения запуска лучше применять SAE 15W-40 или SAE 30.

Dieseltonic - ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ XE "Моторные масла:Двухтактные двигатели"  XE "Автомобильные смазочные материалы:Двухтактные масла"  XE "Дизельные двигатели:Двухтактные" 
Petro-Canada Dieseltonic – особое сезонное моторное масло, содержащее низкий процент золы.  Рекомендовано для применения во всех моделях двухтактных двигателей Detroit Diesel, включая серию 149, установленных в транспортных средствах автомобильных парков, строительном и стационарном оборудовании.

	Типовые характеристики:
	Dieseltonic

	Класс SAE
	40

	Вязкость сСт при 40°С
	131

	сСт при 100°С
	14,2

	сек. Сейболта при 100 °F
	684

	сек. Сейболта при 210 °F
	76

	Индекс вязкости
	108

	Температура вспышки, °С/°F
	251/484

	Температура застывания масла, °С/°F
	-24/-11

	Сульфатированная зола, вес. %
	0,7

	Общее щелочное число
	8


Соответствует требованиям: 
API CF-2, CF 
Detroit Diesel 7SE270 (двухтактный)
Detroit Diesel 6V92T
Ralube - ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛОКОМОТИВОВ XE "Моторные масла:Локомотивы"  XE "Дизельные двигатели:Локомотивные" 
Ralube – это моторные масла для смазки больших среднескоростных дизельных двигателей железнодорожных локомотивов, морских судов и электрических генераторов.

Ralube содержат инновационную присадку без хлора, которая обеспечивает высокую стабильность к окислению, противоизносную защиту и контроль над нагаром.  

В линии Ralube представлены как сезонные, так и всесезонные масла.

Ralube разработаны для обеспечения работы в суровых условиях железнодорожного транспорта, обладают превосходной защитой от нагара, позволяют максимально увеличить интервалы замены масла без каких-либо негативных последствий для срока службы двигателя.

Ralube совместимы с подшипниками, покрытыми серебром либо сделанными из серебряных сплавов, так как не содержат цинк. Масла Ralube прошли полевые испытания, поведенные в тесном сотрудничестве с производителями двигателей, и подтверждены основными производителями локомотивных дизелей, таких как General Motors Electro-Motive Division, General Electric и ALCO.

General Motors Electro-Motive Division и General Electric внесли данные масла в список одобренных к применению на их оборудовании масел.

	Типовые характеристики:
	Ralube

	
	40 CF
	1740 CF

	Класс SAE
	40
	40

	Вязкость сСт при 40°С
	146
	146

	сСт при 100°С
	14,6
	14,7

	сек. Сейболта при 100 °F
	766
	766

	сек. Сейболта при 210 °F
	78
	78

	Индекс вязкости
	98
	99

	Температура вспышки, °С/°F
	257/495
	257/495

	Температура застывания, °С/°F
	-3/+27
	-6/+21

	Сульфатированная зола, вес. %
	1,4
	1,8

	Общее щелочное число
	13,6
	17,9


ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ XE "Трансмиссионные масла:Автоматические коробки передач" 

 XE "Автомобильные смазочные материалы:ATF" 
Жидкости для автоматических коробок передач (ATF) сегодня на рынке являются одними из самых сложных смазочных материалов и могут содержать в своем составе до 15 компонентов. Все свойства жидкостей для автоматических коробок передач должны быть тщательно выверены, чтобы они соответствовали уникальным требованиям, предъявляемым к работе автоматических коробок передач. По вязкости они очень схожи с маслами марки SAE 0W-20, но должны также обладать превосходными низкотемпературными свойствами. Некоторые из присадок, добавляемых в жидкости для автоматических коробок передач, те же, что входят в состав моторных масел, однако эти трансмиссионные масла также смешиваются с химическими соединениями, придающими им оптимальные антифрикционные свойства и повышенную стабильность к окислению. Благодаря превосходной низкотемпературной текучести и свойствам, защищающим от износа, жидкости для автоматических коробок передач применяются также и как гидравлические жидкости в производственном оборудовании и воздушных компрессорах, при условии, что не требуется отделение воды.
Эти трансмиссионные жидкости выполняют пять основных функций:
· Передача гидродинамической энергии в гидротрансформатор 
· Передача гидростатической энергии в гидравлические цепи управления и сервоприводы
· Смазка подшипников валов, упорных подшипников и шестерней
· Передача трения скольжением хомутам и муфтам
· Охлаждение и отвод тепла при умеренных рабочих температурах в автоматических коробках передач
Спецификации жидкостей для автоматических коробок передач находятся в состоянии изменений, и сейчас существует несколько видов жидкостей, рекомендуемых в Северной Америке для автоматических коробок передач. Наиболее широко применяемые на мировом рынке жидкости - DEXRON®-III/MERCON® ATF, которые имеют оптимизированные антифрикционные свойства и рекомендуются большинством производителей для заправки либо доливки масел в автоматические коробки передач  моделей до 2006 г. выпуска. Для моделей 2006 г. выпуска и более поздних, компания General Motors рекомендует применять жидкости DEXRON-IV. Однако Компания «Ford Motor» требует, чтобы во всех автоматических коробках передач, выпускаемых с 1997г., использовалась жидкость их собственной спецификации - MERCON®V. Компания «Daimler Chrysler» рекомендует для своего оборудования требует применения жидкостей стандарта ATF+3®, а в некоторые модели автоматических коробок передач Chrysler, произведенные в 1998 г. и позднее – только ATF+4®. Для некоторых старых автомобилей, например, всех моделей Ford 1979 года производства и ранее, либо других старых импортных автомобилей, требуется жидкость без антифрикционных присадок Ford Тип F. Поэтому при выборе правильного смазочного материала необходимо руководствоваться рекомендациями производителя. 

DEXRON® – зарегистрированный торговый знак General Motors Corporation
MERCON® – зарегистрированный торговый знак Ford Motor Corporation
ATF+3® – зарегистрированный торговый знак Chrysler Corporation
ATF+4® – зарегистрированный торговый знак Chrysler Corporation
ATF D3M XE "Allison C-4, жидкости" 
Petro-Canada ATF D3M – трансмиссионная жидкость, которая обладает превосходной стабильностью к окислению и термальным нагрузкам, чем обеспечивает крайне долгий срок эксплуатации при тяжелейших условиях работы. Температурный диапазон применения данной жидкости варьируется от -40°С до +160°С. Она прошла многочисленные испытания и соответствует спецификациям General Motors 6297M и Ford M2C185A. ATF D3M обладает всеми качествами для применения в автоматических трансмиссиях, где рекомендованы к применению жидкости типа DEXRON III (H), -III (G), -II (E) или MERCON.

Petro-Canada ATF D3M разработана с учетом жестких требований спецификаций Allison C-4 и V-730D к жидкостям для коробок передач/гидротрансформатора. Она соответствуют спецификациям Caterpillar TO-2 и одобрена для применения в коробках передач Clark Powershift (при температуре до -30°С), а также Renke, Voith и ZF.

Petro-Canada ATF D3M может служить превосходной гидравлической жидкостью и по своим характеристикам даже превосходит большинство высококачественных гидравлических жидкостей и моторных масел с противоизносными присадками. Жидкость подходит для применения в гидравлических насосах Sundstrand, Rexnord, Vickers и Hagglunds-Denison (за исключением некоторых моделей аксиально-поршневых насосов).

Petro-Canada ATF D3M также превосходит моторные масла марки 10W, которые обычно применяются в передвижных гидравлических системах, так как они обладают более эффективными низкотемпературными свойствами, высокой стабильностью к окислению и более совместимы с другими веществами. Petro-Canada ATF D3M  может применяться в рулевом приводе с гидроусилителем,  для которого рекомендован тип жидкости DEXRON®-III или DEXRON®-II.  

Для более лёгкого распознавания жидкость окрашена в красный цвет.
Petro-Canada ATF D3M подтверждена для применения в транспортных средствах General Motors и Ford (1980-96гг. производства). Она также соответствует или превышает следующие требования:
	Alfa Romeo
	Infiniti
	Porsche
	Toyota до 2000 г. (кроме четырехскоростных 1981-83гг.)

	American Motors
	Jaguar*
	Renault
	Volkswagen

	Audi
	Lexus
	Rover
	Volvo (с 1984г.)

	BMW
	Mazda
	Saturn
	

	Daewoo
	Merkur
	Saab (четырехскоростной)
	

	Datsun/Nissan
	Mercedes-Benz
	Sterling
	

	Fiat
	Mitsubishi
	Suzuki
	

	Geo
	Peugeot
	Subaru
	

	*Кроме коробок передач Borg-Warner


(Вышеуказанный список – всего лишь наши общие рекомендации по применению. Для точного определения трансмиссионной жидкости, которая подходит для Вашего автомобиля руководствуйтесь Паспортом транспортного средства) 
DURADRIVE™ MV SYNTHETIC ATF
DuraDrive™ MV Synthetic ATF – самая лучшая универсальная жидкость для автоматических коробок передач из всего ассортимента компании "Petro-Canada" Она производится на полностью синтетической основе и подходит для многих типов автоматических трансмиссий, обеспечивая уникальную защиту от износа и обладая очень длительным сроком службы. DuraDrive™ MV Synthetic ATF имеет превосходные фрикционные, противоизносные и вязкостные свойства, которые так необходимы для большинства автоматических трансмиссий североамериканского, азиатского и европейского производства. Эта жидкость специально разработаны для того, чтобы обеспечивать плавное переключение передач и надёжную защиту коробок передач в течение всего своего интервала замены. Помимо многих других преимуществ DuraDrive™ MV Synthetic ATF также обладает уникальной стабильностью к окислению и сдвигу, отличной защитой от износа и превосходной низкотемпературной текучестью. Она дольше всех других жидкостей предотвращает неплавное включение сцепления и сохраняет исходных фрикционные свойства, превосходя по таким характеристикам многие масла производителей оригинального оборудования (ОЕМ). 
Жидкость DuraDrive MV Synthetic одобрена по стандарту Ford MERCON®-V (M5080701) и превосходит требования JASO 1A. Она полностью подходит для применения во многих типах североамериканских, азиатских и европейских автоматических трансмиссионных систем, для которых требуется соответствие следующим спецификациям ОЕМ: GM: DEXRON® II & III Ford: MERCON®, MERCON®-V. Toyota: T, T-III, T-IV, WS Honda: Z1 Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III Nissan: Matic D, J, & K Mercedes Benz: 236.1/.2/.5/.6/.7/.9/.10 BMW: 7045E, LA2634, LT71141 VW/Audi: G-052-025-A2, G-052-162-A1 Volvo: 97340. Не рекомендована для коробок передач с двойным сцеплением и бесступенчатых трансмиссий, а также тех систем, где рекомендованы жидкости, не содержащие улучшающих фрикционные свойства присадок (например, масла Ford Тип F). Особые требования к выбору трансмиссионной жидкости указаны в руководстве для владельца транспортного средства. 
ATF TYPE F
Petro-Canada ATF Type F – это жидкость, которая отличается от всех остальных своими антифрикционными свойствами, которые специально рассчитаны для конструкции старых моделей автоматических коробок передач Ford, выпускавшихся до 1980 года. Жидкость ATF Type F должна соответствовать требованиям устаревшей спецификации ESW-M2C33-F, но также иногда рекомендуется для другого оборудования, где производитель требует применения не содержащих улучшающие фрикционные свойства присадок.

Жидкость Petro-Canada ATF Type F может применяться в следующих моделях автомобилей:

	Ford (модели 1979г. и раньше, в которых указана жидкость Тип F)
	Saab (трехскоростной)

	Jaguar (Borg-Warner)
	Toyota (четырехскоростной 1981-83 гг.)

	Mazda (1981-85 гг.)
	Volvo (1984г. BМW55 и 1981-83 гг.)


(Вышеуказанный список – всего лишь наши общие рекомендации по применению. Для точного определения трансмиссионной жидкости, которая подходит для вашего автомобиля, руководствуйтесь Паспортом транспортного средства)
ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
Типовые характеристики жидкостей Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF, ATF D3M и ATF Type F:

	
	ATF D3M
	Type F ATF
	DuraDrive MV Synthetic

	Вязкость сСт при 40°С
	34
	41
	35

	сСт при 100°С
	7,7
	8,2
	7,7

	сек. Сейболта при 100 °F
	171
	207
	174

	сек. Сейболта при 210 °F
	51,8
	53
	52

	Индекс вязкости
	210
	180
	202

	Вязкость по Брукфильду, 
                        сп при -18°С
	-
	970
	-

	                        сп при -20°С
	990
	-
	900

	                        сп при -40°C
	12100
	23260
	9300

	Температура застывания масла, °С/°F 
	-51/-60
	-48/-54
	-46/-51

	Температура вспышки, °С/°F
	185/365
	204/399
	187/369

	Цвет
	Красный
	Красный
	Красный


Dexron VI 
Petro-Canada Dexron VI - это жидкость для автоматических коробок передач, которая специально разработана в соответствии с новейшими требованиями для автоматических коробок передач компании «General Motors». Жидкость Petro-Canada Dexron VI поставляется на конвейеры  автозаводов «General Motors». Данная жидкость стойка к механической деструкции и обеспечивает превосходную работу при переключении передач и защиту от износа в коробках передач GM, для которых она и была разработана. 

Она соответствует требованиям General Motors J-60001 и подходит как для полной замены, так и для доливки в те коробки передач, где рекомендуются жидкости Dexron III.

	Типовые характеристики:
	DEXRON VI

	Вязкость сСт при 40°С
	29,8

	сСт при 100°С
	6,0

	Индекс вязкости
	151

	Вязкость по Брукфильду, сп при -30°С
	3164

	сп при -40°C
	12030

	Температура вспышки, °С/°F
	206/403

	Температура застывания масла, °С/°F
	-54/-65

	Цвет
	Красный


ATF+4® 
ATF+4® - это жидкость для автоматических коробок передач нового стандарта ATF+4®, специально разработанная для и в соответствии с требованиями для автоматических коробок передач, производимых корпорацией «DaimlerChrysler».

Соответствует требованиям DaimlerChrysler MS-9602. Может использоваться также в коробках передач, где рекомендуются жидкости стандарта Chrysler, такие как Chrysler ATF+3®.

	Типовые характеристики:
	ATF+4®

	Вязкость сСт при 40°С
	33,24

	                сСт при 100°С
	7,51

	                сек. Сейболта при 100°F
	167

	                сек. Сейболта при 210°F
	51

	Индекс вязкости
	204

	Вязкость по Брукфильду, сп при -29°С
	2050

	                                            сп при -40°C
	8380

	Температура вспышки, °С/°F 
	198/388

	Температура застывания масла, °С/°F
	-51/-60

	Цвет
	Красный


HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF XE "Allison C-4, жидкости" 
HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF –  это трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, применяющихся в большегрузной технике. Предназначена для удлинённых интервалов обслуживания (до 80500 км в суровых условиях и до 160000 км при нормальной эксплуатации).
Полностью сертифицирована по требованиям Allison C-4,  Caterpillar ТО-2, ZF TE-Ml.14.B, Voith G607 и G1363, General Motors DEXRON®-III, Ford MERCON®–V и других спецификаций MERCON®, а также подходит для оборудования с требованиями Allison TES-295.

	Типовые характеристики:
	HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF

	Вязкость сСт при 40°С
	34

	                 сСт при 100°С
	7,6

	                 сек. Сейболта при 100 °F
	173

	                 сек. Сейболта при 210 °F
	51,9

	Индекс вязкости
	208

	Вязкость по Брукфильду, сп при -40°С
	9700

	Температура вспышки, °С/°F 
	189/372

	Температура  застывания °С/°F 
	-51/-60

	Цвет
	красный


ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ XE "Трансмиссионные масла:Механические коробки передач"  XE "Автомобильные смазочные материалы:Трансмиссионные масла" 
Автомобильные трансмиссионные масла защищают зубчатые передачи, подшипники и оси рулевой сошки от преждевременной поломки, обеспечивают надёжную работу оборудования и увеличивают срок службы коробки передач и дифференциала. Автомобильные трансмиссионные масла должно выполнять пять главных функций:
· Минимизация трения и износа
Между зубьями передачи должна сохраняться постоянная масляная пленка, которая защищает от непосредственного контакта металлических поверхностей при работе в условиях экстремально высокого давления. Приводы с гипоидными передачами вообще трудно поддаются смазке, так как зубцы при скольжении и вращении сдвигают масляную пленку, а в самих зубчатых передачах масло подвергается предельным шоковым нагрузкам. 
· Защита от окисления 
Трансмиссионные масла должны обладать повышенной устойчивостью к разрушению и образованию нагара, поэтому они эффективно защищены от повышения вязкости со временем. 
· Охлаждение зубчатой передачи
Детали зубчатой передачи должны быть защищены от разрушительного перегрева циркуляцией масла по подшипникам и зубчатым сцеплениям, которые нагреваются от трения.
· Предотвращение ржавления и коррозии
Трансмиссионное масло не должно вызывать коррозию бронзы и обязано защищать стальные поверхности от ржавчины, особенно тогда, когда повышено загрязнение масла водой.
· Увеличение ресурса сцепления и предотвращения износа уплотнений
Поверхность сцеплений, используемых в тормозах с масляной ванной и ручных коробках передач, может слишком быстро отшлифоваться и терять свои свойства, если масла разлагаются под воздействием повышенной температуры. Поэтому все трансмиссионные жидкости должны обладать отличной тепловой устойчивостью. Все вещества, которые образуются в результате разложения состава масла, могут осаждаться на сальниках, что приводит к нарушению герметичности системы. 
СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ XE "Классификации трансмиссионных масел" 
Класс вязкости SAE XE "Редукторные масла:Классификация SAE" 

 XE "SAE, классификация:Трансмиссионные/редукторные масла" 
Трансмиссионные смазочные материалы должны сохранять текучесть даже тогда, когда вал охлажден, и при этом они должны обладать и достаточной вязкостью для смазки при нормальных температурных режимах.
Вязкость осевого и трансмиссионного смазочного материала указана в таблице ниже. Каждый класс вязкости предназначен для особых условий эксплуатации при низких и высоких температурах.
Классификация вязкости SAE J306 (июнь 2005г.) для валов и ручных коробок передач

	Классификация вязкости SAE
	Макс. температура для вязкости 150000 сп (°С)1,2
	Кинематическая вязкость при 100°С3

	
	
	Минимальная, сСт4
	Максимальная, сСт

	70W
	-55
	4,1
	-

	75W
	-40
	4,1
	-

	80W
	-26
	7,0
	-

	85W
	-12
	11,0
	-

	80
	-
	7,0
	<11,0

	85
	-
	11,0
	<13,5

	90
	-
	13,5
	<24,0

	140
	-
	24,0
	<41,0

	250
	-
	41,0
	-


ПРИМЕЧАНИЕ: 1сп = 1 мПа•с; 1 сСт = 1мм2/с
1 На основе ASTM D 2983.
2 Дополнительные требования к низкотемпературной вязкости могут применяться к жидкостям для ручных коробок передач с синхронизатором. См. текст.
3 На основе ASTM D445.
4 Данные значения вязкости также должны сохраняться и после двадцатичасового испытания на стабильность к сдвигу на стенде KRL (Метод С по стандарту CEC L-45-А-99).

Выбор класса вязкости SAE должен проводиться с учетом минимальной и максимальной температуры эксплуатации.  На сегодняшний день наиболее часто применяются универсальные трансмиссионные смазочные материалы всесезонной марки вязкости (например, 75W-90, 80W-90 и 85W-140). Они могут использоваться как при  низких, так и высоких температурах.  Такие масла не только сохраняют текучесть при низких температурах, но и обладают превосходными высокотемпературными свойствами.
Например, масло 80W-90 обладает текучестью класса 80W при низкой температуре и в то же время толщина образуемой им при высоких температурах масляной пленки не уступает требованиям класса 90.

Обозначения класса API XE "API, классификация:Трансмиссионные масла" 

 XE "Трансмиссионные масла:Классификация API" 
Автомобильные трансмиссионные жидкости также подбираются по тому типу обслуживания, для которого они будут использоваться. Рекомендации классификации API, предназначенной для производителей и конечных покупателей, дают возможность подобрать смазочные материалы для зубчатых передач именно по этому критерию.

Классификация API разделяет трансмиссионные масла для ручных коробок передач на классы от GL-1 до GL-5 и классифицирует их по типу, условиям эксплуатации и применения.  В таблице приведены сведения по всем классам обслуживания API. Обратите внимание, что ранее применявшаяся  категория GL-6 в настоящее время признана устаревшей.

Наиболее часто применяемый в Северной Америке класс трансмиссионных смазочных материалов - API GL-5. В Европе и в других частях света наряду с  API GL-5 успешно используются и масла класса API GL-4.

Классификация API
	Класси-фикации
	Тип
	Стандартное применение

	GL-1
	Минеральное масло (химически неактивное)
	Ручные коробки передач

	GL-2
	Обычно содержит жировые добавки (химически неактивное)
	Червячные передачи, индустриальное редукторное масло

	GL-3
	Содержит мягкую EP присадку (химически неактивное)
	Ручные коробки передач и винтовые конические главные передачи

	GL-4
	Эквивалент устаревшей спецификации MIL-L-2105. Обычно содержит на 50% меньше присадок, чем масла GL-5.
	Ручные коробки передач, винтовые конические и гипоидные зубчатые передачи с умеренными условиями эксплуатации

	GL-5
	Эквивалент сегодняшней спецификации MIL-PRF-2105E. Основная рекомендация большинства производителей пассажирских автомобилей и грузовиков по всему миру
	Применяется при умеренных и суровых условиях работы в гипоидных и во всех других типах зубчатых передач. Также может применяться в ручных коробках передач.

	GL-6
	(устаревшая)
	При суровых условиях работы. Включая гипоидные зубчатые передачи с высоким смещением

	MT-1
	Для защиты от термального разрушения, износа и нарушения масляных затворов
	Несинхронизированные  ручные коробки передач в автобусах и грузовиках.


У каждого автопроизводителя имеется набор уникальных требований к испытаниям смазочных материалов для задних мостов, однако трансмиссионные масла категории API GL-5 обычно соответствуют большинству этих требований и часто рекомендуются для обслуживания.

ПРИМЕНЕНИЕ – SAE J2360 – аналог GL-5 + MT-1

Дифференциалы повышенного трения XE "Дифференциалы повышенного трения" 
Обычные дифференциалы имеют большой недостаток в том, что один и тот же крутящий момент передаётся обоим колёсам вне зависимости от силы сцепления. Следовательно, если одна из шестерен находится на поверхности и обладает малой силой сцепления, которую прилагаемый крутящий момент превышает, то такая шестерня через определенный промежуток времени может оторваться. Она будет крутиться до тех пор, пока не достигнет скорости, в два раза превышающей скорость вращения коронной шестерни, а другая шестерня при этом вообще перестанет проворачиваться.  В таких условиях вся сила будет прилагаться к вращающемуся колесу, не давая возможности вращаться шестерни с максимальной силой сцепления.  Для того чтобы предотвратить такие ситуации, были разработаны дифференциалы повышенного внутреннего трения, динамометрического скоса,  а также блокирующиеся дифференциалы.
Дифференциалы с повышенным внутренним трением на пассажирском автомобиле работают по одному и тому же принципу. Муфты дифференциала вставляются между полуосевыми шестернями и картером. Когда они задействуются, то придавливают шестерни к картеру, блокируя их и синхронизируя вращение.  Для этой цели используется либо дисковая, либо коническая муфта.
Дифференциал с динамометрическим скосом или блокирующийся дифференциал применяется в грузовиках и во внедорожных транспортных средствах. Некоторые блокирующиеся дифференциалы соединяются и разъединяются автоматически, в то время как другие дифференциалы устроены так, чтобы управляющий транспортным средством мог их соединять, когда необходима полная сила сцепления на обоих ведущих колёсах.
TRAXON™ E 75W-90 и TRAXON™ E 80W-140  рекомендуются для доливки в дифференциалы с повышенным внутренним трением.

Спецификации MACK GO-J XE "MACK, спецификации"  и GO-J PLUS (классы SAE 75W-90, 80W-90, 80W-140 и 85W-140)

Производители грузовиков и запасных частей к ним играют не последнюю роль в разработке свойств и характеристик смазочных материалов.  Требования к работе зубчатых передач грузовиков за прошедшие несколько лет намного ужесточились, и сейчас они представляют собой усовершенствованные версии стандартов API  GL-5, Mack GO-J и Mack GO-J Plus. Mack GO-J разработан для интервалов замены 400 тыс. км/2 года, Mack GO-J Plus – на 800 тыс. км/3 года, при эксплуатации в шоссейных условиях.  Для того чтобы быть внесённым в списки Mack GO-J или Mack GO-J Plus, масла должны пройти все тесты, требуемые для одобрения по спецификации MIL-PRF-2105E, и вдобавок должны выдержать два  испытания:

· Испытание на треск на дифференциале Mack Power Divider (MAT 700WI), которое измеряет возможность масла минимизировать шум и снижать износ пальцев и клинов в дифференциале Mack Power Divider.

· Испытание Mack на циклы передачи (ASTM D5579), которое определяет  способность масла защищать от лака и засорения синхронизированные диски зубчатой передачи и требует, чтобы масло стандарта Mack GO-J обеспечивало отличное переключение передач, работая с интервалом замены 65000 циклов, Mack GO-J Plus (масло с продленным интервалом замены) – 97500 циклов.

Такие требования Mack Truck выставляются в дополнение к требованиям API GL-5, так как мощность грузовых двигателей постоянно повышается. Например, силовые нагрузки в карданных передачах грузовых автомобилей, произведенных в конце девяностых годов, в три раза превосходят нагрузки в трансмиссионных системах 1960-х годов выпуска, когда были разработаны первые стандарты API GL-5.

TRAXON™
TRAXON – это целая линия высококачественных всесезонных трансмиссионных масел компании «Petro-Canada», которые специально разработаны с повышенной стабильностью на сдвиг и продленным сроком службы, что помогает увеличить ресурс трансмиссионной системы, сократить простой и снизить расходы на техническое обслуживание. 

Масла TRAXON рекомендованы к применению в большинстве ручных коробок передач, дифференциалов, механизмов отбора мощности и бортовых передач, установленных на легковых, грузовых и внедорожных транспортных средствах, в том числе в строительной, сельскохозяйственной, лесоперерабатывающей и горнодобывающей технике.

Трансмиссионные масла TRAXON отвечают требованиям стандартов API GL-5 и MT-1, а также отвечают или превосходят требования международного стандарта SAE I2360. 

Они подходят для большинства типов карданных шарниров, колесных подшипников, планетарных зубчатых передач, рулевого привода, а также некоторых промышленных редукторов, для которых требуется соответствие стандартам GL-3, GL-4 или GL-5.

Масла TRAXON нельзя использовать в следующем оборудовании: 

· Автоматических коробках передач
· Силовых коробках передач
· Приводах и системах с гидростатическими опорами, в которых сцепления и тормоза смазываются в масляной ванне
· Ручных коробках передач в блоке с трансмиссией, установленных на переднеприводных автомобилях, где требуется использование жидкостей для автоматических коробок передач или моторного масла
· Ручных коробках передач Spicer, для которых требуются сезонные масла

TRAXON™ 80W-90 – НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА

TRAXON 80W-90 обеспечивают наилучшую долговременную защиту для сокращения простоя и затрат на техническое обслуживание, а также обладает следующими свойствами: 

· Уникальная стабильность на сдвиг, что обеспечивает сохранение постоянной марки вязкости и предотвращение непосредственного контакта металлических поверхностей, а, следовательно, и износа, особенно при высоких температурах.
· Устойчивость к разложению и нагарообразованию, что продлевает срок службы системы и обеспечивает надежную защиту зубчатых передач.
· Одобрено по спецификациям SAE J2360, ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B,MIL-PRF-2105E и Mack GO-J.

TRAXON™ XL Synthetic Blend 75W-90 – ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА

TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 обеспечивает отличную и долговременную защиту на уровне TRAXON 80W-90, а также надежную защиту при низких температурах, и обладает большей эффективностью, что, в конечном счете, снижает расход топлива.

· Уникальная стабильность на сдвиг, что обеспечивает сохранение постоянной марки вязкости и предотвращение непосредственного контакта металлических поверхностей, а, следовательно, и износа, особенно при высоких температурах.
· Устойчивость к разложению и нагарообразованию, что продлевает срок службы и обеспечивает надежную защиту зубчатых передач.
· Отличная защита в условиях холодного климата, что означает более надежную защиту при низких температурах и облегчение запуска и переключения передач.
· Более эффективная передача крутящего момента по сравнению с маслами стандарта GL-5 марки 80W-90 (при умеренно тяжелых рабочих условиях при температуре 20°С-45°С) для предотвращения трения и сдвига, а также для более плавного и эффективного переключения передач, что может понизить расход топлива. 

· Одобрено по спецификациям MIL-PRF-2105E и Mack GO-J ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B.

TRAXON™ Synthetic 75W-90 – МАКСИМАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ЗАЩИТА

TRAXON™ Synthetic 75W-90 обладает теми же эффективными свойствами, что и TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90, но в дополнение к этому обеспечивает уникальную защиту в условиях суровой зимы для того, чтобы поддерживает работу в экстремально суровых условиях эксплуатации.

· Уникальная стабильность на сдвиг, что обеспечивает сохранение постоянной марки вязкости и предотвращение непосредственного контакта металлических поверхностей, а, следовательно, и износа, особенно при высоких температурах.
· Отличная защита в условиях экстремально холодного климата, что облегчает запуск и переключение передач, обеспечивая максимальную защиту в предельно суровых условиях эксплуатации.
· Более эффективная передача крутящего момента по сравнению с маслами стандарта GL-5 марки 80W-90 (при умеренно тяжелых рабочих условиях при температуре 20°С-45°С) для предотвращения трения и сдвига, а также для более плавного и эффективного переключения передач, что может понизить расход топлива. 

· Одобрено по спецификациям MIL-PRF-2105E и Mack GO-J.

	Типовые характеристики:
	TRAXON* Synthetic
	TRAXON™ XL Synthetic Blend
	TRAXON

	Класс SAE
	75W-90
	75W-90
	80W-90

	Вязкость сСт при 40°С
	99,6
	107
	140

	сСт при 100°С
	16,5
	16,5
	15,1

	сек. Сейб. при 100°F
	462
	544
	733

	сек. Сейб. при 210°F
	84
	85
	79,3

	Индекс вязкости
	179
	168
	109

	Температура вспышки, °С/°F 
	173/345
	183/361
	215/419

	Температура застывания масла, °С/°F
	-51/-60
	-42/-44
	-33/-27

	Низкотемпературная вязкость, сп при °С
	67200 при -40
	138000 при -40
	132000 при -15

	Фосфор, вес. %
	0,11
	0,11
	0,1

	Сера, вес. %
	1,79
	2,12
	1,94


Компания «Petro-Canada» также выпускает в ассортименте TRAXON масла под маркой 140 для того оборудования, где условия эксплуатации суровые, температуры высокие, и требуются трансмиссионные масла марки SAE 140 стандарта GL-5.

TRAXON™ 85W-140 – НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА

TRAXON™ 85W-140 обладают следующими свойствами:

· Уникальная стабильность на сдвиг и противоизносные свойства ЕР защищают оборудования в суровых условиях эксплуатации при повышенных нагрузках и рабочих температурах для продления срока службы оборудования и снижения затрат на техническое обслуживание.
· Устойчивость к разложению и нагарообразованию, что снижает расходы на техническое обслуживание и сокращает простой.
· Одобрено по спецификациям MIL-PRF-2105E и Mack GO-J, ZF TE-ML 05A, 16D, 19B.

TRAXON™ XL Synthetic Blend 80W-140 – НАИЛУЧШАЯ ЗАЩИТА

TRAXON™ XL Synthetic Blend 80W-140 обеспечивает наилучшую защиту за счет следующих свойств:

· Уникальная стабильность на сдвиг, что обеспечивает сохранение постоянной марки вязкости и предотвращение непосредственного контакта металлических поверхностей, а, следовательно, и износа, особенно в суровых условиях эксплуатации при повышенных нагрузках и рабочих температурах для продления срока службы оборудования и снижения затрат на техническое обслуживание. 
· Более высокая устойчивость к разложению и нагарообразованию по сравнению с маслами 85W-140 стандарта GL-5, что продлевает срок службы масла, снижает расходы на техническое обслуживание и сокращает простой оборудования.

· Более эффективная передача крутящего момента по сравнению с маслами стандарта GL-5 марки 85W-140 (при умеренно тяжелых рабочих условиях при температуре 20°С-45°С) для предотвращения трения и сдвига, а также более плавного и эффективного переключения передач, что может понизить расход топлива. 

Рекомендовано для оборудования, где требуется соответствие спецификациям MIL-PRF-2105E и Mack GO-J, ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 19B.
	Типовые характеристики:
	TRAXON
85W-140
	TRAXON XL Synthetic Blend 80W-140

	Вязкость 
сСт при 40оC
сСт при 100оC
сек. Сейболта при 100оC
сек.Сейболта при 212оC
	344

25,6

1835

126
	255

25,2

1333

124

	Индекс вязкости
	97
	127

	Температура вспышки, оC
	214
	193

	Температура застывания, оC
	-15
	-36

	Низкотемпературная вязкость, СП при оC
	62000 при -12
	105200 при -26

	Фосфор, вес. %
	0,09
	0,09

	Сера, вес. %
	2,00
	1,84


TRAXON™ E Synthetic 
TRAXON E Synthetic – это серия синтетических трансмиссионных масел, одобренных по стандартам Eaton. Они рекомендуются для обслуживания в рамках продленной гарантии на оборудование Eaton/Roadranger. Вся линейка состоит из трех продуктов:
TRAXON Е Synthetic 75W-90 и 80W-140
· Содержат присадки ЕР, специально разработаны для применения в условиях различных рабочих нагрузок и защищают зубчатые передачи и подшипники от ржавления, коррозии и окисления.
· Обладают уникальной стабильностью к окислению, продлевают интервалы замены масел и сокращают простой. 
· Обладают высоким индексом вязкости, отличными низкотемпературными свойствами и предельно низкими температурами образования канавки для защиты в условиях значительных перепадов температур.
· Могут повышать топливную экономичность, что сокращает эксплуатационные расходы.
TRAXON Е Synthetic CD
· Имеют уникальные всесезонные свойства и обеспечивают защиту того оборудования, для которого нельзя применять смазочные материалы с присадками ЕР. 
· Содержат противоизносную присадку, а также ингибиторы ржавления, окисления и коррозии для защиты трансмиссионных систем в условиях экстремально повышенных температур, окисления и сдвига.
· Снижают трение и сдвиг, обеспечивая этим повышенную экономию топлива. 
· Имеют продленный срок службы, увеличивающий интервалы замены масла и снижающий расходы на техническое обслуживание
	Типовые характеристики:
	TRAXON E Synthetic

	
	75W-90
	80W-140
	CD-50

	Вязкость сСт при 40°С
	121
	290
	132

	сСт при 100°С
	16,8
	31,2
	17,5

	сек. Сейболта при 100 °F
	710621
	1507
	679

	сек. Сейболта при 210 °F
	86
	151
	89

	Индекс вязкости
	150
	147
	146

	Температура вспышки, °С
	201
	221
	221

	Температура застывания, °С
	<-54
	-42
	<-45

	Вязкость по Брукфильду,
сп при -10°С
сп при -18°С
сп при -20°С
сп при -26°С
сп при -30°С
сп при -40°С
	-

7125

-

-

-

143000
	-

-

-

71200

-

-
	-

-

-

-

24550

104000


Duratran/Duratran XL Synthetic Blend/Duratran Synthetic - трансмиссионная гидравлическая жидкость XE "Автомобильные смазочные материалы:Тракторы"  XE "Трансмиссионная гидравлическая жидкость"  для тракторов XE "Allison C-4, жидкости" 
Линия трансмиссионных гидравлических жидкостей Duratran для работы в тяжёлых условиях, разработана для применения в сельскохозяйственных  тракторах с обычной системой смазки, трансмиссионных, дифференциальных, гидравлических механизмах, гидротрансформаторах, мокрых тормозных устройствах и рулевых приводах с усилителем.

По сравнению с аналогичными продуктами конкурентов жидкости Duratran имеют следующие преимущества:

· Уникальная стабильность к окислению и термическим нагрузкам.
Жидкости Duratran содержат лучшие базовые масла, очищенные в процессе жесткого гидрокрекинга по технологии HT, и специальные ингибиторы окисления. Они защищают от нагара и лака, а также от загустевания, благодаря чему значительно продлевают интервал замены.
· Защита от износа коробки передач
Жидкости Duratran превышают требования John Deere к смазочным материалам с противоизносными присадками ЕР и требования испытания на износ боковой передачи. Они показывают отличные результаты при испытании на износ на гидравлическом насосе Vickers.  Эти характеристики обеспечивают прекрасную защиту от износа подшипников и зубчатой передачи в жестких условиях шоковых нагрузок.
· Надёжная работа при низкой температуре
Жидкости Duratran содержат базовые масла, очищенные в процессе жесткого гидрокрекинга по технологии HT. Duratran демонстрируют исключительную низкотемпературную текучесть, которая обеспечивает облегченный запуск оборудования даже при предельно низких температурах.  Duratran XL Synthetic Blend и  Duratran Synthetic могут применяться при температурах ниже -40°С.

· Оптимальные антифрикционные свойства
Жидкости Duratran обладают превосходной стабильностью к сдвигу и выверенными антифрикционными свойствами для оптимальной работы тормозов, сцепления и механизмов отбора мощности. Это предотвращает шум в тормозной системе и продлевает срок службы оборудования.
	Типовые характеристики:
	Duratran
	Duratran XL Synthetic Blend
	Duratran Synthetic

	Вязкость сСт при 40°С
	60,1
	39,7
	46,8

	сСт при 100°С
	9.5
	8,3
	10,0

	сек. Сейболта при 100 °F
	307
	201
	235

	сек. Сейболта при 210 °F
	57,9
	53,6
	62,4

	Индекс вязкости
	141
	192
	207

	Вязкость по Брукфильду,
сп при -20°С
	2670
	1150
	1260

	сп при -35°С
	23700
	-
	-

	сп при -40°C
	61200
	14900
	15740

	Температура застывания, °С
	-45
	-51
	-45

	Температура вспышки, °С
	239
	225
	225

	Общее щелочное число
	10,6
	10,6
	10,0


Duratran отвечает требованиям спецификации John Deere J2°С, Duratran XL Synthetic Blend – J120D, а Duratran Synthetic соответствуют двум этим спецификациям. Все жидкости Duratran отвечают или превышают требования всех производителей тракторов Северной Америки, а также мировых производителей. Жидкости Duratran рекомендуются там, где требуются следующие спецификации:
· Сельскохозяйственные тракторы
	John Deere XE "John Deere J20C, J20D" 
	J2°С (Duratran, Duratran Synthetic); J20D (Duratran XL Synthetic Blend, Duratran Synthetic)

	
	

	Case I.H.
	MS 1207, MS 1210/JIC 145, MS 1230, MS 1205, MS 1206, MS 1204/JIC 185, JIC145, JIC144, JIC 143, B5, B6

	
	

	New Holland Group
	FNHA-2-C-201.00, FNHA-2-200A (134D), FNHA-2-C-200.00 M2C134-D, M2C134-A/B/C, M2C86-B, M2C53-A, M2C48-B

	
	

	White Farm Equipment
	Q-1826, Q-1802, Q-1766B, Q-1722, Q-1705

	
	

	Massey-Ferguson
	M-1141, M-1135, M-1129-A, M-1127-A/B, M-1110, M2C 134D

	
	

	AGCO/Deutz-Allis/Allis
	Power Fluid 821XL, 257541, 272843, 246634

	
	

	Kubota, Steiger, Versatile, Landini, Hesson-Fiat, Oliver


· Коробки передач и дифференциалы
API GL-4 (Ручные коробки передач, спирально-зубчатые оси, гипоидные зубчатые передачи при умеренно тяжелых условиях эксплуатации)

Allison C-4 и C-3
Caterpillar TO-2
Sundstrand Hydrostatic Transmission Fluid
Dresser Construction Equipment Devision
Clark Lift Truck Transmission Fluid TA12, TA 18, HR 500, HR 600
· Гидравлические насосы
Abex-Denison HF-0, HF-1 и HF-2 
Sperry-Vickers M-2950-S, 1-286-S 
Eaton Hydraulics
Plessey-Sundstrand
PRODURO TO-4+ - МАСЛО ДЛЯ ТРАНСМИССИЙ И ПРИВОДОВ НА ВЕДУЩИЕ КОЛЁСА XE "Автомобильные смазочные материалы:Приводы на ведущие колёса"  XE "Allison C-4, жидкости" 
PRODURO TO-4+  отвечают требованиям Caterpillar TO-4 к смазочным материалам для трансмиссионных систем и карданных передач.

Масла PRODURO TO-4+ представлены  пятью классами вязкости: SAE 10W, 30, 50, XL Synthetic Blend и Synthetic All-Season.  Последние два продукта содержат специальные базовые масла, благодаря которым эти универсальные жидкости эквивалентны маркам 0W20 и 5W30 соответственно. Они были полностью протестированы и отвечают эксплуатационным требованиям Caterpillar TO-4 и Allison C-4. Они рекомендуются для применения в ручных коробках передач и карданных передачах, где требуется масло стандарта TO-4, либо заменяют масла TO-2.

Типовые характеристики :
	
	PRODURO TO-4+

	Класс SAE
	10W
	30
	50
	XL Synthetic Blend
	Synthetic All-Season

	Вязкость
сСт при 40°С
	36
	72
	194
	35
	57

	сСт при 100°С
	6,4
	9,8
	17,4
	7,4
	10,5

	сек. Сейб. при 100°F
	186
	371
	1020
	178
	287

	сек. Сейб. при 210°F
	47
	59
	89
	50
	62

	Индекс вязкости
	127
	117
	96
	184
	180

	Температура вспышки, °С/°F
	229/444
	257/495
	253/487
	209/408
	219/426

	Температура засты-вания масла, °С/°F
	-36/-33
	-30/-22
	-12/+10
	-51/-60
	-45/-49

	Вязкость проворачивания, сп при °С
	3000 

при -25
	3600 

при -15
	-
	2600 

при -30
	5800 

при -30

	MRV вязкость, сп при °С
	2900 

при -25
	9100 

при -20
	10600 

при -10
	10500 при -40
	14000 

при -35

	Уровень 
эксплуатации
	Caterpillar TO-4
Allison C-4
API CD
API GL-3
	Caterpillar TO-4
Allison C-4
API CD
API GL-3
	Caterpillar TO-4
Allison C-4
API CD
API GL-3
	Caterpillar TO-4
-

-

-
	Caterpillar TO-4
Allison C-4
API CD
API GL-3 ZF


Особые рекомендации по классу вязкости SAE для PRODURO TO-4 являются следующими:
	Применение
	Класс SAE
	

	**Ручные коробки передач с силовым переключением передач
	0W-20
5W-30
10W
30

50
	-40 до +10
-35 до +35
-24 до +10
-10 до +35
0 до +50

	Гидростатические коробки передач
	0W-20
5W-30
10W
	-40 до +40
-35 до +40
-24 до +40

	Гидравлические системы
	0W-20
5W-30
10W
30
	-40 до +40
-35 до +50
-24 до +50
0 до +50

	**Коробки передач с дифференциалом и с боковой передачей (за исключением внедорожных грузовиков, больших  колёсных погрузчиков и больших колёсных тракторов)
	0W-20
5W-30
10W
30

50
	-45 до 0
-38 до +25
-34 до 0
-31 до +25
-17 до +50

	**Коробки передач с конечной передачей (внедорожные грузовики, колёсные погрузчики и колёсные  трактора)
	0W-20
5W-30
10W
30

50
	-45 до -10
-38 до +15
-34 до -10
-31 до +15
-17 до +50


*Caterpillar модели 768C, 769C, -10°C до 22°C (-40°F до 72°F)

** Колёсная техника, например, тракторы, погрузчики, трелёвщики, катки и внедорожные грузовики 
***Гусеничная техника, например, тракторы, трубоукладчики, трелёвщики и погрузчики 
PRODURO FD-1 60 - МАСЛО ДЛЯ БОРТОВЫХ ПЕРЕДАЧ И МОСТОВ XE "Автомобильные смазочные материалы:Боковые передачи" 
PRODURO FD-1 60 – это основные масла, рекомендованные для бортовых передач и ведущих мостов внедорожного оборудования Caterpillar, особенно для тех, которые работают в суровых условиях эксплуатации. Масла PRODURO FD-1 60 продлевают ресурс подшипников и зубчатых передач и могут использоваться в конечных передачах и ведущих мостах, для которых ранее требовались масла стандарта ТО-4, а также тех, которые не содержат фрикционных материалов и/или маслоохлаждаемых тормозов. PRODURO FD-1 60 нельзя применять в системах, содержащих фрикционные материалы, если для такого оборудования не рекомендуются жидкости типа FD-1. Этот продукт также не предназначен для двигателей, трансмиссионных или гидравлических систем.

	Типовые характеристики:

Класс SAE
	PRODURO FD-1 60

	
	60

	Вязкость, сСт при 40°С
	341

	сСт при 100°С
	26,7

	сек. Сейб. при 100°F
	1809

	сек. Сейб. при 210°F
	131

	Индекс вязкости
	104

	Температура вспышки, °С/°F 
	297

	Температура застывания, °С/°F
	-24

	Вязкость по Брукфильду, СП при °С
	25400 при -10


ДВУХТАКТНЫЕ МАСЛА XE "Моторные масла:Двухтактные двигатели"  XE "Автомобильные смазочные материалы:Двухтактные масла" 
Линия двухтактных моторных масел Petro-Canada разработана для обеспечения надёжной работы  двухтактных двигателей, как с воздушным, так и с водяным охлаждением, работающих в любых условиях эксплуатации. Эти масла специально разработаны для применения в двигателях с впрыском масла, а также в традиционных (работающих на смеси бензина/масла) двухтактных двигателях.
Двухтактные моторные масла Petro-Canada содержат самые инновационные  противоизносные присадки, что гарантирует надёжность, очищение от загрязнений и продолжительный срок службы двигателя. Сбалансированный пакет присадок снижает образование нагара на свечах зажигания, в кольцах, поршнях и клапанах, что гарантирует легкий запуск и эффективную работу двигателя.
Двухтактные моторные масла Petro-Canada также содержат специальные ингибиторы коррозии, образующие высокоэффективную пленку, которая защищает двигатели от ржавчины во время работы и хранения. Чтобы обеспечить максимальную защиту во время продолжительного хранения, необходимо следовать рекомендациям производителей. Не рекомендуется смешивать двухтактные масла разных производителей. 
Snowmobile MOTOR OIL
Snowmobile Motor Oil – это двухтактные моторные масла высокого качества с низким содержанием серы. Они рекомендованы для использования во всех традиционные двухтактных двигателях, работающих на смеси масла и топлива, а также в двигателях с системами впрыска масла, которые устанавливаются на снегоходах. Эти масла  также подходят для смазки бензопил, газонокосилок, мотоциклов, мопедов и генераторов. Моторные масла Snowmobile Motor Oil характеризуются следующими свойствами:

· Имеют низкое содержание серы для использования в высокомощных двигателях
· Предотвращают калильное зажигание
· Подходят для двигателей с впрыском масла (до -40°С), а также для традиционных двигателей с масляно-топливной смесью
· Обеспечивают превосходную работу при всех соотношениях топливо/масло, рекомендуемых производителями оригинального оборудования (OEM)

· Прекрасно  защищают от износа
· Легко смешиваются и прокачиваются при температуре до -40°С
· Защищают от нагара и лака
· Гарантируют надежную работу в суровом климате
· Защищают от ржавчины и коррозии
Моторные масла Snowmobile Motor Oil соответствуют классификации: API Классификации TC, ISO E-GB, JASO FB и SAE Fluidity/Miscibility (F/M) Марка 4.

2-Сycle MOTOr oil
2-Сycle Motor Oil являются универсальными двухтактными моторными маслами, предназначенными для использования в традиционно смазываемых масляно-топливными смесями двигателях, а также в двигателях с впрыском масла мототехники, лодок, катеров, бензопил,  газонокосилок и генераторов, где требуются масла стандарта API TC. Масла 2-Сycle Motor Oil характеризуются следующими качествами:

· Подходят для применения в двигателях с впрыском масла (до -40°С), а также в традиционно смазываемых смесями двигателях 
· Обеспечивают превосходную работу при соотношении топливо/масло  до 50:1 в двигателях с воздушных охлаждением
· Обладают исключительной защитой  против износа
· Превосходная защита от ржавчины и коррозии
· Легко смешиваются при низких температурах
Моторные масла 2-Cycle Motor Oil соответствуют классификации API TC, ISO E-GB, JASO FB и SAE Fluidity/Miscibility (F/M) Марки 4.

Outboard Motor Oil XE "Лодочные моторы" 
Outboard Motor Oil являются двухтактными моторными маслами высшего качества и  рекомендованы для применения в подвесных моторах с водяным охлаждением (как малой, так и высокой мощности). Они применяются  во всех соотношениях топлива к маслу в смеси, определяемых производителями оригинального оборудования (OEM). Они также подходят для двигателей мотоциклов и снегоходов, в которых производитель предусматривает одобрение масла по стандарту NMMA TC-W3.  Моторные масла Outboard Motor Oil специально созданы для двигателей с впрыском масла.  Эти масла соответствуют спецификации SAE Fluidity/Miscibility (F/M) Марка 3.

Масла Outboard Motor Oil были одобрены по спецификации TC-W3 Национальной Ассоциации Морских Производителей (NMMA). Они также соответствуют требованиям технических испытаний следующих производителей двигателей: Johnson, Evinrude, Mercury Marine и Chrysler. 

Масла Outboard Motor Oil характеризуются следующими свойствами:

Беззольная формула минимизирует калильное зажигание и детонацию
Защита от ржавчины и коррозии
Присадки для быстрого смешивания масла  
Снижение износа и нагара
Подходят для двигателей с впрыском масла (до -25°С), а также для традиционно смазываемых смесями двигателей 
Уменьшают дымность
	Типовые характеристики:
	Snowmobile Motor Oil
	Outboard Motor Oil
	2-Cycle Motor Oil

	Вязкость сСт при 40°С
	21
	59
	21

	сСт при 100°С
	4,5
	9,2
	4,5

	сек. Сейболта при 100 °F
	110
	300
	110

	сек. Сейболта при 210 °F
	41
	57
	41

	Индекс вязкости
	127
	138
	127

	Температура вспышки, °С
	152/306
	151/304
	152

	Температура застывания масла,°С
	<-54
	-51
	<-54

	Вязкость по Брукфильду, сп при °С
	11600 при -40
	5900 при -25
	11620 при -40

	Сульфатированная зола  вес. %
	0,1
	<0,001
	0,1

	Цвет
	Синий/Зелёный
	Синий/Зелёный
	Синий/Зелёный

	Соответствие стандартам
	
	
	

	API
	TC
	-
	TC

	NMMA
	-
	TC-W3
	-

	SAE F/M
	Марка 4
	Марка 3
	Марка 4

	JASO
	FB
	-
	FB


Пропорции смеси XE "Двухтактные Масла:Пропорции смеси" 
	Соотношение
бензина к маслу
	Миллилитры масла (мл), добавленные к литрам бензина

	
	5 литров
	10 литров
	25 литров

	16:1
	315
	625
	1550

	24:1
	210
	420
	1050

	32:1
	165
	315
	800

	50:1
	100
	200
	500

	100:1
	50
	100
	250


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                                   ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ XE "Промышленные смазочные материалы" 
Современное производство налагает особые требования на организацию работы заводов и оборудования. Нам нужно, чтобы промышленное оборудование работало при температурах от -50°С и до 150°С, но не хотим жертвовать производительностью и тратить слишком много на техническое обслуживание. Тем не менее, несмотря на эти предельные рабочие температуры, оборудование должно выдерживать высокие нагрузки, работать на большей скорости и с более длительными интервалами замены смазочных материалов, при этом маслобаки стали более компактных размеров, чем когда-либо.
При любой работе важна правильная смазка оборудования, которая определяется правилами “четырех П”:
· Правильный смазочный материал
· Правильное количество
· Правильное место
· Правильное время
Ваш производитель оборудования вместе с представителем Petro-Canada Lubricants или консультантом по техническому обслуживанию могут помочь вам в определении “четырех П” для вашего оборудования.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЯЗКОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МАСЕЛ XE "Промышленные смазочные материалы:Классификация вязкости" 
В Северной Америке существовала практика определения вязкости индустриальных масел в универсальных секундах Сейболта  при относительных температурах 100°F и 210°F.  Однако на сегодняшний день действует признанная во всём мире система ISO для измерения вязкости в сантистоксах (сСт) при 40°С и 100°С.

Преимущества классов вязкости ISO XE "ISO, классификация" 

 XE "Вязкость:Классификация ISO" 
· Всемирное употребление этих стандартных единиц выгодно покупателям, производителям и продавцам
· Марка смазочного материала, рекомендуемая производителями оборудования, такая же, как и номер в названии продукта
· Переход от одного измерения вязкости к другому фактически исключён
· Номер в названии продукта в большинстве продуктов представляет собой вязкость индустриального масла
Автомобильные моторные и трансмиссионные масла не входят в систему ISO.  Их классификацию вязкости продолжают определять по классификации Общества Автомобильных Инженеров (SAE) (см. раздел «Автомобильные смазочные материалы»).

Данная таблица показывает предельные значения кинематической вязкости для каждой марки вязкости ISO.  Каждый класс вязкости на 50% выше по вязкости, чем предыдущий. Предельные значения на 10% выше или ниже среднего значения. Любой продукт с вязкостью выше или ниже установленных ограничений не подпадает под Классификацию ISO. 
Система вязкости ISO для жидких индустриальных смазочных материалов
	Класс вязкости ISO
	Среднее, сСт при 40°C
	Кинематическая вязкость

	
	
	Минимальная
	Максимальная

	
	
	сСт
	сек. Сейб.
	сСт
	сек. Сейб.

	2
	2,2
	1,98
	32,0
	2,42
	34,0

	3
	3,2
	2,88
	35,5
	3,52
	37,5

	5
	4,6
	4,14
	39,5
	5,06
	42,5

	7
	6,8
	6,12
	46,0
	7,48
	50,5

	10
	10
	9,00
	55,5
	11,0
	62,5

	15
	15
	13,5
	71,5
	16,5
	83,5

	22
	22
	19,8
	97,0
	24,2
	116

	32
	32
	28,8
	136
	35,2
	165

	46
	46
	41,4
	193
	50,6
	235

	68
	68
	61,2
	284
	74,8
	347

	100
	100
	90,0
	417
	110
	510

	150
	150
	135
	625
	165
	764

	220
	220
	198
	917
	242
	1121

	320
	320
	288
	1334
	352
	1631

	460
	460
	414
	1918
	506
	2344

	680
	680
	612
	2835
	748
	3465

	1000
	1000
	900
	4169
	1100
	5095

	1500
	1500
	1350
	6253
	1650
	7643


Классификация AGMA XE "AGMA, классификация" 

 XE "Вязкость:Классификация AGMA" 
Американская ассоциация производителей смазочных материалов (AGMA) также создала свою классификацию для вязкости редукторных масел, которые применяются в редукторах и зубчатых передачах. Такие номера смазочных материалов AGMA обычно указываются на металлической табличке, прикрепляемой производителем к оборудованию. Сравнение марок вязкости ISO и номеров AGMA приводится в таблице:

Диапазон вязкости по классификации AGMA (ANSI/AGMA 9005-094)

	Номер AGMA для редукторных масел с ингибиторами ржавления и окисления
	Диапазон вязкости (сСт) при 40°С
	Эквивалент-ная марка ISO
	Номер AGMA для редукторных масел EP
	Номер AGMA для синтетических редукторных масел

	0
	28,8 до 35,2
	32
	
	0 S

	1
	41,4 до 50,6
	46
	
	1 S

	2
	61,2 до 74,8
	68
	2 ЕР
	2 S

	3
	90 до 110
	100
	3 ЕР
	3 S

	4
	135 до 165
	150
	4 ЕР
	4 S

	5
	198 до 242
	220
	5 ЕР
	5 S

	6
	288 до 352
	320
	6 ЕР
	6 S

	7, 7 Comp
	414 до 516
	460
	7 ЕР
	7 S

	8, 8 Comp
	612 до 748
	680
	8 ЕР
	8 S

	8A Comp
	900 до 1100
	1000
	8А ЕР
	-

	9
	1350 до 1650
	1500
	9 ЕР
	9 S

	10
	2880 до 3520
	-
	10 ЕР
	10 S

	11
	4140 до 5060
	-
	11 ЕР
	11 S

	12
	6120 до 7480
	-
	12 ЕР
	12 S

	13
	190 до 220 сСт при 100°С
	-
	13 ЕР
	13 S


· Требованиям AGMA к редукторным маслам с ингибиторами ржавления и окисления отвечают масла Turboflo R&O, Hydrex AW.

· Требованиям AGMA к редукторным маслам ЕР отвечают масла ENDURATEX* EP.

· Требованиям к смазочным маслам, у которых номер AGMA содержит приставку «Comp», отвечают масла ENDURATEX* Mild Worm Gear Oil, которые содержат специальные присадки, повышающие смазочные свойства. 

· Требованиям AGMA к синтетическим редукторным маслам отвечают жидкости Super Gear Fluid.

· Вязкость автомобильных трансмиссионных масел определяется по классификациям SAE и API. Эти масла могут использоваться в промышленных редукторах, а масла, разработанные с учетом требований AGMA, в свою очередь, не могут применяться в автомобильных дифференциалах или трансмиссиях. 

СРАВНЕНИЕ ВЯЗКОСТИ XE "Перевод единиц вязкости" 

 XE "Вязкость:Таблица перевода единиц"  XE "Вязкость:Кинематическая" 

 XE "Вязкость:Кинематическая" 

 XE "Вязкость:Сейболт" 
Таблица перевода различных единиц вязкости, используемых различными организациями, расположена на следующей странице. Она может использоваться только для перевода вязкости, а не для определения качества масла. 
ISO VG
- 
измерение вязкости в сантистоксах (сСт) при 40°С
AGMA 
- 
марки вязкости, определяемыми классификации AGMA 
SAE
-
вязкость, определяемая по классификации SAE для автомо-
бильных моторных и трансмиссионных масел. 
Сейболт
-
измерение в универсальных секундах Сейболта, которое ис-



пользуется некоторыми производителями смазочных материа-



лов для определения вязкости при 100°С и 210°С
Как пользоваться таблицей:
Например, производитель оборудования требует применение масла марки SAE 30, находите по горизонтали соответствующую марку ISO – в нашем случае это ISO 100. 

[image: image12.png]TABMLIA NEPEBOA EQVHIL| BA:

680 B
360
5 60 r
4 a0 C
5 2 80w





ПРИМЕЧАНИЕ: 
· Эквивалентные единицы вязкости находятся на одной горизонтали.
· Предназначена для сезонных масел с индексом вязкости 100.
· Эквиваленты подобраны только для вязкости при 40°С.
· Предельные значения – приблизительные, для более точных данных см. Спецификации ISO, AGMA, SAE. 

· Марки вязкости W представлены только по приблизительным значениям для 40°С. Ограничения по низким температурам указаны в спецификациях SAE. 

ХРАНЕНИЕ И РАБОТА СО СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ XE "Смазочные материалы:Хранение" 
Смазочные масла и смазки Petro-Canada – это результат обширной исследовательской работы. Они производятся и транспортируются с осторожностью и аккуратностью. Именно поэтому в итоге они обладают максимальной эффективностью.  Однако во время хранения важно предотвратить загрязнение смазочного материала, которое может существенно снизить его качество и срок службы.  Многие исследования показали, что как вода, так и грязь могут сократить срок службы подшипников и других узлов оборудования. Следовательно надлежащая защита смазочного материала от загрязнения во время хранения помогает предотвратить снижение свойств масел и смазок, сокращение их срока службы, а также уменьшает затраты на техническое обслуживание.  
ХРАНЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ XE "Хранение:В помещении" 

 XE "Хранение:Вне помещения" 

 XE "Хранение:Вне помещения" 
Смазочные материалы лучше хранить в помещении. Однако и при таком хранении следует принять ряд предосторожностей: 
· В помещении, где хранятся смазочные материалы, необходимо поддерживать умеренную температуру и избегать её резких колебаний.  
· Место хранение должно располагаться вдали от источников таких промышленных загрязнений, как, например, копоть или пыль. 
· Необходимо регулярно поддерживать место для хранения и маслораздаточное оборудование в чистоте. Включите их в график уборки помещений. 
· Чтобы предотвратить смешивание разных смазочных материалов либо некорректное их использование, необходимо следить за тем, чтобы все этикетки, надписи, маркировка на контейнерах и раздаточном оборудовании были чёткими и разборчивыми.  
· Для каждого вида масла необходимо использовать отдельное маслораздаточное оборудование.  
ХРАНЕНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Если смазочный материал приходится хранить на открытой площадке, необходимо предпринять следующие меры предосторожности: 
· Следите за тем, чтобы пробки на бочках были плотно закручены.  
· Храните бочки в горизонтальном положении так, чтобы пробки находились ниже уровня масла (например, если сравнить верх с циферблатом часов, пробка должна указывать примерно на три или девять часов). Это предотвращает высыхание уплотнений и протечку смазочного материала. По этой же причине, если при хранении бочки должны стоять на паллете, устанавливайте их вверх дном.  
· Бочки, хранящиеся в горизонтальном положении, должны быть легко заметны на земле, а лучше их хранить на деревянных либо стальных балках.  Если бочки чем-либо зажать, чтобы они не двигались, то можно их уложить одну на другую, вплоть до трёх бочек в высоту.  
· Зачастую хранение в штабелях приводит к тому, что находящиеся внизу бочки никогда не используются, поэтому рекомендуем располагать бочки на стеллажах. 
· Не храните бочки, поставив их вертикально вниз дном с пробками наверху. Сверху скапливается дождевая вода, которая просачивается в масло, когда бочка сжимается во время колебаний температуры. Если всё же приходится так хранить бочки, наклоните их немного набок (например, подложив под один край деревнные бруски 2х4) так, чтобы пробки были параллельны наклону. Когда масло будет полностью слито из бочки, её верх необходимо тщательно вытереть. 
· Бочки желательно укрывать от дождя и других осадков брезентом.  
· Для предотвращения загрязнения и воздействия погодных условий, время хранения вне помещения необходимо свести к минимуму.  
· Открытые площадки для хранения должны располагаться вдали от таких источников грязи и пыли, как, например, карьеры или грунтовые дороги. Вскрытие бочек в таких условиях приведет к загрязнению смазочных материалов в них. 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
· Емкости меньшего объема (например, вёдра) необходимо при хранении накрывать и регулярно проверять. Более того, мы рекомендуем свести такие запасы к минимуму, чтобы чаще их менять обновлять. 
РАБОТА СО СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ XE "Смазочные материалы:Правила обращения" 
Масла и смазки считаются достаточно безвредными материалами. Тем не менее, необходимо принимать меры, чтобы предотвратить попадание их на кожу, а также вдыхание масляных паров. Компания "Petro-Canada" на все свои продукты выдаёт Листки безопасности материала (MSDS), которые также можно получить у наших торговых представителей или менеджеров по обслуживанию клиентов. 
Вот несколько основных рекомендаций о том, как следует обращаться с маслами и смазками: 
· Чтобы предотвратить контакт смазочных материалов с кожей, надевайте защитное оборудование. 
· При попадании любого продукта на кожу, быстро смойте его или сотрите. 
· Нельзя стирать смазочные материалы с кожи бензином, керосином или другими подобными растворителями, так как они разрушают естественную жировую смазку кожи и вызывают ощущение сухости.  
· Смывайте масло и смазку с кожи только при помощи тёплой воды с мягким мылом либо рекомендованным очищающим средством для рук.  Вытирайте руки чистыми полотенцами для рук. 
· Тщательно мойте руки в конце рабочего дня и перед едой.  
· Снимите загрязненную одежду и тщательно очистите её перед тем, как снова надеть.  
· Не вдыхайте масляные пары. 
· Немедленно соберите пролитое масло или смазку и утилизируйте их в соответствии с экологическими нормами и правилами. 
· Проконсультируйтесь с врачом, не нанесет ли работа с материалом какой-либо вред для здоровья. 
· Примите все меры предосторожности, чтобы предотвратить попадание масла под кожу (например, впрыскивание его при работе с гидравлическим, пневматическим или другим оборудованием).
*Всегда читайте инструкции о специальных мерах по технике безопасности и работе со смазочными материалами в листках безопасности. 
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ – СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА XE "Смазочные материалы:Срок хранения" 

 XE "Хранение:Срок хранения масел и СОЖ" 
Если жидкие смазочные материалы (масла) находятся н азакрытом хранении и не подвержены воздействию экстремально высоких или низких температур, их свойства могут не изменяться в течение многих лет.  В целом, чем проще состав масла, тем дольше оно сохраняет свои свойства. 
• Базовые, технологические и другие масла без присадок
При соблюдении всех благоприятных для хранения условий* срок хранения таких масел не ограничен, при этом их свойства со временем почти не меняются. Однако могут наблюдаться небольшие изменения цвета и внешнего вида. Если такие масла используются в процессе производства других продуктов либо по другому назначению и хранятся уже более трёх лет, необходимо перед применением протестировать их свойства. 
• Пищевые, компрессорные (воздушные и газовые компрессоры), турбинные и универсальные масла
Эти масла содержат простой, но очень эффективный пакет присадок. При соблюдении всех благоприятных для хранения условий* они могут храниться в течение трёх (3) лет без значительного снижения свойств. 
• Моторные (для пассажирских автомобилей, тяжёлой техники, локомотивов и двигателей на природном газе) и трансмиссионные масла
Несмотря на то, что в такие масла добавляется большое количество присадок, их состав очень стабилен. При соблюдении всех благоприятных для хранения условий* они могут храниться в течение пяти (5) лет без значительного снижения свойств. Однако, промышленные требования (API) к моторным и трансмиссионным маслам (спецификации ОЕМ, например, DEXRON/MERCON) очень быстро меняются. Поэтому, если моторное или трансмиссионное масло хранится в течение пяти (5) лет и более, оно будет ещё соответствовать своим спецификациям, но, возможно, уже не будет отвечать более поздним промышленным требованиям. 
• Гидравлические масла
Они содержат малое количество присадок, которые, в то же время, обладают очень эффективными свойствами. При благоприятных для хранения условиях* гидравлические масла могут храниться до трёх (3) лет без значительного снижения свойств.
• Редукторные масла для автомобильной техники и промышленного оборудования
Такие масла с высоким содержанием присадок могут иногда быть нестабильными при длительном хранении. При соблюдении всех благоприятных для хранения условий* они должны храниться не дольше трёх (3) лет. Помимо этого, так как спецификации к автомобильным редукторным маслам иногда меняются, "старый" продукт должен проверяться на предмет того, что его спецификации всё ещё соответствуют новейшим промышленным стандартам и/или требованиям к оборудованию. 
• Нерастворимые (неэмульгируемые) смазочно-охлаждающие жидкости/смазки для направляющих. 
Состав таких жидкостей зачастую очень тщательно выверен. Следовательно, при соблюдении всех благоприятных для хранения условий* они должны храниться не более двух (2) лет. 
• Растворимые (эмульгируемые) смазочно-охлаждающие жидкости (Cutsol и Cutsol HD)
Такие продукты не должны храниться более одного (1) года. Хранение в незащищённых условиях может привести к попаданию в такие смазочные материалы воды, в результате жидкость становится похожей на молоко либо вообще приобретает консистенцию майонеза. Более того, загрязнение водой может вызвать коррозию и ржавление металлических контейнеров.   Если у вас большое количество просроченного продукта, пожалуйста, проконсультируйтесь с техническим консультантом, который организует проверку того, пригодны ли они для применения. 
*Благоприятные условия хранения: хранение в помещении либо на крытой площадке, защищённой от воздействия мороза и резких скачков температур. 

Accuflo TK - ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ XE "Промышленные смазочные материалы:Направляющие инструментов" 
Accuflo TK – это смазочные материалы, специально разработанные для смазки направляющих инструментов и обеспечения плавной и непрерывной работы станка. Они могут наноситься на линейные и вращающиеся направляющие, направляющие вертикального перемещения стола фрезерных станков, системы с ходовыми винтами и гайками, зубчатые механизмы подачи и салазки токарных станков. 
ACCUFLO TK 68  рекомендуется для горизонтальных направляющих и инструментов станков, работающих под умеренно тяжелыми нагрузками, а ACCUFLO TK 220 применяются для вертикальных направляющих или инструментов станков, работающих с высокими нагрузками, например, ростовые и бурильные станки. 

Масла ACCUFLO TK обеспечивают плавное скольжение и предотвращают вибрацию. Они содержат ингибиторы коррозии черных металлов и меди. Уникальный состав без содержания цинка образует прочную пленку, обеспечивает достаточную смазку и повышает точность перемещения рабочего стола. Они обладают повышенными адгезионными свойствами, что предотвращает вымывание их с поверхности синтетическими охлаждающими и растворимыми смазочными жидкостями. Такие свойства продуктов уменьшают расход масла и предотвращают образование масляного трампа, а также повышают охлаждающие свойства. 
Масла ACCUFLO TK 68 и 220 одобрены по стандарту GM LS2, отвечают требованиям норм ISO-L-G и одобрены по стандартам Cincinnati Machine P-47 и P-50 соответственно. Масло ACCUFLO TK 68 одобрены также для применения в системах Bijur и успешно проходят испытания на фильтрацию компании «Bijur» №2107. 
	Типовые характеристики 
	Accuflo TK 68
	Accuflo TK 220

	Вязкость, сСт при 40°С
	71
	217

	сСт при 100°С
	9,9
	21,4

	сек. Сейболта при 100 °F
	366
	1136

	сек. Сейболта при 210 °F
	60
	107

	Индекс вязкости
	122
	118

	Температура вспышки, °С/°F
	225/437
	255/491

	Температура застывания масла, °С/°F
	-33/-27
	-24/-11

	Число заеданий при испытании на скольжение
	0,76
	0,80

	Нагрузка сваривания, кг
	200
	250


Accuflo SS - ДЛЯ ПРЕССОВ И НАПРАВЛЯЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Смазочный материал Accuflo SS 68 рекомендован к применению на промышленных печатных станках для смазки секций, фальцаппаратов, поворотных штанг, горизонтальных приводов с зубчатыми передачами. Он отвечает требованиям сервисного бюллетеня компании «Goss Graphic Systems» SBM5078 (от 16 февраля 2000 г.) для моделей Cosmo, Metro, Metroliner, Headliner, Colorliner и Metrocolor. 

ACCUFLO SS 68 также может быть использован для смазки линейных и вращающихся направляющих, а также салазок для вертикального движения инструментов. Он отвечает спецификации Cincinnati Machine P-47 и одобрен по спецификации Bijur. 

	Типовые характеристики:
	Accuflo SS 68

	Вязкость, сСт при 40°С
	74

	сСт при 100°С
	9,5

	сек. Сейболта при 100 °F
	383

	сек. Сейболта при 210 °F
	58

	Индекс вязкости
	105

	Температура вспышки, °С/°F 
	226/439

	Температура застывания масла, °С/°F
	-33/-27

	Число заеданий при испытании на скольжение
	0,66

	Нагрузка сваривания, кг
	200


PC waylube - ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
Смазочный материал Pc waylube разработан для смазки направляющих и салазок инструментов на современных моделях станков. Он одобрен по стандарту Cincinnati Machine P-47 и GM LS2. PC WAYLUBE также одобрен для применения в системах Bijur и успешно проходит испытания на фильтрацию Bijur №2107. 

Для оборудования, где требуются повышенные адгезионные свойства смазочного материала, например, при смазке вертикальных направляющих, мы рекомендуем ACCUFLO TK. 

	Типовые характеристики 
	PC Waylube 68

	Вязкость, сСт при 40°С
	70

	сСт при 100°С
	9,5

	сек. Сейболта при 100 °F
	359

	сек. Сейболта при 210 °F
	58

	Индекс вязкости
	115

	Температура вспышки, °С/°F 
	247/477

	Температура застывания масла, °С/°F
	-27/-17

	Число заеданий при испытании на скольжение
	0,79

	Нагрузка сваривания, кг
	200


Ardee - ДЛЯ БУРИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Ardee  разработаны для смазки и охлаждения пневматических бурильных инструментов. Они идеально подходят для эксплуатации в условиях шоковых нагрузок, при подаче воздуха под высоким давлением и повышенных температурах работы поршня. Выпускается пять марок вязкости для работы в температурном диапазоне от -35°С до +45°С. Ardee 32 – для зимних условий, Ardee 68 до 150 для работы под землёй, класс 150 особо подходит для сверлильных станков SECAN и может использоваться в горной промышленности для снижения расхода масла и смазки масляным туманом. Ardee 220 – обычно используется летом при работе в открытых шахтах, когда применяется сверло для бурения скважин диаметром более 10 см.

Ardee 32 рекомендуется для использования в масленках пневмомагистрали, особенно там, где воздух смешивается с водой. 

Ardee EP 000 – полужидкая консистентная смазка, описание которой приводится в разделе «Консистентные смазки».

	Типовые характеристики:
	Ardee

	
	32
	46
	68
	100
	150
	220

	Вязкость, сСт при 40°С
	31
	45,0
	71,7
	96,4
	148,6
	207

	сСт при 100°С
	6,0
	7,4
	9,9
	11,5
	15,0
	19,0

	сек. Сейб. при 100°F
	163
	230
	369
	500
	778
	1089

	сек. Сейб. при 210°F
	46
	51
	60
	66
	80
	97

	Индекс вязкости
	137
	129
	119
	107
	101
	103

	Температура вспышки, °С/°F
	180/356
	207
	234/453
	233/451
	249/480
	281/538

	Температура застывания масла, °С/°F
	-48/-54
	-42/-44
	-42/-44
	-33/-27
	-30/-22
	-24/-11

	Нагрузка по Тимкен OK, кг
	9
	14
	14
	14
	14
	14

	Нагрузка сваривания кг
	200
	200
	200
	200
	250
	250


CALFLO - ТЕПЛОПРОВОДНЫЕ ЖИДКОСТИ XE "Промышленные смазочные материалы:Теплоносители" 

 XE "Теплопроводные жидкости" 
CALFLO – это целый ассортимент специализированных высококачественных теплоносителей, производимых на основе базовых масел, которые очищены по уникальной технологии жесткого гидрокрекинга НТ компании «Petro-Canada» на 99,9%, а также запатентованного пакета присадок. Эти жидкости обладают уникальными высокотемпературными свойствами и при этом, в отличие от ароматических жидкостей, не наносят вреда ни окружающей среде, ни здоровью людей, а также не нарушают технику безопасности. Жидкости CALFLO рекомендуется для систем с жидкими теплоносителями, находящихся под нормальным давлением. Если вы собираетесь использовать их в открытых системах, пожалуйста, проконсультируйтесь с представителем компании "Petro-Canada". 
В ассортименте жидкостей CALFLO выпускаются несколько жидкостей, удовлетворяющих требования многих типов оборудования:
· CALFLO HTF – высококачественная жидкость для применения в высокотемпературных системах, работающих при объёмной температуре 326°С. Она обычно применяется на электростанциях при обработке металла и химическом производстве. 
· CALFLO AF очень эффективен при применении в теплопроводных системах, в которых стабильность к окислению является решающим фактором. CALFLO AF – это чистая, фактически без запаха жидкость, обладающая продленным сроком службы. Он используется в системах с постоянной объемной температурой до 316°С (600°F) и рекомендуется для оборудования, используемого в прессовании и формовке пластмассовых изделий, в ткацких сушильных установках, при отливке в формы и других технологических процессах, происходящих при умеренных температурах.

· CALFLO LT – это полусинтетическая высокоэффективная теплопроводная жидкость, подходящая для применения в широком температурном диапазоне от 5°C (40°F) до 288°C (550°F). Отличная низкотемпературная прокачиваемость CALFLO LT позволяет запускать систему при температуре окружающей среды до -40°С. 
Жидкость CALFLO Synthetic Arctic – это синтетическая теплопроводная жидкость, которая обеспечивает максимальную защиту и при этом почти не содержит вредных примесей и ароматических соединений, которые могли бы нанести вред технике безопасности и здоровью работников предприятия. Уникальная инновационная формула CALFLO Synthetic Arctiс наделяет её эффективной низкотемпературной текучестью, превосходной стабильностью к окислению и низкой летучестью. 
· Кроме того, ранее под торговым наименованием CALFLO FG выпускалась высококачественная теплопроводная жидкость пищевой марки, специально разработанная для использования в пищевой промышленности на системах с объёмными температурами до 326°C (619°F). В настоящее время она переименована в PURITY FG Heat Transfer Fluid, и полную информацию о ней вы можете найти в разделе «Смазочные материалы для пищевой промышленности» на стр.160. 

· Компания "Petro-Canada" также производит универсальные теплоносители Petro-Therm и Petro-Therm PPD, которые очень экономичны и при этом могут применяться на многих типах систем. Детальная информация об этих жидкостях находится далее в этом разделе на стр. 166.
Вдобавок к всем производимым теплопроводным жидкостям в наличии имеются два других продукта для обслуживания теплопроводных систем: очистительная Petro-Canada Cleaning Fluid и промывочная жидкость Petro-Canada Flushing Fluid, которые не только зачастую используются при промывке очень загрязненных систем, но и обладают теплопроводными свойствами. Информация о них будет размещена далее на стр..
	Типовые характеристики:
	CALFLO

	
	HTF
	AF
	LT
	Synthetic Arctic

	Вязкость сСт при 40°С
	35,9
	32,1
	7,5
	5,25 

	сСт при 100°С
	6,0
	5,4
	2,2
	1,75 

	сек. Сейб. при 100 °F
	184,7
	165,7
	52,1
	44,2 

	сек. Сейб. при 210 °F
	45,9
	43,9
	33,5
	31,9 

	Индекс вязкости
	100
	99
	103
	нет 

	Температура вспышки, °С 
	231
	225
	176
	163 

	Температура застывания, °С 
	-18
	-42
	<-57°C
	<-57°C

	Температура самовозгорания, °С
	352
	343
	323
	320

	Максимальная объемная температура, °С
	326
	316
	288
	нет


COMPRO - ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ XE "Промышленные смазочные материалы:Компрессоры" 

 XE "Компрессорные масла: Воздушные компрессоры" 
COMPRO – это беззольные жидкости для воздушных компрессорных установок, специально разработанные продления срока службы и обеспечения надежной и бесперебойной работы промышленных компрессоров. Они выпускаются в четырех марках вязкости, которые отвечают всем требованиям для большинства типов компрессорных установок. Масла COMPRO подходят для компрессоров с воздухом и инертными газами, например, азот, аргон, водород, неон, гелий, углекислый и угарный газ, а также колошниковый газ. 

Компрессорные жидкости COMPRO могут использоваться в ротационно-винтовых компрессорах с интервалом замены жидкости до 2000 часов и температурами газа на выходе до 85°С; в поршневых компрессорах – до 500 часов и до 150°С; лопастных – до 500 часов и до 85°С; центробежных – до 2-5 лет и до 50°С.

Для эксплуатации винтовых компрессоров с воздушным охлаждением в непрерывном режиме либо при повышенных температурах на выходе рекомендуем использовать COMPRO XL-S с продленным интервалом замены. 
	Типовые характеристики:
	COMPRO

	
	32
	68
	100
	150

	Вязкость, сСт при 40°С
	36
	68
	101
	150

	сСт при 100°С
	5,7
	8,7
	11,2
	14,3

	сек. Сейболта при 100 °F
	183
	352
	527
	789

	сек. Сейболта при 210 °F
	45
	55
	65
	77

	Индекс вязкости
	97
	99
	97
	93

	Температура вспышки, °С/°F 
	215/419
	238/460
	260/500
	264/507

	Температура застывания, °С/°F
	-39/-38
	-30/-22
	-18/0
	-12/+10

	Испытания на коксуемость по Конрадсону, %
	0,01
	0,02
	0,03
	0,06


ПРИМЕЧАНИЕ: Жидкости COMRO никогда нельзя применять в любом оборудовании для сжатия чистого кислорода. 


Нельзя использовать в аппаратах искусственного дыхания либо другом медицинском оборудовании.

В условиях, где применяется оборудование для сжатия влажного или окислённого углеводородного газа, который может вступить  в контакт с маслом, рекомендуем использовать жидкости Compressor Oil RP 268 и RP 460 (см. далее). Такие масла применяются только для смазки цилиндров, которые сжимают углекислые газы. 
COMPRO XL-S - ДЛЯ РОТАЦИОННО-ВИНТОВЫХ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ XE "Компрессорные масла:Ротационно-винтовые компрессоры" 
COMPRO XL-S – это компрессорные масла, специально разработанные для продления интервала замены жидкости в промышленных ротационно-винтовых воздушных компрессорах, а также уменьшения углеродных отложений и лака. 

Жидкости COMPRO XL-S особенно рекомендуются для воздушных компрессоров, работающих в непрерывном режиме либо при повышенных температурах на выходе (до 85°С). Такие жидкости могут служить до одного года (8000 часов) при непрерывном режиме эксплуатации компрессоров. Это в четыре раза превышает срок службы компрессорных жидкостей, производящихся на основе обычных минеральных масел.
Несмотря на то, что жидкости COMPRO XL-S особенно эффективны при применении в ротационно-винтовых компрессорах, они также рекомендуются для поршневых (с интервалами замены жидкости до 500 часов и при температуре на выходе до 150°С); ротационно-лопастных (до 1000 часов и до 85°С), центробежных компрессоров (до 2-5 лет и до 50°С). 

	Типовые характеристики:
	COMPRO XL-S

	
	32
	46
	68
	100
	150

	Вязкость, сСт при 40°С
	38
	47
	68
	102
	143

	сСт при 100°С
	6,2
	7,0
	8,9
	11,4
	14,9

	сек. Сейболта при 100°F
	177
	217
	317
	530
	664

	сек. Сейболта при 210°F
	46
	49
	55
	65
	77

	Индекс вязкости
	108
	107
	101
	97
	104

	Температура вспышки, °С 
	230
	246
	245
	260
	270

	Температура застывания, °C
	-36
	-33
	-30
	-27
	-24

	Испытания на коксуемость по Рамсботтому, %
	0,04
	0,06
	0,07
	0,08
	0,08


Несмотря на то, что масла COMPRO XL-S очень эффективны в компрессорах, сжимающих чистый водород, они НИКОГДА не должны использоваться в любом оборудовании, использующемся для сжатия чистого кислорода. 

ВНИМАНИЕ: 
При подборе компрессорной жидкости очень важно знать не только производителя оборудования и его модель, но также тип сжимаемого в нем газа. 
В таблице ниже приведены виды смазочных материалов, разделенные по типам сжимаемого газа. 
Пожалуйста, учтите, что если в компрессоре сжимаются химически активные газы, как, например, хлор, кислород и хлорид водорода, то применение нефтяных масел не рекомендуются. 
	ГАЗЫ
	СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

	· Инертные – аргон, углекислый и угарный газы, гелий, неон, азот, колошниковый газ
	те же, что и для воздушных компрессоров

	· Углеводородные газы – метан, ацетилен, этан, пропан, бутан, коксовый газ
	те же, что и для компрессоров на природном газе

	· Химически активные газы – хлор, кислород, хлорид водорода
	нельзя нефтяные продукты

	· Аммиак
	REFLO 46A, 68A


COMPRO XL-R XE "Компрессорные масла:Поршневые компрессоры"  - ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ
COMPRO XL-R – это компрессорные масла, специально разработанные для одно- и многоступенчатых поршневых воздушных компрессоров, особенно при высоких температурах на выходе. COMPRO XL-R продлевают срок службы оборудования, повышают пожаробезопасность и снижают затраты на техническое обслуживании в большей степени, чем минеральные компрессорные масла. 

Жидкости COMPRO XL-R рекомендуются для смазки, как цилиндров, так и картера воздушных компрессоров, где они снижают образование лака и углеродных отложений на лопастях и в промежуточном холодильнике. Они обладают равным или даже более длительным интервалом замены, чем у смазочных материалов на основе диэфира, и при этом не имеют неприятного запаха. Они также полностью совместимы с нефтяными маслами и диэфирами, однако смешивание их с большим количеством другой жидкости может снизить их эксплуатационные характеристики. 
Жидкости COMPRO XL-R рекомендуются для поршневых компрессоров с интервалом замены жидкости до 2000 часов и температурами воздуха на выходе до 150°С. Они также могут применяться в лопастных компрессорах (до 500 часов и до 85°С).

Жидкости COMPRO XL-R отвечают требованиям стандарта DIN 51506 VDL.

	Типовые характеристики:
	COMPRO XL-R

	Вязкость, сСт при 40°С
	63

	сСт при 100°С
	8,0

	сек. Сейболта при 100°F
	292

	сек. Сейболта при 210°F
	52

	Индекс вязкости
	91

	Температура вспышки, °С 
	236

	Температура застывания, °C
	-18

	Испытания на коксуемость по Конрадсону, вес. %
	0,01


COMPRO SYNTHETIC - ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ
COMPRO Synthetic – это компрессорные жидкости, которые специально разработаны для ротационно-винтовых воздушных компрессоров, работающих в суровых условиях эксплуатации, в частности тех, у которых температура на выходе достигает 150°С. Срок службы COMPRO Synthetic в четыре раза больше, чем у компрессорных жидкостей на минеральной основе, – до одного года работы в непрерывном режиме или 8000 часов. 

	Типовые характеристики:
	COMPRO Synthetic

	Вязкость, 
сСт при 40°С
	40,7

	сСт при 100°С
	7,6

	сек. Сейболта при 100°F
	207

	сек. Сейболта при 210°F
	52

	Индекс вязкости
	157

	Температура вспышки, °С 
	257

	Температура застывания, °C
	-51


Compressor Oil RP  XE "Компрессорные масла:Природный газ" - ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Compressor Oil RP 268 и 460 – это масла для компрессоров на природном газе. Они специально разработаны для смазки цилиндров и уплотнений штока в газовых компрессорах, оборудованных системами принудительной смазки. 
Эти компрессорные масла содержат инновационные, нежирные присадки, обеспечивающие отличную стабильность к тепловому воздействию, повышенные смазывающие свойства, защиту от износа, а также уменьшают углеродные отложения. Они, главным образом, рекомендуются для оборудования, сжимающего сернистый, богатый парами жидкого топлива либо загрязненный природный газ. 
Compressor Oil RP 286 и 460 могут также быть использованы при вводе в эксплуатацию цилиндров компрессора при работе на малосернистых или сухих природных газах. 

	Типовые характеристики 
	Compressor Oil RP

	
	268
	460

	Вязкость, сСт при 40°С
	252
	405

	сСт при 100°С
	20,9
	28,6

	сек. Сейболта при 100 °F
	1335
	2160

	сек. Сейболта при 210 °F
	105
	140

	Индекс вязкости
	97
	98

	Температура вспышки, °С
	270
	280

	Температура застывания масла, °С
	-18
	-15

	Коксуемость, вес. %
	1,0
	1,1


ВНИМАНИЕ: 
При подборе компрессорной жидкости очень важно знать не только производителя оборудования и его модель, но также тип сжимаемого в нем газа. В таблице ниже приведены виды смазочных материалов, разделенные по типам сжимаемого газа. 
Пожалуйста, учтите, что если в компрессоре сжимаются химически активные газы, как, например, хлор, кислород и хлорид водорода, то нефтяные масла не рекомендуются. 
	ГАЗЫ
	СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

	Инертные – аргон, углекислый и угарный газы, гелий, неон, азот, колошниковый газ
	те же, что и для воздушных компрессоров

	Углеводородные газы – метан, ацетилен, этан, пропан, бутан, коксовый газ
	те же, что и для компрессоров на природном газе

	Химически активные газы – хлор, кислород, хлорид водорода
	Нельзя нефтяные продукты

	Аммиак
	REFLO 46A, 68A


Compressor Cleaner
Compressor Cleaner – это синтетическая жидкость, разработанная для растворения  нагара и шлама  в воздушных компрессорах. Compressor Cleaner также может применяться в качестве смазочного материала для воздушного компрессора с интервалом замены в 400 часов. Это идеальная промывочная жидкость для более старых, сильно покрытых нагаром воздушных компрессоров, в которых использовались минеральные масла либо жидкости на основе диэфира. Она особенно рекомендуется при переходе на COMPRO XL-S с несовместимых с ним жидкостей, например, синтетических на основе полигликолей. 

	Типовые характеристики:
	Compressor Cleaner

	Вязкость, сСт при 40°С
	43

	сСт при 100°С
	5,9

	сек. Сейболта при 100 °F
	223

	сек. Сейболта при 210 °F
	46

	Температура вспышки, °С/°F 
	230/446

	Температура застывания масла, °С/°F
	-27/-17


Con-Rel-eze - ДЛЯ ОПАЛУБКИ XE "Промышленные смазочные материалы:Опалубка"  XE "Опалубка"  XE "Пропиточное масло" 

 XE "Ржавление, защита" 
Масла Con-Rel-Eze специально разработаны для нанесения в виде прозрачного покрытия на бетон, а также смазки фанерной, металлической, стекловолоконной и пластиковой опалубки для более быстрого и полного отделения бетона. Данные продукты обеспечивают защиту опалубки от ржавчины и совместимы со всеми уплотняющими составами.
Con-Rel-Eze 40 и 60 выпускаются в уже готовой к применению форме. Это масла пониженной вязкости, которые распыляются на формы. Con-Rel-Eze 800 – это масло средней вязкости, специально разработанное для тяжелых сборных конструкций. 

Con-Rel-Eze 40 и 60 могут также использоваться для защиты от ржавчины станков, а также в качестве противокоррозийного пропиточного масла для гаек и болтов. 

	Типовые характеристики:
	Con-Rel-Eze

	
	40
	60

	Вязкость,
сСт при 40°С
	3,3
	4,1

	сек. Сейболта при 100 °F
	37
	39,5

	Температура вспышки, °С
	52
	53

	Температура застывания, °С
	-45
	-30

	Испытание на ржавление 
	прошел
	прошел

	Поверхностное натяжение, мН/м
	17,3
	2,5


Примечание: Метод определения точки вспышки для Con-Rel-Eze 40 & 60 – ASTM D56

DurataC  XE "Промышленные смазочные материалы:Повышенной клейкости" 
Масла Duratac – это экономичные, высококлейкие универсальные смазочные материалы, предназначенные для смазки вручную ведущих цепей, направляющих брёвен, конвейеров для отходов, а также цепных пил и протекающих низкооборотных подшипников скольжения. Благодаря повышенной клейкости такие масла не капают и не разбрызгиваются во время работы.
Кроме этого Duratac могут использоваться в любом другом оборудовании, для которого требуется клейкий, не капающий смазочный материал, либо где выше опасность вымывания смазочного материала. 

	Типовые характеристики:
	Duratac 

	
	32
	68
	100
	150

	Структура
	Клейкая
	Клейкая
	Клейкая
	Клейкая

	Вязкость, сСт при 40°С
	32
	68
	100
	150

	сСт при 100°С
	6,3
	10,4
	13,4
	16,8

	Индекс вязкости
	151
	140
	133
	120

	Температура вспышки, °С
	190
	210
	210
	210

	Температура застывания, °С
	-42
	-39
	-36
	-30

	Цвет
	тёмно-красный
	тёмно-синий
	тёмно-синий
	тёмно-красный

	Ржавление, А и В, 24 часа
	прошёл
	прошёл
	прошёл
	прошёл

	Диаметр пятна износа на 4-хшариковой машине, мм, 1200 об./мин., 1 ч, 15 кг, 75°С
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


Duratac Non-Drip - для цепей XE "Ржавление, защита" 
Duratac Non-Drip – это высококачественные универсальные смазочные материалы с клейкой присадкой, которая предотвращает каплепадение жидкости и прочное приклеивание масляной пленки к поверхности. Это свойство в сочетании с отличными противоизносными, антикоррозийными и антиокислительными свойствами делают их идеальными смазочными материалами для того оборудования, где наблюдается съем масла, такого как ткацкие фабрики и конвейерные цепи.  Duratac Non-Drip 150 может использоваться для антикоррозийной защиты днища автомобиля. 

В связи с повышенными клейкими свойствами такие масла не рекомендуются для капельных систем смазки. 
	Типовые характеристики:
	Duratac Non-Drip

	
	32
	68
	100
	150
	220

	Вязкость, сСт при 40°С
	29
	69
	105
	155
	220

	сСт при 100°С
	6,0
	10,3
	13,1
	17,4
	21,1

	сек. Сейб. при 100°F
	148
	354
	543
	718
	1028

	сек. Сейб. при 210°F
	46
	60
	71
	88
	103

	Индекс вязкости
	159
	135
	121
	123
	114

	Температура вспышки, °С 
	204
	220
	256
	270
	278

	Температура застывания, °С 
	-39
	-27
	-27
	-30
	-24

	Клейкость, %
	20
	61
	57
	52
	52


Enduratex EP/XL Synthetic Blend - для закрытых редукторов XE "Редукторные масла:Промышленные" 

 XE "Промышленные смазочные материалы:Редукторы"   XE "Редукторные масла:Закрытые редукторы"  XE "Противозадирные присадки:Смазочные материалы" 
Редукторные масла Enduratex EP – это высококачественные смазочные материалы с противозадирными присадками ЕР, специально разработанные для большинства типов закрытых промышленных редукторов, которые работают в стандартных, суровых условиях эксплуатации, а также при шоковых нагрузках. Они также рекомендуются для антифрикционных и простых подшипников скольжения, работающих в суровых условиях эксплуатации, и под шоковыми нагрузками. Масла ENDURATEX EP также могут служить эффективными смазочными материалами для проволочных тросов. 

Данные смазочные материалы обладают продленным сроком службы, а также обеспечивают надежную защиту промышленных редукторов и подшипников от износа и экстремально повышенного давления. Они выпускаются в девяти марках вязкости по классификации ISO.

Редукторные масла ENDURATEX EP одобрены многими производителями промышленных зубчатых редукторов, в том числе, Greey-Lightnin, Hansen Transmissions, Kraus-Maffei, David Brown и т.д. Масла ENDURATEX EP 68 получили одобрение Metso Paper и рекомендованы компаниями по производству бумаги и целлюлозы для применения при термомеханической обработке целлюлозы. Масло ENDURATEX EP 150 одобрено по стандарту GMLS2. Масла ENDURATEX EP также отвечают требованиям стандартов DIN 51517 Часть 3, ISO 12925 Тип 1 СКС и AGMA 9005-D95. 

ENDURATEX XL Synthetic Blend – это всесезонные редукторные масла ЕР, производящиеся в двух марках вязкости – 68/150 и 68/220. ENDURATEX XL Synthetic Blend 68/150 обладает отличными низкотемпературными свойствами, облегчает холодный запуск и обеспечивает надежную защиту оборудования. 

ENDURATEX XL Synthetic Blend 68/220 отвечает требованиям к зимней марке вязкости 68 и к летней 220. Оно специально рекомендуется для червячных редукторов, которые работают при предельных температурах.  Эти масла также обладают противозадирными свойствами для защиты при предельных рабочих нагрузках, а также отличной низкотемпературной текучестью для эффективного применения в открытых редукторах, увеличения интервалов замены и сокращения простоя. 
	Типовые характеристики:
	ENDURATEX EP

	
	32
	68
	100
	150
	220

	Номер AGMA 
	-
	2EP
	3EP
	4EP
	5EP

	Вязкость, сСт при 40°С
	32,0
	68,0
	101
	150
	220

	сСт при 100°С
	6,0
	9,1
	11,3
	14,7
	19,0

	сек. Сейболта при 100 °F
	166
	351
	527
	784
	1163

	сек. Сейболта при 210 °F
	46
	56
	64
	77
	96

	Индекс вязкости
	136
	109
	97
	97
	97

	Температура вспышки, °С 
	224
	240
	240
	260
	262

	Температура застывания, °С/°F
	-51
	-39
	-33
	-33
	-27

	Нагрузка по Тимкену ЕР, кг
	27
	29
	32
	32
	32

	Испытание на стенде FZG, стадии прохождения
	12+
	12+
	12+
	12+
	12+


	
	ENDURATEX EP

	
	320
	460
	680
	1000

	Номер AGMA 
	6ЕР
	7EP
	8EP
	8AEP

	Вязкость,  сСт при 40°С
	320
	452
	666
	990

	сСт при 100°С
	23,8
	29,7
	34,5
	55

	сек. Сейболта при 100 °F
	1750
	2425
	3695
	5340

	сек. Сейболта при 210 °F
	118
	145
	174
	265

	Индекс вязкости
	94
	94
	82
	100

	Температура вспышки, °С 
	252
	261
	249
	249

	Температура застывания, °С/°F
	-21
	-15
	-15
	5

	Нагрузка по Тимкену ЕР, кг
	32
	32
	30
	34

	Испытание на стенде FZG, стадии прохождения
	12+
	12+
	12+
	13


	
	ENDURATEX XL Synthetic Blend
	ENDURATEX XL Synthetic Blend

	
	68/150
	68/220

	Номер AGMA 
	3ЕР
	4EP

	Вязкость, сСт при 40°С
	98
	152

	сСт при 100°С
	14,3
	22,2

	сек. Сейболта при 100 °F
	1445
	702

	сек. Сейболта при 210 °F
	75
	108

	Индекс вязкости
	149
	174

	Температура вспышки, °С 
	250
	251

	Температура застывания, °С/°F
	-39
	-36

	Нагрузка по Тимкену ЕР, кг
	32
	32

	Испытание на стенде FZG, стадии прохождения
	12+
	12+


Enduratex mild worm gear (wg) oil - для червячных передач XE "Редукторные масла:Червячные передачи" 
Редукторное масло enduratex mild wg oil – это смазочный материал повышенной вязкости, специально разработанный как для закрытых червячных редукторов, так и для паровых цилиндров. Оно производится на основе тщательно сбалансированной смеси базовых масел высокой степени очистки, которые придают повышенную тепловую устойчивость, и жировых присадок, которые повышают вязкость. Данный смазочный материал образует прочную масляную пленку, обладает повышенной точкой вспышки и обеспечивает надежную защиту от ржавления и коррозии.
Масла ENDURATEX MILD WG OIL обладают универсальными свойствами и особенно подходят для суровых условий эксплуатации оборудования, в том числе для закрытых червячных передач и паровых цилиндров при давлении более 200 кПа. 
	Типовые характеристики:
	ENDURATEX MILD WG OIL

	
	460
	680
	1000

	Номер AGMA 
	7 comp.
	8 comp.
	8A comp.

	Вязкость, сСт при 40°С
	423
	642
	862

	сСт при 100°С
	26,3
	33,2
	38,9

	сек. Сейболта при 100 °F
	2279
	3495
	4729

	сек. Сейболта при 210 °F
	129,2
	161,6
	188,8

	Индекс вязкости
	83
	79
	77

	Температура вспышки, °С 
	267
	292
	307

	Температура застывания, °С/°F
	-3
	-3
	-3

	Содержание компаундирующей присадки, вес. %
	5
	5
	5


Enduratex Synthetic EP - для закрытых редукторов XE "Редукторные масла:Закрытые редукторы" 
Редукторные масла Enduratex Synthetic EP – это высококачественные смазочные материалы с противозадирными присадками, специально разработанные для закрытых промышленных редукторов и подшипников, работающих в суровых эксплуатационных условиях либо в широком температурном диапазоне. 

Масла ENDURATEX Synthetic EP производятся на основе полиальфаолефинов и инновационных присадок, что придает им отличные противоизносные свойства, уникальную стабильность к воздействию высоких температур и продленный срок службы жидкости. Они также обладают энергосберегающими свойствами. Масла ENDURATEX Synthetic EP применяются в широком диапазоне рабочих температур от -36°С до 121°С.

Они отвечают требованиям стандартов DIN 51517-3, Flender Industrial Gear, Eickhoff Gear, JahnelKestermann, US Steel 224, AGMA 9005-E02 (EP), David Brown S1.53.101 Тип Е и Cincinnati Machine P-74. Масла ENDURATEX Synthetic EP 220, 320 и 460 также в настоящее время проходят одобрение для включения в Список рекомендуемых смазочных материалов Flender BA7300.

	Типовые характеристики:
	ENDURATEX SYNTHETIC EP

	
	150
	220
	320
	460

	Номер AGMA 
	4EP
	5EP
	6EP
	7EP

	Вязкость,  сСт при 40°С
	150
	223
	323
	501

	сСт при 100°С
	19,45
	26,39
	34,9
	49,9

	сек. Сейболта при 100 °F
	772
	1152
	1676
	2607

	сек. Сейболта при 210 °F
	98
	130
	169
	241

	Индекс вязкости
	148
	151
	153
	160

	Температура вспышки, °С 
	232
	235
	237
	237

	Температура застывания, °С
	54
	48
	42
	42

	Нагрузка по Тимкену ОК, кг
	48
	48
	48
	48

	Испытание на стенде FZG, стадии прохождения 
	14
	14
	14
	14


Environ™ AW XE "Промышленные смазочные материалы:Гидравлические жидкости" 

 XE "Гидравлические жидкости:Сезонные"  - гидравлические жидкости
Environ™ AW – это сезонные гидравлические жидкости, разработанные для применения, как в передвижных, так и в стационарных гидравлических системах, особенно работающих в экологически чистых районах. Они не содержат тяжелых металлов, нетоксичны, почти полностью биоразлагаемы и подходят для вторичного использования. Environ AW обеспечивают долговременную защиту от износа и продлевают срок службы оборудования. Их уникальная стабильность к окислению увеличивает интервал замены жидкости и предотвращает нагар и лак. 
	Типовые характеристики:
	Environ™ AW

	
	32
	46
	68

	Вязкость, сСт при 40°С
	32,2
	46,3
	67,9

	сСт при 100°С
	5,4
	6,8
	8,7

	сек. Сейболта при 100 °F
	166
	239
	352

	сек. Сейболта при 210 °F
	44
	48,6
	55

	Индекс вязкости
	101
	99
	101

	Температура вспышки, °С/°F 
	233/451
	227/441
	253/487

	Температура застывания, °С/°F
	-42/-43
	-33/-27
	-33/-27

	Стабильность к окислению, в часах к 2.0 TAN
	10000+
	10000+
	5000+


Environ™ MV - гидравлические жидкости для широкого температурного диапазона XE "Гидравлические жидкости:Широкий температурный диапазон"  XE "Биоразлагаемые смазочные материалы" 
Environ™ MV – это всесезонные гидравлические жидкости высшего качества, специально разработанные для круглогодичного использования в передвижном и стационарном оборудовании, работающем в широком диапазоне температур. Они особенно подходят для применения в экологически чистых районах. Жидкости Environ™ MV не содержат тяжелых металлов, нетоксичны, почти полностью биоразлагаемы и подвержены вторичной переработке.

Environ™ MV обеспечивают уникальную защиту от износа и продлевают срок службы оборудования. Отличная стабильность к окислению этих жидкостей увеличивает интервалы их замены и снижает нагар и лак. 
	Типовые характеристики:
	ENVIRON™ MV

	
	32
	46

	Вязкость, сСт при 40°С
	32
	44

	сСт при 100°С
	6,5
	8,0

	сек. Сейболта при 100°F
	163
	222

	сек. Сейболта при 210°F
	48
	52

	Индекс вязкости
	159
	156

	Температура вспышки, °С/°F 
	220/428
	250/482

	Температура застывания масла, °С/°F
	-45/-44
	-45/-49

	Стойкость к окислению, в часах к 2.0 TAN
	10000
	6000+

	Мин. температура запуска1, °С/°F
	-34/-29
	-30/-22

	Диапазон работы2, °С 
                                   °F
	-15 до 66
5 до 150
	-10 до 78
14 до 172


1Запуск определяется при температуре, по которой вязкость масла достигает 10000 сп
2Диапазон рабочих температур определяется производителем оборудования. Компания «Petro-Canada» так определяет верхние и нижние пределы рабочей температуры: максимальная – это та, при которой вязкость масла после сдвига равна 10 сСт для передвижной техники и 13 сСт для промышленного оборудования, а минимальная – когда вязкость свежего масла равна 750 сп как для передвижного, так и для стационарного оборудования.
Несомненно, данные интервалы приблизительны, и оператор оборудования должен всегда руководствоваться требованиями к вязкости, устанавливаемыми производителем оборудования. Под передвижной техникой обычно имеется в виду то оборудование, в котором для начала и прекращения движения используются трансмиссионная и тормозная системы. Промышленное оборудование обычно стационарное с жёсткими трубопроводами и вспомогательными узлами.
Harnex™ - редукторное масло для ветряных турбин XE "Редукторные масла:Ветряные турбины" 
Harnex – это высококачественное синтетические, противоизносное редукторное масло с продленным сроком службы. Оно рекомендовано для редукторов ветряных электростанций, работающих в суровых эксплуатационных условиях и требующих повышенной защиты от износа. Масло Harnex обладает прекрасной тепловой устойчивостью и стабильностью к окислению, что продлевает интервалы между заменами  масла и защищает от коррозии и окисления, предотвращая необходимость в частом техническом обслуживании и простой.

Одобрены многими производителями промышленных зубчатых редукторов, в том числе, AGMA 9005-E02, DIN 51517-3 (CLP 320), ISO 12925-1 Type CKD, ISO 12925 Type CDK, DIN 51517-3 (CLP 320), ISO 12925-1 Type CKD, Eickhoff, Hansen Transmissions, Bosch Rexroth Getriebetechnik, Jahnel Kestermann, Metso Drive & Winergy AG (Wind Turbine Division of Flender).

	Типовые характеристики:
	HARNEX™ 320

	Плотность при 15°С
	0,8617

	Вязкость сСт при 40°С
	323

	                сСт при 100°С
	34,9

	                сек. Сейболта при 100 °F
	1677

	                сек. Сейболта при 210 °F
	168,4

	Индекс вязкости
	153

	Температура вспышки, °С/°F 
	237/458

	Температура застывания масла, °С/°F
	-42/-44

	Температура при 150000 сП, °С/°F
	-32/-26

	Тест на ржавчину (синтетическая морская вода)
	проходит

	Нагрузка на машине Тимкен, фут.
	>105

	Нагрузка сваривания на 4-х шариковой машине, кг
	250

	Тест на износ на 4 шариковой машине @ 40kg 1200 rpm, mm
	0.33

	FZG тест на стирание А/8.3/90
	14

	FZG тест на стирание А/16.6/90
	14

	FZG тест на микроточечную коррозию @ 60°С
	Ослабевает 10

	FZG тест на микроточечную коррозию @ 90°С
	Ослабевает 10

	Тест FAG FE8 (ступени 1,2,3,4)
	проходит


Hydrex™ AW - гидравлические жидкости XE "Гидравлические жидкости:Продлённый срок службы"  XE "Циркуляционные масла" 
HYDREX AW – это высококачественные, противоизносные гидравлические жидкости с продленным сроком службы. Они рекомендованы для гидравлического оборудования, работающего в суровых эксплуатационных условиях и требующего повышенной защиты от износа. Масла HYDREX AW обладают прекрасной тепловой устойчивостью и стабильностью к окислению, что продлевает интервалы между заменами  масла и защищает от коррозии и нагара, предотвращая необходимость в частом техническом обслуживании и простой.

Масла HYDREX AW одобрены по следующим спецификациям производителей гидравлических систем: Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S и 286-S, Cincinnati-Lamb P-68 (AW 32), P-69 (AW 68) и Р-70 (AW 46), Hagglunds AC-4.8 и Bosch-Rexroth. HYDREX AW 22 также соответствует стандарту DIN 51524 Часть 1. HYDREX AW 32, 46 и 68 имеют допуски CFIA Тип N2, NSF International Н2 и одобрены по стандарту GM LS2. HYDREX AW отвечают требованиям ISO 6743/4 Тип НМ и USS 127.

HYDREX AW 32 и AW 46 подходят для применения в автоматических масленках на трубопроводах сжатого воздуха.

	Типовые характеристики: 
	Hydrex™ AW

	
	22
	32
	46
	68
	80
	100

	Вязкость
сСт при 40°С
	22
	32
	46
	68
	80
	100

	сСт при 100°С
	4,3
	5,3
	6,7
	8,5
	9,7
	11,3

	сек. Сейб. при 100°F
	115
	165
	237
	353
	416
	521

	сек. Сейб. при 210°F
	40
	43
	49
	54
	60
	65

	Индекс вязкости
	101
	98
	99
	93
	99
	99

	Температура вспышки °С/°F
	207/405
	217/423
	227/441
	225/437
	245/473
	250/482

	Температура застывания масла, °С/°F
	-45/-49
	-39/-38
	-36/-33
	-33/-27
	-24/-11
	-30/-22

	Стабильность к окислению, в часах к 2.0 TAN
	7000+
	7000+
	6500+
	6500+
	6500+
	6500+


Hydrex™ MV - гидравлические жидкости для широкого диапазона температур XE "Гидравлические жидкости:Широкий температурный диапазон" 
HYDREX™ MV – это высококачественные, противоизносные гидравлические жидкости с продленным сроком службы, специально разработанные для широкого температурного диапазона применения. Они рекомендуются для гидравлических механизмов, работающих в тяжёлых условиях, при высоком давлении и в широком диапазоне температур. Они идеально подходят для поршневых, шестеренчатых и лопастных насосов, используемых в промышленных, судоходных, лесоперерабатывающих, горнодобывающих и других передвижных гидравлических системах. Данные жидкости имеют минимальное жидкостное трение при холодном запуске и обеспечивают отличную защиту при высоких температурах.  
HYDREX™ MV Arctic 15 – это высококачественные и эффективные гидравлические жидкости, разработанные специально для работы при предельно низких температурах, в связи с чем могут использоваться в условиях арктического климата, где обеспечивают запуск оборудования до -54°С, без дополнительных средств облегчения запуска. Они также обладают повышенной биоразлагаемостью и рекомендованы для аварийных клапанов и других систем, которые должны быстро и надежно срабатывать при низкой температуре.
	Типовые характеристики:
	HYDREX™

	
	MV Arctic 15
	MV 22
	MV 36
	MV 60

	Вязкость, сСт при 40°С
	13,4
	21,7
	32,3
	58

	сСт при 100°С
	5,16
	5,0
	6,3
	9,0

	сек. Сейболта при 100 °F
	73,6
	112
	165
	297

	сек. Сейболта при 210 °F
	43,1
	50,0
	47,3
	56,5

	Индекс вязкости
	383
	168
	148
	132

	Температура вспышки, °С/°F 
	128/262
	208/406
	226/439
	214/417

	Температура застывания масла, °С/°F
	-48/-54
	-51/-60
	-48/-54
	-42/-44

	Стабильность к окислению, в часах к 2.0 TAN
	3000
	7000+
	7000+
	7000+

	Мин. температура запуска1, °С/°F
	-45/-49
	-41/-42
	-35/-31
	-26/-15

	Диапазон работы2, 
Передвижная техника, °С
	-44 до 23
	-25 до 64
	-18 до 77
	-5 до 91

	Промышленное оборудование, °С
	-44 до 23
	-25 до 57
	-18 до 66
	-5 до 83


1Минимальная температура запуска определяется как температура, при которой вязкость масла достигает 10000 сп
2Диапазон рабочих температур определяется производителем оборудования. Компания «Petro-Canada» так определяет верхние и нижние пределы рабочей температуры: максимальная – это та, при которой вязкость масла после сдвига равна 10 сСт для передвижной техники и 13 сСт для промышленного оборудования, а минимальная – когда вязкость свежего масла равна 750 сп как для передвижного, так и для стационарного оборудования.
Несомненно, данные интервалы приблизительны, и оператор оборудования должен всегда руководствоваться требованиями к вязкости, устанавливаемыми производителем оборудования. Под передвижной техникой обычно имеется в виду то оборудование, в котором для начала и прекращения движения используются трансмиссионная и тормозная системы. Промышленное оборудование обычно стационарное с жёсткими трубопроводами и вспомогательными узлами.
Hydrex™ XV - всесезонные гидравлические жидкости XE "Гидравлические жидкости:Всесезонные" 
HYDREX™ XV – всесезонные высококачественные и энергосберегающие гидравлические жидкости, обладающие противоизносными свойствами и продолжительным сроком службы, разработанные для всесезонного применения в гидравлических системах, работающих в тяжёлых условиях и подверженных  перепадам температур.

HYDREX™ XV рекомендуются для всесезонного применения в оборудовании, которое должно запускаться при низких температурах от -40°С. Они также сохраняют эффективность и при высоких рабочих температурах  до +75°С. 

HYDREX™ XV могут применяться в различном индустриальном и транспортном оборудовании, использующемся в лесном хозяйстве, строительстве, горной промышленности, коммунальном хозяйстве и судоходстве.

HYDREX™ XV полностью устраняют необходимость в сезонной замене гидравлического масла.

	Типовые характеристики:
	HYDREX™ XV

	Вязкость сСт при 40°С
	43

	                сСт при 100°С
	10,5

	                сек. Сейболта при 100 °F
	215

	                сек. Сейболта при 210 °F
	61

	Индекс вязкости
	245

	Температура вспышки, °С/°F 
	245/473

	Температура застывания масла, °С/°F
	-48/-54

	Стабильность к окислению, в часах к 2.0 TAN
	10000+

	Мин. температура запуска1, °С/°F
	-40/-40

	Диапазон работы2,  
Передвижная техника, °С
	-18 до 79

	Промышленное оборудование, °С
	-18 до 75


1Минимальная температура запуска определяется как температура, при которой вязкость масла достигает 10000 сп
2Диапазон рабочих температур определяется производителем оборудования. Компания «Petro-Canada» так определяет верхние и нижние пределы рабочей температуры: максимальная – это та, при которой вязкость масла после сдвига равна 10 сСт для передвижной техники и 13 сСт для промышленного оборудования, а минимальная – когда вязкость свежего масла равна 750 сп как для передвижного, так и для стационарного оборудования.
Несомненно, данные интервалы приблизительны, и оператор оборудования должен всегда руководствоваться требованиями к вязкости, устанавливаемыми производителем оборудования. Под передвижной техникой обычно имеется в виду то оборудование, в котором для начала и прекращения движения используются трансмиссионная и тормозная системы. Промышленное оборудование обычно стационарное с жёсткими трубопроводами и вспомогательными узлами.
Hydrex™ EXTREME - гидравлическая жидкость для широкого диапазона температур XE "Гидравлические жидкости:Широкий температурный диапазон" 
HYDREX™ EXTREME – это высокоэффективные гидравлические жидкости, разработанные для экстремально широкого диапазона температур. Они обладают наилучшей стабильностью к окислению, что продлевает интервалы замены, а также снижает накопления лака и нагара в системах. 
HYDREX™ EXTREME рекомендуются для лопастных, шестеренчатых и аксиально-поршневых гидравлических насосов, которые запускаются при очень низких температурах, но работают при очень высоких. Они, например, подходят для подъемников, работающих на линиях энергоснабжения либо оборудования, требующего от смазочного материала отличной прокачиваемости при предельно низких температурах. 
HYDREX™ EXTREME одобрены для применения в кранах Liebherr.

	Типовые характеристики:
	HYDREX™ EXTREME

	Плотность, кг при 15°С
	0,8469

	Вязкость сСт при 40°С/сек. Сейболта при 100 °F
	32,8/162,5

	                сСт при 100°С/сек. Сейболта при 210 °F
	10,4/61,3

	                сп при -45°С, D2983
	6425

	Индекс вязкости
	332

	Температура вспышки, °С
	139

	Температура застывания, °С
	-48

	Стабильность к окислении., часов до ОКЧ 2,0
	5000+

	Температура запуска1, °С
	-45

	Диапазон работы2,  
Передвижная техника, °С 
	-32 до 79

	Промышленное оборудование, °С
	-32 до 64


1Минимальная температура запуска определяется как температура, при которой вязкость масла достигает 10000 сп
2Диапазон рабочих температур определяется производителем оборудования. Компания «Petro-Canada» так определяет верхние и нижние пределы рабочей температуры: максимальная – это та, при которой вязкость масла после сдвига равна 10 сСт для передвижной техники и 13 сСт для промышленного оборудования, а минимальная – когда вязкость свежего масла равна 750 сп как для передвижного, так и для стационарного оборудования.
Несомненно, данные интервалы приблизительны, и оператор оборудования должен всегда руководствоваться требованиями к вязкости, устанавливаемыми производителем оборудования. Под передвижной техникой обычно имеется в виду то оборудование, в котором для начала и прекращения движения используются трансмиссионная и тормозная системы. Промышленное оборудование обычно стационарное с жёсткими трубопроводами и вспомогательными узлами.
Hydrex™ DT XE "Гидравлические жидкости:Моющие свойства"  - гидравлические жидкости с моющими свойствами
HYDREX DT – это гидравлические противоизносные жидкости, обладающие моющими и диспергирующими свойствами, содержащие те же противоизносные и противоокислительные присадки, что и HYDREX AW.  Кроме того, они также содержат пакет моющих/диспергирующих присадок для поддержания систем в чистом состоянии. Данные жидкости предназначены для применения в гидравлических системах, которые склонны к загрязнению. 
	Типовые характеристики:
	HYDREX DT 22
	HYDREX DT 46

	Вязкость, сСт при 40°С
	23
	46

	сСт при 100°С
	4,3
	6,8

	сек. Сейболта при 100 °F
	120
	237

	сек. Сейболта при 210 °F
	41
	49

	Индекс вязкости
	93
	102

	Температура вспышки, °С/°F 
	201/394
	225/437

	Температура застывания масла, °С/°F
	-39/-38
	-30/-22

	Стабильность к окислению, в часах к 2.0 TAN
	5000+
	5000+


Luminol™ XE "Промышленные смазочные материалы:Трансформаторы" 

 XE "Изоляционные жидкости"  - ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ XE "Трансформаторные масла" 
Все жидкости LUMINOL™ компании "Petro-Canada" представлют собой научный прорыв в производстве изоляционных жидкостей. В отличие от нафтеновых минеральных жидкостей масла LUMINOL™ созданы на основе ультрачистых, подвергнутых жёсткому гидрокрекингу изопарафиновых базовых жидкостей. Благодаря этому они совершенно безопасны для материалов, которые используются в трансформаторах, и не содержат агрессивных серных соединений.

Жидкости LUMINOL TR, LUMINOL TRi и LUMINOL Bi идеальны для применения в больших силовых и распределительных трансформаторов при пиковом потреблении, в том числе в установках с естественной вентиляцией, а также трансформаторах, расположенных как на мачте, так и на бетонной плите. Жидкости для электрической изоляции LUMINOL подходят для применения в коммерческих, промышленных и коммунальных целях: 
· LUMINOL TR и LUMINOL Tri отвечают или даже превосходят требования CAN/CSA-C50  (Класс А и В), ASTM D3487 и DOBLE TOPS.

· LUMINOL TR разработана для установок Тип I и Тип III и удовлетворяет требования Международной электротехнической комиссии в спецификации IEC 60296 для трансформаторных масел с малым содержанием ингибиторов.

· LUMINOL TRi разработана для установок Тип II и Тип IV и отвечает требования спецификации IEC 60296 для ингибированных трансформаторных масел.

· LUMINOL Bi предназначена для установок Тип II applications, отвечает и даже превосходит требования ASTM D3487, CAN/CSA-C50 Класс B и DOBLE TOPS.

· LUMINOL Bi соответствует спецификации IEC 60296 для ингибированных трансформаторных масел.

· Жидкости LUMINOL одобрены к применению, требующему соответствия нормам Ontario Hydro M-104.

	Типовые характеристики:
	Luminol™ TR
	Luminol™ TR-I
	Luminol™ Bi

	Вязкость сСт при 40°С
	9,2
	9,2
	9,0

	                сСт при 0°С
	53
	53
	48

	                сСт при -40°С
	1230
	1230
	<2500

	Температура вспышки, °С
	170
	170
	>160

	Температура застывания, °С 
	-60
	-60
	<-40

	Напряжение пробоя при 60Гц, кВ
	40
	40
	55

	Синус угла потерь при 60Гц, 100°С, %
	0,001
	0,001
	0,001

	Поверхностное натяжение, мН/м
	48
	48
	48


NGS SYNTHETIC BLEND - ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ЖИДКОСТИ XE "Компрессорные масла:Газ" 
NGS Synthetic Blend – это высококачественные полусинтетические компрессорные жидкости, производящиеся на основе комбинации базовых масел, очищенных по технологии НТ, и полиальфаолефинов, свойства которых усилены ингибиторами коррозии, присадками, повышающими вязкость, и противопенными присадками. Эти жидкости специально разработаны для маслозаполненных винтовых компрессоров, работающих на летучих углеводородных газах, например, метан и этан, где разжижение газа не будет превышать 10% от веса, и в которые почти не попадает газоконденсат.  Жидкости NGS 1000 и NGS 1500 отлично подходят для систем с высокосернистым нефтяным газом и обладают отличными низкотемпературными свойствами. В отличие от них, наши компрессорные смазочные материалы SPX 5000 и 7000 разработаны для тех систем, в которых наряду с метаном и этаном могут присутствовать некоторые конденсаты пропана, бутана и природного газа. SPX 5000 разработана для сжатия малосернистых газовых смесей, а SPX 7000 и 7068 могут применяться с высокосернистым природным газом.
	Типовые характеристики:
	NGS 1000
	NGS 1500

	Вязкость  сСт при 40°С
	101
	160

	                 сСт при 100°С
	13,2
	19,5

	сек. Сейболта при 100 °F
	519
	826

	сек. Сейболта при 210 °F
	72,4
	98,1

	Индекс вязкости
	129
	140

	Температура вспышки, °С/°F 
	249/480
	261/502

	Температура застывания масла, °С/°F
	-43/-45
	-42/-44


petro-canada Cleaning Fluid XE "Промышленные смазочные материалы:Теплопроводные системы" - ДЛЯ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
Petro-Canada Cleaning Fluid – это моющая жидкость для теплопроводных систем, специально разработанная для эффективного удаления углеродистых отложений и очищения сильно загрязненных систем, в которые использовались теплоносители на ароматической или минеральной основе.

	Типовые характеристики:
	Cleaning Fluid

	Вязкость, сСт при 40°С
	4,9

	                  сСт при 100°С
	1,6

	сек. Сейболта при 100 °F
	42

	сек. Сейболта при 210 °F
	30

	Температура вспышки, °С/°F 
	139/282

	Температура застывания масла, °С/°F
	-21/-6


Petro-Canada Flushing Fluid - ДЛЯ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
Petro-Canada Flushing Fluid – это промывочная жидкость для теплопроводных систем, специально разработанная для промывки загрязненных систем циркуляции масла, включая теплопроводные.  Эти масла обеспечивают  эффективное механическое промывание за счет турбулентного течения. Несмотря на то, что данные жидкости не удаляют затвердевшие углеродные отложения, образовавшиеся в результате сильного окисления предыдущих теплоносителей, но они отслаивают нагар, удаляют загрязняющие жидкости и растворяют продукты разложения. Они эффективны в качестве промывающей жидкости при переходе на теплоносители CALFLO с несовместимых с ними жидкостей. Они полностью совместимы с углеводородными смазочными материалами и со всеми марками теплоносителей CALFLO.

	Типовые характеристики:
	Flushing Fluid

	Плотность, 
	0,864

	Температура вспышки, °С
	222

	Вязкость сСт при 40°С
	35,6

	сек. Сейболта при 100 °F
	183,3

	Температура застывания масла, °С
	-18


Petroglide™ - ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ XE "Промышленные смазочные материалы:Пилы" 
PETROGLIDE – это масла для направляющих ленточных пил, специально разработанные для современных моделей пил с несколькими полотнами, многодисковых пил и шлифовальных машин. Они обладают отличными адгезионными свойствами, что предотвращает вымывание, и смазывающими свойствами, в связи с чем снижают расход масла и повышают энергосбережение.
Масла PETROGLIDE также имеют противоизносные свойства ЕР, снижая трение и предотвращая непосредственный контакт металлических поверхностей, перегревание и износ как направляющих, так полотен. Это защищает от искривления полотна. 
	Типовые характеристики:
	PETROLGLIDE

	
	68
	100
	150

	Вязкость сСт при 40°С
	79
	108
	172

	                 сСт при 100°С
	11,1
	14,1
	17,7

	сек. Сейболта при 100 °F
	364
	500
	796

	сек. Сейболта при 210 °F
	63
	74
	89

	Индекс вязкости
	130
	131
	113

	Температура вспышки, °С
	235
	277
	270

	Температура застывания, °С
	-42
	-36
	-36

	Загрузка сварки, кг
	200
	200
	200


Petroglide™ MC 32 - ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ
PETROGLIDE MC 32 – это высококачественное масло, специально разработанное для смазки ленточных пил масляным туманом.  Оно обладает отличными адгезионными свойствами и в то же время хорошо распыляется. Тщательно выверенный баланс этих свойств в данном масле обеспечивает эффективную смазку, предотвращая излишнее распыление, а, следовательно, и расход масла. 
PETROLGLIDE MC 32 могут также использоваться в кругопильных станках, где требуются маловязкие масла.

	Типовые характеристики:
	PETROGLIDE MC 32

	Вязкость сСт при 40°С
	32

	                 сСт при 100°С
	5,9

	сек. Сейболта при 100 °F
	152

	сек. Сейболта при 210 °F
	46

	Индекс вязкости
	131

	Температура вспышки, °С 
	195

	Температура застывания масла, °С 
	-54

	Нагрузка сваривания, кг
	200

	Клейкость, %
	3


Petroglide™ XP 90 - ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ  XE "Противозадирные присадки:Смазочные материалы" 
PETROGLIDE XP 90 – это высококачественное экологически безопасное масло для направляющих ленточных пил, специально разработанное для лесопильных рам с несколькими полотнами и шлифовальных станков. Оно обеспечивает быстрый возврат инструмента в исходное положение и максимальную производительность работы. PETROGLIDE XP 90 обладает оптимальными адгезионными свойствами, которые предотвращают его вымывание, и наилучшими смазочными свойствами, что сокращает расход масла и повышает энергосбережение. Это масло также имеет противозадирные свойства ЕР, благодаря чему снижает трение, предотвращает непосредственный контакт металлических поверхностей, перегревание и износ как направляющих, так и самих полотен, что защищает пилы от искривления. 
	Типовые характеристики:
	PETROGLIDE XP 90

	Вязкость сСт при 40°С
	91

	сСт при 100°С
	16,7

	сек. Сейболта при 100 °F
	422

	сек. Сейболта при 210 °F
	85

	Индекс вязкости
	200

	Температура вспышки, °С 
	209

	Температура застывания масла, °С 
	-48

	Температура сваривания, кг
	400

	Клейкость, %
	70


PETRO-THERM / PETRO-THERM PPD XE "Промышленные смазочные материалы:Теплоносители" 

 XE "Теплопроводные жидкости:Универсальные"  - ТЕПЛОПРОВОДНЫЕ ЖИДКОСТИ
PETRO-THERM и PETRO-THERM PPD – это универсальные теплопроводные жидкости, специально разработанные для закрытых теплопроводных систем с жидкими теплоносителями, которые работают при нормальном давлении и со средней объёмной температурой до 315°C (599°F). Они специально разработаны для снижения затрат на техническое обслуживание, могут применяться на многих типах теплопроводного оборудования и обладают повышенной термоокисли-тельной стабильностью
Жидкость PETRO-THERM PPD рекомендуется для тех условий, когда первоначальный запуск системы происходит при низких температурах до -16°C (3°F) (при максимальной вязкости в 2000 сСт).

Жидкость PETRO-THERM, в частности, подходит для асфальтовых заводов, морского и лесоперерабатывающего оборудования, сушильных печей, прачечных, отопительных систем и в процессе переработки.

	Типовые характеристики:
	PETRO-THERM
	PETRO-THERM PPD

	Вязкость,  сСт при 40°С
	35,8
	36,5

	сСт при 100°С
	5,7
	5,8

	сек. Сейболта при 100 °F
	184,7
	188,3

	сек. Сейболта при 210 °F
	44,9
	45,4

	Индекс вязкости
	95
	100

	Температура вспышки, в открытом тигеле,°С/°F 
	225/437
	212/414

	Температура застывания масла, °С/°F
	-18/0
	-39/-38

	Температура самовозгорания , °C °F 
	352/666
	352/666


В  оборудовании, где требуются специализированные теплопроводные системы, рекомендуем применять жидкости CALFLO.

REFLO - ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ XE "Промышленные смазочные материалы:Компрессоры" 

 XE "Компрессорные масла:Холодильные компрессоры"  XE "Холодильное оборудования" 
Reflo – это линия масел для промышленных холодильных компрессорных установок. 

REFLO CFC рекомендована для применения в системах, в которых используются хлорфторуглероды, в том числе такие хладагенты, как фреон, генетрон (R152) и изотрон.  Это нефтяные масла высокой степени очистки с превосходными низкотемпературными свойствами. Однако они не рекомендуются для систем, работающих на гидрофтороуглеродных жидкостях, например, хладагентах R134a или R23. Reflo CFC могут также применяться в аммиачных холодильных системах. 

Reflo 46A и 68А специально разработаны для применения в аммиачных рефрижераторных системах.  Они обладают пониженной летучестью, что предотвращает их перенос по системе и снижает расход масла. Кроме этого, масла Reflo 46A и 68А почти не растворяются в аммиаке, что значительно повышает производительность системы и эффективность охлаждения, а их повышенная стабильность к окислению и термальным нагрузкам продлевает интервал их замены. 

Reflo 46A рекомендуется для применения в холодильных системах Mycom и Bitzer.  Reflo 68А отвечает требованиям многих производителей, включая Sabroe, Grasso, Frick, Mycom, Frigoscandia, Gram, Vilter, Huppmann GMBH, J&E Hall, Howden, FES и Dunham-Busch.

Жидкость REFLO XL Synthetic Blend 68A предназначена для промышленных холодильных компрессоров с аммиачными хладагентами. Она специально разработана с превышением требований к маслам Группы II без присадок, парафиновым и нафтеновым жидкостям очистки растворителями, обладает более длительным сроком службы и при этом значительно снижает эксплуатационные расходы. Жидкость REFLO XL Synthetic Blend 68A имеет очень хорошую совместимость с уплотнениями, она содержит присадку, предотвращающую разбухание уплотнительных материалов, предотвращая протечки жидкости.

REFLO XL Synthetic Blend совместима также подобными парафиновыми маслами.

	Типовые характеристики:
	Reflo

	
	CFC
	46A
	68A
	Synthetic Blend 68A

	Вязкость сСт при 40°С
	55
	46
	58
	59 

	                 сСт при 100°С
	5,8
	6,9
	7,9
	8,5 

	сек. Сейболта при 100 °F
	290
	237
	300
	304 

	сек. Сейболта при 210 °F
	46
	49
	52
	54 

	Индекс вязкости
	-
	106
	104
	115 

	Температура вспышки °С/°F 
	189/372
	222/432
	236/457
	227/441 

	Температура застывания, °С/°F
	-36/-33
	-42/-44
	-42/-44
	-45/-49 

	Температура помутнения, °С/°F
	-50/-58
	-
	-
	нет


Одобрения для пищевой промышленности:
· Допуск Н2 по системе Национального фонда санитарной защиты (NSF)

· Одобрение Канадского агентства по контролю качества пищевых продуктов (CFIA) для использования в зарегистрированных пищеперерабатывающих заводах

Reflo synthetic 68a - ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ
Reflo synthetic 68a- полностью синтетическое полиальфаолефиновое/ алкиловое масло для смазывания компрессоров холодильных систем работающих на аммиаке, используемых в больших коммерческих процессах, типа холодильных камер, морских систем и на заводах по обработке пищевых продуктов; в вентиляторных морозильниках, которые имеют очень низкую температуру испарения.
Reflo synthetic 68a также используется в обрабатывающей промышленности, где требуется очень низкий температурный контроль, типа фармацевтики и микроэлектроники. 

Reflo synthetic 68a может использоваться в аммиачных системах охлаждения, где температура в испарителе выше чем -51°С/-60°F.

Reflo synthetic 68a совместим с минеральными и нафтеновыми маслами. 

Reflo synthetic 68a  сформулировано для хорошей совместимости с материалами уплотнителей, она содержит агенты утолщения уплотнителей, для защиты утечки жидкости, особенно когда нафтеновые масла использовались на компрессорах. Совместим с такими материалами как NBR, FKM, SBR, CR, NR, MVQ.

	Типовые характеристики:
	Reflo synthetic 68a

	Вязкость   сСт при 40°С
	61,8

	                  сСт при 100°С
	8,89

	сек. Сейболта при 100 °F
	318,0

	сек. Сейболта при 210 °F
	55,8

	Индекс вязкости
	119

	Температура вспышки, °С/°F 
	245/473

	Температура застывания масла, °С/°F
	-54/-65,2


ROTARY COOKER FLUID - ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ XE "Промышленные смазочные материалы:Печи" 
ROTARY COOKER FLUID – это жидкость, специально разработанная для смазки ротационных печей непрерывного действия и стерилизующих установок, а также другого подобного оборудования, работающего при высоких температурах в условиях повышенной влажности. Rotary Cooker Fluid защищает от износа и коррозии, обладает превосходными моющими и диспергирующими свойствами, что предотвращает загрязнение трубопроводов. Жидкость Rotary Cooker Fluid не содержит тяжелых металлов, в том числе цинка, и полностью подвержена вторичной переработке. 

Одобрения для пищевой промышленности:
· Допуск Н2 по системе Национального фонда санитарной защиты (NSF)

	Типовые характеристики:
	Rotary Cooker Fluid

	Вязкость сСт при 40°С
	146

	                 сСт при 100°С
	14

	сек. Сейболта при 100 °F
	770

	сек. Сейболта при 210 °F
	77

	Индекс вязкости
	99

	Температура вспышки, °С 
	272

	Температура застывания, °С/°F
	-21/-6


SPX 5000, 7000, 7068 - синтетические компрессорные жидкости XE "Компрессорные масла:Ротационно-винтовые компрессоры" 

 XE "Компрессорные масла:Поршневые компрессоры" 

 XE "Промышленные смазочные материалы:Компрессоры" 
SPX 5000, 7000 и 7068 – это уникальные масла, специально разработанные для смазки и охлаждения поршневых и ротационных винтовых компрессоров, в которых используются углеводородные газы, например, пропан и природный  газ.  В отличие от минеральных масел, данные полигликолевые синтетические смазочные материалы обладают намного меньшей способностью растворять газ, что предотвращает снижение вязкости и значительно улучшает отделение смазочного материала от технологического газа.
SPX 5000 рекомендуются:

· при сжатии смесей лёгких углеводородных газов, содержащих пропан и природный газ с малым содержанием серы
· при смазке зубчатых передач; не оставляют пятен на желтых металлах
SPX 7000 и 7068 рекомендуются:

· для применения при  сжатии смесей углеводородных газов, содержащих бутан и другие легкие углеводородные газы 
· при сжатии сернистого природного газа и кислотного газа
· в системах повторной закачки газа в пласт
· в промышленных редукторах и подшипниках, работающих при предельно высоких нагрузках и температурах 
NGS 1000 рекомендуются:

· при сжатии лёгких углеводородных газов, где предполагаемая степень разбавленности не превышает 10 вес. %.

· для смазки и охлаждения газовых ротационно-винтовых компрессоров
· при обслуживании вспомогательных компрессорных установок на газопроводах
	Типовые характеристики:
	SPX 5000
	SPX 7000
	SPX 7068

	Вязкость, сСт при 40°С
	153
	129
	65

	                 сСт при 100°С
	23,5
	25,0
	14,7

	сек. Сейболта при 100°C
	779
	648
	

	сек. Сейболта при 210 °F
	115
	122
	

	Индекс вязкости
	196
	230
	238

	Температура вспышки, °С/°F
	260/518
	246/475
	224/435

	Температура застывания масла, °С/°F
	-33/-27
	-42/-44
	-43/-43

	Класс ISO
	150
	нет
	68


sepro™ XL - для бумагоделательных машин XE "Промышленные смазочные материалы:Бумажная промышленность"  XE "Циркуляционные масла"  XE "Бумагоделательные машины" 
Беззольные масла SEPRO XL предназначены для мокрой и сухой частей бумагоделательных машин. Они особенно рекомендованы для того оборудования, к которому предъявляются повышенные экологические требования, в том числе и по чистоте сточных вод. SEPRO XL не содержат тяжелых металлов, подвержены вторичной переработке и нетоксичны для водных организмов. 

Масла SEPRO XL также обладают повышенной стабильностью к окислению, что продлевает интервалы их замены, а также отличной способностью к сепарации воды, что обеспечивает надежную защиту оборудования от ржавления, коррозии и износа. 

	Типовые характеристики:
	SEPRO XL

	
	150
	220
	290

	Вязкость  сСт при 40°С
	142
	218
	290

	сСт при 100°С
	14,4
	18,6
	23,0

	сек. Сейболта при 100 °F
	744
	1100
	1540

	сек. Сейболта при 210 °F
	76
	93
	114

	Индекс вязкости
	99
	99
	98

	Температура вспышки, °С 
	272
	276
	231

	Температура застывания, °С
	-21
	-21
	-15

	Тест на ржавление 
	прошло
	прошло
	прошло

	Испытание на стенде FZG, стадии прохождения
	12+
	12+
	12+

	Зольность, вес. %
	0,01
	0,04
	0,04

	Стабильность к окислению, в часах к 2.0 TAN
	2500
	1400
	1400


Super Gear Fluid - промышленное редукторное масло XE "Редукторные масла:Противозадирные" 

 XE "Промышленные смазочные материалы:Редукторы"  XE "Противозадирные присадки:Смазочные материалы"  XE "Премиум-класс, материалы" 
Super Gear Fluid – это высококачественные противозадирные смазочные материалы для промышленных редукторов и подшипниковых систем, работающих в условиях высокой нагрузки и предельных температур. 

Super Gear Fluid обладают превосходной текучестью даже при очень низких температурах. Они также имеют превосходную стабильность к окислению и тепловым нагрузкам, что продлевает срок их службы.
	Типовые характеристики:
	Super Gear Fluid 680

	Вязкость,   сСт при 40°С
	689

	сСт при 100°С
	45,8

	сек. Сейб. при 100°F
	3300

	сек. Сейб. при 210°F
	214

	Индекс вязкости
	113

	Температура при вязкости 150000 сп, °С
	-13

	Температура вспышки, °C
	243

	Температура застывания, °С
	-24

	Номер AGMA 
	8EP

	Нагрузка по Тимкен OK, кг
	30

	Испытания на стенде FZG, стадии прохождения
	12+


Super Vac XE "Промышленные смазочные материалы:Насосы"  - для вакуумных насосов XE "Вакуумные насосы" 
Super Vac – это масла, специально разработанные для смазки поршневых и ротационно-лопастных воздушных вакуумных насосов. Благодаря тому, что жидкости Super Vac производятся на основе базовых масел,  очищенных на 99,9% по технологии жесткого гидрокрекинга НТ, с добавлением запатентованного пакета присадок, они обладают чрезвычайно низким давлением паров, что максимально повышает эффективность вакуумного насоса. Данные масла обладают исключительной стабильностью к тепловым нагрузкам и, таким образом, обладают продленным сроком службы смазочного материала даже в таких суровых условиях эксплуатации, как повышенные нагрузки и рабочие температуры (+100-+130°С).
Кроме воздушных насосов, масла Super Vac могут также применяться в системах с другими газами: азот, водород, углекислый и угарный газ, аргон, неон и гелий. Они не должны применяться в насосах, которые работают с агрессивными средами, как, например, дымящаяся азотная и серная кислота, сероводородная и ледяная уксусная кислота.
Одобрения для пищевой промышленности:
· Допуск Н2 по системе Национального фонда санитарной защиты (NSF)

	Типовые характеристики:
	Super Vac

	
	15
	19
	20

	Вязкость, сСт при 40°С
	38,1
	55
	103

	                 сСт при 100°С
	6,2
	7,6
	11,4

	сек. Сейболта при 100 °F
	195
	284
	538

	сек. Сейболта при 210 °F
	46,7
	51
	65

	Индекс вязкости
	110
	100
	97

	Температура вспышки, °С/°F 
	220/428
	225/437
	260/500

	Температура застывания масла, °С/°F
	-18/0
	-15/+5
	-12/+10

	Стабильность к окислению, RPVOT, минуты
	800
	1000
	1000

	Давление пара, мм рт. ст. при 25°С
	3x10-7
	5x10-8
	5x10-8


Synduro SHB™ - синтетические смазочные материалы
Synduro SHB™ - это универсальные синтетические смазочные материалы, рекомендуемые для многих видов зубчатых передач, подшипников и компрессоров, работающих при высоких температурах. Даже в таких суровых условиях он сохраняют продленный интервал замены масла. Кроме этого смазочные материалы Synduro SHB обладают дополнительным преимуществом - превосходной низкотемпературной текучестью во время запуска в холодную погоду. Они особо подходят для систем с маслобаками малого объема или для работы с продленными интервалами замены.
	Типовые характеристики:
	Synduro SHB

	
	68
	150
	220
	460

	Вязкость сСт при 40°С
	69
	145
	219
	452

	                сСт при 100°С
	11,1
	19,9
	27,4
	46,9

	сек. Сейболта при 100 °F
	352
	744
	1130
	2350

	сек. Сейболта при 210 °F
	63,7
	99,7
	133
	225

	Индекс вязкости
	152
	159
	160
	162

	Температура вспышки, °С/°F 
	249/480
	258/496
	251/484
	266/511

	Температура застывания масла, °С/°F
	-57/-71
	-45/-49
	-42/-44
	-39/-38

	Стабильность к окислению, 24ч, 200°С (ОКЧ)
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Испытание на стенде FZG, стадии прохождения
	12
	12
	12
	12


Sentron™ - для газовых двигателей XE "Моторные масла:Газовые двигатели" 

 XE "Промышленные смазочные материалы:Газовые двигатели" 

 XE "Автомобильные смазочные материалы:Газовые двигатели" 
Sentron™ – это моторные масла высшего качества с продлённым  сроком эксплуатации, специально разработанные для смазки больших двигателей, работающих на природном газе, и встроенных компрессоров, установленных на газогенераторах и компрессорных станциях трубопроводов, в которых применяются в комбинированном производстве электроэнергии и тепла, а также работе на попутном и биологическом газе.

Масла Sentron™ разработаны с тремя различными уровнями зольности:

· Sentron™ 541C - Без содержания золы – меньше, чем 0,1%

· Sentron™ 445, МG-440, 470, LD 5000, LD Synthetic Blend, 590, FLEET 10W-40 FLEET 0W-30
 - Низкое содержание золы – от 0,1 до 0,6%
· Sentron™ 840, СG-40 - Среднее содержание золы – от 0,6 до 1,0%

Sentron 541C – это масла SAE 40, содержащие беззольную присадку. Они особо рекомендуются для двухтактных двигателей, но также могут применяться в некоторых четырехтактных  двигателях.
Sentron 445 – масла SAE 40, содержащие низкий процент золы, обеспечивают превосходную работу в четырехтактных двигателях и рекомендуются для некоторых двухтактных двигателей, а также для высокомощных двигателей, работающие в условиях высоких температур. Sentron™ 445 подходят для применения в двигателях, оборудованных каталитическими преобразователями.

Sentron МG-440 - масла, содержащие низкий процент золы, всесезонный (15W-40) аналог масла Sentron™ 445. Являясь универсальными маслами, они позволяют обеспечить более быстрый запуск и хорошую текучесть смазочного материала при низких температурах.  Sentron™ МG-440 подходят для применения в двигателях, оборудованных каталитическими преобразователями.

Sentron 470 - масла, содержащие низкий процент золы, специально разработаны для работы двигателя в особо суровых условиях – при высокой мощности двигателя и предельно высоких температурах. Дополнительный наддув обеспечивает высокоэффективную работу, необходимую для двигателей, работающих в очень суровых условиях, в том числе высокомощных двигателей с турбонаддувом и повышенными температурами выхлопных газов. Sentron™ 470 подходит для применения в двигателях, оборудованных каталитическими преобразователями.

Sentron LD 5000 – это малозольное масло, которое рекомендуется для двигателей Caterpillar, Superior, Waukesha и других производителей с турбонаддувом, без него, а также при работе на обедненной топливной смеси, для которых требуется масло с малым содержанием золы. В его состав добавлены присадки, обеспечивающие дополнительную защиту при работе в суровых условиях применения, в том числе в высокомощных двигателях с турбонаддувом и повышенными температурами выхлопных газов. Sentron™ LD 5000 повышает производительность до 200% и продлевает интервалы замены. Оно обеспечивает уникальную общую защиту двигателя, увеличивая надежность его работы до максимума и приводя к экономии. 
* Эффективность смазочного материала зависит от таких факторов, как характеристики двигателя, нагрузки, качество газа, технического обслуживания, типа двигателя и способа применения и т.д.

Sentron LD Synthetic Blend – это малозольное полусинтетическое масло, которое рекомендуется для использования в том же оборудовании, что и Sentron™ LD 5000,   где требуется исключительный контроль за отложениями на поршне, а также те же свойства и преимущества, которыми обладает Sentron™ LD 5000. Также великолепно себя зарекомендовало при работе в отрицательных температурах ниже -25°С 
SENTRON 590 – это специализированное масло, рекомендованное для отдельных типов четырёхтактных газовых двигателей, работающих в условиях повышенной нитрации. оно подходит для применения в двигателях, оборудованных каталитическими конвертерами. Масло SENTRON 590 обладает высокоэффективными свойствами и подходит для высокомощных турбированных двигателей, требующих малозольного масла. SENTRON 590 отлично предотвращает образование отложений в двигателях и особенно рекомендуется для эксплуатации в условиях повышенной нитрации. При выполнении рекомендаций компании "Petro-Canada" по оптимизации работы двигателя даже в условиях очень высокой нитрации интервал замен масла SENTRON 590 всё равно будет на 200% дольше. 
* Эффективность смазочного материала зависит от таких факторов, как характеристики двигателя, нагрузки, качество газа, технического обслуживания, типа двигателя и способа применения и т.д.
Sentron FLEET 10W-40 - это малозольное масло, которое рекомендуется для двигателей на природном газе, применяемых в нефтегазовой промышленности, где требуется повышенное содержание цинка в смазочном материале для надежной защиты клапанного механизма от износа. Такое масло также рекомендуется для систем орошения. Отлично облегчает холодный запуск двигателя. 
Sentron FLEET 0W-30 – это малозольное полусинтетическое масло, рекомендуемое для двигателей на природном газе, установленных на промышленном оборудовании, где требуется повышенное содержание цинка для дополнительной защиты клапанного механизма от износа. Он лучше всего подходит для экстремально холодного климата, когда температура может опускаться ниже -48°C. Не рекомендуется для оборудованных каталитическими конвертерами двигателей.
Sentron™ 840 – масла SAE 40, содержащие средний процент золы. Рекомендуются для применения в четырехтактных газовых двигателях.
Sentron™ СG-40 – масла SAE 40, содержащие средний процент золы, которые специально разработаны для четырехтактных газовых двигателей, работающих в очень суровых условиях, таких как генераторные установки, работа на попутном или биологическом газе. Sentron™ СG-40 обеспечивают исключительную защиту газовых двигателей с турбонаддувом, в газовых двигателях с обеднённой топливной смесью, а также в газовых двигателях без турбонаддува. Подходят для применения в двигателях, оборудованных каталитическими преобразователями.
Типовые характеристики:
	
	SENTRON

	
	541C
	445
	MG440
	470
	FLEET

10W40
	FLEET

0W30
	LD 5000
	LD SYN. BLEND
	590
	840
	CG40

	Уровень зольности 
	Беззольн,
	Низк,
	Низк,
	Низк,
	Низк,
	Низк,
	Низк,
	Низкий
	Низкий
	Средн,
	Средн,

	Сульфатированная зола, вес. % 
	0,07
	0,45
	0,45
	0,51
	0,54
	0,54
	0,57
	0,57
	0,59
	0,73
	0,92

	Марка SAE 
	40
	40
	15W40
	40
	10W40
	0W30
	40
	15W40
	40
	40
	40

	Вязкость, 
сСт при 40°C 
	118
	126
	105
	124
	111
	61,7
	124
	106,3
	121
	120
	128

	сСт при 100°C 
	13,4
	13,4
	14,2
	13,3
	16
	11,1
	13,4
	15,1
	13,5
	13,1
	13,3

	сек. Сейб. при 100°F 
	614
	570
	505
	575
	514
	286
	575
	491
	249
	556
	593

	сек. Сейб. при 210°F 
	73
	71
	75
	71
	81,9
	63,1
	71
	78,3
	72,1
	71
	71

	Температура застывания,°C/°F 
	-21/-6
	-24/-11
	-33/-27
	-24/-11
	-33/-27
	-48/-54
	-30/-22
	-45/-49
	-30/-22
	-24/-11
	-24/-11

	ОКЧ 
	0,7
	0,6
	,09
	1,6
	1,4
	1,6
	1,1
	1,1
	0,98
	2,0
	0,7

	ОЩЧ 
	1,6
	5,0
	5,0
	5,7
	5,3
	5,1
	4,9
	4,9
	6,0
	5,3
	8,5


Таблица выбора масел Sentron™
	Производи-тель
	Тип двигателя
	Модель двигателя
	Требования производителя к содержанию золы
	Рекомендации

	Ajax (Cooper Energy Service)
	2-хтактный
	Все – предпочтительнее без золы
	<0,1%
	Sentron 541C

	Caterpillar
	4-хтактный
	Серия G3000 и т.д.
	0,4% мин
0,6% макс
	Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, 590, LD Synthetic Blend

	C.E.S. Superior (Cooper Energy Service)
	4-хтактный
	Все кроме 1700 и 2400
	0,5 до 1,0%
	Sentron 840, CG-40, 470, LD5000, 590

	
	4-хтактный

	1700 и 2400
	0,4% до 0,6%
	Sentron 445, MG-440, 470, LD5000, 590, LD Synthetic Blend

	Clark Brothers (Dresser Ind.)
	2-хтактный
	Все
	Без содержания золы (допустим низкий уровень золы)
	Sentron 541C
Sentron 445

	Cooper Bessemer (Cooper Energy Service)
	2-хтактный
	Все – предпочтитель-нее без золы
	<0,1%


	Sentron 541C


	
	4-хтактный
	Все
	Низкий уровень золы
	Sentron 445

	Cummins
	4-хтактный
	L10G, QSK19G, K19G
	<0,5%
	Sentron MG440

	
	4-хтактный
	B,C,G5-9,G8-3
	CES20074  одобрен
	Sentron Fleet 10W-40

	MWM

	4-хтактный
	Группа D
	0,5% макс

	LD 5000, 445

	
	4-хтактный
	Группа F
	0,5% до 1,0%
	Sentron 840, LD 5000, LD 5000 15W-40

	Guascor
	4-хтактный
	Все
	0,9% макс.
	Sentron 445, 840,  MG 440, 470, 590, LD5000, LD Synthetic Blend

	Iveco
	4-хтактный
	Все
	0,45% макс.
	Sentron 445, МG-440

	Ingersoll-Rand (Dresser Ind.)
	4-хтактный
	Категория I
	По результатам полевых испытаний
	Sentron 541C,
Sentron 445, МG-440

	
	4-хтактный
	Категория II - III
	По результатам полевых испытаний
	Sentron 445, МG-440

	Jenbacher

	4-хтактный
	Leanox
	0,6% - 1,0% макс.
	Sentron СG-40

	
	4-хтактный
	Lambda I и все Leanox
	0,5%
	Sentron 445, 470,  LD5000

	M.E.P., Fairbanks Morse
	2-хтактный
4-хтактный
	Все
	0,2% до 0,5%
	Sentron 445, МG-440

	MAN
	4-хтактный
	Все
	0,4 до 0,7%
	Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, 590, LD Synthetic Blend

	Perkins
	4-хтактный
	Все
	0,5% мин. – 1,0% макс.
	Sentron 840, 470, LD5000, 590

	RRMEB 
	4-хтактный
	Все
	0,5% макс.
	Sentron 445, LD5000

	Wärtsilä
	4-хтактный
	150 SG, 175 SG, 25 SG, 28 SG, 34 SG, 320 DF, 50DF
	0,3% мин. – 0,6% макс.
	Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, 590, LD Synthetic Blend

	Waukesha Engine Div. (Dresser Ind.)
	4-хтактный
	VSG F11,  G, GSI, GSID
	0,35% - 1,0%
	Главн. - Sentron 445, СG-40, LD5000, LD Synthetic Blend, 590, МG-440, 470
Дополн.– Sentron 840

	
	4-хтактный
	F817, F1197
	0,35% - 1,0%
	Главн. - Sentron 445, СG-40, LD5000, 590, МG-440, 470, LD Synthetic Blend Дополн.– Sentron 840

	
	4-хтактный
	Clinton G2476, L3711, L3711,  F1850, H884
	Предпочтительнее без золы
	Sentron 541C

	
	4-хтактный
	VHP F2895, F3521, L5108, L5790, L7042, P9390 G, GSI, GL
	0,35% - 1,0%1
	Главн.– Sentron 445, СG-40, LD5000, 590, МG-440, 470, LD Synthetic Blend Дополн.– Sentron 840

	
	4-хтактный
	VGF, F-18, H-24, L-36, P-48,GSI, GSID
	0,35% - 0,5%1
	Sentron 445, MG440

	
	4-хтактный
	VGF, F-18, H-24
L-36, P-48, G, GL, GLD
	0,45% - 0,75%1
	Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, LD Synthetic Blend, 590

	
	4-хтактный
	AT 25/27 8L GL
AT 25/27 12L GL
AT 25/27 16V GL
	0,35% - 1,0%1
	Главн.– Sentron 445, СG-40, LD5000, 590, MG-440, 470, LD Synthetic Blend 
Дополн. – Sentron 840

	
	4-хтактных
	VHP F3524, L5794, L7044 GSI, L5774
	0,45% - 0,75%1
	Главн.– Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, 590, LD Synthetic Blend
Дополн. – Sentron 840

	
	4-хтактных
	APG 16V150LTD, 12V220GL, 18V220GL
	0,45% - 0,5%
	Sentron 445, МG-440


1Рекомендуется 0,1% цинка макс.
*Данная таблица содержит только общие рекомендации по выбору масла. У каждого газового двигателя могут быть свои особые эксплуатационные характеристики, поэтому мы рекомендуем перед выбором масла для газовых двигателей проконсультироваться с техническим специалистом.
СПИСОК МАСЕЛ ПО ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ТИПУ ГАЗА
	ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО 
	РЕКОМЕНДУЕМОЕ МАСЛО

	Природный газ – «Лучший» продукт 
“Лёгкий” биогаз – канализационный газ – очищенный 
	SENTRON LD 5000 

	Природный газ – «Хороший» продукт
	SENTRON 470 

	Природный газ – «Стандартный» продукт
	SENTRON 445 

	Биогаз – из органических отходов – частично очищенный, низкое содержание хлора
	Рекомендуется: SENTRON LD 5000 
Альтернатива: SENTRON CG 40 

	Биогаз – из органических отходов – агрессивный, неочищенный, высокое содержание хлора
	нет 


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАСЛУ ДЛЯ САЛЬНИКОВ ЦИЛИНДРОВ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНОГО ТИПА ПЕРЕКАЧИВАЕМОГО ГАЗА XE "Компрессорные масла:Поршневые компрессоры" 
	Газовый поток 
	<1000 фунт/дюйм2
(70 бар-г)
	1000<>2000фунт/дюйм2

(70<>140 бар-г)
	2000<>3500фунт/дюйм2

(140<>240 бар-г)
	3500<>5000фунт/дюйм2

(240<>345 бар-г)
	>5000 фунт/дюйм2

(345 бар-г)

	Природный газ для транспортировки по трубопроводу 
	SENTRON Gas Engine Oil Базовый режим
	SENTRON Gas Engine Oil Или Compress или Oil RP 268  Коэфф.повыш.1 25%
	Compressor Oil RP 268 Коэфф.повышения1 50%
	Compressor Oil RP 460 Коэфф.повышения1 100% или SPX 5000
	Compressor Oil RP 460 Коэфф.повышения1 200% или SPX 5000

	Природный газ, насы-щенный водой и тяжё-лыми углеводородами, в том числе с содержании-ем метана <90%, H2S >0.7% или пропана >8% 
	SENTRON Gas Engine Oil или Compress или Oil RP 268  Коэфф.повышения1 25%
	Compressor Oil RP 268 Коэфф.повышения1 50%
	Compressor Oil 460 Коэфф.повышения1 100%
	SPX 5000
	SPX 5000

	Углекислый газ >2%, но <10% 
	SENTRON Gas Engine Oil или Compressor Oil RP 268 

Коэфф.повышения1 25%
	Compressor Oil RP 268 Коэфф.повышения1 50%
	Compressor Oil RP 460 Коэфф.повышения1 100% или SPX 5000
	SPX 5000
	SPX 5000

	Углекислый газ >10% 
	SENTRON Gas Engine Oil или Compressor Oil RP 268 

Коэфф.повышения1 50%
	Compressor Oil RP 268 Коэфф.повышения1 100%
	Compressor Oil RP 460 Коэфф.повышения1 200% или SPX 5000
	SPX 5000
	SPX 5000

	H2S >2%, но <30% 
	SENTRON Gas Engine Oil 
Коэфф.повышения1 25%
	SENTRON Gas Engine Oil или Compressor Oil RP 268 Коэфф.повышения1 50%
	Compressor Oil RP 268 Коэфф.повышения1 100%
	Compressor Oil RP 460 Коэфф.повышения1 200% или SPX 7000
	Compressor Oil RP 460 Коэфф.повышения1 500% или SPX 7000

	H2S >30% 
	SENTRON Gas Engine Oil Или Compressor Oil RP 268 Коэфф.повышения1 50%
	Compressor Oil RP 268 Коэфф.повышения1 100%
	Compressor Oil RP 268 Коэфф.повышения1 150%
	Compressor Oil RP 460 Коэфф.повышения1 300% или SPX 7000
	Compressor Oil RP 460 Коэфф.повышения1 500% или SPX 7000

	Propane Refrigerant 
	SENTRON Gas Engine Oil Коэфф.повышения1 100% или SPX 5000
	SENTRON Gas Engine Oil Коэфф.повышения1 200% или SPX 5000
	SPX 5000
	SPX 5000
	SPX 5000


1Коэффициент повышения давления подачи смазки: Рекомендуемый коэффициент применяется по отношению к базовому режиму  – Природный газ для транспортировки по трубопроводу при <1000 фунт/дюйм2.
Информация в таблице носит рекомендательный характер. Для получения более детальной информации по подбору масла, подходящего непосредственно для вашего типа компрессорного оборудования и условий эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к техническому специалисту компании "Petro-Canada". Если выбранный тип смазочного материала либо интенсивность потока смазки малоэффективны, необходимо их изменить. 

Turboflo XL - ТУРБИННЫЕ МАСЛА XE "Турбинные масла:Паровые турбины" 

 XE "Турбинные масла:Газовые турбины" 

 XE "Промышленные смазочные материалы:Турбины"  XE "Премиум-класс, материалы" 
Turboflo XL – это турбинные масла премиум-качества, специально разработанные для смазки и охлаждения паровых и газовых турбин, которые также могут применяться для смазки подшипников, работающих при температурах выше 260°С. Произведены на основе базовых масел, очищенных по технологии жесткого гидрокрекинга HT, и запатентованного компанией «Petro-Canada» пакета эффективных присадок.  Жидкости Turboflo XL демонстрируют исключительную теплоустойчивость и наивысшую стабильность к окислению, что гарантируют защиту и продленный срок службы в любых условиях эксплуатации, даже самых экстремальных.

Жидкости Turboflo XL отвечают или превышают следующие спецификации производителей турбин:

· General Electric GEK 32568F, GEK 28143A, GEK 446506D
· Siemens TLV 9013 04 (не ep)
· Alstom (ABB) K 110 812101, HTGD 90117
· Westinghouse 1500 00 20
· Solar ES 9-224V
· Rolls Royce RB 211
· Cooper SE 1144
· Fiat  TS 5001
· AEG Kanis GEK 28143A
· Blohm & Voss DIN 51515
· ASTM D4303 Тип II (EP)
	Типовые характеристики:
	Turboflo XL

	
	32
	46
	68

	Вязкость сСт при 40°С
	33.9
	46,4
	68,2

	                сСт при 100°С
	5,8
	6,8
	8,8

	сек. Сейболта при 100 °F
	175
	239
	353

	сек. Сейболта при 210 °F
	45
	49
	56

	Индекс вязкости
	101
	100
	102

	Температура вспышки, °С 
	229
	235
	247

	Температура застывания масла, °С
	-30
	-30
	-24

	Стабильность к окислению в часах к 2.0 TAN
	23000+
	23000+
	23000+


TURBOFLO EP - турбинные жидкости XE "Противозадирные присадки:Смазочные материалы" 
TURBOFLO™ EP – это высококачественная турбинная жидкость премиум-класса, специально разработанная для смазки газовых турбин большой мощности с редукторами и единой системой смазки передач и подшипников. Благодаря уникальной термоокислительной стабильности эта жидкость превосходно подходит для газопаровых турбин, работающих в экстремально суровых условиях.
Более того, беззольная и безцинковая формула TURBOFLO EP обеспечивает отличную защиту тяжелонагруженных редукторных турбин от износа и задира.
Масла TURBOFLO EP подходят для применения в газовых и паровых турбинах, для которых требуется соответствие следующим спецификациям производителей оборудования и промышленным стандартам:
General Electric 
GEK 101941A, GEK 32568F, GEK 46506D
Siemens 

TLV 9013 04 (с противозадирными присадками ЕР)

Westinghouse 
1500 0020, 55125Z3
Solar 


ES 9-224V
Alstom (ABB) 
HTGD 90117, K 110 812101
DIN 


DIN 51515

ASTM 
D 43041 Тип I (без противозадирных присадок ЕР) и Тип II (с противозадирными присадками ЕР)

	Типовые характеристики:
	TURBOFLO EP

	
	32
	46

	Вязкость, сСт при 40°C 
	34,2
	46,4

	сСт при 100°C 
	5,6
	6,8

	сек. Сейболта при 100°F 
	176
	239

	сек. Сейболта при 210°F 
	45
	49

	Индекс вязкости
	100
	101

	Температура вспышки, °C/°F 
	223/433
	237/459

	Температура застывания, °C/°F 
	-33/-27
	-30/-22

	Стабильность к окислению, RPVOT, мин. 
	2000+
	2000+

	Стабильность к окислению (D943), часов до ОКЧ 2,0
	10000+
	10000+

	Испытания на стенде FZG, пройденные стадии до задира
	11
	11


TURBOFLO - турбинные жидкости XE "Турбинные масла:Гидравлические турбины"  XE "Циркуляционные масла" 
Турбинные жидкости TURBOFLO™ специально разработаны для смазки и охлаждения паровых, гидравлических и газовых турбин. Они также максимально эффективны при смазке подшипников. Жидкости TURBOFLO обладают превосходной термоокислительной стабильностью, отлично защищая от сбоев в работе и поломок, вызываемых воздействием воздуха и высокой температуры.
Масла TURBOFLO подходят для применения в газовых и паровых турбинах, для которых требуется соответствие следующим спецификациям производителей оборудования и промышленным стандартам:
General Electric 
GEK 32568F, GEK 46506D
Siemens 

TLV 9013 04 (без противозадирных присадок ЕР)

Westinghouse 
1500 0020, 55125Z3
Solar 


ES 9-224V
Alstom (ABB) 
HTGD 90117, K 110 812101
DIN 


DIN 51515

ASTM 

D 4304 Тип I (без противозадирных присадок ЕР)

	Типовые характеристики:
	TURBOFLO

	
	32
	46
	68

	Вязкость, сСт при 40°C 
	34
	46,6
	68,4

	сСт при 100°C 
	5,6
	7,0
	8,9

	сек. Сейболта при 100°F 
	175
	240
	354

	сек. Сейболта при 210°F 
	45
	50
	56

	Индекс вязкости
	110
	107
	103

	Температура вспышки, °C/°F 
	220/428
	216/421
	232/450

	Температура застывания, °C/°F 
	-30/-22
	-24/-11
	-21/-6

	Стабильность к окислению, RPVOT, мин. 
	1000+
	1000+
	1000+

	Стабильность к окислению (D943), часов до ОКЧ 2,0
	10000+
	10000+
	10000+


TURBOFLO r&o/premium R&O - турбинные/циркуляционные жидкости  XE "Турбинные/циркуляционные масла"  XE "Циркуляционные масла" 
Turboflo R&O – это турбинные/циркуляционные масла, специально разработанные для работы с продленным интервалом замены и уникальной защитой от коррозии. Они могут применяться во многих видах промышленного оборудования, но, в первую очередь, рекомендуются для смазки паровых и газовых турбин, а также применения в различных системах циркуляции масла. 
Turboflo R&O обладают превосходной стабильностью к окислению и термальным нагрузкам, что препятствует образованию шлама и нагара, продлевает срок службы масла. Они имеют также превосходную способность к деэмульгированию, что ускоряет отделение воды от масла и предотвращает образование эмульсий.
Масла Turboflo R&O 32, 46 и 68 соответствуют следующим спецификациям основных производителей турбин:

General Electric GEK 28143A, GEK 46506B
Westinghouse 1500 00 20
Siemens TLV 9013 04 (Класс 32)
ABB K 110 812101, HTGD 90117
Solar ES 9224

Cooper SE 1144

Premium R&O 77 были специально разработаны в соответствии со спецификацией масел для паровых турбин Комитета Канады по стандартизации №3-GP-357M (декабрь 1996г.). Марка Premium R&O 46 одобрена по стандарту GM LS-2.

	Типовые характеристики: 
	Turboflo  R&O

	
	10
	22
	32
	46
	68

	Вязкость, 
сСт при 40°С
	11
	22
	31
	45
	66

	сСт при 100°С
	2,7
	4,3
	5,3
	6,6
	8,3

	сек. Сейб. при 100°F
	65
	115
	160
	232
	348

	сек. Сейб. при 210°F
	35
	40
	44
	48
	54

	Индекс вязкости
	81
	98
	100
	99
	100

	Температура вспышки, °С/°F
	180/356
	195/383
	210/410
	214/417
	232/450

	Температура застывания масла, °С/°F
	-42/-44
	-39/-38
	-36/-33
	-33/-27
	-30/-22

	Стабильность к окислению, в часах к 2.0 TAN
	5000+
	5000+
	4500+
	4000+
	4000+

	Диапазон работы подшипника и зубчатой передачи1, °С 
°F
	-40 до 30
-40 до 86
	-32 до 54
-26 до 129
	-23 до 63
-9 до 145
	-20 до 74
-4 до 165
	-17 до 84
+1 до 183

	
	Turboflo R&O

	
	Pr.R&O 77
	100
	150
	220
	320
	460

	Вязкость сСт при 40°С
	77
	95
	140
	207
	305
	437

	сСт при 100°С
	9,4
	10,7
	14,2
	18,6
	24,4
	29,3

	сек. Сейб. при 100 °F
	398
	496
	734
	1091
	1617
	2338

	сек. Сейб. при 210 °F
	58
	62
	75
	94
	120
	144

	Индекс вязкости
	97
	97
	96
	96
	96
	95

	Температура вспышки, °С/°F 
	240/464
	259/498
	262/504
	268/514
	274/525
	310/590

	Температура застывания масла, °С/°F
	-27/-17
	-18/0
	-12/10
	-12/10
	-9/16
	-9/16

	Стабильность к окислению, в часах до  ОКЧ 2.0 
	4000+
	4000+
	2000
	2000
	2000
	1600

	Диапазон работы подшипника и зубчатой передачи1,  °С 
°F
	-15 до 90
+5 до 194
	-9 до 94
16 до 201
	-4до105
25 до 221
	0до 114
32 до 237
	+5до 123
41 до 253
	+10 до132
50 до 270


1 Компания «Petro-Canada» определяет максимальные и минимальные температуры как те, при которых вязкость масла достигает 13сСт и 75°Сп соответственно.

Turbonycoil 600 - для стационарных реактивных турбин XE "Турбинные масла:Авиационные турбины" 
TURBONICOIL 600 – масло для стационарных реактивных турбин. Это особая синтетическая жидкость, предназначенная для смазки стационарных аэропроизводных реактивных турбинных двигателей, работающих в чрезвычайно суровых условиях. TURBONICOIL 600 производятся на основе полиолэфира с высокой стабильностью к термальным нагрузкам, усиленного нетоксичными ингибиторами окисления, износа и коррозии. Данная жидкость одобрена различными производителями двигателей, в том числе Rolls Royce, Allison, CFM International, Turbomeca, Pratt & Whitney Canada, Hamilton Sundstrand/APIC и General Electric, для применения в стационарных промышленных и морских газовых турбинах, для которых необходимо соответствие спецификации U.S. Military MIL-L-23699F или одобрение Rolls Royce.

	Типовые характеристики: 
	TURBONICOIL 600

	Вязкость сСт при 40°С
	28

	                 сСт при 100°С
	5,12

	                 сСт при -40°С
	9468

	                 сек. Сейболта при 100 °F
	144

	                 сек. Сейболта при 210 °F
	43

	Температура вспышки, °С 
	270

	Температура застывания масла, °С 
	-57

	Испаряемость, 6,5ч при 204°С, вес. %
	3,4

	Общий кислотный номер
	0,16


МАСЛА ДЛЯ РАБОТЫ В МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ XE "Промышленные смазочные материалы:Металлообработка" 
Компания «Petro-Canada» предлагает полный ассортимент жидкостей для металлообрабатывающего оборудования, который охватывает практически все этапы металлообработки.

Основными функциями жидкостей для работы с металлом являются смазка или снижение трения между станком и рабочим инструментом, а также охлаждение и отвод тепла с поверхности заготовки.
Растворимые и нерастворимые смазочно-охлаждающие жидкости Petro-Canada, которые специально разработаны для повышения КПД при снятии металлической стружки.

· Правильно выбранная смазка уменьшает трение, в результате чего:
· Требуется меньше охладительной жидкости для отвода тепла
· Требуется меньше энергии для резки
· Уменьшается износ инструмента
· Улучшается качество отделки поверхности
НЕРАСТВОРИМЫЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ XE "СОЖ" 

 XE "Смазочно-охлаждающие жидкости:Нерастворимые" 
Масляные смазочно-охлаждающие жидкости уже готовы к применению и не требуют разведения водой. Они обладают превосходными смазочными и противоизносными свойствами, продлевают срок службы режущих инструментов и обеспечивают качественную обработку заготовки.  Данные масла обычно являются компаундированными минеральными маслами или содержат определённое количество противозадирных присадок ЕР (сера и хлор) и/или присадок, улучшающих смазывающие свойства.
Transicut
Жидкости Transicut содержат пакет специально подобранных присадок. Это прозрачные, не оставляющие пятен смазочно-охлаждающие жидкости, которые могут применяться в высокоскоростных автоматических винтонарезных и  токарных станках.  Они рекомендуются для обработки низкоуглеродистой стали и цветных металлов, в том числе меди, алюминия и магния.
	Типовые характеристики: 
	Transicut

	
	25
	32

	Вязкость, 
сСт при 40°С
	26
	33

	сСт при 100°С
	4,8
	5,6

	сек. Сейболта при 100°C
	133
	170

	сек. Сейболта при 210 °F
	44
	45

	Температура вспышки, °С
	202
	219

	Цвет, ASTM
	<1,0
	5,5

	Сера, вес. %
	0,1
	0,3

	Хлор, вес. %
	2,0
	1,0

	Жирные эфиры, вес. %
	0,5
	3,0


Supercut
Жидкости  Supercut разработаны для резки и шлифования высокопрочных железных сплавов и труднообрабатываемых никилиевых/кобальтовых сплавов, в том числе, при нарезании гаек, резьбы, протяжке, сверлении глубоких отверстий.

Supercut 13 – это маловязкая жидкость, предназначенная для сверления стволов и другого глубокого сверления.

	Типовые характеристики:
	Supercut

	
	13
	25
	45

	Вязкость, сСт при 40°С
	13
	24
	46

	                 сСт при 100°С
	3,1
	4,6
	6,9

	сек. Сейболта при 100 °F
	74
	125
	237

	сек. Сейболта при 210 °F
	37
	41
	49

	Температура вспышки, °С/°F 
	168/334
	198/388
	210/410

	Цвет, ASTM
	7,0
	7,0
	7,0

	Сера, вес. %
	2,0
	1,9
	1,9

	Хлор, вес. %
	1,1
	2,7
	2,6

	Жирные эфиры, вес. %
	5,0
	5,0
	5,0


Alucut
Alucut – светлоокрашенное маловязкое масло, специально разработанное для обработки алюминиевых и магниевых сплавов. Улучшенные смазывающие и увлажняющие свойства таких жидкостей помогают повысить точность обработки детали и препятствуют ее перегреванию, образующемуся при работе станка на высоких оборотах.
	Типовые характеристики:
	Alucut

	Вязкость, сСт при 40°С
	11

	                  сСт при 100°С
	2,8

	сек. Сейболта при 100 °F
	65

	сек. Сейболта при 210 °F
	35

	Температура вспышки, °С/°F 
	178/352

	Цвет, ASTM
	<0,5

	Жирные эфиры, вес. %
	1,2

	Число омыления
	4,9


Aludraw 850 XE "Проволока, волочение" 
Aludraw 850 разработано специально для вытяжки алюминиевой проволоки. Эта СОЖ для волочения действует более эффективно, когда она содержит 1-2% мелких алюминиевых частиц, которые в сочетании с Aludraw 850 значительно повышают эффективность волочения.

Эти жидкости обладают чрезвычайно длительным сроком службы - 2-3 года, при минимальных доливках во время эксплуатации. Время замены жидкости определяется в ходе ежегодных проверок.
Следующие характеристики свидетельствуют о том, что жидкость пора менять:
Повышение вязкости при 100°С  с 24 сСт до 60 сСт
Повышение содержания твердых примесей до 10%
Повышение зольности до 20%.
	Типовые характеристики:
	Aludraw 850

	Вязкость, сСт при 40°С
	270

	                 сСт при 100°С
	24,0

	сек. Сейболта при 100 °F
	1421

	сек. Сейболта при 210 °F
	119

	Индекс вязкости
	112

	Температура застывания, °С/°F 
	-6/+21

	Число омыления
	20,8

	Общее кислотное число
	0,4


РАСТВОРИМЫЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ XE "Смазочно-охлаждающие жидкости:Растворимые" 
Растворимые смазочно-охлаждающие жидкости Petro-Canada применяются там, где основной их функцией является быстрый отвод тепла с поверхности. Они производятся на основе минеральных масел, эмульсирующих агентов, ингибиторов ржавчины и присадок ЕР. Растворимые смазочно-охлаждающие жидкости практически всегда смешиваются с водой в пропорциях 3%-10%.
Растворимые смазочно-охлаждающие жидкости Petro-Canada образуют устойчивые  эмульсии, обладающие превосходными охлаждающими и тщательно выверенными смазывающими свойствами, соответствующими условиям металлообработки.  Они не рекомендуются при использовании нитриловых уплотнений, потому что могут вызвать преждевременное размягчение таких уплотнительных материалов.
Внимание: При смешивании всегда лейте жидкость в воду, а не наоборот!
Cutsol/Cutsol HD
Cutsol – это специальная компаундированная жидкость, содержащая биоцид и разработанная для станков общего назначения.  Она может использоваться при таких работах, как резка, сверление, фрезерование и шлифовка. Cutsol идеально подходят для всех видов обработки, где особенно необходимы охлаждение и защита от ржавчины.

Cutsol HD – это растворимая СОЖ для работы в тяжёлых условиях, содержащая биоцид. Она специально разработана для наиболее суровых условий эксплуатации станков. Область применения данной жидкости – механическая обработка средне- и высокопрочной углеродистой стали, а также незначительная обработка труднообрабатываемых стали и сплавов. Cutsol HD образует тонкодисперсную, стабильную эмульсию высокой степени чистоты,  требуемой для шлифовочных операций.

 
	Типовые характеристики :
	Cutsol
	Cutsol HD

	Вязкость сСт при 40°С
	39
	95

	сек. Сейболта при 100 °F
	180
	440

	Цвет жидкости
	Чистый янтарь
	Чистый янтарь

	Сера, вес. %
	0,2
	1,1

	Хлор, вес. %
	ноль
	11,8

	Жирные эфиры, вес. %
	4,1
	1,0

	Пропорции смеси с водой
	10:1/30:1
	10:1/20:1

	Цвет эмульсии
	Молочно белый
	Молочно белый

	рH эмульсии
	9,2
	9,1


СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕ
Смазки предназначены для смазки тех подшипников и редукторных передач, где постоянная подача масла невозможна.   Консистентная смазка представляет собой твёрдый или полутвёрдый материал, который производится при добавлении в жидкий смазочный материал загустителя. Смазки  могут содержать и другие присадки для придания им каких-либо особых свойств. 
При подборе смазки для оборудования следует учитывать такие важные факторы, как рабочие температуры, стабильность к окислению, водостойкость и т.д. Более того, также основными характеристиками, которые необходимо рассматривать при выборе подходящей смазки, являются её вязкость и консистенция.
Больше всего на свойства и характеристики смазки влияют:
· Количество и тип загустителя
· Вязкость и физические характеристики масла
Основные свойства смазок следующие:
· Снижение трения и износа
· Защита от коррозии
· Предотвращение попадания воды и загрязняющих веществ в подшипник
· Способность оставаться на поверхности, предотвращая стекание и разбрызгивания смазки
· Сохранение структуры или консистенции во время эксплуатации
· Текучесть при нанесении
· Совместимость с уплотнительными материалами
· Водостойкие или водоотталкивающие свойства
Обычная консистентная смазка XE "Смазки:Обычные"  XE "Автомобильные смазочные материалы:Смазки" 
В производстве обычных смазок обычно используется реакция гидроокиси металла с какой-либо жирной кислотой. 
	Загуститель
	Смазочное масло
	Присадки

	5-20% (жирная кислота, животный жир плюс гидроокись металла – кальций, литий или алюминий)
	75-95%
	0-15%


От того, гидроокись какого металла была использована (кальция, лития или алюминия), в значительной степени зависят и характеристики готовой смазки. Например, литиевые смазки обладают хорошими температурными и влагостойкими свойствами. Кальциевые хоть и обеспечивают хорошую влагостойкость, но не так эффективны при высоких температурах. Алюминиевые смазки имеют отличную липкость, поэтому они эффективны в том оборудовании, где требуются полутвёрдые смазки и где необходимо, чтобы не нарушалась смазочная плёнка.
Сложная консистентная смазка XE "Смазки:Сложные"  XE "Сложная смазка" 
Сложная консистентная смазка похожа на обычную, за исключением загустителя, который содержит две отличные друг от друга жирные кислоты, одна из которых – комплексообразующее вещество.  Это придает смазке отличные высокотемпературные свойства и сохраняет характеристики гидроокиси метала, использовавшейся при производстве. Обычно сложные смазки содержат литиевый, алюминиевый либо кальциевый комплекс.
Смазка на основе комплекса сульфоната кальция по сути представляет собой больше мицеллу, чем комплексный загуститель.
Смазочное масло XE "Смазки:Смазочное масло" 
Если в смазке содержится масло в большой концентрации – 75-90 вес. %, то необходимо, чтобы оно было высокого качества и обладало вязкостью, соответствующей требованиям для конкретных условий применения. Маловязкое масло обычно используется в низкотемпературном оборудовании, при малых нагрузках и повышенных оборотах. Сильновязкое масло обычно применяется в условиях высоких температур, повышенных нагрузке и на малых скоростях.
Присадки XE "Смазки:Присадки" 

 XE "Присадки:Смазки"  XE "Противозадирные присадки" 
Самые распространённые присадки, которые содержатся в консистентной смазке, следующие:
· Ингибиторы окисления – продлевают срок службы консистентной смазки
· Противозадирные присадки ЕР– защищают от задира и трения
· Антикоррозийные присадки – защищают металл от вредного воздействия воды,  сульфидов и агрессивных веществ
· Противоизносные  присадки – формируют защитную пленку, предотвращающую абразивный износ и сухое трение
ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОК XE "Смазки:Свойства" 
· Консистенция – это степень твердости смазки. Она может варьироваться в зависимости от температуры. В соответствии с классификацией Национального института смазочных материалов США (NLGI) смазки подразделяются на следующие марки в зависимости от консистенции:

	Марки NLGI
	ПЕНЕТРАЦИЯ XE "Пенетрация, марки смазки"  ПРИ 25°С (1/10 мм)

	000
	445-475

	00
	400-430

	0
	355-385

	1
	310-340

	2
	265-295

	3
	220-250

	4
	175-205

	5
	130-160

	6
	85-115


· Стабильность на сдвиг – способность смазки противостоять изменению консистенции во время работы. При повышенной степени сдвига смазка меняет свою консистенцию (обычно становится мягче). 
· Сепарация масла – процентное соотношение масла, которое отделяется от смазки в стационарном состоянии (например, при хранении). В динамических условиях тенденцию отделения масла невозможно предугадать. 
· Высокотемпературная стабильность – способность смазки сохранять свою консистенцию, структуру и свойства при температуре выше 125°С.
СЕРВИСНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОК XE "NLGI, классификация" 

 XE "Смазки:Классификация NLGI" 
Национальный институт смазочных материалов (NLGI) также разработал сервисную классификацию автомобильных смазок. Данная классификация (ASTM D4950) охватывает смазку шасси и колесных подшипников легковых, грузовых и других автомобилей. Национальный институт подразделяет все автомобильные смазки на две большие группы: см XE "Автомобильные смазочные материалы:Классификация NLGI" азки для шасси, в сервисной категории которых указывается буква «L», и смазка для колесных подшипников – «G».

СЕРВИСНЫЕ КАТЕГОРИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ СМАЗОК NLGI

	Категория
	Применение
	Свойства

	LA
(шасси)
	Малые интервалы замены (<3200 км). Легкие условия (неосновные узлы) 
	Стабильность к окислению, к сдвигу, защита от коррозии и износа

	LB
(шасси)
	Продленные интервалы замены (>3200 км). От легких до тяжелых условий (повышенные нагрузки, вибрация, присутствие воды)
	Стабильность к окислению, к сдвигу, защита от коррозии и износа даже при высоких нагрузках и загрязнении водой. Температурный режим от -400 до 120°С

	GA
(колесные подшипники)
	Малые интервалы замены. Легкие условия (неосновные узлы)
	Температурный режим – от -20°С до 70°С

	GB
(колесные подшипники)
	От легких до тяжелых условий эксплуатации (легковые и грузовые автомобили в условиях города и шоссе)
	Стабильность к окислению и испарению, на сдвиг, защита от коррозии и износа. Температурный режим – от          -40°С до 120°С, иногда с повышением до 160°С

	GC
(колесные подшипники)
	От легких до тяжелых условий эксплуатации движение с частыми остановками, буксировка, вождение в горных условиях и т.д.
	Стабильность к окислению и испарению, на сдвиг, защита от коррозии и износа. Температурный режим – от          -40°С до 120°С, часто с повышением до 160°С и иногда до 200°С


СОВМЕСТИМОСТЬ СМАЗОК XE "Смазки:Совместимость" 
Иногда если возникают сбои в работе оборудования, необходимо заменить смазку. Если материалы загустителей несовместимы, то смешивание приведет к понижению свойств и характеристик новой смазки. 
Однако во всех случаях необходимо максимально счистить старую смазку с поверхности перед тем, как нанести новую. 
В то же время совместимость между смазками еще зависит и от температуры. С повышением температуры несовместимость между загустителями также увеличивается. В таблице ниже приводятся данные о совместимости основных смазок Petro-Canada. Если вы ранее использовали смазку другого производителя, настоятельно рекомендуем считать ее несовместимой со смазками Petro-Canada, если ничего не свидетельствует об обратном. 

	
	
	Алюминиевый комплекс
	Литий
	Полимочевина
	Литиевый комплекс
	Бариевый комплекс
	Кремний
	Глина

	
	
	VULTREX MPG EP2
	Precision General Purpose EP2
	Chevron SRI2
	Precision XL EP2
	Barimol Heavy
	Thermex
	Bentone RM2

	Литий
	Precision General Purpose EP2
	Да
140
	
	
	
	
	
	

	Полимоче-вина
	Chevron SRI2
	Да
130
	Да
145
	
	
	
	
	

	Литиевый комплекс
	Precision  XL EP2
	Да
150
	Да
170
	Да
158
	
	
	
	

	Бариевый комплекс
	Barimol Heavy
	Да
168
	Да
153
	Да
173
	Да
160
	
	
	

	Кремний
	Thermex
	Да
115
	Нет
(*)
	Нет
80
	Нет
(*)
	Да
173
	
	

	Глина
	Bentone RM2
	Нет
58
	Нет
95
	Нет
(*)
	Да
183
	Да
173
	Нет
75
	

	Комплекс сульфонат кальция
	PEERLESS OG-2
	Нет
98
	Да
125
	Нет
95
	Да
125
	Да
140
	Нет
(*)
	Нет
95


Примечание: 

1. Указанные цифры – это температура в градусах Цельсия, при которой наступает несовместимость.
2. (*) Обозначает, что смесь несовместима при любой температуре.
Свойства смазок XE "Смазки:Свойства" 
Данная таблица поможет вам в выборе типа смазки, которая будет соответствовать вашим условиям работы.
	
	Обычные смазки
	Сложные смазки
	Синтетическая глина

	Свойства
	Кальций
	Литий
	Натрий
	Алюминий
	Кальций
	Барий
	Литий
	Полимочев.
	Бентон

	Тем-ра капле-падения, °С
	80-100
	175-205
	170-200
	260+
	260+
	200+
	260+
	250+
	нет

	*Макс. тем-ра, °С
	65
	125
	125
	150
	150
	150
	160
	150
	150

	Высокотемпературн. св-ва
	оч. плохо
	хорошо
	хорошо
	отлично
	отлично
	хорошо
	отлично
	отлично
	отлично

	Текучесть при низких тем-рах
	средняя
	хорошая
	плохая
	хорошая
	средняя
	плохая
	хорошая
	хорошая
	хорошая

	Мех. стабиль-ность
	средняя
	хорошая
	средняя
	отличная
	хорошая
	средняя
	отличная
	хорошая
	средняя

	Водостойкость
	отличная
	хорошая
	плохая
	отличная
	отличная
	отличная
	отличная
	отличная
	средняя

	Стабильность к окислению
	плохая
	хорошая
	хорошая
	отличная
	отличная
	плохая
	хорошая
	отличная
	хорошая

	Структура
	гладкая
	гладкая
	волокнистая или гладкая
	гладкая
	гладкая
	волокнистая
	гладкая
	гладкая
	гладкая


*Эти температуры относятся к работе в непрерывном режиме. Иногда они могут превышаться при использовании сложных смазок и неукоснительном соблюдении всех правил по смазке оборудования.
СРОК ХРАНЕНИЯ СМАЗОК XE "Хранение:Срок хранения смазок" 

 XE "Смазки:Хранение" 
Срок хранения смазки зависит от её типа и количества загустителя, консистенции, технологии её производства и сложности состава этой смазки.  Обычно литиевые продукты и смазки на основе литиевого и кальциевого комплекса долго остаются стабильными. Смазки на основе алюминиевого комплекса имеют свойство затвердевать, но при этом сохраняют свои свойства.  Бентонитовые и бариевые смазки, наоборот, со временем размягчаются. На основе таких фактов можно сказать, что: 
· Срок службы всех смазок Petro-Canada, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ смазок марки NLGI 0 или обладающих более мягкой консистенцией (например, 00, 000), составляет пять (5) лет. 
· Следующие смазки имеют срок хранения два (2) года: 
Vultrex Rock Drill, EP 000, Vultrex Rolling Cam Light, Vultrex Gearshield NC, Vultrex Gearshield P, Peerless OG00, Precision XL EP00, Precision XL 3 Moly Arctic, Precision XL EP 00, Precision Synthetic EP 00, Purity FG 00, Precision XL EP000, Vultrex Slide Cam, Vultrex Slide Cam Light, Vultrex MPG Synthetic Arctic, Precision XL 5 Moly EP0, Vultrex OGL Synthetic All Season, Vultrex OGL Synthetic Arctic, Vultrex EGF 1000, Vultrex OGL Heavy.
НАНЕСЕНИЕ СМАЗКИ XE "Смазки:Нанесение" 
Больше всего сбоев в работе подшипников происходит из-за излишней смазки.  Избыток смазки в полости подшипника повышает трение внутри него, в результате чего рабочая температура может превысить температуру каплепадения самой смазки.  В итоге масло начнёт отслаиваться, и смазка вряд ли сохранит эффективные смазывающие свойства.  При набивании консистентной смазки в опорный подшипник с разъёмным корпусом следите за тем, чтобы полость была заполнена не больше чем на одну треть.  Интервалы нанесения смазки зависят от следующих условий: 
· условий работы подшипника
· условий эксплуатации оборудования
· состояния уплотняющих материалов
· ударных нагрузок
В таблице на следующей странице мы предлагаем свои рекомендации по интервалам замены, а также количеству смазки, которое необходимо нанести. 
ГРАФИК НАНЕСЕНИЯ СМАЗКИ НА ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ СО СФЕРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ
	Размер вала
	Объем смазки
	Частота вращения (об./мин.)

	
	
	500
	1000
	1500
	2000
	2200
	2700
	3000
	3500
	4000
	4500

	дюйм
	см
	дюйм3
	см3
	Интервалы смазки (месяцев)

	3/4-1
	25
	0,39
	6,4
	6
	6
	6
	4
	4
	4
	2
	2
	1
	1

	11⁄8-11⁄4
	30
	0,47
	7,7
	6
	6
	4
	4
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	17⁄l6-11⁄2
	35
	0,56
	9,2
	6
	4
	4
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	½

	15⁄8-13⁄4
	40
	0,80
	13,1
	6
	4
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	½
	

	115⁄16-2
	45 -50
	0,89
	14,6
	6
	4
	2
	1
	1
	1
	1
	½
	
	

	23⁄16-21⁄4
	55
	1,09
	17,9
	6
	4
	2
	1
	1
	1
	½
	
	
	

	27⁄16-21⁄2
	60
	1,30
	21,3
	4
	2
	1
	1
	1
	½
	
	
	
	

	211⁄16-3
	65 -75
	2,42
	39,7
	4
	2
	1
	1
	½
	
	
	
	
	

	33⁄16-31⁄2
	80 -85
	3,92
	64,2
	4
	2
	1
	½
	
	
	
	
	
	

	311⁄16-4
	90 -100
	5,71
	93,6
	4
	1
	½
	
	
	
	
	
	
	

	43⁄16-41⁄2
	110 -115
	6,50
	106,5
	4
	1
	½
	
	
	
	
	
	
	

	415⁄16-5
	125
	10,00
	163,9
	2
	1
	½
	
	
	
	
	
	
	


ОБОРУДОВАНИЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ТЕМПЕРАТУРА 90°C (200°F) 
СМАЗКИ 
Смазки Petro-Canada перечислены в данном разделе по их свойствам или применению: 

· Смазки стандартного назначения
· Смазки высшего качества
· Синтетические смазки
· Специальные смазки для предельных температур
· Специальные смазки повышенной водостойкости
· Пищевые смазки
· Смазки для редукторов и кулачковых шайб
· Смазки для промышленного и горнодобывающего оборудования 
· Спеализированные смазки
· СМАЗКИ СТАНДАРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ XE "Смазки:Универсальные" 

 XE "Промышленные смазочные материалы:Смазки" 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛИТИЕВЫЕ СМАЗКИ  XE "Подшипники, смазка" 
Precision General Purpose EP1/EP2/Moly  XE "Противозадирные присадки:Смазочные материалы" 
Precision General Purpose – это высококачественные смазки на литиевой основе с противозадирными свойствами ЕР. Они имеют широкий температурный диапазон применения, обеспечивают значительную экономию затрат и обладают повышенной водостойкостью. 
Precision General Purpose EP1 рекомендуется для централизованных систем смазки тяжелонагруженных конвейерных подшипников, передвижного горнодобывающего и лесоперерабатывающего оборудования, а также высокоскоростных промышленных подшипников. 

Precision General Purpose EP2 используются в подшипниках, работающих на средних и малых скоростях и при средних температурах. 

Precision General Purpose Moly – это высококачественная универсальная смазка темно-серого цвета на литиевой основе, содержащая в составе дисульфид молибдена и противозадирные присадки ЕР. Дисульфид молибдена взаимодействует с металлической поверхностью и образует защитную пленку против износа даже в том случае, если состав смазки почти полностью разрушен. Смазка Precision General Purpose Moly идеально подходит для парков грузового транспорта, передвижного оборудования и промышленных установок, для которых требуется смазка с уникальными противозадирными свойствами ЕР и надежной защитой при шоковых нагрузках

	Типовые характеристики:
	Precision General Purpose

	
	EP1
	EP2
	Moly

	Тип мыла
	Литий
	Литий
	Литий

	Цвет
	Коричневый
	Коричневый
	Серый

	Пенетрация в рабочем состоянии, при 25°С
	310
	265
	272

	Температура каплепадения, °С
	198
	195
	191

	Вязкость базового масла, 
сСт при 40°С
	159
	159
	159

	сСт при 100°С
	14,9
	14,9
	14,9

	сек. Сейб. при 100 °F
	737
	737
	737

	сек. Сейб. при 210 °F
	78
	78
	78

	Нагрузка по Тимкену ОК, кг
	18
	18
	18

	Нагрузка сваривания, кг
	250
	250
	315

	Рабочий диапазон, °С
	-30 до 135
	-20 до 135
	-25 до 135

	Мин. температура подачи смазки, °С
	-30
	-25
	-25


· СМАЗКИ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ЛИТИЯ ИЛИ ЛИТИЕВОГО КОМПЛЕКСА XE "Премиум-класс, материалы" 
Precision XL XE "Противозадирные присадки:Смазочные материалы" 
Смазки Precision XL – это универсальные высококачественные смазки с продленным сроком службы, производимые на основе литиевого комплекса. Они специально разработаны для смазки и защиты автомобильного и промышленного оборудования, работающего в различных условиях эксплуатации. Смазки Precision XL рекомендуются для легкового транспорта, фургонов, шоссейных грузовых и всех типов внедорожных автомобилей. Они также являются основными смазочными материалами, рекомендуемыми для всех видов промышленного машинного оборудования, в том числе для целлюлозно-бумажных заводов и горнодобывающего оборудования. 
Precision XL EMB  XE "Электродвигатели" – это смазка марки NLGI 2 с ингибиторами ржавления и окисления, не содержащая противоизносные присадки ЕР. Она выпускается на основе базовых масел средней/низкой вязкости и окрашена в синий цвет. Основное применение Precision XL EMB – это смазка высокоскоростных шариковых и роликовых подшипников, а том числе тех, которые установлены на высокотемпературных электродвигателях и генераторах с изоляцией Класса Н.  

Precision XL ЕР 00 – это полужидкая смазка марки NLGI 00, разработанная специально для централизованных встроенных систем смазки шасси грузовых автомобилей. Несмотря на мягкую консистенцию, смазка Precision XL EP 00 имеет высокую температуру каплепадения, высокую вязкость базовых масел и достаточные противозадирные свойства ЕР, что справляться с шоковыми нагрузками и предотвращать износ. Она специально разработана для таких централизованных систем смазки, как, например, Groeneveld, Rebertshaw, Lincoln, Grease Jockey, Interlube и Vogel. Эта смазка может быть также использована во всех Температурах смазки грузовых автомобилей, а также в качестве смазочного материала для шестеренчатого привода, где требуется редукторное масло повышенной вязкости с отличной текучестью при низких температурах. Кроме этого Precision XL EP 00 может применяться в негерметичных коробках передач. 

Precision XL ЕР 000 – это полужидкая смазка марки NLGI 000, обладающая противозадирными свойствами ЕР и специально разработанная для подтекающих или недостаточно герметичных коробок передач. Она также может использоваться в комбайнах непрерывного действия по добыче колы или поташа. Precision XL EP 000 рекомендуется для подтекающих редукторов, кожухов цепной передачи и подшипников с централизованной системой смазки. 

Precision XL ЕР1 – это смазка марки NLGI 1, обладающая противозадирными свойствами ЕР и разработанная для централизованных систем смазки тяжелонагруженных и универсальных подшипников. Precision XL EP1 может служить зимним аналогом смазки Precision XL EP2 для того оборудования, где требуется большая текучесть при низких температурах. Смазка Precision XL EP1 отвечает требованиям стандарта смазки колесных подшипников и шасси NLGI GC-LB. 

Precision XL EP2  XE "Муфты" – это смазка марки NLGI 2, обладающая противозадирными свойствами ЕР и разработанная для всех типов тяжелонагруженных и универсальных подшипников, работающих как на малых, так и на высоких скоростях. Она может использоваться в нагнетательных насосах для смазки многих типов оборудования почти в любых условиях эксплуатации. Precision XL EP2 рекомендована для автомобильных колесных подшипников, особенно на колесах, оборудованных дисковыми тормозами, а также шасси шоссейных, внедорожных и сельскохозяйственных автомобильных средств и промышленного оборудования, как, например, бумагоделательные машины, прессы, дробилки и мельницы. Precision XL EP 2 отвечают требованиям стандарта смазки колесных подшипников и шасси NLGI-GC-LB.

Precision XL Heavy Duty – это смазка, специально разработанная для сталепрокатных станов, складского и монтажного оборудования, применяемых в промышленном производстве. Она особенно подходит для подшипников, работающих при повышенных и шоковых нагрузках на прокатных станах и другом подобном оборудовании, и также может применяться на длинных маслопроводах сталелитейного оборудования.
Precision XL Rail Curve – это водостойкая смазка, компаундированная графитом. Она пригодна для принудительной смазки путевого оборудования таких производителей, как, например Portec и Lincoln, а также нанесения смазки при помощи таких встроенных систем, как система Clicomatic. Precision XL Rail Curve обеспечивает повышенную защиту от износа, обладает отличными адгезионными свойствами и может использоваться в широком диапазоне рабочих температур. Это смазка рекомендуется для следующего оборудования: путевые механические лубрикаторы, встроенные системы смазки, стрелочные переводы, подушки стрелочного остряка (нанесение вручную/кистью), накладки, в том числе рельсовые, и другое железнодорожное оборудование, для которого рекомендуются графитовые смазки.
Precision XL 3 Moly EP1 и ЕР2 – это две смазки, обладающие противозадирными свойствами и содержащие более вязкое базовое масло и 3% дисульфида молибдена.  Они лучше всего подходят для оборудования с тяжелыми условиями эксплуатации и шоковыми нагрузками, применяемого как в промышленном производстве, так и внедорожной технике. Они также подходят для смазки опорного круга грузовых автомобилей. Precision XL 3 Moly EP1 обладает более эффективной прокачиваемостью при низких температурах, чем Precision XL 3 Moly EP2, и может использоваться в централизованных системах смазки. 

Precision XL 3 Moly Arctic – это смазка, обладающая противозадирными свойствами и содержащая 3% дисульфида молибдена. Она специально разработана для внедорожной, горнодобывающей и лесозаготовительной технике, эксплуатируемой в суровых условиях при предельно низких температурах. Precision XL 3 Moly Arctic обладает повышенной водостойкостью. 

Precision XL 5 Moly EP0, EP1 и ЕР2 – это три смазки, обладающие противозадирными свойствами и содержащие 5% дисульфида молибдена.  Они специально разработаны в соответствии со спецификациями смазочных материалов для горных экскаваторов Caterpillar моделей 5130 (7TJ и 5ZL), 5230 (7LL) и колесных погрузчиков Caterpillar модели 994 (9YF). Данные смазки защищают узлы оборудования от вибрации и шоковых нагрузок и рекомендуются для экстремально тяжелых рабочих условий. 
Типовые характеристики: 
	
	Precision XL

	
	EP 2
	EP 1
	EP 00
	EP 000
	EMB
	Heavy Duty

	Тип мыла
	Комплекс лития
	Комплекс лития
	Литий
	Литий
	Комплекс лития
	Комплекс лития

	Цвет
	Зеленый
	Зеленый
	Зеленый
	Темно-янтарн.
	Синий
	Корич-невый

	Пенетрация в рабочем состоянии, при 25°С
	274
	312
	401
	452
	291
	284

	Температура каплепадения, °С/°F
	302/576
	307/585
	191/376
	185/365
	298/568
	284/523

	Вязкость базового масла,
сСт при 40°С
	220
	220
	120
	325
	110
	420

	сСт при 100°С
	17,9
	17,9
	13,7
	24,0
	12,0
	25,6

	сек. Сейб. при 100 °F
	1019
	1019
	555
	1506
	510
	1946

	сек. Сейб. при 210 °F
	90
	90
	73
	115
	66
	123

	Нагрузка ОК по Тимкену, кг
	27
	27
	18
	18
	-
	27

	Нагрузка сваривания
	315
	315
	250
	250
	-
	315

	Рабочий диапазон, °С
	-20 до 160
	-25 до 160
	-35 до 100
	-25 до 100
	-25 до 160
	-10 до 160

	Мин. температура подачи смазки, °С
	-20
	-20
	-35
	-25
	-20
	-10


	
	Precision XL

	
	Rail Curve
	3 Moly EP2
	3 Moly EP1
	3 Moly Arctic

	Тип мыла
	Литий
	Литий
	Литий
	Литий

	Цвет
	Темно-серый
	Серый
	Серый
	Серый

	Пенетрация в рабочем состоянии при 25°С
	328
	265
	313
	325

	Температура каплепадения, °С/°F
	185/365
	228/412
	230/446
	209/408

	Вязкость базового масла,
сСт при 40°С
	20.6
	403
	220
	34

	сСт при 100°С
	4.1
	25.1
	17.9
	6.1

	сек. Сейб. при 100 °F
	100
	1867
	1019
	160

	сек. Сейб. при 210 °F
	40
	212
	90
	46

	Нагрузка OK по Тимкен, кг
	18
	27
	27
	18

	Нагрузка сваривания
	400
	620
	620
	250

	Рабочий диапазон, °С
	-50 до 120
	-15 до 135
	-25 до 135
	-45 до 135

	Мин. температура подачи смазки, °С/°F
	-45/-49
	-15/5
	-25/-13
	-45/-49


	
	Precision XL

	
	5 Moly EP 0
	5 Moly EP 1
	5 Moly EP 2

	Тип мыла
	Литий
	Литий
	Литий

	Цвет
	Серый
	Серый
	Серый

	Пенетрация в рабочем состоянии при 25°С
	360
	331
	282

	Температура каплепадения, °С/°F
	219/427
	227/442
	187/369

	Вязкость базового масла, сСт при 40°С
	127
	159
	195.4

	сСт при 100°С
	14.0
	14.9
	18.2

	сек. Сейб. при 100 °F
	662
	737
	1028

	сек. Сейб. при 210 °F
	76
	78
	93

	Нагрузка OK по Тимкен, кг
	23
	23
	20

	Нагрузка сваривания
	620
	620
	620

	Рабочий диапазон, °С
	-50 до 120
	-30 до 135
	-25 до 135

	Мин. температура подачи смазки, °С/°F
	-25/-13
	-25/-13
	-25/-13


· СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМАЗКИ XE "Смазки:Синтетические" 

 XE "Синтетические смазки" 
precision synthetic  XE "Присадки:Противозадирные" 
 XE "Противозадирные присадки:Смазочные материалы" 
Precision Synthetic – это высококачественные всесезонные противозадирные смазки ЕР с продленным сроком службы, содержащие синтетические базовые масла и загуститель – литиевый комплекс. Вначале они разрабатывались специально для смазки тяжелой горнодобывающей техники, работающей в арктических условиях, в результате чего эти смазки обладают уникальными низкотемпературными свойствами и при этом еще отличными высокотемпературными характеристиками. Смазки Precision Synthetic отвечают требованиям автомобильной сервисной классификации NLGI GC-LB для колесных подшипников и шасси. 

Precision Synthetic Moly – это смазка, которая, как и Precision Synthetic имеет марку NLGI 1, но в то же время еще содержит 3% дисульфида молибдена для защиты от вибрации и ударной нагрузки. Благодаря такому компоненту данная смазка особенно подходит для шоссейного и внедорожного транспорта, который при эксплуатации испытывает значительную вибрацию и работает при предельно высоких и низких температурах.
Precision Synthetic Heavy – это высокотемпературная, синтетическая консистентная смазка с противозадирными свойствами ЕР, содержащая очень вязкое базовое масло. Ее консистенция варьируется между марками  NLGI 1 и NLGI 2. Precision Synthetic Heavy главным образом разработана для смазки подшипников войлочных валов сушильного оборудования, установленного на бумагоделательных машинах, где смазка применяется при предельно высоких температурах, либо невозможна ее частая замена.

Precision Synthetic EP 00 – это синтетическая полужидкая консистентная смазка на основе литиевого комплекса, разработанная преимущественно для смазки подшипников опорного колеса грузовой техники и трейлеров. Ее более мягкая консистенция, по сравнению с Precision Synthetic Heavy, дает возможность использовать Precision Synthetic EP 00 в протекающих редукторах. 

Precision Synthetic EMB – синтетическая смазка, специально разработанная для длительного срока службы и обладающая превосходными высоко- и низкотемпературными свойствами. Она предназначена для подшипников, работающих в широком температурном диапазоне, при отсутствии ударных нагрузок, где нет необходимости в противозадирной смазке ЕР. Precision Synthetic EMB отвечает требованиям CGE 6298 для изоляционных материалов Класса B или F.

	Типовые характеристики: 
	Precision Synthetic

	
	
	Moly
	Heavy
	EP 00
	EMB

	Тип мыла
	Комплекс лития
	Комплекс лития
	Комплекс лития
	Комплекс
лития
	Комплекс лития

	Цвет
	Золотой
	Серый
	Золотой
	Золотой
	Голубой

	Пенетрация в рабочем состоянии при 25°С
	314
	324
	300
	427
	293

	Температура каплепадения, °С
	294
	305
	301
	301
	309/589

	Вязкость базового масла
сСт при 40°С
	100
	100
	488
	488
	114

	сСт при 100°С
	12,7
	12,7
	44,0
	44,0
	15,6

	сек. Сейболта при 100 °F
	464
	464
	2261
	2261
	586

	сек. Сейболта при 210 °F
	69
	69
	207
	207
	81

	Нагрузка OK по Тимкен, кг
	27
	27
	27
	25
	нет

	Нагрузка сваривания, кг
	250
	315
	315
	315
	нет

	Рабочий диапазон, °С
	-45 до 170
	-40 до 170
	-30 до 170
	-40 до 170
	-40 до170

	Мин. температура подачи смазки, °С
	-40
	-40
	-25
	-35
	-35/-31


· СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР
Peerless LLG  XE "Смазки:Предельные температуры" 
Peerless LLG™ – это высококачественная эффективная смазка, содержащая в качестве загустителя комплекс сульфоната кальция. Она  специально разработана для высокотемпературного применения в оборудовании с продленным сроком службы.  Peerless LLG окрашена в яркий бордовый цвет и соответствует требованиям к применению смазок с полимочевиной.

Peerless LLG™ по консистенции соответствует марке NLGI 2 и отвечает требованиям автомобильной сервисной классификации NLGI GC-LB. Peerless LLG рекомендуется для всех подшипников со смазкой на весь срок службы, используемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании, а также других неразборных деталей, например, универсальных шарниров равных угловых скоростей. Она также рекомендуется для такого оборудования, как сушильные печи и печи обжига, работающего непрерывно при температурах до 200°С, в котором температура иногда поднимается до 300°С.
Эта консистентная смазка также может применяться для подшипников электрических двигателей.
	Типовые характеристики:
	Peerless LLG

	Тип мыла
	Комплекс сульфоната/карбоната кальция

	Цвет
	Бордовый

	Пенетрация в рабочем состоянии, при 25°С
	270

	Температура каплепадения, °С/°F
	314/597

	Вязкость основного масла сСт при 40°С
	95

	сСт при 100°С
	10,8

	сек. Сейболта при 100 °F
	495

	сек. Сейболта при 210 °F
	63

	Нагрузка OK по Тимкен, кг
	27

	Нагрузка сваривания, кг
	500

	Рабочий диапазон, °С
	-20 до 200

	Мин. температура подачи смазки, °С
	-20


· СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ ПОВЫШЕННОЙ ВОДОСТОЙКОСТИ
Peerless™ OG XE "Смазки:Водостойкость"  
Peerless OG  - это смазки, содержащие в качестве загустителя особый тип комплекса сульфоната кальция, обладающего повышенными водостойкими свойствами.  Они способны поглощать среднее количество влаги, не размягчаясь при этом и не меняя свою консистенцию, а также обеспечивая исключительную защиту от ржавчины.  Такие уникальные свойства дополняются противозадирной защитой ЕР, отличными высокотемпературными свойствами и универсальностью применения. Смазки кремового цвета Peerless OG 0, 1, 2 и Plus идеально подходят для того оборудования, где особые требования к чистоте рабочего места, так как они не оставляют пятен. Peerless OG 0, 1 и 2  одобрены Канадским агентством контроля качества пищевых продуктов для применения в  пищеобрабатывающем оборудовании, где не допускается непосредственный контакт смазки с пищевыми продуктами.

Peerless OG2 – это смазка марки NLGI 2 с отличными адгезионными свойствами, которая идеально подходит для всех типов промышленных и автомобильных подшипников, опорного круга, направляющих подъемника вилочного погрузчика, шкворней и открытых редукторов.  Peerless ОG2 соответствует стандарту NLGI GC-LB для смазки колесных подшипников и шасси.

Peerless OG2 PC Red – это смазка PEERLESS OG2, которая окрашена в красный цвет. Она рекомендуется для того, оборудования, где требуются свойства смазки PEERLESS OG2, но также необходимо, чтобы смазка четко выделялась на поверхности. Она также отвечает требованиям стандарта NLGI GC-LB для смазки колесных подшипников и шасси.

Peerless OG1 – это смазка марки NLGI 1 с более низкой вязкостью базового масла и пониженным содержанием загустителя для большей прокачиваемости при низких температурах воздуха. 

Peerless OG1 соответствует стандарту NLGI GC-LB для смазки колесных подшипников и шасси.

Peerless OG0 – это смазка марки NLGI 0, разработанная для применения при низких температурах окружающего воздуха.

Peerless OG Plus особенно рекомендуется для подшипников мокрой части бумагоделательной машины, так как она обладает наилучшими уплотняющими свойствами и предельно высокой стойкостью к вымыванию водой. Peerless OG Plus специально разработана для предотвращения сбоев в работе подшипников и разложения смазки в оборудовании для производства бумаги с продленными интервалами замены смазки и более эффективной защитой. 

	Типовые характеристики:
	PEERLESS

	
	OG0
	OG1
	OG2
	OG2 Red
	OG2 PLUS

	Тип мыла
	Комплекс сульфаната кальция
	Комплекс сульфаната кальция
	Комплекс сульфаната кальция
	Комплекс сульфаната кальция
	Комплекс сульфаната кальция

	Цвет
	Кремовый
	Кремовый
	Кремовый
	Красный
	Красный

	Пенетрация в рабочем состоянии при 25°С
	365
	325
	270
	270
	245

	Температура каплепадения, °С/°F
	245/473
	310/590
	300/572
	300/572
	304/579

	Вязкость базового масла
сСт при 40°С
	40
	53
	73
	73
	73

	сСт при 100°С
	6,5
	7,5
	9,0
	9,0
	9,4

	сек. Сейболта при 100 °F
	205
	274
	379
	379
	339

	сек. Сейболта при 210 °F
	48
	51
	56
	56
	57

	Нагрузка OK по Тимкен, кг/ф
	23/50
	27/60
	27/60
	27/60
	27/60

	Нагрузка сваривания, кг
	500
	500
	500
	500
	500

	Рабочий диапазон, °С
	-35 до 163
	-30 до 163
	-25 до 163
	-25 до 163
	-20 до 163

	Мин. температура подачи смазки, °С/°F
	-27/-17
	-22/-8
	-18/0
	-18/0
	-15/0


Peerless SVG 102 - КЛАПАННАЯ СМАЗКА XE "Клапанная смазка" 
Peerless SVG 102 – это смазка марки NLGI 1. В качестве загустителя в ней использован комплекс сульфоната кальция. Peerless SVG 102 специально разработана для смазки внутренней поверхности клапанов, установленных в оборудовании по производству и перекачиванию высокосернистого газа на заводах по добыче природного газа. 

Данная смазка защищает клапаны от коррозии и вредного воздействия сульфида водорода, который присутствует в таком газе. Peerless SVG 102 также успешно применяется в системах закачивания сжиженного природного газа и воды в нефтегазовой промышленности.

	Типовые характеристики:
	Peerless SVG 102

	Тип мыла
	Комплекс сульфаната/карбоната  кальция

	Цвет
	Зелёно-серый

	Пенетрация в рабочем состоянии, при 25°С
	324

	Температура каплепадения, °С/°F
	262/504

	Вязкость базового масла      
                 сСт при 40°С
	80

	                 сСт при 100°С
	11,2

	сек. Сейболта при 100 °F
	412

	сек. Сейболта при 210 °F
	64

	Нагрузка OK по Тимкен, кг/ф
	27/60

	Нагрузка сваривания, кг
	620

	Рабочий диапазон, °С
	-35 до 163

	Мин. температура подачи смазки, °С
	-35


Peerless XСG-Flex 
Peerless XCG-Flex XE "Муфты"  – это смазка, в которой в качестве загустителя использован комплекс сульфоната кальция, обладающая исключительной механической стабильностью и устойчивостью к сепарации базового масла. Более того, она обладает отличной способностью выдерживать высокие нагрузки, высокой точкой каплепадения и превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой.
Данные свойства делают Peerless XCG-Flex идеальным смазочным материалом для высокоскоростных подвижных муфт, где наблюдается повышенная центробежная сила. Эта смазка предотвращает окислительную и фрикционную коррозию и защищает от износа зубья зубчатых передач при высоких нагрузках и вибрации. Peerless XCG-Flex соответствует спецификациям AGMA CG-1 и CG-2 для смазок, предназначенных для соединительной муфты.
	Типовые характеристики:
	Peerless XСG-Flex

	Тип мыла
	Комплекс сульфаната/карбоната кальция

	Цвет
	Коричневый

	Пенетрация в рабочем состоянии при 25°С
	335

	Температура каплепадения, °С/°F
	290/554

	Вязкость базового масла      
                 сСт при 40°С
	329

	                 сСт при 100°С
	22,5

	сек. Сейболта при 100 °F
	1764

	сек. Сейболта при 210 °F
	112

	Нагрузка OK по Тимкен, кг/ф
	30/65

	Сепарация базового масла, %
	0,1

	Вымывание водой, %
	1,5

	Рабочий диапазон, °С
	-20 до 163

	Мин. температура подачи смазки, °С
	-20


· ПИЩЕВЫЕ СМАЗКИ XE "Смазки:Пищевые" 

 XE "Пищевые смазочные материалы:Смазки" 
PURITY FG2/PURITY FG00 
Purity FG2 и PURITY FG00– это инновационные пищевые смазки, которые специально разработаны с повышенными техническими свойствами и в то же время достаточно безопасны для использования в пищевом оборудовании. Они могут использоваться во многих видах пищеперерабатывающего оборудования, в том числе в неразрезных и антифрикционных подшипниках, направляющих, муфтах. Смазки PURITY FG Grease обладают отличной низкотемпературной прокачиваемостью и уникальной устойчивостью к вымыванию водой, в том числе при распылении воды на поверхность. В то же время они также обладают эффективными противоизносными и противозадирными свойствами, защищают от коррозии и ржавления, а также окрашены в кремовый цвет. 
PURITY FG2 Synthetic Grease XE "Смазки:Синтетические" 

 XE "Синтетические смазки"  

PURITY FG Synthetic Grease – это смазка, специально разработанная для обеспечения отличной смазки пищеперерабатывающего оборудования, работающего при повышенных нагрузках или предельно низких либо высоких температурах. Это смазочный универсальный материал, который может применяться практически во всех типах оборудования, используемого в пищевой промышленности, в том числе в смешивании продуктов, тепловой обработке, взбивании, выпечке, жарке, упаковке, консервировании и розливе в бутылки. 
PURITY FG2 Extreme Grease
PURITY FG Extreme Grease – это высоковязкая полусинтетическая пищевая смазка, специально предназначенная для пищевого оборудования, работающего в суровых эксплуатационных условиях, в том числе тяжелонагруженных подшипников с малыми и средними скоростями. 

PURITY FG Extreme Grease обеспечивает надежную защиту при постоянных высоких рабочих температурах, высоком давлении и высоких нагрузках, например, в таком оборудовании, как мельницы для производства комбикорма.

PURITY FG2 CLEAR GREASE 

PURITY FG CLEAR Grease – это высококачественная бесцветная смазка на алюминиевом комплексе для машин, разливающих напитки в банки и бутылки. 

PURITY FG2 with Microl XE "Microl" 
Смазка PURITY FG2 with Microl† - это новое поколение смазок, содержащих особую противомикробную присадку Microl и специально разработанных для того, чтобы предотвращать рост тех микроорганизмов, которые могут вызвать разложение смазочных материалов. Смазка PURITY FG2 with Microl стала первым зарегистрированным Национальным санитарным фондом (NSF) с допуском Н1 смазочным материалом, который содержит зарегистрированный Агентством по охране окружающей среды (ЕРА) противомикробный консервант. 

†MICROL – специальная противомикробная присадка.
	Одобрения пищевой промышленности
	PURITY FG2 
	PURITY FG2 with MICROL
	PURITY FG00 
	PURITY FG2 Synthetic 
	PURITY FG2 Extreme 
	PURITY FG2 CLEAR 

	Допуск NSF Н1
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	FDA 21 CFR 178.3570 «Смазочные материалы со случайным контактом с пищевыми продуктами»
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Одобрение Канадского агентства контроля качества (CFIA) пищевых продуктов для использования на пищеперерабатывающих заводах
	(
	Ожидается
	(
	(
	Ожидается
	(


Типовые характеристики:
	
	PURITY
FG2
	PURITY
FG2 WITH
MICROL
	PURITY
FG00
	PURITY
FG2
Synthetic
	PURITY
FG2
Extreme
	PURITY
FG2
Clear

	Тип загустителя
	Алюминиевый комплекс
	Полимочевина
	Алюминиевый комплекс
	Комплекс сульфоната кальция/
Карбонат
	Алюминиевый комплекс
	Алюминиевый комплекс

	Цвет
	Кремовый
	Кремовый
	Кремовый
	Бронзовый
	Кремовый
	Прозрачный

	Пенетрация после перемешивания при 25°C 
	283
	293
	420
	294
	276
	293

	Температура каплепадения, °C/°F 
	277/531
	309/588
	211/412
	304/579
	264/507
	277/530

	Вязкость базового масла
	
	
	
	
	
	

	сСт при 40°C 
	182
	182
	182
	46
	469
	185

	сСт при 100°C 
	17
	17
	17
	8
	33
	18

	сек. Сейболта при 100°F 
	958
	958
	958
	213
	2502
	857

	сек. Сейболта при 210°F 
	88
	88
	88
	52
	162
	89

	Нагрузка ОК по Тимкен, кг
	16/35
	14/30
	16/35
	27/60
	23/50
	9/20

	Нагрузка сваривания, кг
	315
	250
	620
	500
	315
	200

	Рабочие тем-ры,°C

°F
	-20 до 160
-4 до 320
	-20 до 70
-4 до 158
	-35 до 120
-31 до 248
	-40 до 200
-40 до 392
	-20 до 160
-4 до 320
	-20 до 160
-4 до 320

	Мин. тем-ра нанесения смазки, °C/°F 
	-20/-4
	-20/-4
	-30/-22
	-35/-31
	-20/-4
	-20/-4


· СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ РЕДУКТОРОВ И КУЛАЧКОВЫХ ШАЙБ XE "Смазки:Редукторные"  XE "Шаровые мельницы" 
VULTREX OGL/VULTREX EGF - РЕДУКТОРНЫЕ СМАЗКИ XE "Смазки:Синтетические" 

 XE "Синтетические смазки" 
Линия редукторных смазочных материалов, производящихся на основе смазок, VULTREX OGL очень обширна. Это смазочные материалы следующего поколения, которые специально разработаны для применения в больших открытых и закрытых редукторах, а также подшипниках и открытых рабочих поверхностей салазок и кареток. Зачастую такое оборудование применяется в горнодобывающей промышленности на открытых карьерах, где используются карьерные экскаваторы и драглайны. 
VULTREX OGL™ SYNTHETIC ALL SEASON (для редукторов открытого типа) – это экологически безопасная, не содержащая растворителей жидкость для открытых зубчатых передач, содержащая алюминиевый комплекс. Она обладает универсальными свойствами, благодаря чему может использоваться в качестве «ЕДИНОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА» для карьерных экскаваторов, драглайнов, обычных экскаваторов, бурильных машин и грузовых автомобилей. Температурный диапазон ее применения позволяет использовать эту смазку на большинстве типов карьеров в течение всего года. Смазка VULTREX OGL™ SYNTHETIC ALL SEASON  обладает отличной устойчивостью к вымыванию водой с поверхности подъемного механизма ковша при любых погодных условиях и низкой минимальной рабочей температурой – до -40°С. 

VULTREX OGL SYNTHETIC ARCTIC – подобная экологически безопасная, не содержащая растворителей жидкость на основе алюминиевого комплекса, которая продемонстрировала эффективные свойства при применении ее в субарктических районах зимой. 

VULTREX OGL SYNTHETIC 2200 – это экологически безопасная, не содержащая растворителей жидкость для открытых зубчатых передач, содержащая алюминиевый комплекс предназначенная для летнего  или круглогодичного использования  в странах с жарким климатом. Отвечает требованиям P & H 520 и Bucyrus International SD 4713 specification.

VULTREX OGL HEAVY – это несколько более густой смазочный материал на основе алюминиевого комплекса, чем другие жидкости VULTREX OGL, который специально содержит базовые масла большей вязкости, которые дают возможность выдерживать высокие нагрузки при более высоких температурах окружающего воздуха. 

VULTREX EGF 1000 (жидкость для редукторов закрытого типа) – это полужидкая смазка на основе алюминиевого комплекса, предназначенная для тяжелонагруженных закрытых зубчатых передач, установленных на карьерных экскаваторах, драглайнах и обычных экскаваторах. Она также рекомендуется для закрытых шестеренчатых приводов подземных рудничных локомотивов, а также в качестве смазочного материала для редукторов шаровых мельниц и открытых зубчатых передач тяжелонагруженных дробилок и грохотов. 
	Типовые характеристики: 
	VULTREX

	
	OGL Synthetic All Season
	OGL Synthetic Arctic
	OGL Heavy
	OGL Synthetic 2200
	EGF 1000

	Тип мыла
	Алюмин.
комплекс
	Алюмин.
комплекс
	Алюмин.
комплекс
	Алюмин.
комплекс
	Алюмин.
комплекс

	Пенетрация в рабочем состоянии, при 25°С
	395
	393*
	372
	376
	451

	Температура каплепадения, °С
	246
	195
	213
	238
	205

	Эффективная вязкость**,
сСт при 40°С
	7248
	3840
	15800
	20400
	5880

	Температура хрупкости, °С
	<-57
	<-57
	<-50
	-57
	<-57

	Нагрузка по Тимкену ОК, кг
	27
	23
	27
	25
	23

	Нагрузка сваривания, кг
	620
	400
	800
	800
	400

	Рабочий диапазон, °С
	-40 до 40
	-50 до 10
	-15 до 150
	-25 до 50
	-40 до 100****

	Мин. температура подачи смазки в централизованной системе***, °С
	-40
	-50
	-15
	-25
	-30


* Использован пластиковый конус.
** Эффективная вязкость – это соотношение напряжения сдвига к скорости сдвига неньютоновской жидкой среды – эти данные могут применяться для определения, насколько легко смазка будет прокачиваться и подаваться в системе.
*** На основе данных испытания на прокачиваемость, однако, результат зависит от конструкции и типа системы подачи смазки, длины и диаметра трубопроводов, способа нанесения и скорости нагнетания. 
**** Если коробка передач полностью наполнена, то на основании эксплуатационных данных можно утверждать, что система зубчатых передач будет работать при температурах до -40°С. 
· СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ XE "Промышленные смазочные материалы:Смазки" 

 XE "Смазки:Промышленные" 

 XE "Смазки:Горнодобывающее оборудование" 
VULTREX mpg XE "Противозадирные присадки:Смазочные материалы" 
VULTREX MPG – это высококачественные смазки с повышенной температурой плавления для работы в тяжёлых условиях. Они производятся на основе  алюминиевого комплекса и базового масла высокой вязкости. Эти смазки обладают продленным сроком службы и обеспечивают  превосходную защиту оборудования в особых температурных режимах и при жестких требованиях к охране окружающей среды. В отличие от многих других консистентных смазок, VULTREX MPG обладают уникальным свойством восстанавливать свою первоначальную консистенцию после перенагрева и повторного охлаждения.  Благодаря отличным адгезионным свойствам эти смазки устойчивы к сдвигу.
VULTREX MPG идеально подходят для подшипников, работающих при высоком давлении и предельных шоковых нагрузках, при условии, что замена смазки производится часто и регулярно, например, на сталепрокатных станах.

VULTREX MPG Synthetic Arctic рекомендуется для централизованных систем смазки во внедорожном и горном оборудовании, работающем в тяжёлых условиях и при предельно низких температурах. Данная смазка обладает превосходными противозадирными ЕР, противоизносными и водостойкими свойствами.
VULTREX MPG EP 1 рекомендуется для применения в подшипниках и трансмиссиях, работающих в тяжёлых условиях, смазываемых через централизованные системы или требующих более высокую текучесть консистентной смазки, чем у VULTREX MPG EP 2.

VULTREX MPG EP 2 рекомендуется для коробок передач и подшипников, работающих в тяжёлых условиях при низкой скорости и высоких температурах.

VULTREX G-123 и G-124 – это клейкие смазки красного цвета, разработанные для грузовых автомобилей, работающих в тяжелых условиях, в том числе, колесных подшипников, втулок, упорных подшипников и шасси. Подходят для смазки техники, используемой в горной, лесной и транспортной  промышленности.
	Типовые характеристики:
	VULTREX MPG

	
	Synthetic Arctic
	EP 1
	EP 2

	Тип мыла
	Алюмин.
комплекс
	Алюмин.
комплекс
	Алюмин.
комплекс

	Цвет
	Коричневый
	Зеленый/коричневый

	Пенетрация в рабочем состоянии, при 25°С
	364
	328
	272

	Температура каплепадения, °С
	245
	275
	288

	Вязкость базового масла, 
сСт при 40°С
	150,7
	403
	403

	сСт при 100°С
	621,4
	25,1
	25,1

	сек. Сейб. при 100 °F
	772
	1865
	1865

	сек. Сейб. при 210 °F
	107
	121
	121

	Нагрузка по Тимкену ОК, кг
	23
	20
	20

	Нагрузка сваривания, кг
	400
	250
	250

	Рабочий диапазон, °С
	-45 до 120
	-25 до 160
	-20 до 160

	Мин. температура подачи смазки, °С
	-45
	-20
	-15

	
	VULTREX

	
	G-123
	G-124

	Тип мыла
	Алюмин. комплекс
	Алюмин. комплекс

	Цвет
	Красный
	Красный

	Пенетрация в рабочем состоянии, при 25°С
	323
	279

	Температура каплепадения, °С
	271
	277

	Вязкость базового масла, сСт при 40°С
	220
	220

	сСт при 100°С
	17,9
	17,9

	сек. Сейб. при 100 °F
	1019
	1019

	сек. Сейб. при 210 °F
	90
	90

	Нагрузка по Тимкену ОК, кг
	23
	23

	Нагрузка сваривания, кг
	315
	315

	Рабочий диапазон, °С
	-25 до 160
	-20 до 160

	Мин. температура подачи смазки, °С
	-20
	-15


· СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СМАЗКИ XE "Смазки:Специализированные" 
VULTREX ROLLING CAM/VULTREX ROLLING CAM LIGHT 
Cпециализированные смазки для шагающих экскаваторов (драглайнов) фирмы  Bucyrus International Inc. Оборудованных эксцентриковыми механизмами Rolling (Monighan) Cam mechanism. Отвечают требованиям Bucyrus International Inc.,specification X-2640, Scope B.

VULTREX SLIDE CAM/VULTREX SLIDE CAM LIGHT 
Cпециализированные смазки для эксцентриковых скользящих механизмов шагового оборудования для шагающих экскаваторов (драглайнов) фирмы Bucyrus International Inc. Отвечают требованиям  Bucyrus International Inc., specification X-2636, Scope A и B.
VULTREX GEAR SHIELD NC/VULTREX GEAR SHIELD P 
Полужидкие смазочные материалы для открытых передач и зацеплений дробилок, мельниц и другого горного оборудования. Отвечают требованиям  UBE, Koppers, Falk, Dominion, Boliden-Allis, Metso (Svedala), Fuller.
VULTREX GEAR DRESSING EP  
Эффективная водо- и термостойкая смазка, производимая на основе высококачественного синтетического масла. Данный продукт обладает уникальными адгезивными свойствами масляной пленки и обеспечивает повышенную защиту промышленных открытых шестерен и цепных передач, снижая непосредственный контакт металлических поверхностей («сухое трение») до минимума. Смазка Gear Dressing EP содержит присадки высокого давления, которые повышают стойкость смазки к повышенным рабочим нагрузкам и снижают износ при работе под очень высоким давлением.

	Типовые характеристики:
	VULTREX ROLLING CAM
	VULTREX ROLLING CAM LIGHT
	VULTREX ROLLING CAM
	VULTREX SLIDE CAM LIGHT

	Тип мыла
	Глина
	Глина
	Глина
	Глина

	Цвет
	Черный
	Черный
	Серо-черная
	Серо-черная

	Пенетрация в рабочем состоянии при 25°С
	338
	356
	406
	412

	Температура каплепадения, °С/°F
	>304/>579
	>304/>579
	>304/>579
	>304/>579

	Вязкость базового масла
сСт при 40°С
	588
	75
	576
	185

	сСт при 100°С
	31.1
	10
	31.8
	17.3

	сек. Сейболта при 100 °F
	2800
	346
	2700
	855

	сек. Сейболта при 210 °F
	147
	58
	151
	87

	Нагрузка OK по Тимкен, кг/ф
	23/50
	23/50
	23/50
	-25/55

	Нагрузка сваривания, кг
	800
	800
	800
	620

	Рабочий диапазон, °С
	-20 до 100
	-35 до 100
	-25 до >100
	-35 до >100

	Мин. температура подачи смазки,°С
	-15
	-30
	-20
	-30


	
	VULTREX GEAR SHIELD NC
	VULTREX GEAR SHIELD P
	VULTREX GEAR DRESSING EP

	Тип мыла
	-
	-
	Глина

	Цвет
	Черный
	Черный
	Черный

	Пенетрация в рабочем состоянии при 25°С
	395
	447
	305

	Температура каплепадения, °С/°F
	26/78
	24/75
	>300/>572

	Вязкость базового масла, 

сСт при 40°С
	4930
	6340
	-

	сСт при 100°С
	1620
	1300
	-

	сек. Сейболта при 100 °F
	26000
	34000
	-

	сек. Сейболта при 210 °F
	7650
	6200
	-

	Нагрузка OK по Тимкен, кг/ф
	18/40
	20/45
	20/45

	Нагрузка сваривания, кг
	400
	400
	315


VULTREX ROCK DRILL EP 000 
Полужидкая литиевая смазка, специально разработанная для пневматических буровых станков и подобного горного оборудования, где не применяется смазка масляным туманом. Она соответствует требованиям производителей горных сверлильных станков, таких как Ingersoll-Rand, Worthington, Joy и Parts Headquarters.

VULTREX DRILL ROD HEAVY 
Смазка на основе бариевого комплекса, которая рекомендована для штанг алмазного колонкового бурения. Она уменьшает трение между штангой и породой. Обеспечивает бурение на глубину более 600 метров без необходимости ее замены.
	Типовые характеристики:
	Vultrex Rock drill EP 000
	Vultrex DRILL ROD HEAVY

	Тип мыла
	Литий
	Бариевый комплекс

	Цвет
	Тёмный янтарь
	Зелен./коричнев.

	Пенетрация в рабочем состоянии при 25°С
	458
	234

	Температура каплепадения, °С/°F
	158/316
	201/394

	Вязкость базового масла      
                 сСт при 40°С
	129
	156

	                 сСт при 100°С
	13,1
	14

	сек. Сейболта при 100 °F
	600
	701

	сек. Сейболта при 210 °F
	71
	76

	Нагрузка OK по Тимкен, кг/ф
	18/40
	-

	Нагрузка сваривания, кг
	200
	-

	Рабочий диапазон, °С
	-30 до 100
	-

	Мин. температура подачи смазки, °С
	-30
	-


VULTREX API MODIFIED THREAD COMPOUND 
Специальная смазка на алюминиевой основе содержащая 64% твердого наполнителя (графит, свинец, цинк и медь) рекомендуется для использования в резьбе для круглых обсадных труб, для трапециевидных обсадных труб, для соединений трубопроводов и трубопроводных труб. Не рекомендуется использовать для роторного резьбового соединения с упорным заплечиком.
Соответствует документу API RP-5A3-96

VULTREX TOOL JOINT COMPOUND  
Специальная смазка на алюминиевой основе содержащая 51% тонкоизмельченного цинка. Рекомендуются для использования для резьбы и заплечиков роторного резьбового соединения бурильного замка. Также пригодна для использования на резьбовых соединениях для использования для бурильной колонны.
Соответствует стандарту API RP-7A1-92.

	Типовые характеристики:
	Vultrex API Modified Thread Compound
	Vultrex Tool Joint Compound

	Тип мыла
	Алюмин. комплекс
	Алюмин. комплекс

	Пенетрация в рабочем состоянии при 25°С
	325
	280

	Температура каплепадения, °С/°F
	138/280
	196/385

	Вязкость базового масла сСт при 40°С
	101
	101

	                  сСт при 100°С
	11,2
	11,2

	сек. Сейболта при 100 °F
	468
	468

	сек. Сейболта при 210 °F
	64
	64


THERMEX
Thermex – это смазка NLGI #2 красного цвета, которая содержит синтетическое масло, ингибитор окисления и силикатный гель в качестве загустителя. Смазка Thermex обладает уникальной стабильностью на сдвиг и сохраняет длительный срок службы даже при температурах, превышающих 260°C. При воздействии высокой температуры эта смазка, в отличие от обычных смазочных материалов, не размягчается и не плавится. Более того, при таких предельных температурах она также не твердеет и не обугливается, так как жидкостная составляющая испаряется медленно, оставляя минимальный осадок. При этом потери смазки от испарения легко восстанавливаются при регулярном смазывании оборудования. Интервалы повторного нанесения зависят от оборудования, в котором применяется смазка. 
	Типовые характеристики:
	THERMEX 

	Тип загустителя
	Силикагель

	Пенетрация после перемешивания при 25°C 
	280 

	Температура каплепадения, °C/°F 
	260+/500+ 

	Вязкость базового масла
	

	сСт при 40°C 
	227 

	сСт при 100°C 
	37 

	сек. Сейболта при 100°F 
	1146 

	сек. Сейболта при 210°F 
	174 

	Нагрузка сваривания, кг
	160 


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПИЩЕВОГО КЛАССА
Смазочные материалы и технологические жидкости PURITY™ FG – это инновационные продукты, которые специально разработаны с учетом жестких требований пищевой промышленности. Они обладают эффективными эксплуатационными свойствами и в то же время достаточно безопасны для применения в пищеперерабатывающем оборудовании. 
Они производятся на основе кристально чистых базовых масел, очищенных по запатентованной технологии HT Purity на 99,9%, и содержать специально подобранный пакет присадок, обеспечивающих защиту от износа, шоковых нагрузок и коррозии. Они обладают высокой стабильностью химического состава и устойчивостью масляной пленки под воздействием суровых условий эксплуатации пищевого оборудования, в том числе при подачи воды на поверхность под напором и при загрязнении смазочного материала водой, в присутствии жиров, кислот, очищающих и дезинфицирующих жидкостей. 
Смазки, редукторные масла и гидравлические жидкости PURITY FG with MICROL™† теперь содержат специальный противомикробный консервант MICROL и предотвращают рост микроорганизмов, которые могут вызвать разложение смазочного материала. Это продукты нового поколения, которые стали первыми содержащими противомикробный консервант смазочными материалами, зарегистрированными Национальным санитарным фондом (NSF) с допуском Н1. 

Продукты PURITY FG Synthetic производятся на основе полиальфаолефинов и обладают теми же свойствами, что и PURITY FG, но при этом предназначены для более широкого температурного диапазона. 

Все продукты PURITY FG отвечают самым жестким требованиям пищевой промышленности и отлично подходят для выполнения планов НАССР (Системы анализа рисков и критических контрольных точек) и GMP (Правил организации производства и контроля качества).

PURITY FG CHAIN FLUID XE "Пищевые смазочные материалы:Масло для цепей" 
Purity FG Chain Fluid – это высококачественные смазочные материалы пищевой марки, которые специально разработаны для смазки всех типов приводных и конвейерных цепей, а также подшипников, установленных на пищеперерабатывающем оборудовании. Они могут наноситься кистью и капельными масленками, а также при помощи централизованных систем смазки. Они могут применяться при температуре до 200°С, однако, при температуре свыше 150°С оборудование требует более частой смазки. 
Это инновационные пищевые смазочные материалы, которые содержат специальные присадки, усиливающих их адгезионные свойства, благодаря чему Purity FG Chain Fluid образуют стойкую масляную пленку и обладают повышенной устойчивостью к каплепадению, вымыванию, сдвигу, а также загрязнению водой.

Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
	Типовые характеристики:
	Purity FG Chain Fluid

	
	Light
	Heavy

	Вязкость, сСт при 40°С 
	151
	370

	сСт при 100°С 
	20
	44,0

	сек. Сейболта при 100 °F
	777
	1908

	сек. Сейболта при 210 °F
	100
	212

	Индекс вязкости
	150
	175

	Температура вспышки, °С/°F 
	230/446
	240/464

	Температура застывания, °С/°F
	-12/+10
	-12/+10

	Испытание на четырехшариковой машине, ø пятна износа, мм
	0,41
	0,39


†MICROL – противомикробный консервант.

Purity FG CoMpressor Fluid XE "Компрессорные масла:Пищевые" 

 XE "Пищевые смазочные материалы:Компрессорные масла" 
Компрессорные масла Purity FG Compressor Fluid обладают наилучшими свойствами и более длительным сроком службы, чем лидирующие пищевые компрессорные масла других производителей. Они рекомендуются для воздушных компрессоров и вакуумных насосов, используемых  в производстве, упаковке и приготовлении пищевых продуктов и упаковок для них. 
Компрессорные масла PURITY FG Compressor Fluid имеют повышенную устойчивость к разрушению под воздействием повышенных температур и окислению, что предотвращает образование лака на деталях компрессорных установок и продлевает интервал замены жидкости. Они рекомендуются для ротационно-винтовых компрессоров с интервалом замены в 4000 часов при температуре воздуха на выходе 85°С. 
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170. 
	Типовые характеристики:
	Purity FG Compressor Fluid

	
	32
	46
	68
	100

	Вязкость сСт при 40°С
	32
	47
	68
	101

	сСт при 100°С
	5,6
	7,1
	9,0
	11,4

	сек. Сейболта при 100 °F
	151
	219
	315
	468

	сек. Сейболта при 210 °F
	45
	49
	56
	64

	Индекс вязкости
	110
	108
	104
	98

	Температура вспышки, °С/°F
	211/412
	230/446
	245/473
	254/489

	Температура застывания, °С/°F
	-15/+5
	-12/+10
	-12/+10
	-12/+10

	Стабильность к окислению при испытании во вращающемся сосуде (RPVOT), мин.
	1000+
	1000+
	1000+
	1000+

	Испытание на стенде FZG, стадия прохождения
	12
	12
	12
	12


Примечание: не использовать в аппаратах искусственного дыхания либо другом медицинском оборудовании.
PURITY FG SYNTHETIC COMPRESSOR FLUID XE "Синтетические жидкости" 
PURITY FG Synthetic Compressor Fluid – это синтетическая компрессорная жидкость на основе полиальфаолефинов. Она содержит тщательно подобранный пакет присадок, защищающий от износа, окисления, ржавления и коррозии. Компрессорная жидкость PURITY FG Synthetic Compressor Fluid имеет достаточно стабильный состав, и поэтому очень эффективна при применении в пищеперерабатывающем оборудовании с повышенной влажностью в широком диапазоне температур. Она предназначена для компрессоров, вакуумных насосов, пневматическом и гидравлическом оборудовании, а также в низкотемпературном оборудовании, например, морозильных камерах. 

Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170. 
	Типовые характеристики:
	Purity FG Synthetic Compressor Fluid

	Вязкость, сСт при 40°C 
	46

	сСт при 100°C 
	7,7

	сек. Сейболта при 100°F 
	235

	сек. Сейболта при 210°F 
	52

	Индекс вязкости
	134

	Температура вспышки, в открытом тигеле Кливленда,°C/°F 
	269/516

	Температура застывания, °C/°F 
	-60/-76

	Стабильность к окислению во вращающемся сосуде (RPVOT), мин. 
	4554


Примечание: не использовать в аппаратах искусственного дыхания либо другом медицинском оборудовании.
PURITY FG GREASE XE "Смазки:Пищевые" 

 XE "Пищевые смазочные материалы:Смазки"  XE "Противозадирные присадки:Смазочные материалы" 
Смазки PURITY FG Grease – это инновационные смазочные материалы пищевой марки с уникальными эксплуатационными свойствами, очищенные до такой степени, что эффективно справляются с очень жёсткими условиями пищевой промышленности.  Они могут применяться во многих типах пищеперерабатывающего оборудования, в том числе подшипниках качения и скольжения, салазках, направляющих и муфтах пищевого оборудования.
Смазки PURITY FG обладают хорошей низкотемпературной прокачиваемостью и отличной стойкостью к вымыванию водой и разрушению масляной плёнки под струёй каких-либо жидкостей. Более того, эти смазки имеют белый цвет, отлично защищают от износа, задира, ржавления и коррозии.
Смазка PURITY FG2 with MICROL – это новое поколение смазочного материала, специально разработанного для предотвращения роста микроорганизмов, которые способны вызвать разложение смазок и жидкостей. PURITY FG2 with MICROL стала первым содержащим одобренный Агентством по охране окружающей среды США (ЕРА) противомикробным консервантов смазочным материалом, который был зарегистрирован Национальным санитарным фондом (NSF) с допуском Н1. 
Смазка PURITY FG2 with MICROL обладает хорошей низкотемпературной прокачиваемостью и отличной водостойкостью к вымыванию водой и смыванию масляной плёнки под струёй какой-либо жидкости. Она также обладает превосходными противоизносными и противозадирными свойствами, а также защищает от ржавления и коррозии. 
†MICROL – противомикробный консервант. 

Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170. 
	Типовые характеристики:
	PURITY FG Grease

	
	FG2
	FG 00
	with MICROL

	Тип мыла
	Алюминиевый комплекс
	Алюминиевый комплекс
	Полимоче-вина

	Марка NLGI 
	2
	00
	2

	Цвет
	Светло-кремовый
	Светло-кремовый
	Кремовый

	Пенетрация после перемеши-вания при 25°C
	283
	420
	293

	Температура каплепадения, °C/°F 
	277/531
	211/412
	309/588

	Вязкость базового масла
сСт при 40°C 
	182
	182
	182

	сСт при 100°C 
	17,0
	17,0
	17,0

	сек. Сейболта при 100°F 
	958
	958
	958

	сек. Сейболта при 210°F 
	88
	88
	88

	Нагрузка ОК по Тимкен, кг
	16/35
	16/35
	14/30

	Нагрузка сваривания, кг
	315
	620
	250

	Диапазон рабочих температур
мин.
макс.
	-20°C (-4°F)
160°C (320°F)
	-35°C (-31°F)
120°C (248°F)
	-20°C (-4°F)
70°C (158°F)


PURITY FG2 SYNTHETIC GREASE XE "Синтетические смазки" 
Смазка PURITY FG2 Synthetic специально разработана для эффективной смазки пищеперерабатывающего оборудования, работающего при высоких нагрузках и предельных температурах. Она рекомендована для применения в качестве универсального смазочного материала во многих типах пищеперерабатывающего оборудования, в том числе для смешивания, термальной обработки, выпечки, жарки, упаковки, консервирования и розлива в бутылочную тару. 
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170. 
	Типовые характеристики:
	PURITY FG2 Synthetic

	Марка NGLI 
	2

	Тип мыла 
	Комплекс на основе сульфоната/карбоната кальция

	Цвет
	Бронзовый

	Пенетрация после перемешивания при 25°C 
	294

	Температура каплепадения, °C/°F 
	304/579,2

	Вязкость базового масла
	

	сСт при 40°C 
	50,0

	сСт при 100°C 
	7,8

	секунд Сейболта при 100°F 
	233

	секунд Сейболта при 210°F 
	52

	Нагрузка по Тимкен ОК, кг/фунтов 
	27/60

	Нагрузка сваривания, кг 
	500

	Диапазон рабочих температур
	-40°C (-40°F) до 200°C (392°F)


PURITY FG EXTREME GREASE
PURITY FG2 EXTREME – это высоковязкая, полусинтетическая смазка пищевой марки, специально разработанная для тяжелонаруженных подшипников, работающих на малых и средних оборотах в экстремально суровых условиях.  Смазка PURITY FG2 EXTREME обеспечивает отличную защиту того оборудования, непрерывная эксплуатация которого происходит при высоких температурах, высоком давлении и тяжёлых нагрузках, например, оборудование для гранулирования животного корма. Оптимальное количество оборотов для применения смазок PURITY FG2 EXTREME – не более 1000 об./мин.
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170. 
	Типовые характеристики:
	PURITY FG2 EXTREME

	Тип мыла
	Алюминиевый комплекс

	Марка NLGI 
	2

	Цвет
	Светло-кремовый

	Пенетрация после перемешивания при 25°C 
	276

	Температура каплепадения, °C/°F 
	264/507

	Вязкость базового масла
	

	сСт при 40°C 
	469

	сСт при 100°C 
	33,2

	сек. Сейболта при 100°F 
	2502

	сек. Сейболта при 210°F 
	162

	Нагрузка ОК по Тимкен, кг
	22,7/50

	Нагрузка сваривания, кг
	315

	Диапазон рабочих температур
	-20°C (-4°F) до 160°C (320°F)


PURITY FG CLEAR GREASE
PURITY FG2 CLEAR – это инновационная бесцветная смазка, обладающая уникальными эксплуатационными свойствами и соответствующей пищевой марке степенью чистоты. Она более эффективна при применении в очень жёстких условиях пищеперерабатывающего оборудования, чем другие прозрачные смазки пищевой марки. Смазка PURITY FG2 CLEAR специально разработана для подшипников скольжения, салазок, направляющих и муфт, установленных на пищевом оборудовании. В частности, она рекомендована для оборудования по розливу напитков, например, в баночную или бутылочную тару.
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:
	
	PURITY FG2 CLEAR

	Тип мыла
	Алюминиевый комплекс

	Марка NLGI 
	2

	Цвет
	Прозрачный

	Пенетрация после перемешивания при 25°C 
	293

	Температура каплепадения, °C/°F 
	277/531

	Вязкость базового масла
	

	сСт при 40°C 
	185

	сСт при 100°C 
	18

	сек. Сейболта при 100°F 
	971

	сек. Сейболта при 210°F 
	92

	Нагрузка ОК по Тимкен, кг
	9/20

	Нагрузка сваривания, кг
	200

	Диапазон рабочих температур
	-20°C (-4°F) до 160°C (320°F)


Purity FG EP Gear Fluid XE "Редукторные масла:Пищевые" 

 XE "Пищевые смазочные материалы:Редукторные масла" 
Purity FG EP Gear Fluid являются инновационными пищевыми редукторными маслами, обеспечивающими эффективную и долговременную защиту зубчатых передач, в том числе червячной, косозубой, прямозубой, конической. Благодаря низкой летучести, они могут использоваться в системах смазки масляным туманом, установленных на пищеперерабатывающем оборудовании, где не требуется содержание в жидкости специальных присадок, предотвращающих излишнее распыление масла. Жидкости PURITY FG EP Gear Fluid также могут применяться для  смазки подшипников и цепных передач, продлевая срок их службы и предотвращая загрязнение рабочего места. 

Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:
	
	Purity FG EP Gear Fluid

	
	100
	150
	220
	320
	460

	Вязкость сСт при 40°С
	103
	144
	206
	327
	479

	сСт при 100°С
	11,6
	14,2
	17,6
	23,2
	29,3

	сек. Сейб. при 100 °F
	478
	668
	953
	1516
	2219

	сек. Сейб. при 210 °F
	65
	75
	88
	112
	139

	Индекс вязкости
	100
	95
	92
	89
	88

	Температура вспышки, °С 
	269
	247
	233
	223
	199

	Температура застывания, °С 
	-15
	-18
	-18
	-21
	-27

	Нагрузка OK по Тимкен, кг/ф
	18/40
	18/40
	18/40
	18/40
	18/40

	Испытание на стенде FZG, стадия прохождения
	12
	12
	12
	12
	12

	Номер AGMA
	3EP
	4EP
	5EP
	6EP
	7EP


Примечание: не использовать в аппаратах искусственного дыхания либо другом медицинском оборудовании.

PURITY FG EP GEAR FLUID with MICROL XE "Microl" ™†
Редукторные масла PURITY FG EP Gear Fluid with MICROL – это инновационные смазочные материалы пищевой марки, специально разработанные для обеспечения превосходной и более длительной защиты закрытых редукторных передач (червячных, конических, косозубых и прямозубых), установленных на пищеперерабатывающем оборудовании.  Они также могут применяться для смазки подшипников и цепных передач.  Редукторные масла PURITY FG EP Gear Fluid with MICROL  также обладают дополнительным преимуществом, так как в их состав входит противомикробный консервант, который предотвращает разложение этого смазочного материала микроорганизмами.

Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
	Типовые характеристики:
	Purity FG EP Gear Fluid with MICROL

	
	100
	150
	220

	Вязкость, сСт при 40°C 
	101,2
	142,7
	223,6

	сСт при 100°C 
	11,4
	14,3
	18,9

	сек. Сейболта при 100°F 
	528
	749
	1184

	сек. Сейболта при 210°F 
	65
	76
	96

	Индекс вязкости
	99
	97
	94

	Температура вспышки, °C/°F 
	271/520
	219/426
	211/412

	Температура застывания, °C/°F 
	-12/10
	-15/5
	-18/0

	Номер AGMA
	3
	4
	5


†MICROL – противомикробный консервант. 

Purity FG Synthetic EP Gear Fluid
Purity FG Synthetic EP Gear Fluid – это синтетические редукторные масла, обеспечивающие уникальную защиту и смазку пищевого оборудования, работающего при высоких нагрузках либо предельно высоких или низких температурах. Обычно они применяются в закрытых редукторах, в том числе, с червячной, косозубой, прямозубой, конической передачами, подшипниках скольжения и антифрикционных подшипниках, а также цепных передачах. Свойства жидкостей PURITY FG Synthetic EP Gear Fluid усилены специально подобранными присадками, предотвращающими окисление и защищающими от износа и шоковых нагрузок. 

Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
	Типовые характеристики:
	Purity FG Synthetic EP Gear Fluid 220

	Вязкость сСт при 40°С
	213

	сСт при 100°С
	26,4

	сек. Сейб. при 100 °F
	987

	сек. Сейб. при 210 °F
	126

	Индекс вязкости
	158

	Температура вспышки, °С 
	273

	Температура застывания, °С 
	-40

	Номер AGMA
	5EP


Purity FG Heat Transfer Fluid XE "Теплопроводные жидкости:Пищевые" 

 XE "Пищевые смазочные материалы:Теплопроводные жидкости" 
Purity FG Heat Transfer Fluid – это теплоноситель пищевой марки, который продлевает срок службы оборудования, предотвращает загрязнение и появление неприятного запаха. Он предназначен для систем, работающих при температуре до 326°С. Обычно теплоноситель PURITY FG Heat Transfer Fluid рекомендуется для оборудования, предназначенного для тепловой обработки пищевых продуктов, сушки, дезодорирования пищевых растительных и животных масел, подогреве масел для глубокого прожаривания. Он также может использоваться в производстве пластиковых бутылок, пленки и контейнеров для упаковки пищевых продуктов. 
Свойства этой термоустойчивой жидкости усилены специально подобранными присадками, которые придают уникальную стабильность к окислению. Ее применение экономит эксплуатационные затраты, продлевая интервалы ее замены в пищеперерабатывающем оборудовании. 
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
	Типовые характеристики:
	Purity FG Heat Transfer Fluid

	Вязкость,  сСт при 40°С
	36

	                  сСт при 100°С
	6,0

	сек. Сейболта при 100 °F
	185

	сек. Сейболта при 210 °F
	46

	Индекс вязкости
	113

	Температура вспышки °С 
	212

	Температура застывания, °С 
	-15

	Температура самовозгорания, °С 
	350

	Максимальная объемная температура, °С 
	326


Детальная информация о других теплопроводных жидкостях содержится в разделе "Смазочные материалы промышленного назначения" в информации о теплопроводных жидкостях CALFLO.

PURITY FG SEAMER-E FLUID 
PURITY FG Seamer-E Fluid – это инновационная минеральная водоэмульгирующая жидкость пищевой марки, специально разработанная для высокоскоростных закаточных машин с системой непрерывной смазки, где возможно загрязнение масла водой и сахаром. Эта жидкость предназначена для смазки и обеспечения эффективной и плавной работы поворотных головок, подшипников, цепей и редукторов.

Жидкость PURITY FG Seamer-E Fluid одобрена одним из самых крупных производителей машин для консервирования – Pneumatic Scale Angelus®, которая не имела никаких возражений против применения этих жидкостей в станках следующей серии: 61/62H, 80/81L, 100/101L, 120/121L, 140S, 180S и 12M.

Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170. 
	Типовые характеристики:
	PURITY FG Seamer-E Fluid 

	Вязкость, сСт при 40C 
	130,5

	сСт при 100°C 
	14,9

	сек. Сейболта при 100°F 
	679

	сек. Сейболта при 210°F 
	79

	Индекс вязкости 
	116

	Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °C/°F 
	243/469

	Температура застывания, °C/°F 
	-15/5

	Испытания на четырёхшариковой машине, ø пятна износа, мм
	0,5

	Испытания на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания, кг
	200


Purity FG AW HYDRAULIC FLUID XE "Гидравлические жидкости:Пищевые" 

 XE "Пищевые смазочные материалы:Гидравлические жидкости" 
Purity FG AW – это инновационные гидравлические жидкости пищевой марки, обеспечивающие долговременную и надежную защиту гидравлических систем, использующихся в пищевой и фармацевтической промышленности. Они особенно эффективны в системах высокого давления, в том числе тех, в которых давление превышает 1000 пси (7000 кПа). Они также могут применяться в антифрикционных подшипниках, общих циркуляционных системах, а также встроенных лубрикаторах пневматических систем, которые обычно используются в пищеперерабатывающем оборудовании.
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170. 
	Типовые характеристики:
	Purity FG AW Hydraulic Fluid

	
	32
	46
	68
	100

	Вязкость сСт при 40°С
	29,8
	45,4
	63,3
	101,5

	                  сСт при 100°С
	5,2
	6,8
	8,4
	11,5

	сек. Сейболта при 100 °F
	154
	234
	328
	529

	сек. Сейболта при 210 °F
	44
	49
	54
	66

	Индекс вязкости
	101
	102
	102
	99

	Температура вспышки, °С/°F 
	225/437
	245/473
	253/487
	267/513

	Температура застывания, °С/°F
	-18/0
	-18/0
	-18/0
	-15/+5

	Испытание на стенде FZG, стадия прохождения
	12
	12
	12
	12

	Испытания на износ на четырехшариковой машине (мм), 40 кг, 1200 об./мин, 1 час, 75°С
	0,46
	0,48
	0,49
	0,44


PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID WITH MICROL XE "Microl" †
Гидравлическая жидкость PURITY FG AW with MICROL – инновационные смазочные материалы пищевой марки, специально разработанные для превосходной и более длительной защиты гидравлических систем, установленных на пищеперерабатывающем и фармацевтическом оборудовании. Они также эффективны, как и гидравлические масла PURITY FG AW, однако имеют дополнительное преимущество, так как содержат противомикробный консервант, который защищает этот смазочный материал от разложения микроорганизмами.

Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170. 
	Типовые характеристики:
	Purity FG AW Hydraulic Fluid with MICROL

	
	32
	46
	68
	100

	Вязкость, сСт при 40°C 
	30,5
	45.7
	64.5
	98.2

	сСт при 100°C 
	5,3
	6.8
	8.6
	11.3

	сек. Сейболта при 37.78°C 
	157
	236
	334
	511

	сек. Сейболта при 210°F 
	44
	49
	55
	65

	Индекс вязкости
	102
	104
	104
	101

	Температура вспышки, °C/°F 
	215/419
	241/466
	253/487
	275/527

	Температура застывания, °C/°F 
	-18/0
	-18/0
	-18/0
	-15/+5

	Диаметр пятна износа (мм)
(40 кг, 1200 об./мин. 1 ч, 75°C) 
	0,43
	0,45
	0,45
	0,50


†MICROL – противомикробный консервант. 

Purity FG Spray XE "Аэрозоли"   XE "Пищевые смазочные материалы:Аэрозоль" 
PURITY FG Spray – это инновационный универсальный смазочный материал пищевой марки, который выпускается в аэрозольных баллонах объемом 290 г. Обычно он применяется для цепей, направляющих и салазок, шарниров, кабелей и рычажных механизмов, зубчатых передач и малых подшипников, установленных на пищеперерабатывающем оборудовании. Он также может использоваться в качестве эффективного состава для смазки уплотнителей и прокладок. 
PURITY FG Spray содержит специальные присадки, повышающие адгезионные свойства, что снижает каплепадение и другое повреждение масляной пленки.

Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр.170. 
	Типовые характеристики:
	Purity FG Spray (без пропеллента)

	Вязкость сСт при 40°С
	151

	                 сСт при 100°С
	19,8

	сек. Сейболта при 100 °F
	777

	сек. Сейболта при 210 °F
	100

	Индекс вязкости
	150

	Температура вспышки, °С/°F 
	230/446

	Температура застывания масла, °С/°F
	-12/+10


Purity FG Trolley Fluid XE "Пищевые смазочные материалы:Троллейные жидкости" 
PURITY FG Trolley Fluid разработана для смазки крюков и троллейных систем на мясоперерабатывающих заводах. Она также может использоваться в качестве маловязкой жидкости для смазки цепей и конвейеров, а также для защиты от ржавления. Ее свойства усилены специально подобранными присадками, повышающими защиту от износа и коррозии, а также каплепадения. 
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170. 
	Типовые характеристики:
	Purity Trolley Fluid 46

	Вязкость, сСт при 40°С
	43,7

	                  сСт при 100°С
	7,3

	сек. Сейболта при 100 °F
	204

	сек. Сейболта при 210 °F
	50,1

	Индекс вязкости
	131

	Температура вспышки, °С 
	215

	Температура застывания масла, °С
	-15

	Испытание на четырехшариковой машине, ø пятна износа, мм
	0,5


Purity FG WO - белые масла XE "Пищевые смазочные материалы:Белые масла" 

 XE "Базовые масла:Белые масла" 

 XE "Белые масла" 
Purity FG WO –  это ультрачистые белые масла пищевой марки, специально разработанные для пищевой, фармацевтической и сельскохозяйственной промышленности. Для продления срока хранения они смешиваются с витамином Е и идеально подходят для того оборудования, в котором требуются белые нетоксичные масла без присадок. При таком применении допускается непосредственный и непрямой контакт с пищевыми продуктами в процессе производства, упаковки и переработки. PURITY FG WO могут также использоваться в косметической и фармацевтической промышленности. 

Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций для применения в пищевой промышленности на стр. 170. 
	Типовые характеристики:
	PURITY FG WO Fluids

	
	10
	15
	35
	40
	68
	90

	Вязкость, сСт при 40°C 
	12,7
	15,0
	36,1
	40,2
	68
	102,8

	сСт при 100C 
	3,1
	3,4
	5,8
	6,2
	8,9
	11,8

	сек. Сейболта при 100°F 
	72
	82
	186
	207,3
	351
	535

	сек. Сейболта при 210°F 
	36,6
	37,5
	45,4
	46,6
	55,7
	66,5

	Индекс вязкости 
	100
	98
	105
	100
	100
	104

	Плотноть, кг/л при 15°C 
	0,846
	0,859
	0,864
	0,865
	0,866
	0,870

	Температура вспышки, °C/°F 
	190/374
	175/347
	220/428
	240/464
	>200/>392
	266/510

	Температура застывания, °C/°F 
	-24/-11,2
	-18/0
	-18/0
	-18/0
	-18/0
	-15/5

	Цвет, по Сейболту
	30
	30
	30
	30
	30
	30


Одобрения и сертификации для пищевой промышленности
	
	Допуск NSF1 
	CFIA2 
(c1)
	Сертификация кошерной инспекции "Star K"
	IFANCA3
	Аллергены и генетически-модифицированные организмы

	Наименование продукта
	H1
	3H
	HT1
	n
	n3
	Для приготовления кошерной пищи
	Кошерный XE "Кошерный продукт"  и паревный XE "Паревный продукт" 
	Кошерный для песаха 
	Халальный XE "Халальный продукт"  
	Аллергены*
	Глютен
	ГМО

	PURITY FG AW 
	X
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG AW with MICROL 
	X
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG EP Gear Fluid 
	X
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG EP Gear Fluid with MICROL 
	X
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG Synthetic EP Gear Fluid 
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG Chain Fluid 
	X
	
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG Compressor Fluid 
	X
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG Synthetic Compressor Fluid 
	X
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG Spray 
	X
	
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG Trolley Fluid 
	X
	
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG Heat Transfer Fluid 
	
	
	X
	t1
	
	
	X
	X
	X
	
	
	

	PURITY FG WO 
	X
	X
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG2 
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG2 with MICROL 
	X
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG00 
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG2 Synthetic 
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG2 Extreme 
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	PURITY FG2 Clear 
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X


Примечание: Вне зависимости от того, что смазочные материалы пищевого класса компании "Petro-Canada" не содержат в своём составе аллергенов, продукты Purity FG одобрены к применению на пищеобрабатывающем оборудовании только в качестве смазочных материалов, имеющих случайный контакт с пищевыми продуктами, в соответствии с положениями нормы 21CFR 178.3570. Они не являются пищевыми добавками и не могут вводиться непосредственно в состав пищевых продуктов. 

*Проведён анализ на содержание следующих аллергенов: рыба, яйца и яйцепродукты, молоко и молочные продукты, орехи и продукты из орехов, семена кунжута, моллюски и ракообразные, соевые бобы и продукты из них, сульфиты, а также пшеница и продукты из неё.
Полный список одобрений и сертификация по смазочным материалам PURITY FG вы можете получить у технических специалистов компании "Petro-Canada". †MICROL – противомикробный консервант. 1NSF -  Национальный санитарный фонд. 2CFIA – Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов. 3IFANCA – Мусульманский совет Северной Америки по пище и питанию.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ XE "Технологические жидкости" 
В ассортимент технологических жидкостей компании «Petro-Canada» входят смеси высококачественных базовых масел, разработанных для использования в большом количестве промышленных продуктов.

Paraflex HT XE "Базовые масла:Технологические жидкости" 
Paraflex HT – это тщательно подобранная смесь базовых масел, очищенных по технологии НТ Purity, которая позволяет удалить из состава этих жидкостей все нежелательные полярные и ароматические соединения. Paraflex HT– это кристально чистые и малотоксичные жидкости.

Paraflex HT рекомендуется как сырье для производства различных химических веществ, эластомеров, смазочных материалов и специальных продуктов.

	Типовые характеристики:
	Paraflex НТ

	
	3
	4
	5
	9
	10
	15

	Плотность, кг/л при 15°С
	0,845
	0,835
	0,850
	0,836
	0,860
	0,860

	Цвет, ASTM 
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5

	Вязкость сСт при 40°С
	3,4
	3,4
	5,2
	9,8
	10,2
	15,5

	                сСт при 100°С
	1,3
	1,3
	1,7
	2,6
	2,6
	3,5

	сек. Сейболта при 100 °F
	38
	39
	44
	61
	62
	84

	сек. Сейболта при 210 °F
	<32
	<32
	<32
	35
	35
	38

	Индекс вязкости 
	-
	-
	-
	98
	78
	101

	Температура застывания, °С
	-33
	-57
	-12
	-32
	-30
	-24

	Содержание ароматических соединений, вес. %
	2,2
	0,2
	2,1
	0,1
	0,5
	0,5

	
	Paraflex НТ

	
	22
	32
	46
	68
	100

	Плотность, кг/л при 15°С
	0,863
	0,864
	0,865
	0,867
	0,870

	Цвет, ASTM 
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5

	Вязкость сСт при 40°С
	21,8
	34,2
	46,6
	69,2
	103

	                сСт при 100°С
	4,3
	5,5
	7,0
	9,1
	12,0

	сек. Сейболта при 100 °F
	114
	178
	240
	358
	564

	сек. Сейболта при 210 °F
	41
	45
	50
	56
	68

	Индекс вязкости 
	97
	97
	106
	106
	101

	Температура застывания, °С
	-15
	-18
	-18
	-15
	-12

	Содержание ароматических соединений, вес. %
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


cycloflex
CYCLOFLEX – это более вязкие масла темного цвета. По составу они похожи на масла сольвентной очистки с содержанием ароматических соединений от 1,5 до 40%.
	Типовые характеристики:
	Cycloflex

	
	150
	220
	320
	1000

	Плотность, кг/л при 15°С
	0,881
	0,889
	0,895
	0,914

	Цвет, ASTM 
	6,0
	7,0
	8,0
	<8,0

	Вязкость сСт при 40°С
	150
	220
	320
	1034

	                сСт при 100°С
	14,4
	18,3
	22,5
	43,9

	сек. Сейболта при 100 °F
	783
	116
	1712
	5689

	сек. Сейболта при 210 °F
	77
	93
	112
	212

	Индекс вязкости 
	94
	91
	87
	78

	Температура застывания, °С
	-6
	-6
	-6
	+3

	Содержание ароматических соединений, вес. %
	1,4
	3,5
	7,1
	38


Puredrill™ - БАЗОВОЕ МАСЛО ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА XE "Буровые растворы" 
PureDrill* – это базовые масла для бурового раствора как для наземного, так и для шельфового бурения. Они специально разработаны для максимального снижения воздействия на окружающую среду. Масла PureDrill также безопасны для здоровья работников и отвечают всем требованиям по технике безопасности. Помимо этого их применение существенно повышает эффективность бурения и снижает износ буровой колонки. 
Масло PureDrill™ IA-35 – это ультрачистая синтетическая жидкость на основе изоалкана, которая идеально подходит для условий, требующих применения экологически безопасных материалов.  Масло PureDrill* IA-35 также легко биоразлагается. 

Масло PureDrill™ IA-35LV – это маловязкая синтетическая базовая жидкость для бурового раствора, специально разработанная для применения в условиях бурения на шельфе или на очень большие глубины, а также в холодных водах.

Масло PureDrill™ НТ-30 – это высокоэффективное минеральное масло, специально разработанное с учетом суровых условий наземного бурения. 

Масло PureDrill™ НТ-40 – это жидкость, специально разработанная для наземного бурения, которая также подходит и для шельфового бурения с бессточным технологическим процессом (где сброс сточных вод запрещен законодательством). Эта уникальная смесь синтетических жидкостей на основе изоалкана и нетоксичных минеральных масел, очищенных в процессе жесткого гидрокрекинга, может служить значительно более безопасной и не имеющей запаха заменой дизельному топливу. 
	Типовые характеристики:
	PureDrill™

	
	IA-35
	IA-35LV
	HT-30
	HT-40

	Плотность, кг/л при 15°С
	0,835
	0,816
	0,821
	0,845

	Цвет, ASTM 
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5

	Цвет 
	Бесцветн.
	Бесцветн.
	Бесцветн.
	Бесцветн.

	Вязкость сСт при 40°С
	3,5
	2,6
	2,6
	3,4

	сек. Сейболта при 100 °F
	37,6
	34,6
	34,6
	37,3

	Температура вспышки, РМ D93, °С
	134
	96
	94
	124

	Температура застывания, °С
	-57
	≤60
	-36
	зем. -22

вод. -33

	Анилиновая точка, °С
	90
	82
	83
	77

	Содержание ароматических соединений с конденсированными ядрами, вес. %
	0,0
	0,0
	<10
	<10


DUST SUPPRESSANT FLUID DSF 65 XE "Пылеподавление"  - ДЛЯ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
Пылеподавляющая жидкость Dust Suppressant Fluid DSF 65 – это безопасная, нетоксичная жидкость, специально разработанная для предотвращения распыления мелких частиц различных веществ при работе дорожно-строительной, полевой техники и промышленного оборудования. Жидкость Dust Suppressant Fluid DSF 65 не имеет ни запаха, ни цвета. Она практически полностью нетоксична для человека, животных, водных организмов и растений. Жидкость Dust Suppressant Fluid DSF 65 особенно рекомендуется к применению в экологически уязвимых зонах. Расход данной используемой жидкости разнится в зависимости от условий работы и экологии участка, где происходит эксплуатация оборудования, однако обычно он составляет 0,5-2 л/м2.

	Типовые характеристики:
	Dust Suppressant Fluid DSF 65

	Плотность, кг/л при 15°C
	0,83

	Вязкость,  сСт при 40°C 
	9,5

	сСт при 100°C 
	2,6

	сек. Сейболта при 100°F 
	59

	сек. Сейболта при 210°F 
	35

	Температура вспышки, °C/°F 
	177/351

	Температура застывания, °C/°F 
	-36/-33

	Содержание ароматических соединений с конденсированными ядрами, ppm
	Не выявлено


VHVI SPECIALTY BASE FLUID
Специализированные базовые жидкости VHVI Specialty Base Fluid – это линия минеральных базовых масел максимальной степени очистки, подвергнутых жёсткому гидрокрекингу. 

	Типовые характеристики:
	VHVI 2
	VHVI 4
	VHVI 6
	VHVI 8

	Плотность, кг/л при 15°C
	0,830
	0,841
	0,845
	0,850

	Цвет, ASTM
	<0,5
	<0,5
	<1,0
	<1,5

	Вязкость,  сСт при 40°C 
	9,3
	20,8
	34,1
	54,2

	сСт при 100°C 
	2,5
	4,5
	6,0
	8,0

	сек. Сейболта при 100°F 
	58
	108
	174
	278

	Индекс вязкости
	100
	130
	127
	124

	Температура вспышки, в открытом тигеле Кливленда,°C/°F 
	177/351
	215/419
	230/446
	248/478

	Температура застывания, °C/°F 
	-42/-44
	-24/-11
	-15/+5
	-12/+10

	Содержания ароматических соединений, вес. %
	0,15
	0,20
	0,20
	0,20


ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ XE "Глоссарий"  XE "Словарь" 
AGMA XE "AGMA, Классификация"  – Американская ассоциация производителей зубчатых передач, одним из видов деятельности которой является составление и распространение стандартов смазочных материалов для зубчатых передач. 

API XE "API, классификация"  – Американский институт нефти. Организация, специально организованная для продвижения интересов нефтяной промышленности. В этих целях она занимается распространением информации, проведением научных исследований, улучшением условий сбыта продукции и т.д. Одним из видов деятельности института является разработка СЕРВИСНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ API для моторных масел, а также Правил смешиваемости базовых масел, которые заложили основы классификации базовых масел на группы I-IV. 

ASLE – Американское общество специалистов по смазочным материалам. Предыдущее наименование организации, занимающейся изучением процессов трения, износа и смазки, которая в настоящее время известна под именем Общество специалистов в области трения и инженеров по смазочным материалам (STLE). 

ASTM XE "ASTM, классификация"  – Американское общество по испытанию материалов. Организация, целью которой является «распространение технической информации и разработка стандартов для технических требований и методов испытаний». В Северной Америке преобладающее большинство данных, используемых для описания, идентификации или обозначения нефтепродуктов, устанавливаются в соответствии с методами испытаний по стандартам ASTM.

CGSB – Комитет Канады по стандартизации. Консенсусная организация, состоящая из представителей производителей, покупателей и инициативных групп, которые разрабатывают стандарты для продуктов и методы испытаний, предназначенные для использования в Канаде. 
ISO XE "ISO, классификация"  – Международная организация стандартизации. Устанавливает стандарты для продуктов и методов испытаний, признаваемые во всем мире. Пример – система Классификации марок вязкости ISO для индустриальных масел. 

STLE - Общество специалистов в области трения и инженеров по смазочным материалам, ранее известное под названием Американское общество специалистов по смазочным материалам (ASLE). 

АНТИОКСИДАНТ – см. ИНГИБИТОР ОКИСЛЕНИЯ 
АНТИПЕННОЕ ВЕЩЕСТВО – см. ИНГИБИТОР ПЕНООБРАЗОВАНИЯ
БРИКЕТИРОВАННАЯ СМАЗКА – см. ТВЕРДАЯ СМАЗКА. 
ВЯЗКОСТЬ XE "Вязкость"  – это показатель сопротивления жидкости течению. Обычно определяется по времени, за которое стандартное количество жидкости при определенной температуре протечет через стандартное отверстие. Чем выше этот показатель, тем более вязкую консистенцию имеет жидкость. Так как вязкость обратно пропорциональная температуре, ее значение имеет смысл только при той температуре, при которой проводился тест. Вязкость нефтепродуктов обычно измеряется в САНТИСТОКСАХ либо при 40°С, либо при 100°С (метод ASTM D445 – измерение кинематической вязкости). Ранее в Северной Америке вязкость также определялась в универсальных секундах Сейболта (SSU или SUS) или при очень высокой вязкости в секундах Сейболта-Фуроля (SSF). Это измерение вязкости по методу ASTM D88. Другими менее известными единицами измерения вязкости являются ГРАДУСЫ ЭНГЛЕРА или СЕКУНДЫ ПО РЕДВУДУ, которые в основном используются в Европе (см. также ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ. ПУАЗ). 
ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ XE "Вязкость:Брукфельд"  – вязкость, измеряемая в сантипуазах на вискозиметре Брукфильда (по стандарту ASTM D2983). Принцип работы этого вискозиметра – определяется крутящего момента, необходимого для вращения шпинделя прибора при погружении его в исследуемую среду. Несмотря на то, что вязкость по Брукфильду зачастую считается низкотемпературным свойством трансмиссионных и редукторных жидкостей, она зачастую определяется для многих других типов смазочных материалов, например, белых масел. 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ СМАЗКА  XE "Гидродинамическая смазка" – это режим смазки, при котором две двигающиеся поверхности разделены непрерывной масляной пленкой. Наиболее часто такой тип смазки присутствует в смазываемых маслом подшипниках скольжения. Движение одной детали (вала или опорной шейки) «вовлекает» смазочный материал в пространство между опорной шейкой и самим подшипников. Такое действие повышает давление жидкости, благодаря чему она полностью разделяет две поверхности. В отличие от гидродинамической при граничной смазке масляная пленка лишь частично разделяет детали, поэтому на некоторых точках возникает непосредственный контакт металлических поверхностей. 
ГИДРОКРЕКИНГ  XE "Гидрокрекинг" – это технология, которая используется некоторыми производителями высококачественных базовых масел. При гидрокрекинге нефтяное сырье реагирует с водородом в присутствии катализатора при очень высокой температуре (400-425°С) и давлении (более 3000 фунтов/дюйм или 204 атм.). В таких жестких условиях почти все ароматические углеводороды изомеризуются и насыщаются. В результате получаются базовые масла, содержащие от 96% до более 99,5% насыщенных углеводородов. В процессе также удаляются почти все следы серо-, азото- и кислородосодержащих примесей. По технологии гидрокрекинга производятся высококачественные, схожие по свойствам с синтетическими базовые масла, которые потом смешиваются с тщательно подобранными присадками для получения максимально стабильных смазочных материалов, похожих по своим характеристикам на синтетические. 
ГИДРООЧИСТКА  XE "Гидроочистка" – общее название для процесса нефтепереработки при производстве топлива и нефтяного сырья. Проводится при повышенной температуре в присутствии подаваемого под давлением водорода и катализатора. Это мягкая очистка нефти, иногда также называемая «гидрофинишингом», используется для улучшения цвета и запаха топлива и базовых масел. 
ГИДРОФИНИШИНГ – см. ГИДРОЧИСТКА
ГРАНИЧНАЯ СМАЗКА – см. ПОГРАНИЧНАЯ СМАЗКА
ДЕЭМУЛЬГИРУЕМОСТЬ  XE "Деэмульгируемость" – это период времени, который требуется для разрушения определенного количества вводно-масляной эмульсии при проведении теста ASTM D1401. Минеральные масла высокой степени очистки без присадок обладают хорошей деэмульгируемостью. Даже после интенсивного встряхивания смеси, масло быстро отделяется от воды и всплывает наверх. Это необходимая характеристика для таких смазочных материалов, как циркулирующее масло, которое должно быстро отделяться от воды. Следовательно, деэмульгируемость – это показатель способности смазочного масла отделяться от воды, что очень важно для применения его во многих типах циркуляционных системах. 
ДИСПЕРГИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА – см. МОЮЩАЯ ПРИСАДКА
ЗАДИР – вид износа двигателя в результате сваривания и появления трещин на трущихся поверхностях. 
ЗОЛА  XE "Зольность" – негорючее вещество, образуемое при сгорании масел (а также топлива), определяемое в результате тестов ASTM D582 и В874 (Сульфатированная зола). Так как некоторые из моющих присадок представляют собой металлические соли или соединения, поэтому считается, что процентное содержание золы зависит от моющих свойств смазочного материала. Однако такое утверждение нельзя считать абсолют верным по следующим причинам: 1. Моющие свойства смазочного материала зависят как от присадок, добавленных в него, так и базового масла. Некоторые комбинации базовых масел и присадок более эффективны, чем другие. 2. Моющие присадки сильно разнятся по составу, поэтому некоторые из них могут образовывать больше золы, другие могут вообще ее не оставлять. 3. Часть золы может образовывать при сгорании других присадок, а не только моющих. 4. Считается, что есть предельная эффективная концентрация моющих присадок, а их избыточное содержание может даже привести к дополнительному загрязнению. 
ИНГИБИТОР  XE "Ингибиторы" – присадка для предотвращения нежелательных процессов в смазке, маслах или топливе и т.д., например, окисления, ржавления, пенообразования и прочих. 
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ – присадка для защиты поверхностей от химического воздействия едких загрязняющих веществ, содержащихся в смазочном материале. Наиболее распространенные типы ингибиторов коррозии обычно вступают в химическую реакцию с металлами, образуя на поверхности деталей инертную пленку.  
ИНГИБИТОР ОКИСЛЕНИЯ – химическое вещество, добавляемое в малых количествах в нефтепродукты для повышения их стабильности к окислению, а, следовательно, и продления их срока службы и хранения. Ингибитор окисления может соединяться с пероксидами, образовавшимися в начальной стадии, и изменять их свойства таким образом, чтобы нейтрализовать их едкость. Также ингибитор (пассивирующий агент) может взаимодействовать с катализатором для того, чтобы его «испортить» или покрыть инертной пленкой. 
ИНГИБИТОР ПЕНООБРАЗОВАНИЯ – присадка, благодаря добавлению которой пена на масле оседает значительно быстрее. Она ускоряет процесс объединения мелких пузырьков в большие, которые легче лопаются. 
ИНГИБИТОР РЖАВЛЕНИЯ – присадка к смазочным материалам для защиты черных металлов (железа и стали) от ржавления, вызванного загрязнением водой или другими вредными соединениями, образовавшимися вследствие разложения масла. Некоторые ингибиторы ржавления действуют подобно ингибиторам коррозии за счет химической реакции, при которой на металлической поверхности образуется инертная пленка. Другие ингибиторы ржавления абсорбируют воду за счет того, что они смешиваются с вводно-масляной эмульсией, поэтому металлическая поверхность контактирует только с маслом. 
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ (VI)  XE "Индекс вязкости" 

 XE "Четырёхшариковая машина" – это показатель изменения вязкости в зависимости от температуры. Такое изменение обычно происходит у инертных жидкостей – у некоторых у большей степени, у некоторых – в меньшей. При нагревании они обычно становятся более жидкими, при охлаждении – загустевают. Чем выше индекс вязкости, тем меньше она изменяется. Он рассчитывается по формуле в зависимости от вязкости жидкости при 40°С и при 100°С в соответствии с методами  ASTM D567 или D2270. Последний из этих методов применяется тогда, когда индекс вязкости превышает значение 100. Обычно предпочтение отдается маслам с высоким индексом вязкости, у который вязкость почти не меняется в широком диапазоне температур. Такие свойства необходимы также во многих гидравлических системах. Парафиновые масла обладают высоким индексом вязкости, а у нефтяных масел он может быть повышен за чет добавления в состав присадки, улучшающей его. Нафтеновые масла имеют низкий индекс вязкости, а у ароматических соединений он еще ниже – иногда даже может быть отрицательным. 
ИСПЫТАНИЯ НА ЧЕТЫРЕХШАРИКОВОЙ МАШИНЕ – это две процедуры проведения испытания, основанные на одном и том же принципе: Испытание на задир на четырехшариковой машине (ASTM D2596) и Испытание на износ на четырехшариковой машине (ASTM D2246). В этих тестах внизу соединяют три шарика в качестве подставки, на них размещается четвертый шарик, который вращается вдоль своей оси по вертикали. Все шарики погружены в исследуемую среду. В ходе ИСПЫТАНИЯ НА ИЗНОС НА ЧЕТЫРЕХШАРИКОВОЙ МАШИНЕ определяются соответствующие противоизносные свойства смазочного материала, который используется в условиях граничной смазки. Испытание проводится при определенной скорости, температуре и нагрузке. В конце отмеренного отрезка времени определяется средний диаметр пятна износа на трех нижних шариках. ИСПЫТАНИЕ НА ЗАДИР (ЕР) НА ЧЕТЫРЕХШАРИКОВОЙ МАШИНЕ предназначено для определения поведения масла под воздействием повышенных нагрузок на единицу площади. В данном испытании верхний шарик вращается со скоростью (1700±60 об./мин.), однако постоянная температура не поддерживается. Через определенные интервалы времени повышается до тех пор, пока вращающийся шарик не заедает и не приваривается к другим шарикам. В конце каждого отрезка времени измеряется средний диаметр пятна износа. В данных о характеристиках масел обычно указывается два результата испытаний – ИНДЕКС ИЗНОСА ПРИ НАГРУЗКЕ (ранее известный под названием Нагрузка по Герцу) и НАГРУЗКА СВАРИВАНИЯ. 
КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО – см. ЧИСЛО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
КОМПАУНДИРОВАННОЕ МАСЛО  XE "Компаундированное масло" – смесь минерального масла с небольшим количеством жирных растительного или животного происхождения или синтетических жирных масел, которая называется КОМПАУНДИРОВАННОЙ СМЕСЬЮ. Такие масла используются в определенном оборудовании, работающем в условиях повышенной влажности, для предотвращения вымывания смазочного материала с металлической поверхности. Жирные масла дают возможность масло связываться с водой, вместо того, чтобы вымываться ею. Цилиндровые масла, применяемые в условиях повышенной влажности и в присутствии пара, а также в некоторых видах воздушных компрессоров, обязательно должны быть компаундированными. Так как жирные масла придают сильное сродство с металлическими поверхностями, компаундированные масла часто используются там, где требуются повышенная смазывающая способность или устойчивость к высоким нагрузкам. Однако они обычно не рекомендуются для того оборудования, где требуется повышенная стабильность к окислению (см. ПОГРАНИЧНУЮ СМАЗКУ).
КОРРОЗИЯ МЕДНОЙ ПЛАСТИНКИ  XE "Медная пластинка" 

 XE "Присадки:Моющие" – испытание по стандарту ASTM D130, в рамках которой оценивается тенденция продукта вызывать коррозию меди или медных сплавов. Результаты теста оцениваются по сопоставлению пятен коррозии на пластине. Отсутствие коррозионной агрессивности материала не стоит путать с действием ингибиторов ржавления, которое защищает поверхность от вредного воздействия некоторых загрязняющих вещества, как, например, воды, а не от коррозионного действия самого масла. 
ЛЕТУЧЕСТЬ – это свойство жидкости, которое определяет ее способность к испарению. Из двух жидкостей больше летучестью обладает та, которая закипает при меньшей температуре, поэтому она быстрее испарится, если протестировать их при одной и той же температуре. Летучесть нефтепродуктов может измеряться при испытаниях на ТОЧКУ ВСПЫШКИ, ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ, ДИСТИЛЛЯЦИЮ и СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ. 
МОЮЩАЯ ПРИСАДКА  XE "Моющие присадки" – это присадка к моторному маслу, обычно добавляемая в него вместе с диспергирующей. Моющая присадка химически нейтрализует кислотные примеси в масле, не допуская превращение их в нерастворимые частицы и осаждение в виде нагара. В результате образуются нейтральные или основные соединения, которые остаются в масле во взвешенном состоянии. ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ ПРИСАДКИ разбивают уже образовавшиеся нерастворимые частицы загрязняющих примесей. В результате получаются частицы очень мелкого размера, которые диспергируются в масле или образуют коллоидальный раствор. 
НАГРУЗКА ОК ПО ТИМКЕНУ XE "Тимкен:Нагрузка"  – это показатель противозадирных свойств смазочного материала (ЕР). Стандартный стальной ролик, смазанный исследуемым продуктом, вращается против опоры. Нагрузка по Тимкену – это максимальная нагрузка, при которой не образуется задира. 
ОБРАЗОВАНИЕ КАНАВКИ  XE "Канавка смазки" – образование канавки в смазке (или в масле, если оно слишком густое, чтобы течь свободно при существующих условиях). Канавки нарезаются двигающейся деталью, например зубчатой передачей или роликом антифрикционного подшипника. Образование канавок можно значительно уменьшить за счет консистенции или вязкости смазочного материала. Несмотря на то, что иногда образование канавок необходимо для предотвращения излишнего вспенивания масла, особенно в подшипниках высокоскоростных вращающихся деталей, те канавки, которые препятствуют движению контактирующих деталей, могут привести к поломке оборудования из-за недостаточной его смазки. 
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО – см. ЧИСЛО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ. 
ОКИСЛЕНИЕ  XE "Окисление" – это форма ухудшения химических свойств, которому нефтепродукты подвержены, как и многие другие органические вещества. Однако стабильность многих нефтепродуктов к окислению очень высокая. Обычно этот процесс включает в себя присоединение атомов кислорода, что в результате почти всегда вызывает разложение масла. Он ускоряется при высоких температурах, а при их повышении свыше 70°С химические реакции уже значительные. Каждое увеличение температуры на 10°С фактически удваивается скорость протекания реакции. Окисление также ускоряется в присутствии катализирующих металлов, особенно активна в качестве катализатора медь. Более того, пероксиды, исходные продукты процесса окисления, сами по себе являются окисляющими веществами. Поэтому окисление нефтепродуктов – это цепная реакция: чем больше продукт окисляется, тем более быстрым становятся реакции окисления в нем. При таких процессах в смазочных материалах и топливе образуются нагар, лак, смолы и кислоты, все из которых вредны. Тем не менее, многие масла, например, турбинное, могут работать годами без замены. Если нефтепродукт должен иметь длительный интервал замены или срок хранения, то окисление можно снизить за счет: правильного выбора сырой нефти - замечено, что парафиновые масла обладают большей стабильностью к окислению; тщательной очистки, в ходе которой удаляются из состава все вещества, подверженные окислению и обеспечивается более высокая чувствительность к ингибиторам; добавления ингибиторов окисления. Срок службы также может быть продлен, благодаря правильному техническому обслуживанию – фильтрации, обработки в центрифуге либо других мер очистки масла; ограничения длительности воздействия высоких температур или степени нагрева; предотвращения доступа воздуха и попадания каталитических металлов. Информация по определению степени разложения отработавшего масла, а, следовательно, и его пригодности к дальнейшему использованию – см. ЧИСЛО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ.
ПОГРАНИЧНАЯ СМАЗКА XE "Пограничная смазка" 

 XE "Граничная смазка"  – смазка, характеризующаяся частичным непосредственным контактом между двумя металлическими поверхностями, либо частичным разделением их слоем масляной пленки. При таком виде смазки может наблюдаться повышенный износ деталей из-за «сухого трения». В некоторые смазочные материалы специально добавляются специальные присадки, которые понижают трение и задир, образуя на металлической поверхности пленку. Существует несколько степеней смазки при граничном режиме, и для всех них существуют свои типы присадок. При незначительном граничном трении могут использоваться ПРИСАДКИ, УЛУЧШАЮЩИЕ СМАЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА. Это полярные вещества, растворимые в масле и имеющие очень высокую степень сродства с металлическими поверхностями. Присадки, улучшающие смазочные свойства, осаждаются на поверхности, образуя тонкую, но прочную пленку, и обеспечивают защиту в тех эксплуатационных условиях, которые слишком тяжелые для применения минерального масла без присадок. Кроме этого для подобных целей используют КОМПАУНДИРОВАННЫЕ МАСЛА, которые содержат полярные жирные масла. Другой класс смазочных материалов, используемых в условиях граничной смазки, - это те, которые содержат ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ ПРИСАДКИ. Такие вещества, представляющие собой обычно соединения цинка и фосфора, снижают износ металлических поверхностей, в отличие от предотвращения задира. Высококачественные масла обязательно содержат противоизносные присадки для того, чтобы обеспечивать защиту тяжело нагруженных узлов современных моделей двигателей, например, клапанного механизма. Наиболее тяжелые условия граничного трения называют условиями ПРЕДЕЛЬНО ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ (ЕР) либо повышенной опасности задира. Для работы в таких условиях рекомендуются смазочные материалы, которые содержат противозадирные присадки (маркируемые «ЕР»). При умеренно тяжелых условиях повышенного удельного давления, например, в некоторых видах червячных передач или оборудовании с шоковыми нагрузками, могут применяться менее эффективные присадки ЕР, в том числе сульфированное жирное масло. При более экстремальных условиях задира, которые, например, присутствуют в большинстве типов промышленных редукторов, используются более эффективный пакет присадок ЕР. При наиболее тяжелых условиях экстремально высокого давления, например, в автомобильных гипоидных передачах, а также многих прокатных станах, необходимо применять более химически активные присадки ЕР, содержащие серу, хлор и/или фосфор. При очень высоких температурах и непосредственном контакте металлических поверхностей, эти вещества химически соединяются с металлами и образуют поверхностную пленку. Она не только эффективно снижает трение, но также предотвращает сваривание неровных поверхностей (выступающих точек) и соответственно задир, который приводит к разрушению скользящих деталей. 
ПРОТИВОЗАДИРНАЯ ПРИСАДКА ЕР  XE "Присадки:Противозадирные"  XE "Противозадирные присадки" – присадка для повышения способности масла противостоять воздействию экстремально высокого давления, предотвращающая задир (см. ПОГРАНИЧНАЯ СМАЗКА).
ПРОТИВОИЗНОСНАЯ ПРИСАДКА – присадка, которая снижает износ, вызываемый непосредственным контактом металлических поверхностей, который возникает в условиях пограничной смазки (например, при вождении с частыми остановками, колебательном движении). В стандартных условиях эксплуатации эта присадка вступает в химическую реакцию и образует пленку на металлической поверхности.
ПУАЗ – единица абсолютной вязкости системы СГС: это напряжение сдвига (измеряемая в динах на квадратный сантиметр), необходимое для перемещения одного слоя жидкости относительно другого, при общей толщине слоев в один сантиметр со скоростью сдвига один сантиметр в секунду. Она измеряется в дина-сек./см2. САНТИПУАЗ (сП) – это 1/100 пуаза и наиболее широко применяемая единица абсолютной вязкости. Тогда как обычные измерения вязкости зависят от силы гравитации, действующей на жидкость для сдвига ее слоя, поэтому результаты такого измерения могут быть искажены разницей в плотности жидкостей. АБСОЛЮТНАЯ ВЯЗКОСТЬ не зависит от плотности и напрямую связана с сопротивляемостью жидкости течению (см. также ВЯЗКОСТЬ). 
САНТИПУАЗ (сП) – см. ВЯЗКОСТЬ
САНТИСТОКС (сСт) – см. ВЯЗКОСТЬ
СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – это смазочные материалы, производящиеся в процессе химического превращения или трансформации одной сложной смеси молекул в другую сложную смесь. При обычной очистке или физическом разделении, в том числе дистилляции или замораживании, синтез не происходит. В наиболее распространенные типы синтетических базовых масел входят: полиальфаолефины, нетрадиционные базовые масла, подвергнутые гидрокрекингу и гидроизомеризации (UCSO), органические эфиры, полигликоли. Синтетические смазочные материалы могут иметь одно или несколько преимуществ перед минеральными, в том числе: отличную текучесть при низких температурах, низкую температуру застывания, высокий индекс вязкости, уникальную стабильность к окислению, повышенную температуру застывания и самовозгорания, низкую летучесть, нетоксичность. Они некоторое время использовались только в таком оборудовании, как реактивные двигатели, технике, работающей в арктических условиях, и в качестве негорючих гидравлических жидкостях. В настоящее время синтетические смазочные материалы стали замещать традиционные минеральные там, где требуется одно или более из вышеперечисленных свойств. Несмотря на высокую цену они настолько эффективны, что в течение длительного времени их использование более экономично обоснованно. В ряд преимуществ их применения можно включить снижение расхода масла, продленный срок его замены, повышенная экономия топлива и облегченный холодный запуск оборудования. 
СОЛЬВЕНТНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ – см. ЭКСТРАКЦИЯ РАСТВОРИТЕЛЯМИ
СУЛЬФАТИРОВАННАЯ ЗОЛА – см. ЗОЛА.
ТВЕРДАЯ СМАЗКА – смазка очень твердой консистенции, производимая в форме брикета и используемая в некоторых открытых подшипниках скольжения, работающих при высоких температурах и на медленных скоростях. 
ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ – см. ТОЧКА ВСПЫШКИ 
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ – см. ТОЧКА ВСПЫШКИ.
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ – см. ТОЧКА ЗАСТЫВАНИЯ.
ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ – см. ТОЧКА КАПЛЕПАДЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ПОМУТНЕНИЯ – см. ТОЧКА ЗАГУСТЕВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА САМОВОЗГОРАНИЯ – см. описание для ТОЧКА ВСПЫШКИ.
ТОЧКА ВСПЫШКИ  XE "Температура вспышки" – это минимальная температура нефтепродукта либо других горючих жидкостей, при которой образуется достаточно паров и газов для получения горючей смеси. В частности, это самая низкая температура, при которой смесь воздуха и парами может вспыхивать от пламени. Точка вспышки измеряется в испытаниях по следующим стандартам ASTM: в ПРИБОРЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА (закрытом тигле): D93 «Определение температуры вспышки в закрытом тигле по методу Пенского-Мартенса» для жидкого топлива – а также для разбавленного асфальта и других вязких материалов и суспензий твердых частиц; ПРИБОРЕ ОТКРЫТОГО ТИПА (открытом тигле): D92 «Определение температур вспышки и возгорания в открытом тигле по методу Кливленда» для смазочных масел. Как видно из названия стандарта последний метод может также применяться для определения ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗГОРАНИЯ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗГОРАНИЯ – это минимальная температура образца масла, при которой образующиеся пары и газы могут поддерживать горение. В частности это самая низкая температура, при которой пары жидкости могут гореть не менее 5 минут. Так как температура возгорания у товарных нефтяных масел обычно на 30°С превышает соответствующую температуру вспышки, то обычно эти данные в перечислении характеристик нефтепродуктов опускают. Температуры вспышки и возгорания имеют важное значение для техники безопасности – чем они выше, тем меньше опасность возгорания материала или его взрыва. Однако не менее важны эти значения для определения летучести материала: чем ниже точка вспышки, тем большей летучестью обладает продукт. Например, разбавление моторного масла топливом понижает точку вспышки. Не следует путать температуры вспышки и возгорания с  ТЕМПЕРАТУРОЙ САМОВОЗГОРАНИЯ, при которой возгорание происходит самопроизвольно без участия внешнего источника возгорания. 
ТОЧКА ЗАСТЫВАНИЯ  XE "Температура застывания" – зачастую используется в качестве показателя течения жидкости при низких температурах и на 3°С превышает минимальную температуру, при которой жидкий нефтепродукт обычно сохраняет текучесть. Это очень важная характеристика для холодного запуска оборудования, однако, необходимо также учитываться и прокачиваемость масла – легкость, с которой масло прокачивается при низких температурах. Парафиновое масло содержит воск, который при низких температурах образует ячеистую структуру из кристаллов. Однако вибрация насоса разбивает эти восковые структуры и обеспечивает хорошую прокачиваемость при температурах, намного ниже точки застывания. С другой стороны нафтеновые масла почти не содержат воска, и их вязкость значительно повышается при достижении температуры застывания, поэтому они уже не могут легко прокачиваться. Для определения точки застывания применяется метод ASTM D97, при котором также измеряется ТЕМПЕРАТУРА ПОМУТНЕНИЯ – самая низкая температура, при которой образец жидкости мутнеет из-за образования в нем восковых кристаллов. Помутнение – это характеристика только парафинового масла. Это необходимо при оценке свойств того топлива, чья фильтрация может быть затруднена из забивания фильтров восковыми кристаллами. 
ТОЧКА КАПЛЕПАДЕНИЯ  XE "Температура каплепадения"  XE "Каплепадение" – это температура, при которой при проведении испытания смазка меняет свою консистенцию из полутвердой на жидкую. Может рассматриваться как признак предельно высокая температура применения. 
УГЛЕРОДНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ – это процентное содержание кокса, остающегося после того, как образец смазочного масла протестирован при высоких температурах по методу ASTM D189 (по Конрадсону) и D524 (по Рамсботтому). Так как уровень углеродного осадка очень важен для оценки качества масла для смазки валков и смазочных материалов для пневматического оборудования, надо внимательно оценивать результаты таких испытаний. Сходство между условиями испытания и условиями работы незначительное. Так как углеродные отложения влияют на производительность оборудования, многие даже считают, что тип таких отложений более важен, чем их количество. 
ЧИСЛО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ  XE "Общее щелочное число" – это определенное количество реагента, необходимое для нейтрализации агрессивности или щелочности образца масла. Даже свежее, не работавшее масло может обладать одной из этих двух характеристик – кислотностью или щелочностью, в зависимости от его состава. Кроме того, некоторые присадки могут повышать кислотность, а щелочность может увеличиваться за счет добавленных моющих присадок либо химических веществ, предотвращающих окисление. В процессе работы со временем окисление или в некоторых случаях разрушение присадок может повысить кислотность смазочного материала. Несмотря на то, что кислотность сама по себе не обязательно оказывает вредное влияние, однако она является признаком разложения масла, а число нейтрализации зачастую используется для определения состояния и изменения характеристик масла в процессе работы. Наиболее часто определяемая характеристика масла – это КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО. Оно представляет собой то количество КОН (гидроксида калия), которое необходимо для того, чтобы нейтрализовать действие кислот. Максимальное кислотное число, при котором сохраняются эффективность смазочного материала, определяется в зависимости от типа масла и условий эксплуатации. Кроме этого такое значение может определять только тот специалист, который обладает большим опытом в данном конкретном случае. Число нейтрализации измеряется в соответствии с методами испытаний, определяемых стандартами ASTM D664 или D974. Раньше оно определялось потенциометрическим методом, сейчас – колориметрическим. По возможности нужно определять ОБЩЕЕ КИСЛОТНОЕ, СИЛЬНОЕ КИСЛОТНОЕ, ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ и СИЛЬНОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛА. Считается, что сильное кислотное число зависит от содержания неорганических кислот, например, любых серных кислот, а разница между сильным и общим кислотными числами относится уже к слабым кислотам. Эти обе характеристики могут одновременно быть повышены, так как компоненты настолько слабы, что они не могут нейтрализовать друг друга. Когда в технической документации указываются число нейтрализации или кислотное число, то подразумевается ОБЩЕЕ КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО (TAN). 

ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО – см. ЧИСЛО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ.
ЭКСТРАКЦИЯ РАСТВОРИТЕЛЯМИ  XE "Сольвентная очистка" – это традиционная технология очистки нефти, которая используется для повышения химико-физических свойств базовых масел. Данный процесс основан на способности примесей (особенно ароматических соединений, которые содержат серу и азот) растворяться в экстракционном растворителе, в качестве которого обычно используют фурфурольные или фенольные продукты. Побочным продуктов такой очистки является насыщенный ароматическими соединениями ЭКСТРАКТ, который используется в качестве МАСЛА ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ. 
ЭМУЛЬСИЯ – это механическая смесь двух взаимно нерастворимых жидкостей (например, воды и масла). В зависимости от условий работы способность образовывать эмульсии может быть желательной и нежелательной. Например, способность к эмульгированию требуется для растворимых СОЖ, которые должны образовывать с водой стойкие эмульсии для смазки и охлаждения поверхности. 
ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА ФИЗИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ XE "Таблицы перевода единиц" 
ПЕРЕСЧЕТ ПЛОТНОСТИ XE "Плотность:Таблица перевода"  XE "API, плотность" 
Пояснение: Перевод происходит при 15,6 °С (60 °F)
	Плотность
в единицах API
	Плотность
(Кг/л)
	Плотность
в единицах API
	Плотность
(Кг/л)

	0
	1,074
	21
	 0,926

	1
	1,066
	22
	0,920

	2
	1,058
	23
	0,914

	3
	1,050
	24
	0,908

	4
	1,042
	25
	0,902

	5
	1,034
	26
	0,896

	6
	1,027
	27
	0,891

	7
	1,020
	28
	0,885

	8
	1,012
	29
	0,880

	9
	1,005
	30
	0,874

	10
	0,998
	31
	0,869

	11
	0,991
	32
	0,864

	12
	0,984
	33
	0,858

	13
	0,977
	34
	0,853

	14
	0,970
	35
	0,848

	15
	0,964
	36
	0,843

	16
	0,957
	37
	0,838

	17
	0,951
	38
	0,833

	18
	0,944
	39
	0,828

	19
	0,938
	40
	0,823

	20
	0,932
	41
	0,818


ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ ШКАЛА XE "Колориметрические шкалы:ASTM" 

 XE "Колориметрические шкалы:Юнион" 

 XE "Колориметрические шкалы:НПА" 

 XE "Колориметрические шкалы:Соответствие" 
	ASTM Цвет D 1500
	Юнион (Н.П.А.*) Колориметр ASTM D 155
	Н.П.А.* интерпретация по цвету

	0
	-
	Стандартный белый

	0,5
	1
	Чисто-белый

	1,0
	11/2
	Светло-кремовый

	1,5
	13/4
	-

	2,0
	2
	Насыщенный палевый

	2,5
	21/2
	Насыщенный желто-палевый

	3,0
	3
	Желто-палевый

	3,5
	31/2
	Насыщенный оранжево-палевый

	4,0
	4
	Оранжево-палевый

	4,5
	41/2
	-

	5,0
	5
	Палевый

	5,5
	51/2
	Светло-красный

	6,0
	6
	-

	6,5
	61/2
	Тёмно-красный цвет

	7,0
	7
	Коричнево-красный

	7,5
	71/2
	-

	8,0
	8
	-


*Н.П.А.- Национальная нефтяная ассоциация США
ДИАГРАММЫ ПЕРЕСЧЕТА ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ XE "Вязкость:Таблица соответствия" 

 XE "Вязкость:Кинематическая" 

 XE "Вязкость:Сейболт" 

 XE "Вязкость:Энглер" 

 XE "Вязкость:Redwood" 
[image: image13.png]KINEMATIC

KINEMATIC VISCOSITY, CENTISTOKES

SuUs

32

35

70

80

920
100

©
G
LA I

ENGLER

KINEMATIC

110

150

200

250

300
350

400
450
500

600

SAYBOLT UNIVERSAL SECONDS

A

250

40

700

800
900

1000
1100

1500

2000

2500

3000
3500

4000
4500

REDWOOD NO. 1 SECONDS (STANDARD)

2500 F

300
350

ENGLER DEGREES

3

4000 =

o0 So o O 7o

o
KINEMATIC VISCOSITY, CENTISTOKES





ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Таблицы позволяют осуществлять перевод физических величин - метрических, СИ, используемых в США и Великобритании. 
Во всех таблицах используется умножение.
	Таблица перевода единиц измерения английской системы в единицы измерения метрической системы и обратно

	НЕОБХОДИМО УМНОЖИТЬ
	НА
	ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ / НЕОБХОДИМО УМНОЖИТЬ
	НА
	ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ

	футы
	0,305
	метры
	3,281
	футы

	футы в минуту
	0,00508
	метры в секунду
	196,8
	футы в минуту

	узлы
	1,852
	километры в час
	0,540
	узлы

	узлы
	0,514
	метры в секунду
	1,946
	узлы

	фунты
	0,454
	килограммы
	2,205
	фунты

	морские мили
	1,852
	километры
	0,540
	морские мили

	статутные мили
	1,609
	километры
	0,6214
	статутные мили

	ярды
	0,914
	метры
	1,094
	ярды

	миллибары
	0,75
	миллиметры ртутного столба
	1,333
	миллибары

	дюймы ртутного столба
	25,4
	миллиметры ртутного столба
	0,03937
	дюймы ртутного столба

	галлоны английские
	4,546
	литры
	0,22
	галлоны английские

	галлоны американские
	3,785
	литры
	0,264
	галлоны американские


ДЛИНА
Табл. 1. Метрическая система, соотношение единиц измерения длины
	Из В
	ангстрем (А)
	нанометр (nm, нм)
	микрон (mkm, мкм)
	Милиметр (mm)
	сантиметр (cm)
	дециметр (dm)
	метр (m)
	километр (km)

	метр (m)
	1х10Е10
	1х10Е9
	1000000
	1000
	100
	10
	1
	0.001


Табл. 2. Британская и Американская системы, соотношение единиц измерения длины 
	Из В
	лига, лье
	миля (mi)
	род (rd)
	ярд (yd)
	фут (ft)
	линк
	дюйм (in)
	линия

	миля (mi)
	0.3333
	1
	320
	1760
	5280
	8000
	63360
	760300


Табл. 3. Перевод единиц измерения длины из Британско - Американской системы в Метрическую
	Из В
	ангстрем (А)
	нанометр (nm, нм)
	микрон (mkm, мкм)
	Милиметр (mm)
	сантиметр (cm)
	дециметр (dm)
	метр (m)
	километр (km)

	лига, лье
	4828х10Е10
	4828х10Е9
	4828х10Е6
	4828х10Е3
	482800
	48280
	4828
	4.828

	миля (mi)
	1609х10Е10
	1609х10Е9
	1609х10Е6
	1609х10Е3
	160900
	16090
	1609
	1.609

	род (rd)
	5029х10Е7
	5029х10Е6
	5029х10Е3
	5029
	502.9
	50.29
	5.029
	0.005029

	ярд (yd)
	9144х10Е6
	9144х10Е5
	9144х10Е2
	914.4
	91.44
	9.144
	0.9144
	0.0009144

	фут (ft)
	3048х10Е6
	3048х10Е5
	3048х10Е2
	304.8
	30.48
	3.048
	0.3048
	0.0003048

	линк
	2012х10Е6
	2012х10Е5
	2012х10Е2
	201.2
	20.12
	2.012
	0.2012
	0.0002012

	дюйм (in)
	254х10Е6
	254х10Е5
	254х10Е2
	25.4
	2.54
	0.254
	0.0254
	0.0000254

	Линия
	2117х10Е4
	2117х10Е3
	2117
	2.117
	0.2117
	0.02117
	0.002117
	0.000002117


ПЛОЩАДЬ
Табл. 4. Соотношение единиц измерения площади 
	Из В
	cм2
	м2
	км2
	дюйм2
	фут2
	ярд2
	акр
	миля2

	cм2
	1
	0.0001
	-
	0.155
	0.001076
	0.0001196
	-
	-

	м2
	10000
	1
	0.000001
	1550
	10.7639
	1.19599
	0.0002471
	-

	км2
	-
	1000000
	1
	-
	-
	-
	247.105
	0.386102

	дюйм2
	6.4516
	0.000645
	-
	1
	0.006944
	0.000772
	-
	-

	фут2
	929.03
	0.092903
	-
	144
	1
	0.111111
	0.000023
	-

	ярд2
	8361.27
	0.836127
	-
	1296
	9
	1
	0.0002066
	-

	акр
	-
	4046.86
	0.004047
	-
	43560
	4840
	1
	0.001562

	миля2
	-
	-
	2.589987
	-
	-
	-
	640
	1


МАССА
Табл. 5. Соотношение единиц измерения массы
	Из В
	кг
	тонна
	фунт
	UK cwt
	UK тонна
	US cwt
	US тонна

	кг
	1
	0.001
	2.20462
	0.019684
	0.000984
	0.022046
	0.001102

	тонна
	1000
	1
	2204.62
	19.6841
	0.984207
	22.0462
	1.10231

	фунт
	0.453592
	0.000454
	1
	0.008929
	0.000446
	0.01
	0.0005

	Англ. cwt
	50.8023
	0.050802
	112
	1
	0.05
	1.12
	0.056

	Англ. тонна
	1016.05
	1.01605
	2240
	20
	1
	22.4
	1.12

	Амер. cwt
	45.3592
	0.045359
	100
	0.892857
	0.044643
	1
	0.05

	Амер. тонна
	907.185
	0.907185
	2000
	17.8517
	0.892857
	20
	1


ОБЪЕМ
Табл. 6. Соотношение единиц измерения объема
	Из В
	cм3
	м3
	литр (дм3)
	дюйм3
	фут3
	ярд3
	UK
пинта
	UK
галлон
	US
пинта
	US
галлон

	cм3
	1
	-
	0.001
	0.061024
	0.0000353
	-
	0.001760
	0.00022
	0.002113
	0.000264

	м3
	-
	1
	1000
	61023.7
	35.3147
	1.30795
	1759.75
	219.969
	2113.38
	264.172

	литр (дм3 )
	1000
	0.001
	1
	61.0237
	0.035315
	0.001308
	1.75975
	0.219969
	2.11338
	0.264172

	дюйм3
	16.3871
	-
	0.016387
	1
	0.0005787
	0.0000214
	0.028837
	0.003605
	0.034632
	0.004329

	фут3
	28316.8
	0.028317
	28.3168
	1728
	1
	0.037037
	49.8307
	6.22883
	59.8442
	7.48052

	ярд3
	764555
	0.764555
	764.555
	46656
	27
	1
	1345.429
	168.1784
	1615.793
	201.974

	UK
пинта
	568.261
	0.0005683
	0.568261
	34.6774
	0.020068
	0.000743
	1
	0.125
	1.20095
	0.150119

	UK
галлон
	4546.09
	0.0045461
	4.54609
	277.42
	0.160544
	0.005946
	8
	1
	9.6076
	1.20095

	US
пинта
	473.176
	0.0004732
	0.473176
	28.875
	0.01671
	0.000619
	0.832674
	0.104084
	1
	0.125

	US
галлон
	3785.41
	0.0037854
	3.785411
	231
	0.133681
	0.004951
	6.661392
	0.832674
	8
	1


ДАВЛЕНИЕ
Табл. 7. Соотношение единиц измерения давления
	Из В
	атм
	мм рт.ст.
	мбар
	бар
	паскаль
	дюйм
вод.ст.
	дюйм 
рт.ст.
	psi

	атм
	1
	760
	1013.25
	1.0132
	101325
	406.781
	29.9213
	14.6959

	мм рт.ст.
	0.0013158
	1
	1.33322
	0.001333
	133.322
	0.53524
	0.03937
	0.019337

	мбар
	0.0009869
	0.750062
	1
	0.001
	100
	0.401463
	0.02953
	0.014504

	бар
	0.9869
	750.062
	1000
	1
	100000
	401.463
	29.53
	14.504

	паскаль
	0.0000099
	0.007501
	0.01
	0.00001
	1
	0.004015
	0.0002953
	0.000145

	дюйм 
вод.ст.
	0.0024583
	1.86832
	2.49089
	0.002491
	249.089
	1
	0.073556
	0.036127

	дюйм 
рт.ст.
	0.033421
	25.4
	33.8639
	0.0338639
	3386.39
	13.5951
	1
	0.491154

	фунт/дюйм2
	0.068046
	51.7149
	68.9476
	0.068948
	6894.76
	27.6799
	2.03602
	1


Паскаль = 1 Н/м2
ОБЪЕМНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РАСХОДА
Табл. 8. Соотношение единиц измерения объемного расхода
	Из В
	литр/сек
(дм3/сек)
	литр/час
	м3/сек
	м3/час
	cfm
	фут3/час
	UK
галл/час
	US
галл/час

	литр/сек
(дм3/сек)
	1
	3600
	0.001
	3.6
	2.118882
	127.133
	791.8884
	951.019

	литр/час
	0.000278
	1
	-
	0.001
	0.000588
	0.035315
	0.219969
	0.264172

	м3/сек
	1000
	3600000
	1
	3600
	2118.88
	127133
	791889
	951019

	м3/час
	0.277778
	1000
	0.000278
	1
	0.588578
	35.3147
	219.969
	264.1718

	cfm
	0.471947
	1699.017
	0.000472
	1.699017
	1
	60
	373.73
	448.831

	фут3/час
	0.007866
	28.3168
	-
	0.028317
	0.016667
	1
	6.228833
	7.480517

	UK галл/час
	0.001263
	4.54609
	-
	0.004546
	0.002676
	0.160544
	1
	1.20095

	US галл/час
	0.001052
	3.785411
	-
	0.003785
	0.002228
	0.133681
	0.832674
	1


МОЩНОСТЬ
Табл. 9. Соотношение единиц измерения мощности
	Из В
	Btu/час
	Вт
	Kкалl/час
	кВт

	Btu/час
	1
	0.293071
	0.251996
	0.000293

	Вт
	3.41214
	1
	0.859845
	0.001

	Kкал/час
	3.96832
	1.163
	1
	0.001163

	кВт
	3412.14
	1000
	859.845
	1


ЭНЕРГИЯ
Табл. 10. Соотношение единиц измерения энергии
	Из В
	Btu
	Терм
	Дж
	kДж
	Кал

	Btu
	1
	0.00001
	1055.06
	1.055
	251.996

	Терм
	100000
	1
	-
	105 500
	25 199 600

	Дж
	0.00094
	-
	1
	0.001
	0.2388

	kДж
	0.9478
	0.000009478
	1000
	1
	238.85

	Кал
	0.0039683
	0.0039683x10-5
	4.1868
	-
	1


УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА
Табл. 11. Соотношение единиц измерения теплоты
	Из В
	Btu/lb °F
	Дж/кг°C

	Btu/lb °F
	1
	4186.8

	Дж/кг °C
	0.00023
	1


ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
Табл. 12. Соотношение единиц измерения коэффициента теплопередачи
	Из В
	Btu/ft2h
	Вт/м2
	Kкал/м2час

	Btu/ft2час
	1
	3.154
	2.712

	Вт/м2
	0.3169
	1
	0.859

	Kcal/м2час
	0.368
	1.163
	1


ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
Табл. 13. Соотношение единиц измерения теплопроводности
	Из В
	Btu/фут2 час°F
	Вт/м2 °C
	Kкал/м2 час C

	Btu/фут2 час °F
	1
	5.67826
	4.88243

	Вт/м2 °C
	0.176110
	1
	0.859845

	Kкал/м2 час°C
	0.204816
	1.163
	1


ТЕПЛОЕМКОСТЬ
Табл. 14. Соотношение единиц измерения теплоемкости
	Из В
	Btu/фунт
	kДж/кг

	Btu/фунт
	1
	2.326

	kДж/кг
	0.4299
	1


ТЕМПЕРАТУРА XE "Температура:Перевод" 
Формулы соотношения температур:
°F = (°C x 1.8) + 32
°C = (°F - 32)/1.8
	В
	В
	В
	В
	В
	В
	В
	В
	В

	ПЕРЕВОД
	ПЕРЕВОД
	ПЕРЕВОД

	°C
	° F или ° C
	° F
	°C
	° F or ° C
	° F
	°C
	° F или ° C
	° F

	- 45.66
	- 50
	- 58.0
	- 6.11
	21
	69.8
	22.22
	72
	161.6

	- 42.77
	- 45
	- 49.0
	- 5.56
	22
	71.6
	22.78
	73
	163.4

	- 40.00
	- 40
	- 40.0
	- 5.00
	23
	73.4
	23.33
	74
	165.2

	- 37.23
	- 35
	- 31.0
	- 4.44
	24
	75.2
	23.89
	75
	167.0

	-34.44
	- 30
	- 22.0
	- 3.89
	25
	77.0
	24.44
	76
	168.8

	- 31.66
	- 25
	- 13.0
	- 3.33
	26
	78.8
	25.00
	77
	170.6

	- 31.11
	- 24
	- 11.2
	- 2.78
	27
	80.6
	25.56
	78
	172.4

	- 30.55
	- 23
	- 9.4
	- 2.22
	28
	82.4
	26.11
	79
	174.2

	- 30.00
	- 22
	- 7.6
	- 1.67
	29
	84.2
	26.67
	80
	176.0

	- 29.45
	- 21
	- 5.8
	- 1 .11
	30
	86.0
	27.22
	81
	177.8

	- 28.89
	- 20
	- 4.0
	- 0.56
	31
	87.8
	27.78
	82
	179.6

	- 28.34
	- 19
	- 2.2
	0
	32
	89.6
	28.33
	83
	181.4

	- 27.78
	- 18
	- 0.4
	0.56
	33
	91.4
	28.89
	84
	183.2

	- 27.23
	- 17
	1.4
	1 .11
	34
	93.2
	29.44
	85
	185.0

	- 26.67
	- 16
	3.2
	1.67
	35
	95.0
	30.00
	86
	186.8

	- 26.12
	- 15
	5.0
	2.22
	36
	96.8
	30.56
	87
	188.6

	- 25.56
	- 14
	6.8
	2.78
	37
	98.6
	31.11
	88
	190.4

	- 25.00
	- 13
	8.6
	3.33
	38
	100.4
	31.67
	89
	192.2

	-24.44
	- 12
	10.4
	3.89
	39
	102.2
	32.22
	90
	194.0

	- 23.88
	- 11
	12.2
	4.44
	40
	104.0
	32.78
	91
	195.8

	- 23.33
	- 10
	14.0
	5.00
	41
	105.8
	33.33
	92
	197.6

	- 22.77
	- 9
	15.8
	5.56
	42
	107.6
	33.89
	93
	199.4

	- 22.22
	- 8
	17.6
	6.11
	43
	109.4
	34.44
	94
	201.2

	- 21.67
	- 7
	19.4
	6.67
	44
	111.2
	35.00
	95
	203.0

	- 21.11
	- 6
	21.2
	7.22
	45
	113.0
	35.56
	96
	204.8

	- 20.56
	- 5
	23.0
	7.78
	46
	114.8
	36.11
	97
	206.6

	- 20.00
	- 4
	24.8
	8.33
	47
	116.6
	36.67
	98
	208.4

	- 19.44
	- 3
	26.6
	8.89
	48
	118.4
	37.22
	99
	210.2

	- 18.89
	- 2
	28.4
	9.44
	49
	120.2
	37.78
	100
	212.0

	- 18.33
	- 1
	30.2
	10.00
	50
	122.0
	43.33
	110
	230.0

	- 17.78
	0
	32.0
	10.56
	51
	123.8
	48.89
	120
	248.0

	- 17.22
	1
	33.8
	11 .11
	52
	125.6
	54.44
	130
	266.0

	- 16.67
	2
	35.6
	11.67
	53
	127.4
	60.00
	140
	284.0

	- 16.11
	3
	37.4
	12.22
	54
	129.2
	65.56
	150
	302.0

	- 15.56
	4
	39.2
	12.78
	55
	131.0
	71.11
	160
	320.0

	- 15.00
	5
	41.0
	13.33
	56
	132.8
	76.67
	170
	338.0

	- 14.44
	6
	42.8
	13.89
	57
	134.6
	82.22
	180
	356.0

	- 13.89
	7
	44.6
	14.44
	58
	136.4
	87.78
	190
	374.0

	- 13.33
	8
	46.4
	15.00
	59
	138.2
	93.33
	200
	392.0

	- 12.78
	9
	48.2
	15.56
	60
	140.0
	98.89
	210
	410.0

	- 12.22
	10
	50.0
	16.11
	61
	141.8
	104.44
	220
	428.0

	- 11.67
	11
	51.8
	16.67
	62
	143.6
	110.00
	230
	446.0

	-11.11
	12
	53.6
	17.22
	63
	145.4
	115.56
	240
	446.0

	- 10.56
	13
	55.4
	17.78
	64
	147.2
	121.11
	250
	482.0

	- 10.00
	14
	57.2
	18.33
	65
	149.0
	126.67
	260
	500.0

	- 9.44
	15
	59.0
	18.89
	66
	150.8
	132.22
	270
	518.0

	- 8.89
	16
	60.8
	19.44
	67
	152.6
	137.78
	280
	536.0

	- 8.33
	17
	62.6
	20.00
	68
	154.4
	143.33
	290
	554.0

	- 7.78
	18
	64.4
	20.56
	69
	156.2
	148.89
	300
	572.0

	- 7.22
	19
	66.2
	20.11
	70
	158.0
	
	
	

	 - 6.67
	20
	68.0
	21.67
	71
	159.8
	
	
	


Данный материал был переведен и подготовлен ООО «Петро‐Люб» ‐ официальным дистрибьютором Petro‐Canada на территории РФ.
"The translation for this document from its original English text was not prepared by Petro-Canada.  Petro-Canada, therefore, makes no representation or warranty of any kind, either express or implied, as to the accuracy or completeness of the translated information contained in this document.  Petro-Canada assumes no responsibility and shall have no liability whatsoever in the translation or any information furnished hereunder or otherwise, or to the end use of such information."
РАЗДЕЛЫ


�
1.


�
Перечень наименований, применение и тематический указатель�
�
�
�
2.�
Технология очистки нефти HT Purity Process�
�
�
�
3.�
Смазочные материалы для автомобилей, коммерческой и строительной техники�
�
�
�
4.�
Смазочные материалы промышленного назначения�
�
�
�
5.�
Смазки�
�
�
�
6.�
Смазочные материалы пищевого класса�
�
�
�
7.�
Технологические жидкости�
�
�
�
8.�
Глоссарий используемых терминов и 


таблицы перевода величин�
�
�









1








2








3








4








5








6








7








8








8








7


























3








4








5








6








7








8


























3








4








5








6








7








8


























3








4








5








6








7








8


























3








4








5








6








7








8


























3








4








5








6








7








8


























3








4








5








6








7








8





� EMBED PBrush  ���


























3








4








5








6








7








8



































4








5








6








7








8



































4








5








6








7








8



































4








5








6








7








8



































4








5








6








7








8



































4








5








6








7








8



































4








5








6








7








8



































4








5








6








7








8



































4








5








6








7








8



































4








5








6








7








8



































4








5








6








7








8



































4








5








6








7








8



































4








5








6








7








8



































4








5








6








7








8












































5








6








7








8












































5








6








7








8












































5








6








7








8








ii
iii

_1312708794

